ANEXO

Todo el material debe ser nuevo, de primera calidad.

Las fibras deben tener un recubrimiento superficial de hasta el 1% de su peso, optimizada a fin de tener una elevada adhesión a resinas epoxy y otras resinas termoestables avanzadas, y apresto para usarse en técnicas de bobinado de filamentos, pultrudado o trensado.

All first quality materials

ITEM 1: Fibra de Carbono de módulo intermedio, obtenida a partir de la pirolización de fibra de poliacrilonitrilo con las siguientes características:

Intermediate modulus carbon fiber, obtained from polyacrilonitrile fiber possessing the following characteristics and properties

| Características la la fibra y manojo (filament/tow Characteristics) |  |
| --- | --- |
| Diámetro del filamento (fiber diameter) | 5,1 x µm +/- 20% |
| Forma del filamento (Filament cross section) | Circular |
| Giro Twist | Ninguno (sin torcer) Untwisted (never twisted) |
| Número de filamentos por manojo de fibra (tow) Filament count per tow | 12.000 ó 24.000 12.000 or 24.000 |

| Propiedades típicas de la fibra (Fiber Properties) |  |
| --- | --- |
| Resistencia a la tracción (Tensile Strength) | 5680 MPa o mayor (5680 MPa or greater) |
| Módulo elástico (Tensile Modulus) | 290 GPa o mayor (290 MPa or greater) |
| Elongación a la rotura en tracción (tensile strain at fracture) | 1,9% o mayor (1.9% or greater) |
| Contenido de carbon (Carbon content of the fiber) | 94% o mayor (94% or greater) |
| Densidad (Density) | 1790 kg/m3+/-5% |

Fibras representativas que poseen estas propiedades

(Example of product with the properties of this ítem)

MR60 (Mitsubishi Rayon Co.)

IMS60 (TOHO Tenax)

TC-42 (Formosa Plastics)

IM7, IM2 (HEXCEL)

ITEM 2: Fibra de Carbono de módulo intermedio, obtenida a partir de la pirolización de fibra de poliacrilonitrilo con las siguientes características:

Intermediate modulus, high strength carbon fiber, obtained from polyacrilonitrile precursor fiber, possessing the following characteristics and properties:

| Características la la fibra y manojo (filament/tow Characteristics) |  |
| --- | --- |
| Forma del filamento (Filament cross section) | Circular |
| Giro Twist | Ninguno (sin torcer) Untwisted (never twisted) |
| Número de filamentos por manojo de fibra (tow) Filament count per tow | 12.000 or 24.000 |

| Propiedades típicas de la fibra (Fiber Properties) |  |
| --- | --- |
| Resistencia a la tracción (Tensile Strength) | 6600 MPa o mayor (6600 MPa or greater) |
| Módulo elástico (Tensile Modulus) | 310 GPa o mayor (310 MPa or greater) |
| Elongación a la rotura en tracción (tensile strain at fracture) | 2 % |
| Contenido de carbono (Carbon content of the fiber) | 94 % mínimo (94% or greater) |
| Densidad (Density) | 1800 kg/m3 +/-5% |

Fibras representativas que poseen estas propiedades

(Example of product with the properties of this ítem)

MR70 (Mitsubishi Rayon Co.)

IM10 (HEXCEL)

ITEM 3: Fibra de Carbono de módulo alto, obtenida a partir de la pirolización de fibra de poliacrilonitrilo con las siguientes características:

| Características la la fibra y manojo (filament/tow Characteristics) |  |
| --- | --- |
| Forma del filamento (Filament cross section) | Circular |
| Giro Twist | Ninguno (sin torcer) Untwisted (never twisted) |
| Número de filamentos por manojo de fibra (tow) Filament count per tow | 6.000 ó 12.000 6.000 or 12.000 |

| Propiedades típicas de la fibra (Fiber Properties) |  |
| --- | --- |
| Resistencia a la tracción (Tensile Strength) | 4,688 MPa |
| Módulo elástico (Tensile Modulus) | 455 GPa |
| Elongación a la rotura en tracción (tensile strain at fracture) | 1 % |
| Contenido de carbono (Carbon content of the fiber without sizing) | 99 % |
| Densidad (Density) | 1830 kg/m3 +/-3% |

Fibras representativas que poseen estas propiedades

(Example of product with the properties of this ítem)

HM 40 12P (Mitsubishi Rayon Co.)

IM63 (HEXCEL)

RENGLON 4: Fibra de Carbono de módulo alto, obtenida a partir de la pirolización de fibra de poliacrilonitrilo con las siguientes características:

| Características la la fibra y manojo (filament/tow Characteristics) |  |
| --- | --- |
| Forma del filamento (Filament cross section) | Circular |
| Giro Twist | Ninguno (sin torcer) |
| Número de filamentos por manojo de fibra (tow) Filament count per tow | 6.000 ó 12.000 |

| Propiedades típicas de la fibra (Fiber Properties) |  |
| --- | --- |
| Resistencia a la tracción (Tensile Strength) | 4100 MPa o superior |
| Módulo elástico (Tensile Modulus) | 540 GPa o superior |
| Elongación a la rotura en tracción (tensile strain at fracture) | 0,7% - 0,8% (0.7% - 0.8%) |
| Contenido de carbono (Carbon content of the fiber without sizing) | 99% o superior (99% or greater) |
| Densidad (Density) | 1890 kg/m3 - 1940 kg/m3 |

Fibras representativas que poseen estas propiedades

(Example of product with the properties of this ítem)

M55J (Toray)

UMS55 (TOHO TENAX)