PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aislador soporte para 240 kV CC uso interior

Epoxiformas ASW código 4815 especial o similar

Cantidad: 36 (treinta y seis)

Tensión nominal: 240 kV CC

Descargas parciales: < 10 pC a 240 kV CC

Mediciones según normas: IEC 60060 / IRAM 2246

Uso: interior

Material cuerpo: resina epoxi con carga de cuarzo

Material inserto: latón pasivado

Cantidad insertos: 6 superiores, 6 inferiores

Esfuerzo de flexión: > 12 kN

Resistencia a la compresión: > 400 kN

Longitud de fuga: > 990 mm

Altura total: ver tabla

Diámetro superior: 110 + 0,5 mm

Diámetro inferior: 140 + 0,5 mm

Rosca insertos: M 12 x 1,75

| Altura | Cantidad |
| --- | --- |
| 690,0 + 1 mm | 24 (veinticuatro) |
| 677,0 + 1 mm | 08 (ocho) |
| 840,0 + 1 mm | 04 (cuatro) |

# Text boxes

Detalle ubicación inserta

Altura (mm)

Ver tabla