ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELEMENTOS DE PINTURERÍA

- Detalle de la prestación: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PINTURERÍA DESTINADOS AL ALISTAMENTO DEL BUQUE PATRULLERO A.R.A. "KING".

- Calidad: Nuevo sin uso.

- Tolerancia: No.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 255 | 06979 | 0287 | Pintura acril - poliuretánica de dos componentes de bajo espesor ("TOPPING"), color gris según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09.1.060.Sólidos en vol: mínimo 50 %, Espesor de película seca mínimo por mano: 35 micrones PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 460 |
| 2 | 255 | 06979 | 0287 | Pintura acril-poliuretánica de dos componentes, sin solventes, de alto espesor color gris según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09.1.060.Sólidos en vol: mínimo 98%, Espesor de película seca mínimo por mano: 300 micrones. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 300 |
| 3 | 255 | 06979 | 0269 | Antióxido Epoxi de mantenimiento, tolerante a las superficies con elevado contenido en sólidos, de gran espesor, dos componentes y bajo VOC 240 g/lts Sólidos en volumen 82% ± 3%. Espesor recomendado 100-200 micras (4-8 mils) en seco, equivalente a 122-244 micras (4,9-9,8 mils) en húmedo. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 500 |
| 4 | 255 | 00570 | 0067 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color gris según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-060. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 400 |
| 5 | 255 | 00570 | 0103 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color ROJO. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 60 |
| 6 | 255 | 00570 | 0103 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color AMARILLO. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 60 |
| 7 | 255 | 00570 | 0103 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color VERDE. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 120 |
| 8 | 255 | 00570 | 0067 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color BLANCO. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 840 |
| 9 | 255 | 00570 | 0067 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color CREMA. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 400 |
| 10 | 255 | 00570 | 0103 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color AZUL. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 60 |
| 11 | 255 | 00570 | 0103 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color ALUMINIO. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 60 |
| 12 | 255 | 00570 | 0034 | Esmalte sintético brillante para uso marino, Según Norma IRAM 1107, color NARANJA. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 4 L | LT | 20 |
| 13 | 255 | 05444 | 0002 | Diluyente para pintura sintética. Punto de inflamación: 26 ºC. Fabricado bajo normas ISO 9001:2000. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 500 |
| 14 | 255 | 05444 | 0002 | Diluyente para pintura EPOXI. Punto de inflamación: 26 ºC. Fabricado bajo normas ISO 9001:2000 PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 400 |
| 15 | 255 | 00576 | 0032 | BARNIZ MARINO PARA EXTERIORES Acabado alquídico brillante de un solo componente. Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998). Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo. Apta para ser aplicada con rodillo y pincel. PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 100 |
| 16 | 259 | 04377 | 0002 | Carburo de silicio o cuarzo, tipo molido tamizado 18/30, tamaño de grano 8 – 12. Rendimiento aproximado: 1,5 kg/m2. Presentación bolsa 50 kg. | KG | 1000 |
| 17 | 255 | 06979 | 0287 | Para pintura mezclada (componente 1).Para piso. Revestimiento epo-uretánico. Porcentaje de sólidos en volumen 65%.Que permita aplicarse sobre chapa, vidrio, madera, hierro y pisos plásticos bien adheridos. Espesor de película seca 120 micrones. Piso sin juntas. Aislante térmico y eléctrico. Incombustible. Elástico. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Resistente a agresiones físico-químicas habituales Cumpla Normas IRAM Nº 13369: Resistencia a la abrasión 13405: Prueba de manchado 13405: Prueba de rayado 13406: Ensayo de materiales volátiles 113070: Quemadura de cigarrillo 113073: Estabilidad dimensional 113074: Absorción de agua 113076: Resistencia a la combustión Cumpla normas ASTM. | LT | 220 |
| 18 | 251 | 02257 | 0013 | Para pintura mezclada (componente 2).Color AMBAR. Para piso. Catalizador de RENGLON 17, topping alto brillo. Revestimiento epo-uretánico Porcentaje de sólidos en volumen 65%.Que permita aplicarse sobre, chapa, vidrio, madera, hierro y pisos plásticos bien adheridos. Espesor de película seca 120 micrones. Aislante térmico y eléctrico. Incombustible. Elástico. Alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Resistencia a la totalidad de las agresiones físico-químicas habituales. Textura tersa y antideslizante a la vez. Nivela imperfecciones. Envase x 18 lts. Cumpla Normas IRAM Nº 13369: Resistencia a la abrasión 13405: Prueba de manchado 13405: Prueba de rayado 13406: Ensayo de materiales volátiles 113070: Quemadura de cigarrillo 113073: Estabilidad dimensional 113074: Absorción de agua 113076: Resistencia a la combustión Cumpla normas ASTM. | LT | 660 |
| 19 | 255 | 00381 | 0014 | Componente polvo para enduido de pisos Compatible con Renglones 17 y 18.Presentación Bolsa x 25 kg | KG | 500 |
| 20 | 255 | 00570 | 0067 | Esmalte sintético brillante para uso marino ANTIBACTERIAL, Según Norma IRAM 1107, color CREMA. Sólidos en volumen mínimo: 45%, Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 140 |
| 21 | 295 | 06634 | 0017 | DILUYENTES P/PINTURA; TIPO THINER PRESENTACION ENVASE X 10 L | LT | 60 |
| 22 | 255 | 06979 | 0269 | Tipo: EPOXI BITUMINOSA DE ALTOS SÓLIDOS Color: NEGRO Acabado alquídico brillante de un solo componente .Sólidos en Volumen 50% (ISO 3233:1998). Espesores 40 micras en seco, equivalente a 83 micras en húmedo.Fabricado bajo normas ISO 9001:2000.VOC 420 g/lt.PRESENTACION ENVASE X 20 L | LT | 100 |
| 23 | 255 | 06979 | 0252 | Epoxi mastic autoimprimante de alto contenido de sólidos y alto espesor, libre de coaltar, con largo período de repintado y baja emision de solventes organicos. Sólidos en volumen: 70% o superior. Espesor de pelicula seca minima por mano de 150 micrones. Tiempo de almacenamiento minimo de 24 meses. Presentación en embases de veinte (20) litros. Color gris horizonte según tabla X Nº 09-1-060 (IRAM-DEF D 1054) | LT | 560 |
| 24 | 255 | 06979 | 0004 | Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificadas no cloradas, Color gris horizonte según tabla X Nº 09-1-060 (IRAM-DEF D 1054). Sólidos en vol: mínimo 30 %, Espesor de película seca mínimo por mano: 35 micrones. PRESENTACION EN ENVASES DE 20 L | LT | 450 |
| 25 | 255 | 06979 | 0271 | Color NEGRO.Acabado: Mate. Sólidos por peso: 72 micrones +-2 % Sólidos por volumen: 52 micrones +-2 % Espesor seco recomendado: 30 - 40 micrones Resistencia a la temperatura: 550 °C | LT | 50 |
| 26 | 255 | 06979 | 0271 | Color ALUMINIO.Acabado: Mate. Sólidos por peso: 72 micrones +-2 % Sólidos por volumen: 52 micrones +-2 % Espesor seco recomendado: 30 - 40 micrones Resistencia a la temperatura: 550 °C | LT | 40 |
| 27 | 255 | 06979 | 0271 | Color VERDE.Acabado: Mate. Sólidos por peso: 72 micrones +-2 % Sólidos por volumen: 52 micrones +-2 % Espesor seco recomendado: 30 - 40 micrones Resistencia a la temperatura: 550 °C | LT | 140 |
| 28 | 255 | 06979 | 0302 | Pintura vegetal no magnética que no ofrezca interferencias a los sistemas de radares apta para pintado de antenas color gris horizonte fabricadas bajo normas ISO 9000 y que cumpla normas ISO 3233:1998 y norma IRAM DEF D-1054 presentación envase de 4 litros | LT | 8 |
| 29 | 255 | 00569 | 0003 | PRIMER PARA REVESTIMIENTO DE ALUMINIO GRIS Producto bicomponente base para cualquier sistema de protección, especialmente los de alta resistencia química. Sólidos en volumen 50% - Espesor seco 70 MICRONES PRESENTACION EN EMBASES DE 20 L | LT | 360 |
| 30 | 234 | 00999 | 0063 | PAPELES DE LIJA; TIPO CARBURO DE SILICIO – NUMERO 160 | UN | 75 |
| 31 | 234 | 00999 | 0100 | PAPELES DE LIJA; TIPO AL AGUA – NUMERO 1000 | UN | 75 |
| 32 | 234 | 00999 | 0157 | PAPELES DE LIJA; TIPO CARBURO DE SILICIO – NUMERO 320 | UN | 75 |
| 33 | 292 | 01153 | 0016 | TIPO DE ENMASCARAR Ancho: 5 mm LARGO 50 mts MATERIAL PAPEL | UN | 50 |
| 34 | 275 | 01059 | 0055 | PINCEL CHATO Nº15 - MATERIAL CERDA | UN | 60 |
| 35 | 275 | 01059 | 0056 | PINCEL CHATO Nº25 - MATERIAL CERDA | UN | 60 |
| 36 | 275 | 0159 | 0037 | PINCEL CHATO Nº30 - MATERIAL CERDA | UN | 20 |
| 37 | 275 | 01416 | 0055 | RODILLO Material sintético apto para pintar EPOXI Tamaño: 22 cm | UN | 70 |
| 38 | 275 | 01416 | 0055 | RODILLO Material sintético apto para pintar ESMALTE SINTETICO Tamaño: 22 cm | UN | 70 |
| 39 | 275 | 01416 | 0061 | RODILLO Material sintético apto para pintar EPOXI. Tamaño: 17 cm | UN | 40 |
| 40 | 275 | 01416 | 0061 | RODILLO Material sintético apto para pintar ESMALTES SINTETICOS. Tamaño: 17 cm | UN | 40 |
| 41 | 275 | 01416 | 0055 | RODILLOS; MATERIAL SINTETICO; MEDIDA 22CM. Rodillo para aplicación de Resinas de Alto Tránsito. Compatible con renglones 17 y 18. | UN | 15 |
| 42 | 296 | 01448 | 0008 | REP. Y ACC. P/RODILLOS; MEDIDA 22CM – MATERIAL POLIESTER. Repuestos para Rodillo para aplicación de Resinas de Alto Tránsito. Compatible con renglones 17, 18 y 41 | UN | 40 |
| 43 | 222 | 07905 | 0015 | MASCARAS DE PROTECCIÓN; TIPO P/QUIMICOS Y POLVO. Semimascara, Respirador de Media, Pieza Facial reutilizable, Arnés de cabeza ajustable, Material primario elastómero, Termoplástico (TPE), Cartuchos intercambiables, Conexión tipo bayoneta, Provisto de retenedores, pre filtros y tres (3) recambios de filtro similar mascara 3M 6200 con filtros 6001 que provean protección contra Vapores Orgánicos ,Solventes de PINTURA EN SPRAY, tolueno, aldehídos, trinitrotolueno, benceno resinas, trementina, alcohol mineral, nafta, solventes para pintura y barnices. | UN | 15 |

De las pinturas y diluyentes se solicitará ficha técnica y ficha de seguridad avalada por Sociedad de Clasificación reconocida, la no presentación de ambas fichas técnicas será motivo de exclusión para la adjudicación del renglón cotizado.

La Ficha técnica contendrá: Identificación del producto químico y empresa proveedora, composición/información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Ante similar cumplimiento de las especificaciones técnicas de los solventes, serán priorizados aquellos que sean recomendados en la ficha técnica de la pintura base, por razones de compatibilidad y homogenización de la pintura. Los elementos deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno. Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por folletería o descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Llevarán rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto en caso de corresponder, tipo de diluyente a emplear y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante. Todo el material debe poder ser almacenado al menos un (1) año sin perder sus cualidades. Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado de la fabricación de la pintura bajo las normar ISO 9001:2000.

El proveedor deberá efectuar la visita de obra correspondiente y haber realizado la entrega de las muestras correspondiente a la totalidad de los reglones requeridos. Las mismas serán evaluadas al momento de analizar las ofertas presentadas y podrán ser enviadas al laboratorio de la Armada a fin de poder determinar si cumplen con las normas requeridas. Las muestras serán entregadas en el PATRULLERO A.R.A. “KING” – ASTILLERO RIO SANTIAGO – Hipólito Yrigoyen y Don Bosco – ENSENADA – LA PLATA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES, de lunes a viernes de 08:30 hs. a 13:00 hs., y serán a costa del proveedor.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE

CRISTIAN HERNÁN GIMENEZ

CAPITÁN DE CORBETA                                                                                         COMANDANTE