ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS:

|  | PARAMETROS | UNIDAD | MINIMO | MAXIMO | METODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MATERIA PRIMA |  |  |  | IRAM - AAQCT-B-78-41 |
| MATERIA PRIMA | POLIESTER | % | 100 |  |  |
|  | MASA POR M2 | GR/M2 | 90 | 110 | IRAM 7508 |
| Nº DE HILOS | EN URDIMBRE | P/CM | 32 |  | IRAM 7537 |
|  | EN TRAMA | P/CM | 21 |  | IRAM 7537 |
| RESIST. TRACCION | EN URDIMBRE | daN/CM | 12 |  | IRAM-INTI-CIT G 7509 |
|  | EN TRAMA | daN/CM | 16 |  | IRAM-INTI-CIT G 7509 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL | % |  | (+ / -) 2 | IRAM 7531 |
| RESIST. AL DESGARRE (ELMENDORF) |  |  |  | IRAM-INTI-CIT G 75-48 |
| RESIST. DESGARRE | EN URDIMBRE | daN/CM | 3 |  | IRAM-INTI-CIT G 7510 |
|  | EN TRAMA | daN/CM | 2 |  | IRAM-INTI-CIT G 7510 |
| SOLIDEZ AL LAVADO |  | 4 |  | IRAM-AAQCT B 13514 |
| SOLIDEZ AL AGUA |  |  | 4 |  | IRAM-AAQCT B 13523 |
| SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL (XENON) |  | 6 |  | IRAM-AAQCT B 13529 |
| SOLIDEZ AL AGUA DE MAR |  | 4 |  | IRAM-AAQCT B 13524 |

Costuras:

- Serán a máquina de doble aguja, con hilo de nylon Nº 60 en dobladillos, unión de paños, refuerzos y vainas.

- Los dobladillos inferior y superior, serán de 3 cm de ancho doblados a la mitad,  quedando el dobladillo  a 1 ½ cm de ancho del lado posterior de la bandera.

- El dobladillo lateral externo será de 4 cm de ancho, doblado en 3 y doble costura en cada uno de los extremos. Una vez unidos los paños, los 4 extremos llevarán un refuerzo de 3 cm, de ancho con friselina termoadhesiva en la parte interna de los dobladillos.

Refuerzos: Triangulares del mismo color y tela, con una proporción del 30%, en los cuatro extremos de la bandera. Los mismos serán sujetados dentro del dobladillo y vaina, del revés de la bandera.

Driza: Será de nylon y la medida a utilizar será:

TAMAÑO 4----------5mm.

El lado visible de la driza será la mitad del ancho de la bandera, e irá de la parte inferior de la vaina rebatida la costura sobre la driza, al comienzo de la vaina del lado inferior.

Dimensión de la bandera:

TAMAÑO 4----------LARGO 2,00 mts. ANCHO 1,30 mts.

Dimensión del sol:

TAMAÑO 4----------DIÁMETRO 37 cm.

# Text boxes

RENE OSCAR SOLIS

CAPITAN DE NAVIO CONTADOR

JEFE