ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CLAUSULAS ESPECIALES:

- – Se solicitará la cantidad de SEIS (06) Renglones los cuales se detallan a continuación:

Renglón N° 1: Cabo trenzado de nylon de tres cordones, poliamida. – Rollo x 220 mts.

- Diámetro Nominal: 26 mm.

- Peso específico: 1,14 gr/cm3.

- Temperatura de fusión: 260°.

- Absorción al agua: SI.

- Alargamiento: Alto.

- Resistencia a la Tracción: 14.500 kg.

- Resistencia a la Abrasión: MUY BUENA.

- Resistencia a los Rayos UV: MUY BUENA.

- Reducción de Carga: 10%.

- Resistencia a Químicos Usuales: REGULAR.

- Cantidad: 288 kg.

Renglón N° 2: Cabo trenzado de nylon de tres cordones, poliamida. – Rollo x 220 mts.

- Diámetro nominal: 26 mm.

- Peso Específico: 1,14 gr/cm3.

- Temperatura de Fusión: 260°.

- Absorción al Agua: SI.

- Alargamiento: ALTO.

- Resistencia a la Tracción: 4.300 kg.

- Resistencia a la Abrasión: MUY BUENA.

- Resistencia a los Rayos UV: MUY BUENA.

- Reducción de Carga: 10%.

- Resistencia a Químicos Usuales: REGULAR.

- Cantidad: 56 kg.

Renglón N°3: Cabo trenzado de nylon de tres cordones, poliamida. – Rollo x 220 mts.

- Diámetro Nominal: 12 mm.

- Peso específico: 1,14 gr/cm3.

- Temperatura de fusión: 260°.

- Absorción al agua: SI.

- Alargamiento: Alto.

- Resistencia a la Tracción: 3.200 kg.

- Resistencia a la Abrasión: MUY BUENA.

- Resistencia a los Rayos UV: MUY BUENA.

- Reducción de Carga: 10%.

- Resistencia a Químicos Usuales: REGULAR.

- Cantidad: 42 kg.

Renglón N° 4: Cabo trenzado de nylon de tres cordones, poliamida. – Rollo x 220 mts.

- Diámetro Nominal: 8 mm.

- Peso específico: 1,14 gr/cm3.

- Temperatura de fusión: 260°.

- Absorción al agua: SI.

- Alargamiento: Alto.

- Resistencia a la Tracción: 1.400 kg.

- Resistencia a la Abrasión: MUY BUENA.

- Resistencia a los Rayos UV: MUY BUENA.

- Reducción de Carga: 10%.

- Resistencia a Químicos Usuales: REGULAR.

- Cantidad: 18 kg.

Renglón N° 5: Cabo trenzado de nylon de ocho cordones, poliamida – Rollo x 220 mts.

- Diámetro Nominal: 32 mm.

- Peso específico: 1,14 gr/cm3.

- Temperatura de fusión: 260°.

- Absorción al agua: SI.

- Alargamiento: Alto.

- Resistencia a la Tracción: 20.500 kg.

- Resistencia a la Abrasión: MUY BUENA.

- Resistencia a los Rayos UV: MUY BUENA.

- Reducción de Carga: 10%.

- Resistencia a Químicos Usuales: REGULAR.

- Cantidad: 438 kg.

Renglón N° 6: Cabo trenzado de nylon chato, poliamida – Rollo x 325 mts.

- Diámetro Nominal: 2 mm.

- Peso específico: 1,14 gr/cm3.

- Temperatura de fusión: 260°.

- Absorción al agua: SI.

- Alargamiento: Alto.

- Resistencia a la Tracción: 165 kg.

- Resistencia a la Abrasión: MUY BUENA.

- Resistencia a los Rayos UV: MUY BUENA.

- Reducción de Carga: 10%.

- Resistencia a Químicos Usuales: REGULAR.

- Cantidad: 3 kg.

- -LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN

- Todos los elementos, deben ser nuevos, sin uso y de primera calidad dentro de su tipo, deberán estar acompañados por sus respectivas especificaciones técnicas en donde se especifique virtudes, normas aprobatorias y cualquier otra información que permita evaluar su calidad.

- En todos los renglones, se deberán presentar las correspondientes constancias, que den cuenta que se da cumplimiento con las Normas IRAM N° 7516 y N° 7517

- No se aceptarán tolerancias.

- La cotización deberá realizarse por cantidades neta, libre de envases y gastos de embalaje.

- Se deberán presentar UNA (1) muestra de cada uno de los renglones, las cuales deberán ser de UN (1) metro de largo como mínimo.

- Garantías: Los elementos, deberán contar con una garantía mínima de DOS (02) años.

- Se solicitará Recibo Presentación de Muestra, los oferentes deberán adjuntar con su oferta una constancia emitida por el Departamento Material Naval, según modelo agregado como “ANEXO IV”, donde conste que se tomó vista de las muestras oficiales de CABUYERÍA solicitadas.

- En la cotización se indicará el precio expresado en letras y números y de acuerdo al punto 5 del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

# Text boxes

DARÍO ANDRÉS BUSCAROLO

CAPITAN DE FRAGATA

COMANDANTE

GERMÁN EDILBERTO LEIVA

TENIENTE DE NAVÍO

JEFE DEPARTAMENTO MATERIAL NAVAL