## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción: Pintura Poliuretánica de dos componentes de bajo espesor (“Topping”) con excelente retención de brillo y color. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 50% a 52%. Rendimiento teórico: 6 a 7 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones. Seco al tacto: 4 - 5 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. | LT | 20 |
| 2 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, Según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen mínimo 30 %. Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. | LT | 100 |
| 3 | Descripción: Anticorrosivo base epoxica Rendimiento teórico: 6,56 (m²/lt) Sólidos en Volumen 82% ±3% Compatible con renglones 10 y 11 El producto se entregara en envases de 20 litros | LT | 20 |
| 4 | Descripción: Pintura de terminación, basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas, color según norma IRAM DEF D 1054, color gris. N° 09-1-060. Sólidos en volumen: mín. 30 %. Rendimiento teórico a la extensión mínimo por mano: 8,5 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 35 micrones. Condiciones de aplicación: - Humedad relativa máxima: 80 %. - Temperatura: 8 / 10 °C mínimo. Tiempo de repintado entre manos. - Mínimo a 20 o C: 4 horas. - Máximo a 20 o C: 7 días. Tensión de Corte mínimo: 15 Kg/cm2 (Elcometer Modelo 106). Similar al Hempatex Enamel 56360 | LT | 100 |
| 5 | Descripción: Pintura de terminación basado en residuos acrílicos y plastificantes no clonados, color NEGRO según norma IRAM-DEF D 1054 - Tabla IV Nº 09-01-060 – Sólidos en volumen: mín. 30 %. Rendimiento teórico a la extensión mínimo por mano: 8,5 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 35 micrones. Condiciones de aplicación: - Humedad relativa máxima: 80 %. - Temperatura: 8 / 10 °C mínimo. Tiempo de repintado entre manos. - Mínimo a 20 o C: 4 horas. - Máximo a 20 o C: 7 días. Tensión de Corte mínimo: 15 Kg/cm2 (Elcometer Modelo 106). Similar al Hempatex Enamel 56360 | LT | 20 |
| 6 | Descripción: DILUYENTES PARA PINTURAS POLIURETANO EN ENVASE DE 20L tipo thiner 08080. COMPATIBLE CON RENGLON N° 7 | LT | 40 |
| 7 | Descripción: Acabado Poliuretano Acrílico de dos componentes, con una excelente durabilidad y repintado en largo tiempo, tipo “INTERTHANE 990” de la firma “Internacional”. Presentación envase de 20 Litros color Gris. - Contenido de sólidos por volumen: 57 ± 3% (Dependiendo del Color) - Espesor de película recomendada: Seca:50-75 mcs (2-3mils), Húmedo: 88 a 132 mcs (3.5 a 5.3 mils) - Rendimiento teórico calculado del - volumen de sólidos: 11.4 m2 / Lt - 43.15 m2 / Gl a 50 mcs (2 mils) - Acabado: Brillante - Condiciones de almacenamiento: Lugar fresco, seco y bien ventilado - Vida útil en el envase: 12 meses; re-evaluables después de este tiempo. | LT | 100 |
| 8 | Descripción: Pintura acrílica antiincrustante autopulimentable tin –free (libre de tributilestaño), con alta tasa de desgaste (para buques con poca frecuencia de navegación), color negro. Según ancho de la franja, será aplicada a rodillo o airless. Sólidos en volumen mínimo: 56 %. Rendimiento teórico a la extensión mínimo por mano:: 5,6 m2 / lt. Espesor de película seca mínimo por mano: -- Faja de Flotación: 100 micrones. -- Obra Viva de Submarinos: 125 micrones Intervalo de diqueado mínimo: 60 meses. Condiciones de aplicación: - Humedad relativa máxima: 80 %. - Temperatura: 8 / 10 °C mínimo Tiempo de repintado con sí misma: - Mínimo a 20 °C: 8 horas Tiempo para entrar en contacto con el agua de mar: - Mínimo a 20 °C: 8 horas Similar; Globic 9000-78900, de la Firma Hempel | LT | 20 |
| 9 | Descripción: Diluyente para pintura epoxi entregada, tipo Thinner 08450 | LT | 20 |
| 10 | Descripción: Pintura Epoxi Mastic Autoimprimante de dos componentes, curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos (VOC) con largo período de repintado, libre de “coaltar”, resistente a la abrasión, agua de mar y combustibles. CONSTANTES FISICAS Sólidos en volumen: mínimo 70% a 73%. Rendimiento teórico: 5 a 6 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 125 a 130 micrones. Secado al tacto: aproximadamente 4 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. | LT | 80 |
| 11 | Descripción: Pintura Epoxi dos componentes, sin solventes, de alto espesor. Resistente al agua dulce y de mar, petróleo y abrasión. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 98% a 100%. Rendimiento teórico: 3 a 3,5 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 300 micrones. Seco al tacto: aproximadamente 24 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 y 10 litros. | LT | 40 |
| 12 | Descripción: Pintura Poliuretánica de dos componentes de bajo espesor (“Topping”) con excelente retención de brillo y color. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 50% a 52%. Rendimiento teórico: 6 a 7 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones. Seco al tacto: 4 - 5 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. | LT | 120 |
| 13 | Descripción: Primer alquídico anticorrosivo monocomponente con fosfato de cinc, de secado rápido. Apto para ser aplicado sobre superficies preparadas mecánicamente. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 48% a 50%. Rendimiento teórico: 11,5 a 12,5 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. Seco al tacto: 2 - 4 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. | LT | 80 |
| 14 | Descripción: THINNER y/o solvente para pinturas EPOXI. Deberán ser los compatibles con las pinturas de los renglones 1, 2 y 5. El producto de entregará en envases de 20 litros. | LT | 80 |
| 15 | Descripción: THINNER y/o solvente para pinturas de base acrílica. Deberán ser los compatibles con las pinturas de los renglones 7 y 8. El producto de entregará en envases de 20 litros. | LT | 60 |
| 16 | Descripción: Pintura aluminio para alta temperatura, según Norma IRAM 1116. CONSTANTES FISICAS Color: VERDE CLARO. Sólidos por volumen: 38 %. Rendimiento teórico: 15,2 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 25 micrones. Seco al tacto: aproximadamente 5 horas a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. (CBDR). | LT | 40 |
| 17 | Descripción: Pintura vegetal. Pintura sintética de terminación brillante elaborada con pigmentos vegetales color gris según Tabla X N° 09-1-060 de la Norma IRAM DEF D 1054. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS. Sólidos por volumen: 44 %. Rendimiento teórico: 11 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. Seco al tacto: aproximadamente 3 horas a 25°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. | LT | 20 |
| 18 | Descripción: pinturas; tipo acrílico Presentación envase x 20l Color gris horizonte (Tipo Hempel) Acabado/ brillo: semi - brillante Para obra muerta, casco de buque, última aplicación. Sólido de volumen: 31 %. Espesor de película seca min por mano: 35 micrones. Rendimiento teórico: 8,9 (m2/lt) a 35 micrones. Método de aplicación: airless, brocha, rodillo. Tiempo de repintado: mínimo a 20 °c: 4 horas, máximo a 20 °c: extendido. | LT | 260 |
| 19 | Descripción: Cuarzo antideslizante; tipo grano de 12 - presentación a granel. Rendimiento 1,5 kg/m2. | KG | 200 |
| 20 | Descripción: Pintura para tanque de agua. Pintura acril – poliuretanica de dos componentes, sin solvente, de alto espesor, color BLANCO Sólidos en volumen 82% Tiempo de secado al tacto aprox 7hs. Método de aplicación pistola “airless”, pistola de aire, brocha, rodillo. El producto se entregara en envases de 20 litros. | LT | 40 |
| 21 | Descripción: THINNER SOLVENTE compatible para con pintura ACRILICO. Presentación en envase por 20 litros. (CBGU). | LT | 80 |
| 22 | Descripción: THINNER SOLVENTE compatible para con pintura EPOXI.Presentación en envase por 20 litros. (CBGU). | LT | 60 |
| 23 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con óptimo brillo y retención de color. De secado físico. Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Color: gris horizonte. Sólidos en volumen: 31% ± 1 Rendimiento teórico: 8,9 m2/litro -35micrones Peso específico: 0.9 kg/litro Secado superficial: 1 hora aprox. A 20ºC Secado tacto: 3-4 horas a 20º C Presentación en envase por 20 litros. (CBGU). | LT | 340 |
| 24 | Descripción: Cuarzo o carburo de silicio tamaño 8 a 12. (CBDR). | KG | 220 |
| 25 | Descripción: Pinturas; tipo acrílico - presentación envase x 20l - color negro. - acabado/ brillo: semi - brillante - para obra muerta, casco de buque, última aplicación. - sólido de volumen: 31 %. - espesor de película seca min por mano: 35 micrones. - rendimiento teórico: 8,9 (m2/lt) a 35 micrones. - método de aplicación: airless, brocha, rodillo. - tiempo de repintado: mínimo a 20 °c: 4 horas, máximo a 20 °c: extendido. (AVBA). | LT | 160 |
| 26 | Descripción: Pintura: tipo anticorrosiva - presentación envase x 20 litros Para ser aplicada debajo de pintura acrilica Compatible con el renglon nº1 Sólidos en volumen 70% (iso 3233:1998) Espesores 150 micras en seco, equivalente a 250 micras en húmedo. Rendimiento teórico 4 m²/litro (150 micras) Apta para ser aplicada con rodillo y pincel. voc 386 g/lt según lo suministrado (epa método 24) 318 g/kg. Seco al taco (iso 1517:73) 3hs. Seco duro (iso 9117:90) 6 hs a temperatura constante de 25°c. (AVBA). | LT | 120 |
| 27 | Descripción: Anticorrosivo base epoxi Acabado: semibrillante. Epoxi de mantenimiento, tolerante a las superficies con elevado contenido en sólido, de gran espesor, dos componentes y bajo voc. disponible en versión pigmentada de aluminio para proporcionar protección como barrera anticorrosiva adicional. Sólidos en volumen 80 +-1% Espesores 6,4 m2 Peso específico 1,5 kg Contenido de voc 217 g,l Apta para ser aplicada con rodillo y pincel. Con propiedades de acabado final. (CBGR). | LT | 80 |
| 28 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: BLANCO según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA XII N° 11-1-010 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. (AVAS). | LT | 40 |
| 29 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retensión de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: AMARILLO SEGURIDAD según carta de colores NORMA IRAM Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. (AVAS). | LT | 20 |
| 30 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retensión de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: CREMA según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA V N° 04-1-060 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: aprox. 7 días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. (AVAS). | LT | 60 |
| 31 | Descripción: THINNER SOLVENTE compatible para con pintura ACRILICO. Presentación en envase por 20 litros. (CBGU). | LT | 160 |
| 32 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con óptimo brillo y retención de color. De secado físico. Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. Color: gris horizonte. Sólidos en volumen: 31% ± 1 Rendimiento teórico: 8,9 m2/litro -35micrones Peso específico: 0.9 kg/litro Secado superficial: 1 hora aprox. A 20ºC Secado tacto: 3-4 horas a 20º C Presentación en envase por 20 litros. (CBGU). | LT | 300 |
| 33 | Descripción: Pintura alta temperatura. Presentación en envase por 5 litros. COLOR NEGRA. Presentación en envase por 5 litros. (CBGU). | LT | 8 |
| 34 | Descripción: Pintura Epoxi Mastic Autoimprimante dos componentes, curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos (VOC) con largo período de repintado, libre de “coaltar”, resistente a la abrasión, agua de mar y combustibles. Color: gris. Volumen de sólidos, %: 70 ± 3 Espesor recomendado (teórico): 125 A 130 MICRONES Seco al tacto aprox. 4 hora(s) 20°C (ISO 1517) Curado total aprox 7 días a 20°c Rendimiento teórico 5 a 6 m2 por litro. Presentación en envase por 20 litros. (CBGU). | LT | 80 |
| 35 | Descripción: Pintura Epoxi dos componentes, sin solventes, de alto espesor. Resistente al agua dulce y de mar, petróleo y abrasión. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 98% a 100%. Rendimiento teórico: 3 a 3,5 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 300 micrones. Seco al tacto: aproximadamente 24 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 y 10 litros. | LT | 38 |
| 36 | Descripción: Pintura Poliuretánica de dos componentes de bajo espesor (“Topping”) con excelente retención de brillo y color. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS, según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 50% a 52%. Rendimiento teórico: 6 a 7 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones. Seco al tacto: 4 - 5 horas a 20°C. Curado final: aproximadamente 7 días a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. (CBDR). | LT | 60 |
| 37 | Descripción: Pintura aluminio para alta temperatura, según Norma IRAM 1116. CONSTANTES FISICAS Color: VERDE CLARO. Sólidos por volumen: 38 %. Rendimiento teórico: 15,2 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 25 micrones. Seco al tacto: aproximadamente 5 horas a 20°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. (CBDR). | LT | 16 |
| 38 | Descripción: Pintura vegetal. Pintura sintética de terminación brillante elaborada con pigmentos vegetales color gris según Tabla X N° 09-1-060 de la Norma IRAM DEF D 1054. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS. Sólidos por volumen: 44 %. Rendimiento teórico: 11 m2/lt. Espesor de película seca mínimo por mano: 40 micrones. Seco al tacto: aproximadamente 3 horas a 25°C. El producto se entregará en envases de 20 litros. (CBDR). | LT | 10 |
| 39 | Descripción: Cuarzo antideslizante; tipo grano de 12 - presentación a granel. Rendimiento 1,5 kg/m2. (CBGR). | KG | 120 |
| 40 | Descripción: Pintura PARA ALTAS TEMPERATURAS con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: VERDE CLARO según carta de colores NORMA IRAM Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. (AVAS). | LT | 20 |
| 41 | Descripción: Diluyente para pinturas Epoxi. | LT | 80 |
| 42 | Descripción: Barniz marino terminación brillante. | LT | 80 |
| 43 | Descripción: Pintura para tanque de agua. Pintura acril – poliuretanica de dos componentes, sin solvente, de alto espesor, color BLANCO Sólidos en volumen 82% Tiempo de secado al tacto aprox 7hs. Método de aplicación pistola “airless”, pistola de aire, brocha, rodillo. El producto se entregara en envases de 20 litros. (AVAS). | LT | 20 |
| 44 | Descripción: PINTURA LATEX INTERIOR X 20 LTS | LT | 60 |
| 45 | Descripción: PINTURA LATEX EXTERIOR X 20 LTS | LT | 20 |
| 46 | Descripción: PITURA SINTETICA AMARILLA | LT | 4 |
| 47 | Descripción: PITURA SINTETICA NEGRA | LT | 8 |
| 48 | Descripción: PITURA SINTETICA BLANCA | LT | 8 |
| 49 | THINNER | LT | 3 |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Al momento de presentar las ofertas, se deberá entregar la ficha u hoja de datos de seguridad de cada tipo de pintura o elemento químico que se proveerá, serán originales y rubricadas por el oferente e incluirán:

- Identificación del producto Químico y de la Empresa proveedora. (Nombre del Producto – proveedor, dirección y teléfono).

- Composición / Información sobre los componentes. (Ingredientes Formula molecular – componentes peligrosos)

- Identificación de peligros o casos de riesgo. (Inflamabilidad – Riesgos para la salud y el medio ambiente – Reacciones físicas del producto).

- Medidas de Primeros auxilios. (Inhalación – contacto con la piel y ojos – Ingestión – Datos para asistencia médica).

- Medidas de Lucha contra Incendios. (Medios de extinción – Riesgos de incendio y explosión – Punto de inflamación).

- Medidas a tomar en caso de derrames accidentales. (Medidas Respecto a las personas y el medio ambiente – Soluciones para limpieza).

- Información sobre manipuleo y almacenaje. (Temperaturas de almacenamiento – Ventilación – Cargas electrostáticas).

- Controles de exposición / Protección personal. (Medidas preventivas sobre higiene y seguridad – Ingredientes Peligrosos – Normas de exposición personal).

- Propiedades físicas y químicas. (Estado físico – Color – Olor – Familia química – Apariencia).

- Estabilidad / Reactividad. (Productos de descomposición peligrosa – Materiales a evitar – Polimerización Peligrosa)

- Información Toxicológica. (Datos toxicológicos – Grados de toxicidad – Síntomas Específicos – Irritación de la Piel – Contacto Prolongado o repetido).

- Informaciones ecológicas. (Biodegradabilidad – Persistencia ambiental).

- Consideraciones relativas a su disposición o eliminación. (Peligrosidad de acuerdo a las normas vigentes – Disposición de acuerdo a normas vigentes).

- Información Relativa al transporte. (Cumplimiento de regulaciones vigentes para transporte Aéreo, terrestre, marítimo y fluvial).

- Informaciones reglamentarias. (Clasificación del producto según Regulaciones y Organismos de control).

- Otra información. (Esta información complementaria deberá estar relacionada solamente con la preservación de la salud humana, la seguridad y requerimientos de control ambiental).

Referencias: Ley nacional N° 19587 “Higiene y seguridad en el trabajo” y “Ley de riesgo y trabajo” y sus decretos reglamentarios.

OBSERVACIONES GENERALES

- Con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de los distintos esquemas a aplicar en el Buque, no se admitirán pinturas de diferentes marcas o fabricantes.

- El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas las fichas técnicas de las pinturas a proveer, en donde constarán las características de cada tipo de pintura, a los efectos de su evaluación. Como así también deberán presentar un historial de la provisión de pinturas a los diversos buques de la ARMADA en los cuales conste la buena calidad de la pintura.

- Los diluyentes provistos por la Firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. El ADJUDICATARIO al momento de hacer efectiva la entrega deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Se deberá adjuntar a la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9000. En caso que las mismas sean importadas, se deberá presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación.

- Asimismo los oferentes deberán notificar por escrito, que las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

- Esta Unidad se reserva el derecho de requerir, entre la apertura de las ofertas y la adjudicación respectiva todas aquellas consultas y/o aclaraciones que se crean pertinentes a fin de verificar / aclarar aspectos de los elementos cotizados.

- Todos los productos deberán contar con ficha de seguridad aprobada por sociedad de clasificación reconocida a nivel internacional.

- Las fichas técnicas de todos los productos deben estar publicados en internet o medio público certificado.

- Los oferentes deberán presentar una muestra para análisis de pinturas (renglones del número 31 AL 43 Inclusive) en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO Tel. 0223-155305635 o 0223-155486334 Jefe de Logística DVPM. Las entregas se efectuarán de lunes a viernes entre las 08:00 hs y 12:00 hs hasta 72 hs antes de la apertura.

- La Comisión de Recepción de cada unidad requirente se reserva el derecho de desestimar las ofertas en caso de que la muestra no cumpla con el color y brillo según carta de colores.

- El no cumplimiento de cualquiera de estos párrafos será causal de desestimación de la oferta.

- Pinturas y diluyentes por razones de compatibilidad, deben pertenecer a un mismo fabricante, al igual que dentro de un mismo esquema (base + terminación), los productos involucrados deben pertenecer a la misma marca.

- Lugar de entrega: Base Naval Mar del Plata, en las respectivas unidades de acuerdo al siguiente detalle:

- Renglones del 1 al 3 en el AVISO A.R.A. “ALFEREZ SOBRAL”.

- Renglones del 4 al 9 en el AVISO A.R.A. “SUBOFICIAL CASTILLO”.

- Renglones del 10 al 20 en la CORBETA A.R.A “DRUMOND”.

- Renglones del 21 al 30 en la CORBETA A.R.A “GUERRICO”.

- Renglones del 31 al 43 en la CORBETA A.R.A “GRANVILLE”.

- Renglones del 44 al 49 en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

- En caso de que alguna Unidad no se encuentre en la Dársena de la Base Naval Mar del Plata, el producto se entregara en la DIVISIÓN PATRULLADO MARÍTIMO.

Carta de Colores:

Las ofertas que no cumplan con la carta de colores según NORMA IRAM DEF D 1054 editada en el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales serán desestimadas sin reclamo alguno. www.iram.com.ar.

| COLOR | PATRON Según carta de colores IRAM-DEF D1054 |
| --- | --- |
| GRIS HORIZONTE | TABLA X N° 09-1-060 |