## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DEL COLCHÓN

Consiste en una placa de espuma flexible de poliuretano con todas sus aristas redondeadas, cubierta con un forro de tela.

Materia prima: Espuma flexible de poliuretano Tipo II, de acuerdo con la Norma DEF VES 25-C.

Tela para forro de colchón y almohadas de acuerdo con la Norma DEF VES 1062-A, excepto la materia prima que debe ser: algodón 50% y poliéster 50% en mezcla íntima.

Hilo para coser Nº 50 de acuerdo con la Norma IRAM 7601.

Se requiere la realización de tratamiento ignífugo o retardante de llama a la espuma flexible de poliuretano, a la tela para el forro y/o al hilo de coser.

Color: Azul

Marcación: Cada colchón debe llevar como marcación una cinta de poliamida de 70 mm de largo y 35mm de ancho; impresa con caracteres indelebles, perfectamente legible, inviolable y resistente al lavado y planchado comunes, conteniendo como mínimo la siguiente información: nombre de la Fuerza contratante; número y año de la orden de compra y nombre o razón social del fabricante o responsable de la comercialización.  Como así también los símbolos que representan las condiciones de lavado del forro para evitar su deterioro prematuro. (IRAM-INTI-CIT G 75208-1  e  IRAM-INTI-CIT G 75208-2).

Empaque: Cada colchón debe ser entregado dentro de una bolsa de polietileno cerrada por termofusión u otro tipo de cierre que evite que éste se salga con el manipuleo.  La calidad del polietileno de la bolsa debe ser tal que no se deteriore con el manipuleo y transporte, como así también soportar una estiba de por lo menos veinte colchones.

REQUISITOS ALMOHADAS

Consiste en una placa de espuma flexible de poliuretano, con todas sus aristas redondeadas, cubierta con un forro de tela.

Materia prima: Espuma flexible de poliuretano TIPO I, de acuerdo con la NORMA DEF VES 25-C.

Tela para forro de colchón y almohadas de acuerdo con la NORMA DEF VES 1062-A, excepto la materia prima que debe ser: algodón 50% y poliéster 50% en mezcla íntima

Hilo para coser Nº 50 de acuerdo con la Norma IRAM 7601.

Se requiere la realización de tratamiento ignífugo o retardante de llama a la espuma flexible de poliuretano, a la tela para el forro y/o al hilo de coser, en cuyo caso, se deberá especificar en cada contratación la metodología y procedimiento a realizar.

Color: azul

Marcación: Cada almohada debe llevar como marcación una cinta de poliamida de 70mm de largo y 35mm de ancho; impresa con caracteres indelebles, perfectamente legible, inviolable y resistente al lavado y planchado común, conteniendo como mínimo la siguiente información: nombre de la Fuerza contratante; número y año de la orden de compra y nombre o razón social del fabricante o responsable de la comercialización; como así también, los símbolos que representan las condiciones de lavado del forro para evitar su deterioro prematuro (IRAM-INTI-CIT G 75208-1 e IRAM-INTI-CIT G 75208-2).

Empaque: Cada almohada debe ser entregada dentro de una bolsa de polietileno cerrada por termofusión u otro tipo de cierre que evite que ésta se salga con el manipuleo.  La calidad del polietileno de la bolsa debe ser tal que no se deteriore con el manipuleo y transporte.

TELA PARA FORRO DE COLCHON Y ALMOHADA:

Materia prima: Algodón 50%, Poliéster 50%.

Ligamento: Tafetán.

SOLIDEZ DEL COLOR: Al lavado: Cambio y transferencia, Al frote ( en seco y húmedo) Al hipoclorito, a la luz del día (para color blanco), al sudor (ácido y alcalino)

A CONTINUACION SE DETALLAN LAS MEDIDAS QUE SE NECESITAN:

| Nº RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLCHONES: 187 x 60 X 20 CM | UN | 21 |
| 2 | COLCHONES: 190 x 70 x 20 CM | UN | 9 |
| 3 | COLCHONES:180 x 70 x 20 CM | UN | 4 |
| 4 | ALMOHADAS 65 X 35 CM | UN | 20 |