## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los artículos deben ser nuevos y sin uso, no se aceptarán tolerancias.

RENGLÓN Nº 1:

CABO TRENZADO, 8 CORDONES, MATERIAL NYLON, DIAMETRO 48 mm.

Composición y longitud: 8 cordones trenzados. Longitud 220 mts. (Medida final sin someter a la amarra a ningún tipo de tensión de alargamiento). Diámetro 48 mm.

Características:

  - Material: NYLON.

  - Peso específico: 1.14 gr x cm3

  - Temperatura de fusión: 260° C

  - Absorción de agua: Si

  - Alargamiento: Alto

  - Resistencia a la abrasión: Muy buena

  - Resistencia a los rayos UV: Muy buena

  - Resistencia a químicos usuales: regular.

  - Reducción de carga mojada: 10 %.

  - Carga de rotura: 40775 Kg o mayor (Superior a la carga de rotura mínima exigida según     NORMA IRAM 7573).

  - Deberá tener Certificación de Calidad emitida por Prefectura Naval Argentina.

  - Color: Sin pintar.

RENGLÓN Nº 2:

CABO TRENZADO, 8 CORDONES, MATERIAL POLIESTER, DIAMETRO 80 mm DE FLOTABILIDAD POSITVA.

Composición y longitud: 8 cordones trenzados. Longitud 220 mts. (Medida final sin someter a la amarra a ningún tipo de tensión de alargamiento). Diámetro 80 mm.

Características:

  - Material: Poliester.

  - Peso específico: 1.38 gr x cm3

  - Temperatura de fusión: 260° C

  - Absorción de agua: Si

  - Alargamiento: Alto

  - Resistencia a la abrasión: Muy buena

  - Resistencia a los rayos UV: Muy buena

  - Resistencia a químicos regulares: Buena.

  - Reducción de carga mojada: 0 %.

  - Carga de rotura: 87200 Kg o mayor (Superior a la carga de rotura mínima exigida según     NORMA IRAM 7573).

  - Deberá tener Certificación de Calidad emitida por Prefectura Naval Argentina.

  - Color: Sin pintar.

  - El Cabo Remolque deberá tener GAZA confeccionada en cada extremo.