ANEXO II

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO PRECEDENTEMENTE  SERÁN DESESTIMADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| R N° | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS HORIZONTE BRILLANTE , Según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: aprox. 7 días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 2 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: CREMA BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA V N° 04-1-060 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 3 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: BLANCO BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA XII N° 11-1-010 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 4 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: NEGRO BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D según TABLA XII N° 11-1-070 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 5 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: NEGRO MATE Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 6 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico CONSTANTES FISICAS Color: VERDE CLARO BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA II N° 01-1-060 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 7 | Descripción Pintura epoxi de dos componentes de bajo espesor (“Topping”), color gris según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-140. (similar a la “wiedoling Sealing”, de fabricación Alemana) Sólidos en Volumen 51% ±3% (ISO 3233:1998) Espesor de Película Típico 50 micras seco (98 micras húmedo) Rendimiento Teórico 10.20 (m²/lt) a 40 micras secos y a 51% de sólidos en volumen, permita los factores de pérdida apropiados Tiempo de secado al tacto aprox.: 10 hs Método de Aplicación Pistola sin aire, Brocha, Pistola convencional, Rodillo. El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 8 | PINTURA DE DOS COMPONENTES EPOXI PARA TANQUES DE AGUA POTABLE. COLOR BLANCO. El producto se entrega en envase de 20 litros |
| 9 | • Pintura selladora, libre de “coaltar”, baja emisión de solventes orgánicos, vinílica o epoxi. • Volumen de Solidos %: 80±2 • Espesor recomendado (teórico): 6,4 m2/l – 125 micras • Punto de Iflamación: 39 ºC • Peso específico: 1,5 kg/l • Seco al Tácto: aprox. 4 hs. a 20 ºC • Curado Completo: 7 días a 20ºC • Contenido VOC: 217 g/l • Alta resistencia al ambiente marino, al agua salada, al contacto con hidrocarburos, ya sean sintéticos o derivados del petróleo, y al desgaste por abrasión o rozamiento. Se entrega en envase de 20 litros |
| 10 | • Pintura antincrustante autopulimentable para obra viva, de alto espesor, libre de tributilestaño (“TBT” free), basada en dos compuestos orgánicos, compatible con la pintura selladora • Color: Rojo • Acabado: Mate. • Volumen de Solidos %: 52±1 • Espesor recomendado (teórico): 5,2 m2/l – 100 micras • Punto de Iflamación: 28 ºC • Peso específico: 1,6 kg/l • Seco al Tácto: aprox. 4 hs. a 20 ºC • Contenido VOC: 434 g/l • Alta resistencia al ambiente marino, al agua salada, al contacto con hidrocarburos, ya sean sintéticos o derivados del petróleo, y al desgaste por abrasión o rozamiento. Se entrega en envase de 20 litros |
| 11 | "• Pintura antiincrustante autopulimentable para faja de flotación de distintas Unidades de superficie, de alto espesor, color negro, libre de tribultilestaño (“TBT free), basada en compuestos orgánicos • Color: Negro • Acabado: Mate. • Volumen de Solidos %: 50±1 • Espesor recomendado (teórico): 5 m2/l – 100 micras • Punto de Iflamación: 27 ºC • Peso específico: 1,5 kg/l • Seco al Tácto: aprox. 4 hs. a 20 ºC • Contenido VOC: 453 g/l • Alta resistencia al ambiente marino, al agua salada, al contacto con hidrocarburos, ya sean sintéticos o derivados del petróleo, y al desgaste por abrasión o rozamiento. Se entrega en envase de 20 litros |
| 12 | ANTICORROSIVO EPOXI: • Pintura epoxi mastic autoimprimante de dos componentes, curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos (VOC), con largo período de repintado, libre de “coaltar”. • Acabado: Mate. • Volumen de Solidos %: 62±1 • Espesor recomendado (teórico): 5 m2/l – 1125 micras • Punto de Iflamación: 28 ºC • Peso específico: 1,4 kg/l • Seco al Tácto: aprox. 6 hs. a 20 ºC • Contenido VOC: 364 g/l • Alta resistencia al ambiente marino, al agua salada, al contacto con hidrocarburos, ya sean sintéticos o derivados del petróleo, y al desgaste por abrasión o rozamiento. Se entrega en envase de 20 litros " |
| 13 | Barniz marino terminación brillante El producto se entregara en envases de 4 litros. |
| 14 | Descripción: Thinner y/o solvente para pinturas con base acrílicas. Deberán ser los compatibles con las pinturas de los RENGLONES 1 al 6 El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 15 | Descripción: Thinner y/o solventes para pinturas EPOXI Deberán ser los compatibles con las pinturas de los renglones Nº 7, 8 y 9. El producto se entregara en envases de 20 litros. |
| 16 | Anticorrosivo acrílicos, compatible con renglones 1 al 6. Envase de 20 litros |
| 17 | DILUYENTE PARA PINTURAS ANTINCRUSTANTE COMPATIBLE CON REGLONES 10 Y 11. Se entrega en envase de 20 litros |
| 18 | PINTURA ALTA TEMPERATURA Peso Específico: 1.07 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 100 +/-10" Contenido de Sólidos: Por peso 55.6 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Al tacto 3 horas Repintar 12 horas Curado total 7 días Temperatura de Aplicación: Mínima 10° C Temperatura de Servicio: Máxima continua 600° C Color: ALUMINIO. Brillo: Brillante Estabilidad en el Envase 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. |
| 19 | PINTURA VEGETAL características de la pintura: Tipo de vehículo Pigmento básico Componentes Peso específico a 25º c Sólidos en peso Sólidos en volumen Punto de inflamación Viscosidad a 25º c Tiempo de secado 25º c Voc Características de la película Color Acabado Espesor de película Rendimiento teórico Rendimiento practico PARA RADOMES : polímero especial : especial : 1 (uno) 1,10 ± 0,05 kg/l :60 ±1% :43 ±0,5 % : 23°c : 85/90 uk :tacto: 4 h. Duro: 8 hs. : 490 gs/lt : GRIS HORIZONTE MATE : poco brillante : 40 micrones : 10,7 m²/l : 9 m²/l (aprox.) |
| 20 | CUARZO EN GRANO PARA ANTIDESLIZANTE. MEDIDA DEL GRANO 8-12 – PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 40 O 50 KG. |
| 21 | Pintura Primer Epoxi, dos componentes. Pigmentada con Fosfato de Cinc, de buena adherencia sobre superficies de Aluminio. El producto se entregará en envases de 10 o 20 litros. |

OBSERVACIONES GENERALES

- Con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de los distintos esquemas a aplicar en el Buque, no se admitirán pinturas de diferentes marcas o fabricantes.

- El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas las fichas técnicas de las pinturas a proveer, en donde constarán las características de cada tipo de pintura, a los efectos de su evaluación.

- Los diluyentes provistos por la Firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. El ADJUDICATARIO al momento de hacer efectiva la entrega deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Asimismo los oferentes deberán notificar por escrito, que las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

USHUAIA,  23 de marzo de 2017.-

# Text boxes

JUAN MARTIN SOLA

TENIENTE DE  NAVIO

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE