AGRUPACION LANCHAS RAPIDAS

ANEXO II

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO PRECEDENTEMENTE SERÁN DESESTIMADAS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| R N° | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: GRIS HORIZONTE BRILLANTE , Según Norma IRAM DEF D 1054, Tabla X N° 09-1-060. Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: aprox. 7 días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 1420 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 2 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: CREMA BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA V N° 04-1-060 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 120 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 3 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: BLANCO BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA XII N° 11-1-010 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 120 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 4 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: NEGRO BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D según TABLA XII N° 11-1-070 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 220 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 5 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Color: NEGRO MATE Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 160 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 6 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico CONSTANTES FISICAS Color: VERDE CLARO BRILLANTE según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA II N° 01-1-060 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 80 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0295 |
| 7 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico CONSTANTES FISICAS Color: MARRON. Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 60 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 8 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico CONSTANTES FISICAS Color: AZUL FRANCIA según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA IX N° 08-1-030 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 40 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 9 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico CONSTANTES FISICAS Color: ROJO. según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA IV N° 03-1-080 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 80 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 10 | Descripción: Pintura de terminación formulada con resina acrílica y plastificante no-clorado con optimo brillo y retención de color. De secado físico CONSTANTES FISICAS Color: AMARILLO. según carta de colores NORMA IRAM DEF D TABLA VI N° 05-1-030 Sólidos por volumen: 33% a 35% Rendimiento teórico: 9 a 11 m2/litro - 35 micrones Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 44 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0295 |
| 11 | Anticorrosivo acrílicos, compatible con renglones 1 al 10. Envase de 20 litros CANTIDAD: 220 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-00569-0003 |
| 12 | Descripción: Thinner y/o solvente para pinturas con base acrílicas. Deberán ser los compatibles con las pinturas de los RENGLONES 1 al 10 El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 660 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-05444-0002 |
| 13 | Descripción Pintura epoxi de dos componentes de bajo espesor (“Topping”), color gris según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-140. (similar a la “wiedoling Sealing”, de fabricación Alemana) Sólidos en Volumen 51% ±3% (ISO 3233:1998) Espesor de Película Típico 50 micras seco (98 micras húmedo) Rendimiento Teórico 10.20 (m²/lt) a 40 micras secos y a 51% de sólidos en volumen, permita los factores de pérdida apropiados Tiempo de secado al tacto aprox.: 10 hs Método de Aplicación Pistola sin aire, Brocha, Pistola convencional, Rodillo. El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 300 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0269 |
| 14 | PINTURA DE DOS COMPONENTES EPOXI PARA TANQUES DE AGUA POTABLE. COLOR BLANCO. El producto se entrega en envase de 20 litros CANTIDAD: 60 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0003 |
| 15 | • Pintura selladora, libre de “coaltar”, baja emisión de solventes orgánicos, vinílica o epoxi. • Volumen de Solidos %: 80±2 • Espesor recomendado (teórico): 6,4 m2/l – 125 micras • Punto de Iflamación: 39 ºC • Peso específico: 1,5 kg/l • Seco al Tácto: aprox. 4 hs. a 20 ºC • Curado Completo: 7 días a 20ºC • Contenido VOC: 217 g/l • Alta resistencia al ambiente marino, al agua salada, al contacto con hidrocarburos, ya sean sintéticos o derivados del petróleo, y al desgaste por abrasión o rozamiento. Se entrega en envase de 20 litros CANTIDAD: 80 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0003 |
| 16 | ANTICORROSIVO EPOXI: • Pintura epoxi mastic autoimprimante de dos componentes, curado con poliamidas de alto contenido de sólidos, baja emisión de solventes orgánicos (VOC), con largo período de repintado, libre de “coaltar”. • Acabado: Mate. • Volumen de Solidos %: 62±1 • Espesor recomendado (teórico): 5 m2/l – 1125 micras • Punto de Iflamación: 28 ºC • Peso específico: 1,4 kg/l • Seco al Tácto: aprox. 6 hs. a 20 ºC • Contenido VOC: 364 g/l • Alta resistencia al ambiente marino, al agua salada, al contacto con hidrocarburos, ya sean sintéticos o derivados del petróleo, y al desgaste por abrasión o rozamiento. Se entrega en envase de 20 litros CANTIDAD: 220 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0059 |
| 17 | Descripción: Thinner y/o solventes para pinturas EPOXI Deberán ser los compatibles con las pinturas de los renglones Nº 13 a 16. El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 260 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-05444-0002 |
| 18 | DILUYENTE PARA PINTURAS ANTINCRUSTANTE. Se entrega en envase de 20 litros CANTIDAD: 60 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-05444-0002 |
| 19 | Barniz marino terminación brillante El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 52 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-00576-0029 |
| 20 | PINTURA ALTA TEMPERATURA Peso Específico: 1.07 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 100 +/-10" Contenido de Sólidos: Por peso 55.6 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Al tacto 3 horas Repintar 12 horas Curado total 7 días Temperatura de Aplicación: Mínima 10° C Temperatura de Servicio: Máxima continua 600° C Color: NEGRO. Estabilidad en el Envase 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. CANTIDAD: 40 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0271 |
| 21 | PINTURA ALTA TEMPERATURA Peso Específico: 1.07 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 100 +/-10" Contenido de Sólidos: Por peso 55.6 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Al tacto 3 horas Repintar 12 horas Curado total 7 días Temperatura de Aplicación: Mínima 10° C Temperatura de Servicio: Máxima continua 600° C Color: ALUMINIO. Brillo: Brillante Estabilidad en el Envase 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. CANTIDAD: 28 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0271 |
| 22 | PINTURA VEGETAL características de la pintura: Tipo de vehículo Pigmento básico Componentes Peso específico a 25º c Sólidos en peso Sólidos en volumen Punto de inflamación Viscosidad a 25º c Tiempo de secado 25º c Voc Características de la película Color Acabado Espesor de película Rendimiento teórico Rendimiento practico PARA RADOMES : polímero especial : especial : 1 (uno) 1,10 ± 0,05 kg/l :60 ±1% :43 ±0,5 % : 23°c : 85/90 uk :tacto: 4 h. Duro: 8 hs. : 490 gs/lt : GRIS HORIZONTE MATE : poco brillante : 40 micrones : 10,7 m²/l : 9 m²/l (aprox.) CANTIDAD: 20 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0004 |
| 23 | CUARZO EN GRANO PARA ANTIDESLIZANTE. MEDIDA DEL GRANO 8-12 – PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 40 O 50 KG. CANTIDAD: 800 KILOS CODIGO DE CATALOGO: 259-04377-0001 |
| 24 | Pintura Primer Epoxi, dos componentes. Pigmentada con Fosfato de Cinc, de buena adherencia sobre superficies de Aluminio. El producto se entregará en envases de 10 o 20 litros. CANTIDAD: 60 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0268 |
| 25 | ACABADO SINTÉTICO COLOR VERDE INGLES Descripción: Pintura de terminación con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 24 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0260 |
| 26 | ESMALTE SINTETICO COLOR AZUL MARINO Descripción: Pintura de terminación con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C CANTIDAD: 20 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0315 |
| 27 | ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO Descripción: Pintura de terminación con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 28 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0260 |
| 28 | ESMALTE SINTETICO COLOR BLANCO Descripción: Pintura de terminación con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 40 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0315 |
| 29 | ESMALTE SINTETICO COLOR MARRON Descripción: Pintura de terminación con retención de color. De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envases de 4 litros. CANTIDAD: 24 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-06979-0260 |
| 30 | PINTURA ANTIOXIDO SINTETICO De secado físico Resistente al agua de mar, salpicaduras de hidrocarburos alifáticos y aceites animales y vegetales. CONSTANTES FISICAS Secado superficial: aprox. 1 hora a 20ºC Seco tacto: 3-4 horas a 20°C Curado final: 7 aprox. días a 20°C El producto se entregara en envase de 20 litros. CANTIDAD: 40 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-00569-0003 |
| 31 | Descripción: Thinner y/o solvente para pinturas con base sintetica. Deberán ser los compatibles con las pinturas de los RENGLONES 25 al 30 El producto se entregara en envases de 20 litros. CANTIDAD: 60 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 255-05444-0002 |
| 32 | LIQUIDO DESOXIDANTE FOSFATIZANTE CONVERTIDOR CANTIDAD: 300 LITROS CODIGO DE CATALOGO: 251-07465-0003 |

OBSERVACIONES GENERALES

- Con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de los distintos esquemas a aplicar en el Buque, no se admitirán pinturas de diferentes marcas o fabricantes.

- El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas las fichas técnicas de las pinturas a proveer, en donde constarán las características de cada tipo de pintura, a los efectos de su evaluación.

- Los diluyentes provistos por la Firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. El ADJUDICATARIO al momento de hacer efectiva la entrega deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Asimismo los oferentes deberán notificar por escrito, que las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

# Text boxes

MARCOS GUSTAVO MATIAS PEREZ

TENIENTE DE FRAGATA

COMANDANTE