ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENG | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Descripción: Cabo de Amarre Trenzado de 8 cordones de POLYSTEEL. Estado del Material: Nuevo y sin uso. Presentación: mola de 220 mts. Diámetro: 48 mm. Longitud: 220 mts Carga de Rotura: no menor a 37.200 Kg. Carga de Rotura Mínima: no menor a 27.523 Kg Peso Específico de la Fibra: 0,925 gr./cm3. Temperatura de Fusión: no menor a 160ºC. Debe cumplir con las Normas IRAM 7572, 7517. El material debe ser entregado con el Certificado de Calidad emitido por la Prefectura Naval Argentina. El Cabo de Amarre debe ser entregado en una sola pieza de 220 mts. Color del Cabo de Amarre: BLANCO |
| 2 | Descripción: Cabo Retorcido de 3 cordones de Nylon. Estado del Material: Nuevo y sin uso. Presentación: mola de 220 mts. Diámetro: 12 mm. Longitud: 220 mts. Carga de Rotura: no menor a 3.200 Kg. Peso Específico de la Fibra: 1,14 gr./cm3. Temperatura de Fusión: no menor a 260ºC. Debe cumplir con las Normas IRAM 7572, 7517. El Cabo debe ser entregado en una sola pieza de 220 mts. Color del Cabo de Amarre: BLANCO |
| 3 | Descripción: Cabo Retorcido de 3 cordones de Nylon. Estado del Material: Nuevo y sin uso. Presentación: mola de 220 mts. Diámetro: 8 mm. Longitud: 220 mts. Carga de Rotura: no menor a 1.400 Kg. Peso Específico de la Fibra: 1,14 gr./cm3. Temperatura de Fusión: no menor a 260ºC. Debe cumplir con las Normas IRAM 7572, 7517. El Cabo debe ser entregado en una sola pieza de 220 mts. Color del Cabo de Amarre: BLANCO. |
| 4 | Descripción: Cabo Retorcido de 3 cordones de Nylon. Estado del Material: Nuevo y sin uso. Presentación: mola de 220 mts. Diámetro: 6 mm. Longitud: 220 mts. Carga de Rotura: no menor a 800 Kg. Peso Específico de la Fibra: 1,14 gr./cm3. Temperatura de Fusión: no menor a 260ºC. Debe cumplir con las Normas IRAM 7572, 7517. El Cabo debe ser entregado en una sola pieza de 220 mts. Color del Cabo de Amarre: BLANCO |
| 5 | Eslinga planas para izar cargas - dos ojos MATERIAL fibra sintética Longitud: 5mts Capacidad: 3000kg Ancho: 75mm Debe cumplir con las Normas IRAM 5378 |
| 6 | Equipo de criquet tensor Material: poliéster Gancho j Ancho: 50mm Largo: 9mts Carga máxima de trabajo: 1000kg Carga mínima de rotura: 3000kg |
| 7 | Giratorio acero alta resistencia Resistencia: 6,6tn Peso: 2,27kg Tolerancia: +/- 5% |
| 8 | Grillete de acero alta resistencia recto r.c.c.c. Resistencia: 8,5tn Peso: 1,90kg Tolerancia: +/- 5% |
| 9 | Grillete de acero alta resistencia recto r.c.c.c. Resistencia 12tn Peso: 3,88kg Tolerancia: +/- 5% |
| 10 | Grillete de acero alta corazón resistencia r.c.c.c. Resistencia 8,5tn Peso: 1,90kg Tolerancia: +/- 5% |
| 11 | Grillete de acero alta resistencia corazón r.c.c.c. Resistencia 2tn Peso: 0,34kg Tolerancia: +/- 5% |
| 12 | Pasteca de Hierro de Abrir Resistencia 4tn |
| 13 | Tensor Caja Abierta Gancho – Ojo de 3/8 |

CLAUSULAS PARTICULARES

- Todos los materiales deben ser nuevos sin uso previo.

- los oferentes deberán presentar con la oferta la ficha técnica correspondiente del producto ofertado.

- el flete estará a cargo del adjudicatario.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

CUBIERTA

NICOLAS ALEJANDRO ABAD

TENIENTE DE CORBETA

JEFE