ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS DEBERAN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:

Se deberá presentar muestras de las pinturas cotizadas. A fin de constatar la calidad del producto.

Deberán ser entregadas hasta un día hábil inmediato anterior a la fecha y hora de apertura en el horario de 08.00 a 13.00 hs. (Art. 19 de la Disposición ONC N° 63/12). La NO PRESENTACIÓN de las mismas será causa de desestimación de la oferta.

RENGLON Nº 1: LATEX EXTERIOR TIPO CASABLANCA / LOXON, ENVASE (LATA) X 20 LTS. (BLANCO) COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJES DE PLOMO 0%.   8 (OCHO) UNIDADES.

Acabado: Mate.

Rendimiento: De 12 a 14 m2 por litro y por mano, según absorción superficie y color de la pared.

Secado: 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente.

RENGLON Nº 2: LATEX INTERIOR, TIPO CASABLANCA / LOXON, ENVASE (LATA) X 20 LTS. (BLANCO) COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJES DE PLOMO 0%.      6 (SEIS) UNIDADES.

Acabado: Mate.

Rendimiento: De 12 a 14 m2 por litro y por mano, según absorción superficie y color de la pared.

Secado: 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 3: ESMALTE SINTETICO INTERIOR TIPO NETCOLOR LATA X 4 L. COLOR BLANCO BRILLANTE.       4 (CUATRO) UNIDADES.

Rendimiento: 10 a 14 m2 por litro por mano, según la absorción de la superficie. Secado: 4 a 6 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 4: ESMALTE SINTETICO EXTERIOR TIPO NETCOLOR LATA X 4 L. COLOR BLANCO BRILLANTE.       4 (CUATRO) UNIDADES.

Rendimiento: De 10 a 14 m2 por litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: De 4 a 6 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 5: ESMALTE SINTETICO TIPO NETCOLOR LATA X 20 L. COLOR CEDRO BRILLANTE.       6 (SEIS) UNIDADES.

Rendimiento: De 12 a 15 m2 por litro y por mano, según absorción superficie. y color.

Secado: De 3 a 4 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

N° de Manos: 2 a 3 manos.

RENGLON Nº 6: ESMALTE SINTETICO LATA X 4 LTS COLOR AZULEJO BRILLANTE TIPO NETCOLOR.    5 (CINCO) UNIDADES.

Rendimiento: De 10 a 14 m2 por litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: De 4 a 6 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 7: ESMALTE SINTETICO LATA X 4 LTS COLOR VERDE INGLES TIPO NETCOLOR.   2 (DOS) UNIDADES.

Rendimiento: De 10 a 14 m2 por litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: De 4 a 6 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 8: PINTURA DEMARCACION VIAL AMARILLO X 4 LTS TIPO SINTECRIN / TERSUAVE.    8 (OCHO) UNIDADES.

Rendimiento: De 1.6 m2/litro para 400 m de película seca.,

Secado: Al tacto 5' duro 30' curado total 24 hs.

Poder Cubritivo: Excelente

Número de Aprobación: Exp/vialidad nacional: No. 2246-vs-97

RENGLON Nº 9: PINTURA DEMARCACION VIAL BLANCO X 4 LTS TIPO SINTECRIN.      3 (TRES) UNIDADES.

Rendimiento: De 1.6 m2/litro para 400 m de película seca.,

Secado: Al tacto 5' duro 30' curado total 24 hs.

Poder Cubritivo: Excelente

Número de Aprobación: Exp/vialidad nacional: No. 2246-vs-97

RENGLON Nº 10: PINTURA DEMARCACION VIAL NEGRO BRILLANTE X 4 LTS TIPO SINTECRIN / TERSUAVE.    3 (TRESZ) UNIDADES.

Rendimiento: De 1.6 m2/litro para 400 m de película seca.,

Secado: Al tacto 5' duro 30' curado total 24 hs.

Poder Cubritivo: Excelente

Número de Aprobación: Exp/vialidad nacional: No. 2246-vs-97

RENGLON Nº 11: ESMALTE SINTETICO LATA X 4 LTS COLOR BLANCO BRILLANTE TIPO NETCOLOR (Interior – Exterior).    3 (TRES) UNIDADES.

Rendimiento: 10 a 14 m2 por litro por mano, según la absorción de la superficie. Secado: 4/ 6 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 12: ESMALTE SINTETICO LATA X 4 LTS COLOR BERMELLON TIPO NETCOLOR.    3 (TRES) UNIDADES.

Rendimiento: De 10 a 14 m2 por litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: De 4 a 6 horas al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 13: PINTURA ACRILICA PARA PISOS TIPO SAN AGUSTIN / ALBA X 4 LTS COLOR NEGRO.    4 (CUATRO) UNIDADES.

Rendimiento: 8 m2 x litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Entre Manos: De 3 a 6 horas.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 14: LATEX EXTERIOR TIPO CASABLANCA / LOXON, ENVASE (LATA) X 20 LTS. (COLOR GRIS CEMENTO) COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJES DE PLOMO 0%.      1(UNA) UNIDAD.

Rendimiento: De 10 a 12m2 x litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Entre Manos: De 2 a 3 horas.

Viscosidad: 90-94 UK en viscosímetro stormer a 25° C.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 15: LATEX EXTERIOR TIPO CASABLANCA / LOXON/ SINTEPLAST, ENVASE (LATA) X 20 LTS. (COLOR ROJO TEJA) COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJES DE PLOMO 0%.      1(UNA) UNIDAD.

Rendimiento: De 10 a 12m2 x litro y por mano, según absorción superficie y color.

Secado: 30 minutos al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad.

Manos:  2

Repintado:  3 horas.

Poder Cubritivo: Excelente

RENGLON Nº 16: MASILLA PARA DURLOCK TIPO READYMAS LATA X 27 KG.         4 (CUATRO).

Tiempo de Secado: 24 horas.

Rendimiento: 0.90 kg x m2 (4 pasos de tomado de juntas y recubrimiento de fijaciones). 0,5kg x m2 para masilla completo. Total= 1,4 kg /m2

RENGLON Nº 17: RODILLO LANA TIPO RODIHAUS X 17 CM.

30 (TREINTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 18: RODILLO MINI CORTA GOTA TIPO RODIHAUS X 10 CM.

25 (VEINTICINCO) UNIDADES.

RENGLON Nº 19: RODILLO MINI CORTA GOTA TIPO RODIHAUS X 5 CM.

25 (VEINTICINCO) UNIDADES.

RENGLON Nº 20: RODILLO MINI POLIESTER TIPO RODIHAUS X 10 CM.

20 (VEINTE) UNIDADES.

RENGLON Nº 21: RODILLO MINI POLIESTER TIPO RODIHAUS X 5 CM.

20 (VEINTE) UNIDADES.

RENGLON Nº 22: PINCELETA TIPO EL GALGO BLACK N° 42 – MATERIAL CERDA NATURAL- USO PINTURA.  15 (QUINCE) UNIDADES.

RENGLON Nº 23: PINCEL TIPO RASARPIN SERIE 1700 N° 10 – MATERIAL CERDA NATURAL- USO PINTURA.    40 (CUARENTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 24: PINCEL TIPO RASARPIN SERIE 1700 N° 15 – MATERIAL CERDA NATURAL- USO PINTURA.   30 (TREINTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 25: DILUYENTES, THINNER TIPO UNIVERSAL TEDE X 18 LTS.      2 (DOS) UNIDADES.

RENGLON Nº 26: LIJA AL AGUA TIPO HUNTER N° 80                                            50 (CINCUENTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 27: LIJA AL AGUA TIPO HUNTER N° 120                                         80 (OCHENTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 28: TELA ESMERIL DOBLE A N° 120                                         50 (CINCUENTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 29: CINTA PARA PINTOR DOBLE A 36 MM X 50 MTS.

50 (CINCUENTA) UNIDADES.

RENGLON Nº 30: CINTA PARA PINTOR DOBLE A 24 MM X 50 MTS.

50 (CINCUENTA) UNIDADES.

# Text boxes

DEPARTAMENTO

MANTENIMIENTO

Y

SERVICIOS

GENERALES

EDGARDO DARIO MIÑO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE DEPARTAMENTO