Anexo II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas

1. El producto deberá ser nuevo, sin uso, con el envoltorio correspondiente y fechas de vencimiento impresas.

2. Nomenclatura del producto: pinturas y accesorios, dimensiones y características según lo detallado a continuación.

3. Cantidad: total de lo requerido

4. La adjudicación será basada en la calidad del producto y lo que sea conveniente para la unidad, es decir que no siempre se adjudicará al menor valor sino que se tendrá en cuenta lo que la comisión técnica resuelva más conveniente para el destino.

5. La adjudicación será por renglones y no por el total, de acuerdo a las necesidades de la Unidad requirente.

El oferente deberá presentar junto con la oferta muestras de los siguientes renglones:

Renglones: 1 al 16

Renglones: 20 -21 y 24 al 27

Renglones: 33 y 37

La no presentación de muestras se considerara renglón desestimado.

| RENG | PRODUCTO | CANT. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sintético color aluminio para alta temperatura calidad PREMIUM x 4l Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 4 |
| 2 | Sintético color blanco brillante x 4 L de primera calidad PREMIUM Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 19 |
| 3 | Sintético color negro brillante x 4 L de primera calidad PREMIUM. Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 24 |
| 4 | Sintético color verde inglés x 4 Lt de primera calidad PREMIUM Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 10 |
| 5 | Sintético color azul eléctrico x 4 Lt de primera calidad PREMIUM Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 9 |
| 6 | Sintético color rojo brillante x 4 Lt de primera calidad PREMIUM Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 9 |
| 7 | Sintético color amarillo brillante x 4 Lt de primera calidad PREMIUM. Peso específico: 1.12 ± 0.02 Kg/L Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 5 |
| 8 | Pintura anti óxido x 4 Lt calidad PREMIUM | 5 |
| 9 | Sintético color gris horizonte x 20 Lts calidad PREMIUM Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 160" Contenido de sólidos: Por Peso 64.5 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% Hra): Temperatura de aplicación: Mínima 5° C, Máxima 35° C Temperatura de servicio: Mínima 0° C, Máxima 80° C, Máxima discontinua 90° C Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf Life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Aguarrás mineral/solvente industrial. | 3 |
| 10 | Impermeabilizante frentes resistente al lavado y a la abrasión como a la formación de hongos x 20 Lt. calidad PREMIUM Específico: 1.34 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 92 ± 2 Contenido de Sólidos: Por peso 43.7 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Agua | 20 |
| 11 | Pintura Cielorraso x 20 Lt de primera calidad PREMIUM. Específico: 1.34 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 92 ± 2 Contenido de Sólidos: Por peso 43.7 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Agua | 3 |
| 12 | Látex acrílico exterior blanco lavable con anti hongo x 20 Lt. calidad PREMIUM. Presentación envase de 20 litros. Peso Específico: 1.34 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 92 ± 2 Contenido de Sólidos: Por peso 43.7 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Agua | 15 |
| 13 | Barniz MARINO 4 Lt calidad PREMIUM No. de componentes: 1 Peso específico: 0.87 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (Copa Ford 4, 25º C): 100" ± 10 " Contenido de sólidos: Por peso 40.8 ± 1 % Tiempo de secado (25º C, 50% HRA). Temperatura de aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Color: Incoloro. Brillo: Brillante Estabilidad en el envase (Shelf life): 2 años Rendimiento: 12 a 15 m2 por litro y por mano. Diluyente y limpieza Aguarrás mineral/solvente industria. | 6 |
| 14 | Enduido plástico interior x 4 lts. calidad PREMIUM Peso Específico: 1.69 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 4'15" ± 15" Contenido de Sólidos: Por peso 69 ± 2 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Colores: Blanco. Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento Teórico: 2.6 m2/litro para 200 m de película seca. Solubilidad y Limpieza: Agua | 5 |
| 15 | Fijador interior al agua x 20 Lt de primera calidad tipo ALBA. | 10 |
| 16 | Enduido plástico exterior x 4 lts. calidad PREMIUM Peso Específico: 1.69 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 4'15" ± 15" Contenido de Sólidos: Por peso 69 ± 2 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Colores: Blanco. Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento Teórico: 2.6 m2/litro para 200 m de película seca. Solubilidad y Limpieza: Agua | 8 |
| 17 | Aguarrás x 4 Lt calidad PREMIUM | 5 |
| 18 | Diluyente Thinner x 4 Lt calidad PREMIUM Constituyentes: Aromáticos, Alifáticos, Alcoholes, Glicoles y Ésteres. PESO ESPECÍFICO (20/20 ºC) 0,810 ± 0,01 g/ml. Color: Incoloro. Olor: Característico. Libre de material en suspensión. Libre de sólidos disueltos. Rango de destilación: 55 / 165 ºC Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC | 13 |
| 19 | Entonadores color ocre, pomo x 120 cc.de primera calidad tipo ALBA. | 30 |
| 20 | Rodillo de lana Nº 22 calidad PREMIUM | 30 |
| 21 | Pincel de cerda Nº 15 calidad PREMIUM | 40 |
| 22 | Rodillo para esmalte sintético Nº 10 de calidad PREMIUM tipo GALGO. | 30 |
| 23 | Pincel de cerda N° 30 calidad PREMIUM. | 30 |
| 24 | Impermeabilizante; Alto tránsito para pisos deportivos tipo piso acril de plavicom color verde paddle x 20 Lt. Específico: 1.34 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 92 ± 2 Contenido de Sólidos: Por peso 43.7 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano. Diluyente y Limpieza: Agua | 15 |
| 25 | Pincel de cerda Nº 25 calidad PREMIUM | 40 |
| 26 | Sintético color marrón tabaco x 4 L de primera calidad PREMIUM | 3 |
| 27 | Rodillo de lana pelo corto Nº 20 cm calidad PREMIUM. | 60 |
| 28 | Cinta de pintor color azul 24x50 material papel | 50 |
| 29 | Lija AA fina 100. | 50 |
| 30 | Lija AA fina 80. | 50 |
| 31 | Lija Antienpastante 80. | 30 |
| 32 | Abrillantador p/metales presentación pomo x 225 cm3 | 6 |
| 33 | Látex acrílico antihumedad OCRE preparado x 20 Lt. calidad PREMIUM Presentación envase de 20 litros. Peso Específico: 1.34 ± 0.02 Kg/l Viscosidad (UK, 25º C): 92 ± 2 Contenido de Sólidos: Por peso 43.7 ± 1 % Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA): Temperatura de Aplicación: Mínima 5° C Máxima 35° C Brillo: Mate Estabilidad en el Envase (Shelf life): 2 años Rendimiento: 12 a 14m2 por litro y por mano | 20 |
| 34 | Extensible para pintor mango por 4.8 mts material metal | 5 |
| 35 | Pegamento de contacto envase por 500cc | 5 |
| 36 | Impermeabilizante tipo membrana liquida x 20lts | 2 |
| 37 | Guantes de protección moteados antideslizantes, material algodón y poliéster; tipo cinco dedos largo 20cm; sin cierre; material interno algodón; de primera calidad tipo 3M. | 30 |
| 38 | Barbijos tipo anatómicos con capas con filtro caja x100 unidades tipo 3M. | 1 |
| 39 | Mameluco descartable varias medidas a coordinar oportunamente. | 20 |
| 40 | Bandeja para pintor; material plástico; capacidad tres litros | 3 |

# Text boxes

DEPARTAMENTO LOGISTICA

### MARIANO HERNAN IBALO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE