# ANEXO II

BASE NAVAL ZÁRATE

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  59 / 16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1: TUBOS SIN COSTURAS. MEDIDAS,2 ½  PULGADAS  (0,73 X5.16

TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD IAE 58805/58810 DIAMETRO EXTERIOR 64MM ESPESOR DE PARED 9MM LONGITUD DE CUERPO 6000MM. SCH 40.

RENGLON Nº 2: TUBOS SIN COSTURAS. MEDIDAS 4 PULGADAS   ( 114.3 X6.02)

TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD SAE 1010 DEIAMETRO EXTERIRO 101.6 MM ESPESOR DE PARED 8.3 MM LONGITUD DE CUERPO 500MM. SCH 40.

RENGLON Nº 3: TUBOS SIN COSTURAS. MEDIDAS,2 ½  PULGADAS  (0,73 X5.16

TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD IAE 58805/58810 DIAMETRO EXTERIOR 64MM ESPESOR DE PARED 9MM LONGITUD DE CUERPO 6000MM. SCH 40.

RENGLON Nº 4 : TUBOS SIN COSTURAS. MEDIDAS 4 PULGADAS   ( 114.3 X6.02)

TUBO DE ACERO TIPO SIN COSTURA CALIDAD SAE 1010 DEIAMETRO EXTERIRO 101.6 MM ESPESOR DE PARED 8.3 MM LONGITUD DE CUERPO 500MM. SCH 40.

OBSERVACIONES:

- Las tuberías deberán ser sin costuras ,resistentes a altas presión , laminados

En caliente, en acero al carbono de grano fino.

- Los traslados y/o gastos de los materiales a la Base Naval Zárate quedarán  a cargo del proveedor.

- Se entregará muestra de 1 metro para evaluación del material.

Se deberá cumplir con la norma argentina del instituto de normalización de materiales IRAM 2617 para tuberías.

# Text boxes

MAXIMILIANO MARIA METZNER                           TENIENTE DE NAVIO

JEFE

GUILLERMO RENE SIMONCINI

COMODORO DE MARINA

COMANDANTE