ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TAREA: REPARACION Y TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA VISTA DE HORMIGON

ARMADO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA FACHADA DEL EDIFICIO

“PIEDRABUENA” AVENIDA SAN MARTIN Nº 911.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Las cotizaciones incluirán en todos los casos lo siguiente:

  - Provisión de materiales.

  - Provisión de mano de obra.

  - Traslados.

  - Pruebas de materiales.

  - Maquinarias y herramientas.

  - Todo elemento necesario para una adecuada ejecución y terminación de obra aunque no se encuentre especificada en el presente y que el adjudicatario y/o Inspección Técnica consideren necesarios emplear.

- En todos los casos si producto de un mal cálculo, niveles inadecuados, rotura o derrame de materiales, se produjeran daños a la infraestructura de las viviendas, los costos de la reparación estarán a cargo del Adjudicatario, finalizando la obra según las especificaciones.

- El Adjudicatario será responsable de la observancia y cumplimiento de la legislación Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo vigentes, Decreto 351/79, Decreto 911/96, la Ley de Riesgos en el Trabajo Nº 24557 (ART) y normativa asociada.

- El Adjudicatario deberá presentar previo al inicio de las tareas, los comprobantes de contratación y pagos de seguros de Accidentes de Trabajo de acuerdo a la reglamentación vigente al respecto.

- Los oferentes deberán realizar la visita de obra, aclarar dudas con la Inspección Técnica y solicitar el certificado de visita de la misma.

- El adjudicatario tendrá en cuenta la alteración de los materiales expuestos a fraguados con bajas temperaturas, debiendo garantizar la calidad del mismo.

- El oferente cotizara por separado Mano de Obra y Materiales, indicando precio unitario y precio total de estos últimos.

- Mantendrá y ejecutara la prolija limpieza de obra diariamente.

- El Contratista colocará letrero de obra según modelo previsto en las Cláusulas  Técnicas para dichas tareas.

- Los oferentes cotizaran con muestras de todos los elementos que emplearán en la realización de la obra.

- ALBAÑILERIA:

- Se removerá todo revoque en mal estado de todo el edificio.

- Se deberán reparar todas las fisuras en paredes y acondicionarla con material nuevo.

- Se deberá utilizar material hidrófugo de primera calidad.

- El material a utilizar debe ser de calidad superior que cumplan con las normas IRAM.

- PINTURA:

- Remover toda pintura en mal estado.

- Aplicar fijador al aceite a todo el edificio.

- Utilizar pintura de alta calidad impermeable, tipo recuplas frente, muro, etc.

- Pintar la totalidad de las aberturas de ventanas metálicas.

- El material a utilizar debe ser de calidad superior que cumplan con las normas IRAM.

- UBICACIÓN/ OBJETO DE LA TAREA:

- Infraestructura edilicia exterior.

- VISITA DE OBRA

Cualquier duda que surgiere de las presentes, deberán ser evacuadas con la Inspección Técnica al momento de realizar la visita y previo a la presentación de la oferta.

- LIMPIEZA DE OBRA.

- Finalizada la jornada laboral, se procederá a retirar todo el material (desechos, escombros y/o residuos) y disponerlos adecuadamente para lo cual deberá contratar a su cargo un servicio de contenedores u otro que el adjudicatario estime conveniente.

- Bajo ningún concepto se permitirá que residuos y/o restos de materiales producidos por la tarea contratada sean depositados en la vía pública, asumiendo el adjudicatario plena responsabilidad civil y/o penal que del incumplimiento de la presente cláusula se deriven.

- Se efectuará la limpieza general de la zona de trabajo, en particular de aquellos sectores de transito, debiendo quedar la misma en perfectas condiciones.

- ENTREGA:

- Fecha de inicio: A partir del siguiente día hábil del perfeccionamiento del contrato.

- Cantidades máximas / mínimas de unidades: No es de aplicación.

- Frecuencia: No es de aplicación

- Plazo de vigencia de la contratación adjudicada: El plazo de vigencia de la contratación adjudicada será de SESENTA (60) días habiles, contados a partir del siguiente día hábil del perfeccionamiento del contrato.

- Lugar: EDIFICIO Piedrabuena  SITO EN AV, SAN MARTIN Nº 911.

- Coordinaciones: Destacamento Naval Rio Grande. División Alcaldía.

- Documentación: Junto con la factura y pedido de la recepción definitiva, el ADJUDICATARIO deberá presentar UNA (1) garantía por los trabajos realizados en un todo de acuerdo con la cláusula  del presente Pliego NO MENOR A DOCE (12) MESES.

RIO GRANDE,        de  junio de 2018.-

# Text boxes

MIGUEL ANGEL VACA

CAPITAN DE CORBETA DE I.M.

COMANDANTE