CORBETA A.R.A “PARKER”

ANEXO Nº II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN SERAN DESESTIMADAS:

RENGLÓN N°1 CUBIERTA DE VUELO (180 m2)

1.1 TRABAJO A EFECTUAR: Retirar la totalidad del trancanil atornillado, renovando la junta de goma como así también los tornillos y perfil “L” de aluminio que se deterioren durante su extracción.

Efectuar preparación de superficie con arenado o hidrojetting, y realizar la aplicación de pintura según el siguiente detalle:

1.2   PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON HIDROJETTING:

- Aplicar método de HIDROJETTING (WJ según norma NACE SSPC-SP12 / nace 5), en toda la superficie de la cubierta; eliminando toda la pintura adherida, óxido y todo residuo adherido al sustrato.

- Método de trabajo: UHP WJ (según corresponda para lograr el grado de limpieza re-

querido)

- Presiones necesarias: Mayores a 25000 PSI (UHP WJ)

d.   Grado de preparación / limpieza a obtener en el sustrato:

- Grado de preparación visible WJ-2.

- Grado de contaminación no visible: SC-1

- Grado de oxidación instantánea previa al pintado (flash Rush) según norma fot

tográfica SSPC- NACE international.

1.3   ESQUEMA ANTIDESLIZANTE:

- Dos (2) manos de “primer” epoxi poliamida para esquema antideslizante de vuelo, similar a “MS-7C” de la firma American Safety.

Sólidos en volumen: 65%.

Espesor de la película seca, mínimo por mano: 75 micrones.

- Una (1) mano de pintura epoxi antideslizante para cubiertas de vuelo color gris, aplicada con rodillo fenólico, similar a “MS-375G” de la firma American Safety.

Sólidos en volumen mínimo: 67 %.

Rendimiento práctico aproximado: 0,7 m2/litro.

Espesor de la película seca, mínimo por mano: 200 micrones.

- Una (1) mano de topping epoxiacrílico para terminación de cubiertas antideslizantes de vuelo, color gris según norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-140, similar a “MS-200” de la firma American Safety.

Sólidos en volumen: 50 %.

Espesor de película seca, máximo por mano: 50 micrones.

1.4  ESQUEMA CORRESPONDIENTE A LA ZONAS SIN ANTIDESLIZANTE ALEDAÑAS A LAS ZONAS CON ANTIDESLIZANTES:

- Dos (2) manos de “primer” epoxi poliamida para esquema antideslizante de vuelo.

Sólidos en volumen: 65 %

Espesor de la película seca, mínimo por mano: 75 micrones.

- Dos (2) manos de pintura acríl-poliuretánica de dos componentes de bajo espesor (“topping”), color gris según norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-060.

Sólidos en volumen: 50 %.

Espesor de película seca, máximo por mano: 100 micrones.

1.5 PRODUCTO DE DEMARCACIÓN DE LA CUBIERTA DE VUELO:

- Una (1) mano de topping epoxi acrílico, para terminación de cubiertas antideslizantes de vuelo, color blanco según norma IRAM DEF D 1054 TABLA X N° 09-1-140.

Sólidos en volumen: 50 %.

Espesor de película seca, máximo por mano: 40 micrones.

DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA:

- El oferente deberá contar con máquina de Hidrojetting de alta presión, para trabajar con dos lanzas de manera simultánea, con una precisión no menor de 40.000 PSI por lanza, de manera tal de permitir un avance diario en la preparación de dicha cubierta según lo detallado en las especificaciones técnicas.

- El oferente deberá presentar al momento de la apertura, garantía técnica mancomunada, entre el fabricante de las pinturas y el aplicador de las pinturas. Las ofertas que no cumplan con este requisito, serán desestimadas sin reclamo.

- La oferta deberán estar acompañadas de un aval emitido y firmado por el fabricante de las pinturas, donde avale la capacidad técnica y experiencia necesaria del oferente, en la preparación de superficie y aplicación de esquema de pintura solicitado.

- Como el punto a evaluar es de carácter técnico, será la comisión Técnica asesora la que determine la capacidad de la empresa en base a los antecedentes que se presenten.

- Todos los actores intervinientes en las tareas deberán estar homologados por el SIAM.

- Se deberá entregar el Certificado de Disposición Final o Tratamiento de los residuos peligrosos/ especiales según ley 24.051 de la Nación.

- Las tareas de aplicación de pintura serán realizadas por el adjudicatario. En tal sentido los oferentes deberán presentar una muestra de una lata de cada lote de pintura y su correspondiente componente en envase cerrado rotulado a aplicar en la Corbeta A.R.A “PARKER”  a fin de analizar la cantidad de la misma. El adjudicatario deberá proveer la totalidad de la pintura e insumos necesarios para aplicar el esquema de pintado sobre las cubiertas, ante la presencia de un representante técnico de la empresa adjudicataria, para que certifique que las condiciones de aplicación del esquema de pintado sea el adecuado, a fin de validar la garantía correspondiente.

- Se deberá presentar, al momento de la apertura, un certificado de ART donde conste como minimo de un nivel de seguridad III (TRES) y se certifique el CIIU en el cual se encuentra inscripto el oferente y sea acorde a la actividad que desarrolle, según las indicadas por la AFIP.

- A efectos de que la Comisión Técnica Asesora evalúe las capacidad técnica de la empresa la misma deberá presentar junto con la oferta antecedentes de trabajo realizados en el rubro “PREPARACION DE SUPERFICIE mediante método HIDROJETTING de 40.000 PSI”, “APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA” según lo solicitado en la presente contratación y “RECOLECION, TRANPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIUOS PELIGROSOS”, preferentemente a bordo de buques de la Armada Argentina.

- Para el caso que el oferente no se encuentre habilitado para realizar el transporte y/o el tratamiento de residuos peligrosos existentes y generados, y subcontrate a un tercero, este deberá emitir una nota, contrato, probatoria en la cual certifique la vinculación laboral, emitida por el subcontratado y firmada por un responsable.

NOTAS:

Las tareas de aplicación de pintura serán realizadas por el adjudicatario. En tal sentido los oferentes deberán presentar una muestra de una lata de cada lote de pintura y su correspondiente componente en envase cerrado rotulado a aplicar en la CORBETA A.R.A. “PARKER” a fin de analizar la calidad de la misma. El adjudicatario deberá proveer la totalidad de la pintura e insumos necesarios y aplicar el esquema de pintura sobre las cubiertas ante la presencia de un representante técnico de la empresa adjudicataria, para que certifique que las condiciones de aplicación del esquema de pintado sean las adecuadas, a los fines de validar la garantía correspondiente.

Garantía del trabajo realizado:

Junto con la oferta, se deberá presentar una garantía técnica mancomunada entre el oferente y el fabricante de pinturas, de 24 (VEINTICUATRO) meses, contados a partir de la fecha de recepción definitiva del servicio, donde indique que el esquema aplicado, en un 85% de la superficie no presente: desprendimientos, cuarteado, agrietado, ampollado u oxidación. Si dentro del plazo estipulado en la garantía, apareciera alguna anomalía en un porcentaje que exceda el 15% de la superficie, o bien cualquiera de estos defectos se manifestara en un período comprendido dentro de los 3 (TRES) meses de finalizado el trabajo, e independientemente del porcentaje de superficie afectada, la firma deberá proveer sin cargo las pinturas necesarias para volver a aplicar el esquema, asumiendo los costos de mano de obra de preparación y aplicación de pintura.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, HASTA 72 HS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DDE LOS DISCUESTO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL ART 49 DEL DECRETO Nº 1030/16.

# Text boxes

CHRISTIAN DAVID CORONA

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO

COMANDANTE

MARTIN ERNESTO LOPEZ

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE