ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DEL DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

RENGLÓN Nº 1: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUES DE LASTRE.

- TANQUES DE LASTRE: 5B – 5C – 5DA0 – 5E1 – 5E2 – 5GA0 – 5KZ0 – 5LA0 – 5M – 5Q1 – 5Q2 – 5Q0. (TOTAL 12 TANQUES DE LASTRE).

- Desgasificación y Limpieza de los tanques. Retirar los residuos Líquidos y Sólidos existentes en el interior de los tanques. Luego  desengrasar con un detergente industrial no iónico, lavar con agua dulce a presión eliminando todo resto de lodo y detergente. Trapear y secar.

- Preparación mecánica a grado St 3 de la norma ISO 8501-1, con un correcto aveado de bordes, puntualizado en las zonas afectadas con pitting de las superficies internas de los tanques. Eliminar el polvillo generado en la operación anterior. Realizar lavado con agua a presión nuevamente a fin de eliminar restos de grasitud.

- Proveer y aplicar esquema de pintado en las zonas mecanizadas con puntualizado y totalidad del interior de los tanques (paredes, cielo, piso, refuerzos, escaleras, cañerías, etc). Esquema de pintura:

- Tres manos de distinto tonos cada una, de epoxi autoimprimante sin solvente u otro tipo de epoxi aducto poliamida autoimprimante de buenas propiedades. Penetrantes y baja permeabilidad al agua (para trabajar en inmersión permanente), apto para ser aplicado sobre superficie preparadas mecánicamente, arenado o granillado y trabajar en inmersión de tanques. La mano de terminación deberá ser de color claro rendimiento practico a la extensión 3,5 m2/ lt. Dejar curar el recubrimiento antes de ponerlo en servicio, en el tiempo indicado en la ficha técnica de los productos utilizados. (aproximadamente 7 días a 21ºC). Espesor total mínimo de 450 micrones.

- El color de terminación deberá ser claro.

- Espesor de película seca por mano: 150 micrones.

- Pintura Provista por el Adjudicatario de marca reconocida (INTERNATIONAL / HEMPEL).

- Posterior recolección, transporte y tratamiento de residuos peligrosos generados.

- Cambiar la totalidad de los tornillos de las tapas de cada uno de los tanques y poner juntas para evitar pérdidas de agua.

- Tareas a desarrollarse con el buque a flote en BNPB o en dique seco del ARPB.

El oferente deberá realizar una visita de obra para constatar in-situ el real trabajo a realizar y poder hacer la cotización. Tal visita deberá realizarse de lunes a viernes de 0800 a 1200 hs en el DESTRUCTOR A.R.A. “ALMIRANTE BROWN” donde se le otorgara un certificado firmado por el JEFE DE MAQUINAS ó JEFE DE CONTROL DE AVERIAS de la unidad para la oferta.

Junto con la oferta, se deberá presentar una garantía técnica mancomunada entre el oferente y el fabricante de pinturas, de 24 (VEINTICUATRO) meses, contados a partir de la fecha de recepción definitiva del servicio, donde indique que el esquema aplicado, en un 85% de la superficie no presente: desprendimientos, cuarteado, agrietado, ampollado u oxidación. Si dentro del plazo estipulado en la garantía, apareciera alguna anomalía en un porcentaje que exceda el 15% de la superficie, o bien cualquiera de estos defectos se manifestara en un período comprendido dentro de los 6 (SEIS) meses de finalizado el trabajo, e independientemente del porcentaje de superficie afectada, la firma deberá proveer sin cargo las pinturas necesarias y volver a aplicar el esquema, asumiendo los costos de mano de obra de preparación y aplicación de pintura.

La oferta que no cumpla con lo detallado será desestimada, sin reclamo alguno.

En el barco se cuenta con los planos de ubicación y dimensiones de los tanques para requerimiento del adjudicatario.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 49 DEL DECRETO 1030/16.

# Text boxes

ERNESTO DANIEL ALDANA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

LEANDRO EZEQUIEL NONIDE

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

JUAN ANTONIO NORES

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE