ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° ITEM | DESCRIPCION | U.M | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLES ENVAINADOS P/ELECTRICIDAD-PARA TOMA DE ENERGIA DE TIERRA | MT | 2000 |

1- DENOMINACION

CABLE PARA TOMA DE ENERGIA DE TIERRA.

2- CARACTERISTICAS DE LOS CABLES

CABLE FLEXIBLE TIPO XLPE.

LIBRE DE COMPUESTOS HALOGENADOS.

NUMEROS DE CONDUCTORES: 1 X 120 MM2.

CONTROL DE CABLES 450 / 750 V

PODER DE CABLES 0.6 / 1KV

SISTEMA DE CORRIENTE AC: 476 / 825 V A 0,7 / 1,2 KV

SISTEMA DE CORRIENTE DC: 619 / 1238 V A 0,9 / 1,0 KV

RANGO TERMICO AMBIENTAL DE OPERACIÓN: -25°C A + 60°C

MAXIMA TEMPERATURA PERMITIDA: + 90°|C

TEMPERATURA DE CORTO CIRCUITO DE CONDUCTORES: 250°C

TENSION DE CARGA: HASTA 15 N/ MM2

TENSION DE TORSION: +/- 100° /M

COBRE ELECTROLITICO 99,9% DE PUREZA, ESTAÑADO.

RESISTENTE A HIDROCARBUROS Y SALITRE DE ACUERDO A NORMA DIN VDE 0473 PARTE 811-2-1PARA 10.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE INCENDIO DE ACUERDO A NORMA DIN VDE 0482 PARTE 265-2-1 PARA 10.

USO IRRESTRICTO EN EXTERIOR E INTERIOR, RESISTENCIA AL OZONO Y HUMEDAD.

AISLACION TIPO XLPE CONDUCTOR CLASE 6, RECUBRIMIENTO EXTERIOR TIPO MATERIAL BASICO CM COLOR NEGRO

LOS ESPESORES DE LA AISLACION ELECTRICA (DIELECTRICO) SERA DE ACUERDO A LA NORMA IEC 60502-1 PARA CABLES DE 120 mm2 Y HASTA 1.2 KV. MINIMO 1,2 mm DE ESPESOR RADIAL

LOS ESPESORES DEL RECUBRIMIENTO EXTERIOR (PROTECCION MECANICA),  SERA DE ACUERDO A LA NORMA IEC 60502-1 PARA CABLES DE 120 mm2 Y HASTA 1.2 KV. MINIMO 1,5 mm DE ESPESOR RADIAL.

SE DARA PRIORIDAD A LA CALIDAD DE TERMINACION, CON LOS MATERIALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN PUNTOS ANTERIORES, A AQUELLAS MUESTRAS EN LAS QUE SE RESPETEN LAS SIMETRIAS CIRCUNFERENCIALES TANTO EN LA AISLACION ELECTRICA COMO EN LA PROTECCION MECANICA (COBERTURA).

3- MUESTRAS

LOS OFERENTES DEBERAN ENTREGAR UNA MUESTRA DEL CABLE, DE NO MENOS DE 1 METRO, EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y APOYO AL ALISTAMIENTO OPERATIVO DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR. LA MISMA DEBERA ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADA CON NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE Y NUMERO DE LICITACION PARA LA CUAL LA MISMA ES OFRECIDA.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

JUAN MARTIN SALAVERRI

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR