#### COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

#### ANEXO Nº II PINTURA – UNIFICADA

RENGLON Nº 1:

Para DESTRUCTOR A.R.A. “LA HEROÍNA” deberán cumplir con lo indicado a continuación:

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

240 LITROS de Esmalte sintético brillante para uso marino, color gris 09-1-060 (IRAM 1054).

Sólido de volumen: min 48% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

VOC  420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

- Calidad:

Según normas ISO 9001:2000 para el caso de las pinturas. Para considerar validas las ofertas, las firmas deberán entregar junto a la cotización, un certificado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000.

- Presentación del producto:

Deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno. Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

- Tolerancias:

Sin tolerancia.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Calidad:

Según normas ISO 9001:2000 para el caso de las pinturas. Para considerar validas las ofertas, las firmas deberán entregar junto a la cotización, un certificado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000.

- Presentación del producto:

Deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno. Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

- Tolerancias:

Sin tolerancia.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

MUESTRAS ANTES DE LA APERTURA PARA EXAMEN DE LABORATORIO.

Especificaciones técnicas de las pinturas

1- Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

2- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

3- El juego de pinturas y diluyentes de cada renglón, por razones de compatibilidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante.

4- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

5- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

6- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

7- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

8- La totalidad de las pinturas serán entregadas en el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, único ente autorizado para realizar los ensayos correspondientes; no aceptándose análisis de otros laboratorios oficiales o privados, donde se tomaran muestras aleatorias exclusivamente por personal de este laboratorio para ser analizadas.  Asimismo cada oferente presentara previa a la apertura de ofertas, muestras de cada pintura a fin de ser examinadas por el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, desestimando cualquier producto que no cumpla con las especificaciones en cada renglón detallada.

NOTA: Cada oferente deberá presentar muestras por cada renglón ofertado, a fin de ser analizadas por el laboratorio del ARPB.

Las mismas deberán ser rotuladas de la siguiente manera:

-numero de renglón

-descripción

-acompañado por ficha técnica

De no cumplirse con tales recaudes la oferta será desestimada.

PARA LA DIVISION DE CORBETAS deberán cumplir con lo siguiente:

PINTURA TIPO SINTÉTICA -  PRESENTACION ENVASE X 20 LTS:

Pintura sintética brillante para uso marino, color gris tabla X 09-1-060 (según criterio del comando), de acabado alquidico brillante de un solo componente semil – “INTERLAC 665” de la firma INTERNATIONAL.

Solido en volumen: min 48% +-3%

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones y 83 micras húmedo.

Rendimiento teórico: 12,00 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento práctico: 8,75 (m2/lt.

Envase 20 litros.

RENGLON Nº 2:

PARA EL DESTRUCTOR A.R.A. “LA HEROÍNA” deberán cumplir con lo indicado a continuación:

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora, composición / información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

140 LITROS de Acabado acrílico, de un solo componente, de secado rápido. Uso marino, color gris horizonte 09-1-060 (IRAM 1054). Acabado / Brillo brillante o Semi brillante. Sólidos en volúmen 35% ±3% (ISO 3233:1998). Espesor de película típico 40 micras seco (118 micras húmedo).

Rendimiento teórico 8.75 (m²/lt) a 40 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados.

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

- Calidad:

Según normas ISO 9001:2000 para el caso de las pinturas. Para considerar validas las ofertas, las firmas deberán entregar junto a la cotización, un certificado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000.

- Presentación del producto:

Deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno. Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

- Tolerancias:

Sin tolerancia.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

MUESTRAS ANTES DE LA APERTURA PARA EXAMEN DE LABORATORIO.

Especificaciones técnicas de las pinturas

1- Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

2- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

3- El juego de pinturas y diluyentes de cada renglón, por razones de compatibilidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante.

4- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

5- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

6- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

7- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

8- La totalidad de las pinturas serán entregadas en el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, único ente autorizado para realizar los ensayos correspondientes; no aceptándose análisis de otros laboratorios oficiales o privados, donde se tomaran muestras aleatorias exclusivamente por personal de este laboratorio para ser analizadas.  Asimismo cada oferente presentara previa a la apertura de ofertas, muestras de cada pintura a fin de ser examinadas por el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, desestimando cualquier producto que no cumpla con las especificaciones en cada renglón detallada.

NOTA: Cada oferente deberá presentar muestras por cada renglón ofertado, a fin de ser analizadas por el laboratorio del ARPB.

Las mismas deberán ser rotuladas de la siguiente manera:

-numero de renglón

-descripción

-acompañado por ficha técnica

De no cumplirse con tales recaudes la oferta será desestimada.

PARA EL DESTRUCTOR A.R.A. “ALMIRANTE BROWN” cumplir con lo siguiente:

PINTURA; TIPO ACRILICO – PRESENTACIÓN LATA X 20L

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Pintura de terminación basado en resinas acrílicos y plastificantes no clorados, color gris horizonte según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-60  similar al Hempatex 56360 de la firma Hempel

- Sólidos en volumen: mínimo 31 %.

- Espesor de película seca – mínimo por mano: 35 micrones.

- Acabado / Brillo: semi brillante.

- Rendimiento 8,9 M²/L.

ACLARACIONES:

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES  QUE SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS:

1- Al momento de la adjudicación, primará que los distintos tipos de pinturas tanto EPOXI, SINTÉTICOS, ACRÍLICOS y DILUYENTES, deberán indefectiblemente ser de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

2- Todas las pinturas EPOXI deberán ser de una sola marca, ya que estas conforman un esquema único, evitando de esta forma incompatibilidades.

3 - Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

4- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

5- Por razones de compatibilidad con el esquema de pintado de la unidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante, las pinturas y diluyentes de los diferentes renglones.

6- Las pinturas y sus respectivos diluyentes de cada renglón provistos por la firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible.

7- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

8- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

9- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

10- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

11- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

12- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

13- Pinturas anticorrosivas deberán presentar certificaciones de alguna sociedad de clase en las que se establezca que cumplen con las exigencias que surgen de las regulaciones de SOLAS (Safety of Life at Sea) II-1/3-2 y XII/16 acerca de la PSPC (Performance Standard of Protective Coating) de acuerdo a las resoluciones de IMO MSC 216 (82) y MSC 215 (82) adoptadas 2l 27 de Mayo de 2009.

15- El proveedor de pintura deberá proveer asistencia técnica en obra (mantenimiento a bordo o varadas), a pedido de la unidad, con técnicos certificados NACE Nivel II o FROSIO Nivel III o en su defecto por técnicos avalados por la empresa proveedores y con visitas periódicas de técnicos certificados.

16-Las Pinturas para ser aplicadas en zonas de habitabilidad deberán contar con certificados de “BAJA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA” emitidos por sociedad de clase.

PARA EL COMANDO DE LA DIVISION DE CORBETAS, deberá cumplir con lo detallado a continuación:

PINTURA TIPO ACRÍLICA - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LTS:

Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas, color Gris según norma IRAM DEF. d1054, tabla X Nº 09-1-060, de un solo componente y secado rápido. Color gris horizonte  Acabado acrílico modificado simil “Intersheen 579” de la firma INTERNATIONAL.

Sólidos en volumen 35% +- 3%.

Espesor de película típico 45/40 micras seco (118 micras húmedo)

Acabado: semi-brillante.

Rendimiento teórico: 8,75 m2/lt

Envase de 20 Litros.

RENGLON Nº 3:

2 envase por 20 Litros

PINTURA; TIPO poliuretanica CUBIERTAS – PRESENTACIÓN LATA X 20 L

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Pintura acril – poliuretanica de dos componentes de bajo espesor (“TOPPING”), color gris frizo según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-120. (Similar a “” Hempathane 55210 de la firma Hempel).  Solidos en volumen 51%, rendimiento teorico 10,4 mts /lts espesor de película seca 50µ aplicable con pistola sin aire , pistola convencional

RENGLON Nº 4:

2 envase por 20 litros

PINTURA; TIPO poliuretanica CUBIERTAS – PRESENTACIÓN LATA X 20 L

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Pintura acril – poliuretanica de dos componentes de bajo espesor (“TOPPING”), color gris horizonte según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-60 (Similar a “” Hempathane 55210 de la firma Hempel).  Solidos en volumen 51%, rendimiento teorico 10,4 mts /lts espesor de película seca 50µ aplicable con pistola sin aire , pistola convencional

RENGLON Nº 5:

4 envase por 20 litros

PINTURA; TIPO EPÓXI ANTICORROSIVO – PRESENTACIÓN LATA X 20L.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:Recubrimiento epoxi de capa gruesa, de dos componentes,  curado con poliamina. Resistente al agua dulce, agua de mar, petróleo y a la abrasión. Aplicable en capas gruesas con pistola sin aire.  Inocuo para las cargas.

Color: Gris Horizonte según Norma IRAM DEF D 1054 Tabla X N° 09-1-60

Acabado: Semi-brillante.

Espesor de película húmedo 275 micras, seca 200 micras

Vida útil después del mezclado1 hora a 20  ºC

Rendimiento Teórico: 3,9  m2/Lts a 200 micras.

Peso específico: 1,4 kg/litro.

Tiempo de secado: 20 ºC superficial 12 horas

20 ºC al tacto 24 horas.

Curado total: 1 semana a 20 ºC.

Tiempo de repintado: mínimo a 20 ºC 24 horas, en ambiente.

Con largo periodo de repintado

Sólido en volumen: mínimo 80 %.

Formas de aplicación: Pistola sin aire (airless) Brocha.

Punto de inflamación: 35ºc.

VOC: 220 g/litro.

RENGLON Nº 6:

2 envase por 20 litros

DILUYENTE SINTETICO – PRESENTACIÓN ENVASE 20 LITROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Diluyente para SINTETICO ACRILICO Y POLIURETANO similar al 08080 de la firma Hempel presentación 20 litros.

PARA RENGLON Nº 3 AL RENGLON Nº 6:

ACLARACIONES:

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES  QUE SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS:

1- Al momento de la adjudicación, primará que los distintos tipos de pinturas tanto EPOXI, SINTÉTICOS, ACRÍLICOS y DILUYENTES, deberán indefectiblemente ser de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

2- Todas las pinturas EPOXI deberán ser de una sola marca, ya que estas conforman un esquema único, evitando de esta forma incompatibilidades.

3 - Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

4- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

5- Por razones de compatibilidad con el esquema de pintado de la unidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante, las pinturas y diluyentes de los diferentes renglones.

6- Las pinturas y sus respectivos diluyentes de cada renglón provistos por la firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible.

7- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

8- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

9- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

10- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

11- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

12- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

13- Pinturas anticorrosivas deberán presentar certificaciones de alguna sociedad de clase en las que se establezca que cumplen con las exigencias que surgen de las regulaciones de SOLAS (Safety of Life at Sea) II-1/3-2 y XII/16 acerca de la PSPC (Performance Standard of Protective Coating) de acuerdo a las resoluciones de IMO MSC 216 (82) y MSC 215 (82) adoptadas 2l 27 de Mayo de 2009.

15- El proveedor de pintura deberá proveer asistencia técnica en obra (mantenimiento a bordo o varadas), a pedido de la unidad, con técnicos certificados NACE Nivel II o FROSIO Nivel III o en su defecto por técnicos avalados por la empresa proveedores y con visitas periódicas de técnicos certificados.

16-Las Pinturas para ser aplicadas en zonas de habitabilidad deberán contar con certificados de “BAJA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA” emitidos por sociedad de clase.

RENGLON Nº 7:

PARA EL DESTRUCTOR A.R.A. “ALMIRANTE BROWN”, deberán cumplir con los siguiente:

3 envase por 20 litros

DILUYENTE EPOXY – PRESENTACIÓN ENVASE 20 LITROS

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Diluyente para PINTURA EPOXY  compatible con lo requerido en renglón 2

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES  QUE SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS:

1- Al momento de la adjudicación, primará que los distintos tipos de pinturas tanto EPOXI, SINTÉTICOS, ACRÍLICOS y DILUYENTES, deberán indefectiblemente ser de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

2- Todas las pinturas EPOXI deberán ser de una sola marca, ya que estas conforman un esquema único, evitando de esta forma incompatibilidades.

3 - Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

4- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

5- Por razones de compatibilidad con el esquema de pintado de la unidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante, las pinturas y diluyentes de los diferentes renglones.

6- Las pinturas y sus respectivos diluyentes de cada renglón provistos por la firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible.

7- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

8- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

9- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

10- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

11- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

12- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

13- Pinturas anticorrosivas deberán presentar certificaciones de alguna sociedad de clase en las que se establezca que cumplen con las exigencias que surgen de las regulaciones de SOLAS (Safety of Life at Sea) II-1/3-2 y XII/16 acerca de la PSPC (Performance Standard of Protective Coating) de acuerdo a las resoluciones de IMO MSC 216 (82) y MSC 215 (82) adoptadas 2l 27 de Mayo de 2009.

15- El proveedor de pintura deberá proveer asistencia técnica en obra (mantenimiento a bordo o varadas), a pedido de la unidad, con técnicos certificados NACE Nivel II o FROSIO Nivel III o en su defecto por técnicos avalados por la empresa proveedores y con visitas periódicas de técnicos certificados.

16-Las Pinturas para ser aplicadas en zonas de habitabilidad deberán contar con certificados de “BAJA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA” emitidos por sociedad de clase.

PARA EL COMANDO DE LA DIVISION DE CORBETAS, deberán cumplir con lo siguiente:

DILUYENTE PARA PINTURA EPOXI - PRESENTACIÓN ENVASE x 20 LTS:

Diluyente para pintura Epoxi, uso para limpieza y dilución de pintura, densidad 0.85 kg/lts.

Punto de inflamación 25 ºC.

Envase de 20 litros.

RENGLON Nº 8:

1  envase por 4 lts.

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO PARA INTERIORES, retardante al fuego, de un componente.

Sólido en volumen: mínimo 48 % (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca: 40 micrones.

Espesor de película húmedo: 83 micrones

Punto de inflamación: 40 º C.

Rendimiento Teórico:12 (m2/Lt) a 40 micras

Tiempo de secado: 25º C al tacto 6 horas, seco duro 24 horas.

35º C al tacto 5 horas., seco duro 12 horas.

Acabado: Alto-Brillante.

Color: Rojo - NORMAS IRAM-DEF D 10-54 Tabla X Nº 03-1-080

VOC (Emisión de VOC`s):  420 grs/lt

Formas de aplicación: Pistola sin aire, brocha y rodillo.

RENGLON Nº 9:

3 envase por 4 lts.

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO PARA INTERIORES, retardante al fuego, de un componente.

Sólido en volumen: mínimo 48 % (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca: 40 micrones.

Espesor de película húmedo: 83 micrones

Punto de inflamación: 40 º C.

Rendimiento Teórico:12 (m2/Lt) a 40 micras

Tiempo de secado: 25º C al tacto 6 horas, seco duro 24 horas.

35º C al tacto 5 horas., seco duro 12 horas.

Acabado: Alto-Brillante.

Color: : Negro - NORMAS IRAM-DEF D 10-54 Tabla X Nº 11-3-070.

VOC (Emisión de VOC`s):  420 grs/lt

Formas de aplicación: Pistola sin aire, brocha y rodillo

RENGLON Nº 10:

6 envase por 20 lts.

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO PARA INTERIORES, retardante al fuego, de un componente.

Sólido en volumen: mínimo 48 % (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca: 40 micrones.

Espesor de película húmedo: 83 micrones

Punto de inflamación: 40 º C.

Rendimiento Teórico:12 (m2/Lt) a 40 micras

Tiempo de secado: 25º C al tacto 6 horas, seco duro 24 horas.

35º C al tacto 5 horas., seco duro 12 horas.

Acabado: Alto-Brillante.

Color: Gris Horizonte - NORMAS IRAM-DEF D 10-54 Tabla X Nº 09-1-060.

VOC (Emisión de VOC`s):  420 grs/lt

Formas de aplicación: Pistola sin aire, brocha y rodillo.

PARA RENGLON Nº 8 – Nº 10, deberán cumplir con lo siguiente:

ACLARACIONES:

OTRAS CONDICIONES PARTICULARES  QUE SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS:

1- Al momento de la adjudicación, primará que los distintos tipos de pinturas tanto EPOXI, SINTÉTICOS, ACRÍLICOS y DILUYENTES, deberán indefectiblemente ser de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

2- Todas las pinturas EPOXI deberán ser de una sola marca, ya que estas conforman un esquema único, evitando de esta forma incompatibilidades.

3 - Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

4- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

5- Por razones de compatibilidad con el esquema de pintado de la unidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante, las pinturas y diluyentes de los diferentes renglones.

6- Las pinturas y sus respectivos diluyentes de cada renglón provistos por la firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible.

7- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

8- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

9- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

10- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

11- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

12- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

13- Pinturas anticorrosivas deberán presentar certificaciones de alguna sociedad de clase en las que se establezca que cumplen con las exigencias que surgen de las regulaciones de SOLAS (Safety of Life at Sea) II-1/3-2 y XII/16 acerca de la PSPC (Performance Standard of Protective Coating) de acuerdo a las resoluciones de IMO MSC 216 (82) y MSC 215 (82) adoptadas 2l 27 de Mayo de 2009.

15- El proveedor de pintura deberá proveer asistencia técnica en obra (mantenimiento a bordo o varadas), a pedido de la unidad, con técnicos certificados NACE Nivel II o FROSIO Nivel III o en su defecto por técnicos avalados por la empresa proveedores y con visitas periódicas de técnicos certificados.

16-Las Pinturas para ser aplicadas en zonas de habitabilidad deberán contar con certificados de “BAJA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA” emitidos por sociedad de clase.

RENGLON Nº 11:

PINTURA TIPO ANTICORROSIVA SINTETICA - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LTS:

Primer anticorrosivo alquidico, monocomponenete de secado rápido y alto espesor, símil “Interprime 222” de la Firma International.

Color gris, según criterio del comando.

Sólidos en volumen 56% +- 2

Espesura 30 – 70, micrómetros, equivalentes a 54 – 125 micras (húmedo)

Rendimiento teórico 18,7 – 8,0 m2

Envase 20 Litros

RENGLON Nº 12:

DILUYENTE PARA PINTURA ACRÍLICO - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LTS: Diluyente thinner para pintura acrílica .Uso para limpieza y dilución de pinturas. El diluyente y la pintura acrílica, por razones de compatibilidad, deben ser de la misma firma.

RENGLON Nº 13:

DILUYENTE PARA PINTURA SINTÉTICA - PRESENTACIÓN ENVASE x 20 LTS:

Diluyente thinner para pintura sintética. Uso para limpieza y dilución de pinturas. El diluyente y la pintura acrílica, por razones de compatibilidad, deben ser de la misma firma.

RENGLON Nº 14:

PINTURA, POLIURETANICA PARA CUBIERTAS - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LTS:

Acabado poliuretanico de dos componentes color gris, simil “ INTERTHAN 990 GREY SIDE”. Color gris a criterio del comando.

Acabado / brillo: alto brillo

Sólidos en volumen: 57% +- 3%

Relación de mezcla: 6 volúmenes Parte A a 1 volumen de Parte B.

Espesor de la película tipo: 50 micras seco (88 micras Húmedo)

Rendimiento teórico: 11,40 m2/lts.

VOC 420 g/lt, 340 g/kg de pintura liquida.

Método de aplicación: Airless, brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLON Nº 15:

ANTICORROSIVO EPOXI - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LTS:

Antioxido Epoxi de mantenimiento, color gris semil brillante tolerante a las superficies con elevado contenido en sólidos, de gran espesor, dos componentes y bajo VOC 240 g/lts. Sólidos en volumen 82% +- 3 % simil “INTERSEAL 670” de la firma INTERNATIONAL.

Espesor recomendando 100 a 200 micras en seco, equivalente a 203 micras en Húmedo.

Rendimiento teórico: 6,56 m2/litro

Método de aplicaciones: airless, brocha y rodillo.

Envase 20 litros.

RENGLON Nº 16:

CARBUROS; COMPUESTO QUIMICO CARBURO DE SILICIO - ESTADO SÓLIDO - CALIDAD COMERCIAL - CONCENTRACIÓN / PUREZA 97% - PRESENTACIÓN A GRANEL- BOLSA DE 30 KG

RENGLON Nº 17:

PARA EL COMANDO DE LA DIVISION DE CORBETAS, deberá cumplir con lo siguiente:

PINTURA LATEX - BLANCO - LATA 20 LTS:

Acabado Mate.
Cobertura: 14 m2/lt.
Tiempo de secado Secado al tacto: 1 hora

Secado entre manos: 3 a 4 horas
Número de capas 2
Descripción del producto
Látex para Interiores Mate. Alto poder cubritivo. . Blanco, entonable con Tonalba hasta 37,5 cm3/litro.

PARA EL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, cumplir con lo detallado a continuación:

PINTURA LATEX EXTERIOR BLANCO – PRESENTACION ENVASE X 20 LITROS

OBSERVACIONES:

- De todos los productos se solicitará ficha técnica y ficha de seguridad avalada por sociedad de clasificación reconocida, la no presentación de ambas fichas técnicas será motivo de exclusión para la adjudicación del renglón cotizado.

- Ante similar cumplimiento de las especificaciones técnicas de los solventes, serán priorizados aquellos que sean recomendados en la ficha técnica de la pintura base, por razones de compatibilidad y homogenización de la pintura.

- Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas.

- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas IRAM.

- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

- ACRÍLICOS, deberán indefectiblemente ser adjudicados junto con los diluyentes de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

- De existir diferencia entre el número de catálogo y la descripción del producto, se tendrán en cuenta lo especificado en el presente anexo.

RENGLON Nº 18:

DILUYENTE AGUARRÁS MINERAL - PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS

RENGLON Nº 19:

BARNIZ MARINO  – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS

RENGLON Nº 20:

CINTA DE PAPEL PARA DEMARCAR 24X50

RENGLON Nº 21:

CINTA DE PAPEL PARA DEMARCAR 48X50

RENGLON Nº 22:

PINTURA CELESTE PARA PISCINA  – PRESENTACION ENVASE X LITRO

RENGLON Nº 23:

PINTURA PARA PISO COLOR ROJO – PRESENTACION ENVASE X LITRO

RENGLON Nº 24:

PINTURA SINTETICA VERDE INGLES – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS

RENGLON Nº 25:

PINTURA SINTETICA COLOR AZUL FRANCIA  – PRESENTACION ENVASE X LITRO

RENGLON Nº 26:

PINTURA SINTETICA COLOR NEGRO BRILLANTE – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS

RENGLON Nº 27:

PINTURA SINTETICA COLOR BLANCO – PRESENTACION ENVASE X 4 LITROS

RENGLON Nº 28:

RODILLINES DE POLIESTER CON FUNDA DE 8 CM X UD

RENGLON Nº 29:

RODILLO DE LANA 10 CM X UD

RENGLON Nº 30:

RODILLO DE LANA 22 CM X UD

OBSERVACIONES para Renglón Nº  18 al Nº 30:

- De todos los productos se solicitará ficha técnica y ficha de seguridad avalada por sociedad de clasificación reconocida, la no presentación de ambas fichas técnicas será motivo de exclusión para la adjudicación del renglón cotizado.

- Ante similar cumplimiento de las especificaciones técnicas de los solventes, serán priorizados aquellos que sean recomendados en la ficha técnica de la pintura base, por razones de compatibilidad y homogenización de la pintura.

- Las pinturas se proveerán ya preparadas y envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas.

- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas IRAM.

- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

- ACRÍLICOS, deberán indefectiblemente ser adjudicados junto con los diluyentes de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

- De existir diferencia entre el número de catálogo y la descripción del producto, se tendrán en cuenta lo especificado en el presente anexo.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR

FERNANDO EDUARDO CARRO

CAPITAN DE FRAGATA

JEFE