ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CANTIDAD: 19

SISTEMA: SEGURIDAD EN PUERTO Y EN NAVEGACIÓN.

PARTE: DEFENSA RÍGIDA FLOTANTE.

DIMENSIONES: 500 DIÁM. X  1000 MM. LONG.

PESO: 20 a 30 KG.

PERFORMANCE AL 50% DE DEFLEXIÓN:

FUERZA DE REACCIÓN: 45 a 50 KN.

ABSORCIÓN DE ENERGÍA: 3,5 a 4 KN-M.

PERFORMANCE AL 60% DE DEFLEXIÓN:

FUERZA DE REACCIÓN: 80 a 85 KN.

ABSORCIÓN DE ENERGÍA: 8 a 8.5 KN-M.

REVESTIMIENTO EXTERIOR:

POLIURETANO ELASTOMÉRICO (P.U) PIGMENTADO CON UN REFUERZO COMPUESTO DE UNA MALLA DE NYLON.

ESPESOR REVESTIMIENTO DE POLIURETANO:

6 a 7 MM.

RELLENO:

100% DE CÉLULAS CERRADAS DE POLIETILENO TERMOLAMINADO.

DENSIDAD ESTÁNDAR DEL RELLENO:

35 a 40 KG/M3.

COLOR:

NEGRO

DIÁMETRO DEL TUBO INTERNO:

30 a 35  MM.

DEBEN SER DE ESTADO NUEVO CON FOLLETO DEMOSTRATIVO DEL PRODUCTO, CON GARANTIA DE UN (1) AÑO.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

JEFE DE

ESTADO MAYOR

OSVALDO PABLO SASIA

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR

DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR