#### DESTRUCTOR A.R.A “ALMIRANTE BROWN”

ANEXO Nº II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLICITUD DE GASTOS DEAB PWT Nº 5/17

| CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 4 |
| Especificaciones Técnicas: COJINETES PARA PIÑÓN: Construcción y provisión de casquillos bimetálicos con respaldo de acero SAE 1010 / SAE 1020. Metal blanco antifricción centrifugado respondiendo a la norma ASTM B 23 N°2. Para la construcción de los mismos se deberá cumplir los siguientes requisitos: Emitir certificado de calidad del material por un laboratorio propio o externo acompañado por probeta de la colada. Mecanizar previamente el metal blanco para verificar su calidad. Realizar ensayo de adherencia por método de ultrasonido y tintas penetrantes según norma ISO 4386 con nivel de operador 2, emitiendo el informe correspondiente. Realizar mecanizados finales según plano realizado por el oferente de acuerdo a las muestras y los controles dimensionales que deberán realizar insitu. En cualquier etapa de la fabricación de los mismos, se permitirá que personal de la Armada realice las inspecciones que considere pertinente. Emitir protocolos dimensionales finales. Proveer embalaje adecuado para el transporte y entregarlos a bordo del Destructor A.R.A. “Almirante Brown”, en la Base Naval Puerto Belgrano. Poseer Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Realizar Servicio de inspección en Base Naval Puerto Belgrano una vez desarmada la caja reductora, ejecutando las siguientes tareas: Control de los diámetros internos de los porta cojinetes previa revisión de la superficie de apoyo y/o ajuste de los mismos. Control diametral de los ejes. Control de apoyos y/o encastres. Emisión de protocolos del relevamiento dimensional realizado. Requerimientos para ingreso: ART, Acción de no repetición, seguro de vida obligatorio. DIMENSIONES DE REFERENCIA SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE: B 3,005”/2,995” C 4,502”/4,500” D 0.1875”/0.1870” E 4,484”/4,485” TOLERANCIA DE HUELGO RADIAL: 0,015” / 0,018” = (C - E) Nip: 0,0119”- 0,0048” |

RENGLON Nº 1:

| CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 2 |
| Especificación Técnica: COJINETES PARA RUEDA INTERMEDIARIA: Construcción y provisión de casquillos bimetálicos con respaldo de acero SAE 1010 / SAE 1020. Metal blanco antifricción centrifugado respondiendo a la norma ASTM B 23 N°2. Para la construcción de los mismos se deberá cumplir los siguientes requisitos: Emitir certificado de calidad del material por un laboratorio propio o externo acompañado por probeta de la colada. Mecanizar previamente el metal blanco para verificar su calidad. Realizar ensayo de adherencia por método de ultrasonido y tintas penetrantes según norma ISO 4386 con nivel de operador 2, emitiendo el informe correspondiente. Realizar mecanizados finales según plano realizado por el oferente de acuerdo a las muestras y los controles dimensionales que deberán realizar insitu. En cualquier etapa de la fabricación de los mismos, se permitirá que personal de la Armada realice las inspecciones que considere pertinente. Emitir protocolos dimensionales finales. Proveer embalaje adecuado para el transporte y entregarlos a bordo del Destructor A.R.A. “Almirante Brown”, en la Base Naval Puerto Belgrano. Poseer Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Realizar Servicio de inspección en Base Naval Puerto Belgrano una vez desarmada la caja reductora, ejecutando las siguientes tareas: Control de los diámetros internos de los porta cojinetes previa revisión de la superficie de apoyo y/o ajuste de los mismos. Control diametral de los ejes. Control de apoyos y/o encastres. Emisión de protocolos del relevamiento dimensional realizado. Requerimientos para ingreso: ART, Acción de no repetición, seguro de vida obligatorio. DIMENSIONES DE REFERENCIA SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE: DIMENSIONES DE COJINETE Y MUÑON EN PULGADAS B 2,755”/2,745” C 5,502” / 5, 500” D 0.1875”/0.1870” E 5,490” / 5,489” TOLERANCIA DE HUELGO RADIAL: 0.013” / 0.010” = (C - E) Nip: 0,0119”-0,0048” |

RENGLON Nº 2

RENGLON Nº 3:

| CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 4 |
| Especificación Técnica: COJINETES RUEDA LENTA: Construcción y provisión de casquillos bimetálicos con respaldo de acero SAE 1010 / SAE 1020. Metal blanco antifricción centrifugado respondiendo a la norma ASTM B 23 N°2. Para la construcción de los mismos se deberá cumplir los siguientes requisitos: Emitir certificado de calidad del material por un laboratorio propio o externo acompañado por probeta de la colada. Mecanizar previamente el metal blanco para verificar su calidad. Realizar ensayo de adherencia por método de ultrasonido y tintas penetrantes según norma ISO 4386 con nivel de operador 2, emitiendo el informe correspondiente. Realizar mecanizados finales según plano realizado por el oferente de acuerdo a las muestras y los controles dimensionales que deberán realizar insitu. En cualquier etapa de la fabricación de los mismos, se permitirá que personal de la Armada realice las inspecciones que considere pertinente. Emitir protocolos dimensionales finales. Proveer embalaje adecuado para el transporte y entregarlos a bordo del Destructor “A.R.A. Almirante Brown”, en la Base Naval Puerto Belgrano. Poseer Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008. Realizar Servicio de inspección en Base Naval Puerto Belgrano una vez desarmada la caja reductora, ejecutando las siguientes tareas: Control de los diámetros internos de los porta cojinetes previa revisión de la superficie de apoyo y/o ajuste de los mismos. Control diametral de los ejes. Control de apoyos y/o encastres. Emisión de protocolos del relevamiento dimensional realizado Requerimientos para ingreso: ART, Acción de no repetición, seguro de vida obligatorio. DIMENSIONES DE REFERENCIA SEGÚN DISEÑO DEL FABRICANTE: DIMENSIONES DE COJINETE Y MUÑON EN PULGADAS B 2,755”/ 2,745” C 6,5025”/6,5000” D 0.2500”/0.2492” E 6,488”/6,489” TOLERANCIAS DE HUELGO RADIAL: 0.0145” / 0.0110” = (C - E) Nip: 0,0119”-0,0048” |

RENGLON Nº 4

| CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 333-06580-0001 | Revisión interna; revisiones internas | SV | 16 |
| 349-08903 Especificación Técnica: Revisión, reemplazo y provisión de los rodamientos existentes por rodamientos: Tipo RHP Modelo: LRJA1 Rodamiento Cilíndrico de una hilera Medidas: 1 pulgada d) X 2 1/4 pulgada (D) X 5/8 pulgada (B) Peso 0, 480 lbs. a |

RENGLON Nº 5

| CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 40 |
| Especificación Técnica: Construcción y provisión de tuerca con las siguientes características: - Tuerca de acero autofrenante con inserto de Nylon. - Tipo de tuerca: Según DIN 985 - Tamaño (d) / rosca ISO en pulgadas: 1" - 12 - UNF- Clase 2B. - Calidad: Grado 8 (Dureza máxima 30 Rc (302 HV), Dureza mínima 233 HV. - Torque de apriete: 375 Lb pie. (504 Nm). - Terminación superficial: Galvanizado. - Elemento autofrenante: Nylon 6.6 NOTA: para la recepción de las mismas se sacará un muestreo y se someterán a ensayo de dureza y de torque, siendo requisito indispensable que la totalidad de la muestra cumpla con los valores requeridos de dureza y no se produzcan deformaciones permanentes en los filetes. |

RENGLON Nº 6

| CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 25 |
| Especificación Técnica: Construcción y provisión de tuerca con las siguientes características: - Tuerca de acero autofrenante con inserto de Nylon - Tipo de tuerca: Según DIN 985 - Tamaño (d) / rosca ISO en pulgadas: 7/8" - 14 - UNF- Clase 2B. - Calidad: Grado 8 (Dureza máxima 30 Rc (302 HV), Dureza mínima 233 HV. - Torque de apriete: 175 Lb pie. (235 Nm) - Terminación superficial: Galvanizado. - Elemento autofrenante: Nylon 6.6 NOTA: Para la recepción de las mismas se sacará un muestreo y se someterán a ensayo de dureza y de torque, siendo requisito indispensable que la totalidad de la muestra cumpla con los valores requeridos de dureza y no se produzcan deformaciones permanentes en los filetes. |

RENGLON Nº 7

| CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 100 |
| Especificación Técnica: Construcción y provisión de tuerca con las siguientes características: - Tuerca de acero autofrenante con inserto de Nylon - Tipo de tuerca: Según DIN 985 - Tamaño (d) / rosca ISO en pulgadas: 1/2" - 20 - UNF_- Clase 2B. - Calidad: Grado 8 (Dureza máxima 30 Rc (302 HV), Dureza mínima 200 HV. - Torque de apriete: 45 Lb pie. (60 Nm) - Terminación superficial: Galvanizado. - Elemento autofrenante: Nylon 6.6 NOTA: Para la recepción de las mismas se sacará un muestreo y se someterán a ensayo de dureza y de torque, siendo requisito indispensable que la totalidad de la muestra cumpla con los valores requeridos de dureza y no se produzcan deformaciones permanentes en los filetes. |

RENGLON Nº 8

| CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 25 |
| Especificación Técnica: Construcción y provisión de tuerca con las siguientes características: - Tuerca de acero autofrenante con inserto de Nylon - Tipo de tuerca: Según DIN 985 - Tamaño (d) / rosca ISO en pulgadas: 3/4" - 16 - UNF_- Clase 2B. - Calidad: Grado 8 (Dureza máxima 30 Rc (302 HV), Dureza mínima 233 HV. - Torque de apriete: 135 Lb pie. (181 Nm) - Terminación superficial: Galvanizado. - Elemento autofrenante: Nylon 6.6 NOTA: Para la recepción de las mismas se sacará un muestreo y se someterán a ensayo de dureza y de torque, siendo requisito indispensable que la totalidad de la muestra cumpla con los valores requeridos de dureza y no se produzcan deformaciones permanentes en los filetes. |

RENGLON Nº 9

| CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 349-07423-0001 | Construcción de repuesto | SV | 100 |
| Especificación Técnica: Construcción y provisión de tuerca con las siguientes características: - Tuerca de acero autofrenante con inserto de Nylon - Tipo de tuerca: Según DIN 985 - Tamaño (d) / rosca ISO en pulgadas: 1/4" - 28 - UNF_- Clase 2B. - Calidad: Grado 8 (Dureza máxima 30 Rc (302 HV), Dureza mínima 200 HV. - Torque de apriete: 3 Lb pie. (4 Nm) - Terminación superficial: Galvanizado. - Elemento autofrenante: Nylon 6.6 NOTA: Para la recepción de las mismas se sacará un muestreo y se someterán a ensayo de dureza y de torque, siendo requisito indispensable que la totalidad de la muestra cumpla con los valores requeridos de dureza y no se produzcan deformaciones permanentes en los filetes. |

El presente anexo contiene la descripción y características de los bienes a adquirir:

El oferente indicará obligatoriamente en su oferta el tiempo de garantía, el que no deberá ser inferior a (6) meses y será tenido en cuenta para la adjudicación de la contratación.

- CUALQUIER DUDA, OBSERVACION Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8  DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

# Text boxes

DIMENSIONES  DE COJINETE Y MUÑON EN PULGADAS

JUAN ANTONIO NORES

CAPITAN DE CORBETA

SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE

ERNESTO DANIEL ALDANA

CAPITAN DE CORBETA

JEFE