ANEXO II

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

### RENGLÓN Nº 1

DENOMINACIÓN: PINTURA TIPO SINTÉTICO COLOR GRIS

CANTIDAD: CUATROCIENTOS SESENTA  (460) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- COLOR: GRIS

- ACABADO/ BRILLO: ALTO BRILLO

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN. 48 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA MÍNIMO: 40 MICRONES. (83 MICRAS HÚMEDO)

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 12.00 (M2/LT) A 40 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS,  BROCHA, RODILLO

- FLASH POINT: 40º C

- TIEMPO DE REPINTADO:

  - MÍNIMO A 25 °C: 24 HORAS.

- SECADO AL TACTO

  - A 25º 6 HS

- SECADO DURO

  - A 25º 24 HS

### RENGLÓN Nº 2

DENOMINACIÓN: PINTURA TIPO SINTÉTICO COLOR ROJO

CANTIDAD: VEINTE  (20) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- COLOR: ROJO

- ACABADO/ BRILLO: ALTO BRILLO

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN. 48 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA MÍNIMO: 40 MICRONES. (83 MICRAS HÚMEDO)

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 12.00 (M2/LT) A 40 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS,  BROCHA, RODILLO

- FLASH POINT: 40º C

- TIEMPO DE REPINTADO:

  - MÍNIMO A 25 °C: 24 HORAS.

- SECADO AL TACTO

  - A 25º 6 HS

- SECADO DURO

  - A 25º 24 HS

### RENGLÓN Nº 3

DENOMINACIÓN: PINTURA TIPO SINTÉTICO COLOR VERDE

CANTIDAD: SESENTA  (60) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- COLOR: VERDE

- ACABADO/ BRILLO: ALTO BRILLO

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN. 48 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA MÍNIMO: 40 MICRONES. (83 MICRAS HÚMEDO)

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 12.00 (M2/LT) A 40 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS,  BROCHA, RODILLO

- FLASH POINT: 40º C

- TIEMPO DE REPINTADO:

  - MÍNIMO A 25 °C: 24 HORAS.

- SECADO AL TACTO

  - A 25º 6 HS

- SECADO DURO

  - A 25º 24 HS

### RENGLÓN Nº 4

DENOMINACIÓN: PINTURA TIPO SINTÉTICO COLOR BLANCO

CANTIDAD: DOSCIENTOS  (200) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- COLOR: BLANCO

- ACABADO/ BRILLO: ALTO BRILLO

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN. 48 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA MÍNIMO: 40 MICRONES. (83 MICRAS HÚMEDO)

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 12.00 (M2/LT) A 40 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS,  BROCHA, RODILLO

- FLASH POINT: 40º C

- TIEMPO DE REPINTADO:

  - MÍNIMO A 25 °C: 24 HORAS.

- SECADO AL TACTO

  - A 25º 6 HS

- SECADO DURO

  - A 25º 24 HS

### RENGLÓN Nº 5

DENOMINACIÓN: PINTURA TIPO SINTÉTICO COLOR NEGRO

CANTIDAD: CUARENTA (40) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- COLOR: NEGRO

- ACABADO/ BRILLO: ALTO BRILLO

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN. 48 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA MÍNIMO: 40 MICRONES. (83 MICRAS HÚMEDO)

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 12.00 (M2/LT) A 40 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS,  BROCHA, RODILLO

- FLASH POINT: 40º C

- TIEMPO DE REPINTADO:

  - MÍNIMO A 25 °C: 24 HORAS.

- SECADO AL TACTO

  - A 25º 6 HS

- SECADO DURO

  - A 25º 24 HS

### RENGLÓN Nº 6

DENOMINACIÓN: DILUYENTE - PRESENTACION ENVASE X 20 L.

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- DILUYENTE PARA PINTURAS ACRÍLICAS

### RENGLÓN Nº 7

DENOMINACIÓN: DILUYENTE - PRESENTACION ENVASE X 20 L.

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200) LITROS

DESCRIPCIÓN:

- DILUYENTE PARA PINTURAS SINTÉTICAS

### RENGLÓN Nº 8

### DENOMINACIÓN: PINTURA T/ ACRILICO PRESENTACION ENVASE POR 20 L.

CANTIDAD: SEISCIENTOS (600) LITROS

DESCRIPCION:

- COLOR: GRIS

- TEXTURA SÓLIDOS EN VOLUMEN : APROX. 44%

- PESO ESPECÍFICO: APROX. 1,2 GR/ML

- VOC: APROX. 500 GR/LITRO

- PUNTO DE INFLAMACIÓN: >25° C

### RENGLÓN Nº 9

### DENOMINACIÓN: PINTURAS, TIPO ACRÍLICO. PRESENTACIÓN ENVASE 20 L..

CANTIDAD: DOSCIENTOS (200) LITROS

DESCRIPCION:

- COLOR: NEGRO FLOTACIÓN

- TEXTURA SÓLIDOS EN VOLUMEN : APROX. 44%

- PESO ESPECÍFICO: APROX. 1,2 GR/ML

- VOC: APROX. 500 GR/LITRO

- PUNTO DE INFLAMACIÓN: >25° C

### RENGLÓN Nº 10

### DENOMINACIÓN: ANTIOXIDO PRESENTACION ENVASE POR 20 L.

CANTIDAD: CIENTO VEINTE (120) LITROS.

DESCRIPCION:

- COLOR: VÉRMELHO

- ACABADO/ BRILLO: MATE

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN 56 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO: 30 - 70 MICRONES.

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 11,20 (M2/LT) A 50 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS, BROCHA ,RODILLO

- FLASH POINT: 30° C.

- CONDICIONES DE APLICACIÓN:

- - HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA: 80 %.

- - TEMPERATURA: 8 / 10 °C. MÍNIMO.

- TIEMPO DE REPINTADO:

- - MÍNIMO A 25 °C: 18 HORAS.

- - MÁXIMO A 25 °C: 120

RENGLÓN Nº 11

### DENOMINACIÓN: PINTURA T/ SINTÉTICO -PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LTS.

### CANTIDAD: VEINTE (20) LITROS

### DESCRIPCION:

- COLOR: AMARILLO

- ACABADO/ BRILLO: ALTO BRILLO

- SÓLIDO DE VOLUMEN: MIN. 48 %

- ESPESOR DE PELÍCULA SECA MÍNIMO: 40 MICRONES. (83 MICRAS HÚMEDO)

- RENDIMIENTO TEÓRICO: 12.00 (M2/LT) A 40 MICRAS

- MÉTODO DE APLICACIÓN: AIRLESS,  BROCHA, RODILLO

- FLASH POINT: 40º C

- TIEMPO DE REPINTADO:

  - MÍNIMO A 25 °C: 24 HORAS.

- SECADO AL TACTO

  - A 25º 6 HS

- SECADO DURO

  - A 25º 24 HS

### RENGLÓN Nº  12

### DENOMINACIÓN: LIMPIADOR DESOXIDANTE.

CANTIDAD: CIEN (100) LITROS

DESCRIPCION:

- DESOXIDANTE, FOSFATIZANTE (TIPO FOSFEN)

- PRESENTACION ENVASE 20 LITROS.

### RENGLÓN Nº  13

### DENOMINACIÓN: RODILLO PARA PINTADO

CANTIDAD: CUARENTA (40)

DESCRIPCIÓN:

- TAMAÑO: 22 CM

- MATERIAL: LANA DE CORDERO

- PELO CORTO

- PARA APLICAR PINTURAS EPOXI Y TERMINACIÓN POLIURETÁNICA

### RENGLÓN Nº  14

### DENOMINACIÓN: PINCEL Nº 15

CANTIDAD: TREINTA (30)

DESCRIPCIÓN:

- TAMAÑO: Nº 15

- MATERIAL: CERDA

### RENGLÓN Nº 15

### DENOMINACIÓN: PINCEL Nº 20

CANTIDAD: TREINTA  (30)

DESCRIPCIÓN:

- TAMAÑO: Nº 20

- MATERIAL: CERDA

### RENGLÓN Nº 16

DENOMINACIÓN: GUANTE MOTEADO DE ALGODÓN Y POLIESTER

CANTIDAD: CIEN (100) PARES

DESCRIPCIÓN:

- GUANTE TEJIDO CON HILADO DE ALGODÓN DE PRIMERA CALIDAD

- REFORZADO CON FIBRA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD,

- PALMA MOTEADA EN PVC.

- DEBERÁN SER ENTERIZOS DE UNA PIEZA, SIN COSTURA. LAVABLES. PROLIJA TERMINACIÓN Y ASPECTO UNIFORME.

DISTRIBUCIÓN: TALLES Y CANTIDADES

| TALLES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 07 | 50 |
| 08 | 30 |
| 09 | 20 |

### RENGLÓN Nº 17

DENOMINACIÓN: OVERALL DESCARTABLE

CANTIDAD: CINCUENTA  (50)

DESCRIPCIÓN:

- DE TELA SINTÉTICA LIVIANA RESISTENTE A RAJADURAS Y ABRASIÓN

- DEBE PROPORCIONAR PROTECCIÓN CONTRA AGENTES QUÍMICOS QUE COMPONEN LOS COMBUSTIBLES Y LAS PINTURAS.

- COLOR BLANCO

- LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR AL MENOS UNA (1) MUESTRA DEL PRODUCTO A COTIZAR.

RENGLÓN N° 18

DENOMINACIÓN: SEMIMÁSCARA PARA GAS TIPO 3M

CANTIDAD: CINCO (5)

DESCRIPCIÓN:

- COMPLETAS CON ARNÉS DE CABEZA Y PIEZA FACIAL

- CERTIFICADAS POR NORMAS VIGENTES

- TAMAÑO MEDIANO

1-Al  momento de la adjudicación, primará que los distintos tipos de pinturas tanto EPOXI, SINTÉTICOS, ACRÍLICOS y DILUYENTES, deberán indefectiblemente ser de la misma marca, a efectos de evitar incompatibilidades.

2 - Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales. Los proveedores deberán entregar a la Unidad, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

3- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

4- Las pinturas y sus respectivos diluyentes de cada renglón provistos por la firma, deberán poder ser aplicados sobre esquemas compatibles de otras marcas, a efectos de lograr el mejor resultado con el menor costo posible. Presentando al momento de la oferta certificado de compatibilidad con otras pinturas de la firma comercial HEMPEL/INTERNATIONAL.

5- Los diluyentes provistos por la firma, serán para uso exclusivo de las pinturas, y el fabricante deberá indicar en la entrega de material las proporciones correspondientes.

6- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

7- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

8- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

9- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

10- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación – a la apertura - si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado (las cubiertas exteriores e interiores se encuentran pintadas con un esquema de la firma comercial HEMPEL/INTERNATIONAL).

11- El Transporte de la mercadería correrá por cuenta del adjudicatario con una fecha de entrega de no más de 10 días HÁBILES  de haber recibido la comunicación fehaciente de la Orden de Compra y entregadas en la Unidad (Buque Logístico A.R.A. “PATAGONIA” – BASE NAVAL PUERTO BELGRANO).

12- Los daños producidos durante el transporte y embarco de los envases de pinturas / diluyentes a bordo de la Unidad, correrán por cuenta del adjudicatario y deberán ser provistos nuevamente en un plazo menor a los 15 días corridos desde recibido el material.

13- Se solicitará al adjudicatario, un Inspector de obra para cada uno de los trabajos de mantenimiento que se realizarán a bordo de la Unidad con personal propio. Dicho Inspector será requerido por el Sr. Jefe del Departamento Cubierta durante el lapso de un período de 12 meses, luego de recibido el material establecido en la orden de compra.

14-Cualquier duda, observación y/o consulta al Pliego de Bases y Condiciones Particulares o a las Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 1030/16 y Artículo 8 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el caso que los oferentes no puedan visualizar las imágenes de los materiales a cotizar, podrán hacerlo, y retirar copia si desearan, en esta Unidad Operativa de Contrataciones del COMANDO DE LA FLOTA DE MAR, días hábiles de 08:00 a 14:00hs, siendo la fecha límite el día y hora de recepción de ofertas.

# Text boxes

DAVIDA DANIEL ALCARAZ

CAPITAN DE CORBETA

Jefe

#### DIEGO ARIEL ABREGU

CAPITÁN DE FRAGATA

### SEGUNDO COMANDANTE

SEGUNDO COMANDANTE