ANEXO II - ESPECIFICACIONES TECNICAS

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DEL DECRETO Nº 893/12.

Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

- Calidad:

Según normas ISO 9001:2000 para el caso de las pinturas. Para considerar validas las ofertas, las firmas deberán entregar junto a la cotización, un certificado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000.

- Presentación del producto:

Deben ser nuevos, de primera marca reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.  Todos los artículos cotizados por los oferentes, deberán ser acompañados por descripción técnica del proveedor donde se especifique calidad, virtudes, normas aprobatorias y todo otro elemento que permita evaluar su calidad.

- Tolerancias:

Sin tolerancia.

- La cotización debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

MUESTRAS ANTES DE LA APERTURA PARA EXAMEN DE LABORATORIO.

RENGLON Nº 1:

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Esmalte sintético brillante para uso marino, color gris 09-1-060 (IRAM 1054).

Sólido de volumen: min 48% (ISO 3233:1998).

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (118 micras húmedo).

Rendimiento Teórico: 8,75 (m2/lt) a 40 micras seco.

Rendimiento Práctico: 7 (m2/lts).

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

VOC  420 g/lt según lo suministrado (EPA Método 24)

518 g/kg Directiva para la Emisión de Disolvente de la Unión Europea

(Consejo Directiva 1999/13/EC).

RENGLON Nº 2:

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Imprimación /Acabado epoxi gris de dos componentes y de resistencia al tráfico, para uso marino, color  gris 09-1-060 (IRAM 1054)

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones.

Acabado / Brillo: Semi-brillante. Sólidos en volúmen 74% ±2% (ISO 3233:1998). Espesor de película típico 150 micras seco (203 micras húmedo).

Rendimiento teórico 4.93 (m²/lt) a 150 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados. Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLON Nº 3:

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora,  composición/ información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales, información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Antióxido Epoxi de mantenimiento, tolerante a las superficies con elevado contenido en sólidos, de gran espesor, dos componentes y bajo VOC 240 g/lts Sólidos en volumen 82% ± 3%. Espesor recomendado 100-200 micras (4-8 mils) en seco, equivalente a 122-244 micras (4,9-9,8 mils) en húmedo.

Rendimiento teórico 6,56 m2/litro (125 micras con los sólidos en volumen y espesores recomendados) 263 sq.ft./galones US (5 mils con los sólidos en volumen y espesores recomendados).

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

RENGLON Nº 4:

Entrega de ficha técnica con la siguiente información:

Identificación del producto químico y empresa proveedora, composición / información de componentes, identificación de peligros o casos de riesgo, medidas de primeros auxilios, medida de lucha contra incendio, medidas a tomar en caso de derrames accidentales , información sobre manipuleo y almacenaje, controles de exposición/ protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, informaciones ecológicas, consideraciones relativas a su disposición o eliminación, información relativa al transporte, información reglamentaria, otra información complementaria.

Acabado acrílico, de un solo componente, de secado rápido. Uso marino, color gris 09-1-060 (IRAM 1054). Acabado / Brillo brillante o Semi brillante. Sólidos en volúmen 35% ±3% (ISO 3233:1998). Espesor de película típico 40 micras seco (118 micras húmedo).

Rendimiento teórico 8.75 (m²/lt) a 40 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados.

Método de aplicación brocha y rodillo.

Envase de 20 lts.

Especificaciones técnicas de las pinturas

1- Las pinturas se proveerán envasadas en las condiciones requeridas para su buena conservación y listas para ser usadas en los envases originales de las diferentes marcas. Los proveedores deberán entregar, para cada tipo de pintura o elemento químico provisto, la correspondiente Ficha u Hoja de Datos de Seguridad.

2- Llevaran rótulos bien visibles donde se establezca: marca de la pintura, tipo de la pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, fecha de elaboración y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

3- El juego de pinturas y diluyentes de cada renglón, por razones de compatibilidad, deberá pertenecer a un mismo fabricante.

4- Los diluyentes provistos por la firma, son para uso exclusivo de las pinturas, en las proporciones que indique el fabricante.

5- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

6- Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

7- Para considerar válidas las ofertas, las firmas deberán entregar junto con la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas.

8- En caso de que las mismas sean importadas, las firmas deberán presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

9- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las fichas técnicas, las firmas deberán notificar por escrito en la licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

10- La totalidad de las pinturas serán entregadas en el Laboratorio del Arsenal Naval Puerto Belgrano, único ente autorizado para realizar los ensayos correspondientes; no aceptándose análisis de otros laboratorios oficiales o privados, donde se tomaran muestras aleatorias de los productos adjudicados exclusivamente por personal de este laboratorio para ser analizadas en el plazo de TRES (3) días hábiles.