ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE CASCO, SUPERESTRUCTURA Y FRANJA DE FLOTACION DE LAS UNIDADES DE LA DIVISION DE CORBETAS

#### Clausulas particulares para TODOS los renglones:

- Presentación: Los productos deben ser nuevos, de primera marca, reconocida y cumpliendo las especificaciones técnicas de cada uno.

- Cotización: Debe hacerse por cantidades netas y libres de envases y de gastos de embalaje.

- Los OFERENTES deberán indicar EN LETRA CLARA Y LEGIBLE la marca y/o código del producto cotizado no pudiéndose usar expresiones tales como “o similar” y/o  “según existencia al momento de  la entrega”.

- El no cumplimiento de alguna de las presentes Cláusulas Particulares por parte de las Firmas oferentes, así como también los condicionamientos que impliquen limitaciones a la garantía solicitada, será causa de desestimación de las ofertas.

Clausulas particulares para los renglones correspondientes a PINTURAS Y DILUYENTES:

- Tolerancias: Los envases pueden variar su presentación siempre y cuando se respete la cantidad solicitada. (Ejemplo: envase de 1 litro / envase de 5 litros / envase de 10 litros / envase de 20 litros).

- Por motivos de compatibilidad química entre productos (Ref. NOCEM Cap. 61 Art 61.032 Inc. 5); se adjudicará cada grupo de renglones a un único oferente. Los grupos de renglones son los siguientes:

- Por un grupo, los renglones número	2; 3 y 4.

- Por otro grupo, los renglones número	5, 7,8 y 9.

- Para considerar válidas las ofertas, los OFERENTES deberán entregar junto con la cotización, un Certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9001:2000 y las especificaciones técnicas de cada una de las pinturas ofrecidas. En caso que las mismas sean importadas, los OFERENTES deberán presentar la Certificación Aduanera del país de origen de fabricación, debidamente firmada y sellada por el despachante de aduana y con los códigos que se correspondan exactamente con los productos ofrecidos en la licitación.

- Los productos ofrecidos por los OFERENTES cotizantes, deberán hallarse libremente en la página web de la firma del producto ofrecido (hoja de seguridad y ficha técnica), a fin de informarse y cotejarlos. Independientemente de haberlas entregado en la cotización.

- Para considerar válidas las ofertas, independientemente de la presentación de las Fichas Técnicas, los OFERENTES deberán notificar por escrito en la Licitación si las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

- Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. Se deberá proveer un Certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

- Cada envase de pintura llevará un rótulo visible el cual indicará: marca de la pintura, tipo de pintura, número nacional de efecto (de corresponder), tipo de diluyente a usar y cantidad máxima permitida por el fabricante, FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, y cualquier otra indicación del fabricante para su mejor empleo.

RENGLÓN Nº 1:

| CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 255-06979-0274 | PINTURA TIPO ACRILICA. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. COLOR GRIS HORIZONTE. | LITRO | 680 |

Acabado acrílico, de un solo componente, de secado rápido. Uso marino.

Acabado / Brillo Semi-brillante.

Sólidos en volumen mínimo: 35% ±3% (ISO 3233:1998).

Espesor de película típico mínimo: 40 micras seco (118 micras húmedo).

Rendimiento teórico mínimo: 8.75 (m²/lt) a 40 micras dft, permita los factores de pérdida apropiados.

Método de aplicación brocha y rodillo.

Color: Gris Horizonte.

RENGLÓN Nº 2:

| 255-06979-0274 | PINTURA TIPO ANTICORROSIVA SINTETICA. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. COLOR ROJO. | LITRO | 340 |
| --- | --- | --- | --- |

Primer anticorrosivo alquídico monocomponente de secado rápido y alto espesor.

Sólidos de volumen: 49 % (± 1 %)

Espesor de película seca mínima por mano 40 micrones (75 micrones húmedas).

Rendimiento Teórico mínimo: 12,3 (m2/lt) a 40 micrones seco.

Peso específico: 1,3 (kg/lt).

Método de aplicación: brocha y rodillo.

Color: Rojo

RENGLÓN Nº 3:

| 255-05444-0016 | DILUYENTE PARA PINTURA SINTETICA. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. | LITRO | 340 |
| --- | --- | --- | --- |

Diluyente alquídico de uso para limpieza y diluir pinturas tipo sintéticas.

Peso específico: 0,8 (kg/lts).

Punto de inflamación: 38ºc.

Deberá ser compatible con las pinturas de los renglones 2 y 4.

RENGLÓN Nº 4:

| 255-06979-0274 | PINTURA TIPO SINTETICA. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. COLOR GRIS HORIZONTE. | LITRO | 680 |
| --- | --- | --- | --- |

Esmalte sintético brillante para uso marino.

Sólidos de volumen: 46 % (± 1 %)

Espesor de película seca mínima por mano 30 micrones (75 micrones húmedas).

Rendimiento Teórico mínimo: 15,3 (m2/lt) a 30 micrones seco.

Peso específico: 1,1 (kg/lt).

Método de aplicación: brocha y rodillo.

Color: Gris Horizonte.

RENGLÓN Nº 5:

| 075-106979-0274 | PINTURA ANTICORROSIVA TIPO EPOXI. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. COLOR GRIS. | LITRO | 340 |
| --- | --- | --- | --- |

Primer anticorrosivo epóxico de dos componentes, resistencia al tráfico, de secado rápido.

Sólidos en volumen 80 % (± 1%).

Espesor de película seca mínima por mano 125 micrones (150 micrones húmedas).

Rendimiento Teórico mínimo: 6,4 (m2/lt) a 125 micrones seco.

Peso específico: 1,5 (kg/lt).

Método de aplicación: brocha y rodillo.

Color: Gris.

RENGLÓN Nº 6:

| 259-04377-0002 | CUARZO ANTIDESLIZANTE MOLIDO TAMIZADO GRANO 08 / 12. PRESENTACIÓN BOLSA x 40 Kg. | KILO | 680 |
| --- | --- | --- | --- |

Grano de cuarzo / carburo de silício. Tamaño de grano 8 - 12. Para sembrado antideslizante sobre superficies con esquema epoxi.

RENGLÓN Nº 7:

| 275-06979-0274 | PINTURA TIPO EPOXI. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. ACABADO EPOXI. | LITRO | 340 |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura acabado epoxi de dos componentes intermedia selladora, libre de alquitrán. (Topping)

Sólidos en volumen 51 % (± 1%).

Espesor de película seca mínima por mano 50 micrones (100 micrones húmedas).

Rendimiento Teórico mínimo: 10,2 (m2/lt) a 50 micrones seco.

Peso específico: 1,2 (kg/lt).

Método de aplicación: brocha y rodillo.

Color: Gris Tormenta.

RENGLÓN Nº 8:

| 275-06979-0274 | PINTURA TIPO EPOXI. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS. COLOR GRIS HORIZONTE | LITRO | 680 |
| --- | --- | --- | --- |

Pintura epoxi aducto poliamida de dos componentes.

Sólidos en volumen 51 % (± 1%).

Espesor de película seca mínima por mano 50 micrones (100 micrones húmedas).

Rendimiento Teórico mínimo: 10,2 (m2/lt) a 50 micrones seco.

Peso específico: 1,2 (kg/lt).

Método de aplicación: brocha y rodillo.

Color: Gris Horizonte.

RENGLÓN Nº 9:

| 275-5444-0016 | DILUYENTE PARA PINTURA EPOXI. PRESENTACION ENVASE x 20 LTS | LITRO | 340 |
| --- | --- | --- | --- |

Diluyente para pintura epoxi.

Peso específico: 0,9 kg/lts.

Punto de inflamación: 25ºc.

Deberá ser compatible con las pinturas de los renglones 5, 7 y 8.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBERAN PRESENTARSE POR ESCRITO A LA UOC DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 60 DEL DECRETO 893/12.