ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| RENGLON | DESCRIPCION | CANT. | UNIDAD MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CABO NYLON TRENZADO DIAMETRO 44 MM X 220 MTS. RESISTENCIA A LA TRACCION 34.000 KG. | 3 | UN |
|  | CABO NYLON TRENZADO DIAMETRO 64 MM X 220 MTS. RESISTENCIA A LA TRACCION 68.400 KG. | 1 | UN |
|  | CABO NYLON TRENZADO DIAMETRO 72 MM X 220 MTS. RESISTENCIA A LA TRACCION 85.500 KG. | 3 | UN |
|  | SISTEMA: SEGURIDAD EN PUERTO Y EN NAVEGACIÓN. PARTE: DEFENSA RÍGIDA FLOTANTE. DIMENSIONES: 500 DIÁM. X 1000 MM. LONG. PESO: 20 a 30 KG. PERFORMANCE AL 50% DE DEFLEXIÓN: FUERZA DE REACCIÓN: 45 a 50 KN. ABSORCIÓN DE ENERGÍA: 3,5 a 4 KN-M. PERFORMANCE AL 60% DE DEFLEXIÓN: FUERZA DE REACCIÓN: 80 a 85 KN. ABSORCIÓN DE ENERGÍA: 8 a 8.5 KN-M. REVESTIMIENTO EXTERIOR: POLIURETANO ELASTOMÉRICO (P.U) PIGMENTADO CON UN REFUERZO COMPUESTO DE UNA MALLA DE NYLON. ESPESOR REVESTIMIENTO DE POLIURETANO: 6 a 7 MM. RELLENO: 100% DE CÉLULAS CERRADAS DE POLIETILENO TERMOLAMINADO. DENSIDAD ESTÁNDAR DEL RELLENO: 35 a 40 KG/M3. COLOR: NEGRO DIÁMETRO DEL TUBO INTERNO: 30 a 35 MM. CON UN (1) AÑO DE GARANTIA, DEBEN SER DE ESTADO NUEVO CON FOLLETO DEMOSTRATIVO DEL PRODUCTO. | 8 | UN |

Las casas invitadas deberán presentar sin excepción, la muestra correspondiente a cada uno de los renglones para los cuales presenten ofertas cuando la misma es de aplicación. Muestras de los renglones de la licitación de similares características a lo requerido en la especificación técnica, no serán tenidas en cuenta e invalidarán la oferta del renglón de referencia.

CUALQUIER DUDA, OBSERVACIÓN Y/O CONSULTA AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES O A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN EFECTUARSE POR ESCRITO A LA U.O.C. DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR HASTA 72 HORAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA APERTURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL DECRETO Nº 1030/16 y ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

PUERTO BELGRANO, 11 de Noviembre de 2016-.

# Text boxes

JEFE DE ESTADO MAYOR

SERGIO ALEJANDRO MIGLIOLI

CAPITÁN DE FRAGATA

JEFE

MARCELO LUIS FERNANDEZ

CAPITAN DE NAVIO

JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL COMANDO DE LA FLOTA DE MAR