ANEXO II

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cada uno de los renglones adjudicados se entregará con Certificado emitido por la Prefectura Naval Argentina.

Ordenanza Marítima N° 5/76.

Controlados bajos las Normas IRAM indicadas para cada renglón.

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

1.1 Cabos de MANILA de TRES (3) cordones normas IRAM 7513 (Calidad Especial).

| Renglón | Diámetro equivalente (mm) | Longitud nominal (m) | Peso rollo Aproximado (Kg) | Carga de rotura Aproximada (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 220 | 260 | 11.800 |
| 2 | 22 | 220 | 78 | 3.730 |

1.2 Cabos retorcidos de material NYLON POLIAMIDA 6,6 de TRES (3) cordones color    blanco, normas IRAM 7516

| Renglón | Diámetro equivalente (mm) | Longitud nominal (m) | Peso rollo Aproximado (Kg) | Carga de rotura Aproximada (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 220 | 4,5 | 200 |
| 4 | 6 | 220 | 5,3 | 650 |
| 5 | 8 | 220 | 9 | 1.300 |
| 6 | 10 | 220 | 14 | 2.000 |
| 7 | 12 | 220 | 21 | 2.800 |
| 8 | 16 | 220 | 36 | 5.060 |
| 9 | 24 | 220 | 83 | 11.500 |

Especificaciones:

- PESO ESPECÍFICO: 1.14GR./CM3.

- TEMPERATURA DE FUSIÓN 260ºC.

- ABSORCIÓN DE AGUA: SI.

- ALARGAMIENTO: ALTO.

- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: MUY BUENA.

- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: MUY BUENA.

- RESISTENCIA A QUÍMICOS USUALES: REGULAR.

- REDUCCIÓN DE CARGA MOJADO: 10%.

1.3 Cabos trenzados material NYLON POLIAMIDA 6,6 de OCHO (8) cordones (multifilamento), norma IRAM 7573 y 7517.

Aplicaciones: Cabos de amarre, remolque, eslingas.

| Renglón | Diámetro equivalente (mm) | Longitud nominal (m) | Peso rollo Aproximado (Kg) | Carga de rotura Aproximada (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 32 | 220 | 146 | 19.000 |
| 11 | 36 | 220 | 182 | 23.500 |
| 12 | 44 | 220 | 277 | 34.000 |
| 13 | 64 | 220 | 583 | 68400 |
| 14 | 72 | 220 | 748 | 85500 |
| 15 | 96 | 150 | 867 | 146880 |

Especificaciones:

- PESO ESPECÍFICO: 1.14GR./CM3.

- TEMPERATURA DE FUSIÓN 260ºC.

- ABSORCIÓN DE AGUA: SI.

- ALARGAMIENTO: ALTO.

- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: MUY BUENA.

- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: MUY BUENA.

- RESISTENCIA A QUÍMICOS USUALES: REGULAR.

- REDUCCIÓN DE CARGA MOJADO: 10%.

2)  Muestras:

Deberán enviar DOS (2) muestras, con remito original y copia, donde constará la cantidad y marca de los productos, los que responderán en forma y calidad al producto cotizado.

Las mismas deberán tener una longitud total de 5 metros, incluyendo gazas en ambos extremos de entre 20 y 30 cm.

Las mismas serán entregadas días hábiles:

- de lunes a jueves de 08:00 a 13:00hs

- viernes de 08:00 a 12:00 hs.

La entrega de las muestras deberá efectuarse con una anticipación de DOS (2) días hábiles antes del día y hora pactados para la apertura.

Lugar de entrega: INTENDENCIA NAVAL BUENOS AIRES – Benjamín Lavaisse Nº 1195, 2º piso (Comisión de Recepción), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel: (011) 4317 2000 internos 4667 / 4654 / 4640.

Todas las muestras deberán ser presentadas en caja o envoltorio, cerrados y rotulados con el Nombre o razón social.

Los artículos deberán llevar una etiqueta indicando el número de renglón, procedimiento de selección, fecha y hora de apertura dentro de cada uno.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE