ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIAL NAVAL

Dirección de Abastecimientos Navales

División Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION A.R.A  Nº  8405-00813-1.-

DENOMINACION: MAMELUCO DE TRABAJO AZUL/NEGRO O VERDE OLIVA, CUELLO TIPO CAMISA.-

NNE/S:8405-29-311-0854 Y OTROS-

REFERENCIA: ESTA ESPECIFICACIÓN  ANULA Y  REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR 8405-00813 .-

FECHA: NOVIEMBRE DE 2005.-

INDICE

| DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 1 y 2 |
| --- | --- |
| ELÁSTICO ANEXO I ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG. 3 |
| CROQUIS PARA ORIENTACIÓN ANEXO II (((((((((((((((((((((((((( | PAG. 4 |
| CROQUIS PARA ORIENTACIÓN ANEXO III ((((((((((((((((((((((((( | PAG. 5 |
| TABLA DE MEDIDAS ANEXO IV ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG 6 |
| DETALLE N.N.E(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( | PAG 7 |

- Denominación del material.

Mameluco de trabajo, color verde oliva o azul-negro con cuello tipo camisa.

- Objetivo.

Reglamentar las exigencias  que se deben cumplir en la confección, terminación, color, modelo, calidad, adquisición  y recepción del material.

- Elementos de consulta.

Muestra Oficial  de Mameluco  para detalles de confección, color, terminación y presentación (NNE.  8405-29-311-0854 y otros)  Anexos y Normas indicadas.

Colores: Según Pantone Textil  azul-negro: 19-4025 TC y verde oliva 19-0511 TC.

- Descripción del Material.

Modelo : Prenda enteriza con cierre a cremallera con doble deslizador en el frente, con mangas ranglan y cuello tipo camisa. Tendrá una cintura aplicada sobre la unión de blusa y pantalón. En la parte trasera tiene pasado una banda elástica.

BLUSA

Delantero : Entero, con cuello tipo camisa confeccionado en tela doble, pespunteado en todo su contorno a 5 mm del borde. Lleva  dos bolsillos plaqué con tapa en punta y cierra con ojal y botón al tono.

Cintura: Superpuesta sobre la unión de la blusa con el pantalón. En  la parte trasera llevara elástico en la parte interna de  3 cms de ancho.

Mangas : Ranglan en dos piezas, unidas  con  costura doble. El puño será de 6 cm de ancho por 34 cm de largo, terminado en punta y unido al resto de la manga con costura simple, irá pespunteado en todo su contorno. El cierre del puño será con ojal y botón al tono. La manga terminará en el puño con pespunte simple y tendrá dos pliegues. Llevará una abertura de +/-.8 cm .

Bolsillos : Llevará dos bolsillos plaqué con tapa, al frente, en la zona superior . La tapa, confeccionada en tela doble terminada en punta, cierra con ojal y botón al tono

Los bolsillos superiores irán cosidos con máquinas recta de doble aguja con costuras paralelas al borde en todo su contorno y a 5 mm una de la otra. Las tapas estarán centradas en la boca de los bolsillos,  estarán pegadas con máquina recta de doble aguja y llevará un pespunte a 5 mm del borde.

Espalda :Entera.

PANTALON.

Modelo :  De corte recto, con un bolsillo trasero y dos delanteros.

Bajo : Con  dobladillo de 2 cm como mínimo,

Bolsillos : Llevará dos de boca redonda, pespunteado con maquina recta con doble aguja en el lateral y la base. La boca del bolsillo terminara con pespunte simple.

Bolsillo  trasero: Ubicado sobre el lado derecho, estará pegado con maquina recta de doble aguja y llevara un dobladillo en la boca de 2 cms .

Costuras : Serán uniformes y prolijas, en caso de ser más de una deberán ser perfectamente paralelas. Estarán correctamente rematadas. Los abrojos deben ser cosidos en todo su contorno y rematados correctamente. El cierre debe ser pespunteado y rematado.

Terminación : Prolija, no deberá tener fallas ni defectos ni hilos sueltos.

- Características  Físico - Químicas.

| Tela Base | s / Especificacion ARA 8305-00815 |
| --- | --- |
| Elástico | s / Anexo I |
| Croquis mameluco frente | s / Anexo II |
| Croquis mameluco espalda | s / Anexo III |
| Tabla de medidas | s / Anexo IV |

- Formas, condiciones y exigencias de empleo.

Las normales para su uso.

- Presentación de muestras o bibliografía.

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirán el requerimiento de remisión de muestras y / o bibliografía.

- Recepción e inspección.

Se establecerá una inspección del lote según norma IRAM 15 y 18 de acuerdo a las características indicadas en el contrato.

- Envases y embalajes.

La presentación individual será en bolsas de polietileno de buena resistencia..

#### El embalaje será en cajas conteniendo 10 unidades de un mismo talle

- Marcado y rotulado.

Cada efecto llevará la sigla A.R.A., seguida del Nº de la Orden de Compra, el año, talle del efecto Llevará otra etiqueta de recomendaciones para su conservación, según Norma IRAM INTI - CIT- G -75208-1. Dicho marcado deberá ser fácilmente legible.

Rotulado : En el exterior de cada caja llevará un rótulo indicando los siguientes datos:

Número Nacional de Efecto. ( N.N.E.)

##### Denominación del efecto

Cantidad de unidades que contiene.

Talle del efecto.

Nº y año de la Orden de Compra.

Nombre del proveedor.

Fecha de entrega.

Peso de la caja.

- ESTA ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACION ANTERIOR 8405-00813-1.-

ANEXO  I.

### ELASTICO PARA CINTURA

| REQUISITOS | UNIDAD | MINIMO | MAXIMO | METODOS DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Composición: |  |  |  |  |
| Fibra | % | 100 | sintética | IRAM 7873 e IRAM 7870 |
| Banda | % | 100 | monofilamento de poliuretano | IRAM 7873 e IRAM 7870 |
| Forro de la Banda | % | 100 | poliamida | IRAM 7873 e IRAM 7870 |
| Ancho | cm | 3,2 | 3,5 |  |
| Bandas Elásticas | cantidad | 30 | --- | --- |
| Masa por Metro | g/m | 12 | --- | IRAM 7508/62 |
| Resistencia a la Tracción | Kg. | 55 | --- | IRAM INTI CIT G 7509 |
| Alargamiento a la Rotura | % | 200 | --- | IRAM INTI CIT G 7509 |
| Alargamiento Bajo Carga Constante (1200 g.). | % | --- | 100 | Norma EA Lab. A -79 |
| Encogimiento después de Lavado a 90ºC:(1) Largo: Ancho | % % | --- --- | 4,0 1,0 | --- --- |
| Encogimiento después de cuatro Lavados a 90ºC:(1) Largo Ancho | % % | --- --- | 4,5 1,5 | --- --- |
| Resistencia a la Tracción Después de Lavado a 90ºC | Kg | 55 | --- | Norma EA Lab. A 16/1 |
| Alargamiento a la Rotura Después de Lavado a 90ºC (1) | % | --- | ( 5 | Respecto del valor original. |

- - 30 minutos en solución de 5 gr./litro de Jabón Neutro, Procedimiento manual.-

ANEXO II

### CROQUIS PARA ORIENTACIÓN

* TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 2 CMS.

ANEXO III

### CROQUIS PARA ORIENTACIÓN

* TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 2 CMS

ANEXO IV

TABLA DE MEDIDAS

| Talle | Largo de blusa | Profundidad de sisa | Mitad ancho de pecho | Mitad contorno de cintura | Largo de manga c/puño | Largo costado pantalon | Medida entrepierna | Largo tiro delantero | Largo tiro trasero |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 48 | 24 | 56 | 51 | 78 | 108 | 79 | 71,5 | 93 |
| 46 | 48,5 | 24,5 | 58 | 53 | 78 | 108,5 | 79 | 73 | 94,5 |
| 48 | 49 | 25 | 60 | 55 | 80 | 109 | 79 | 74,5 | 96 |
| 50 | 49,5 | 25,5 | 62 | 57 | 80 | 109,5 | 79 | 76 | 97,5 |
| 52 | 50 | 26 | 64 | 60 | 80 | 110 | 79 | 77,5 | 99 |
| 54 | 50,5 | 26,5 | 66 | 63 | 82 | 110,5 | 79 | 79 | 100,5 |
| 56 | 51 | 27 | 68 | 66 | 82 | 111 | 79 | 80,5 | 102 |
| TOL. | +/- 1 | +/- 0,5 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |

  - LAS MEDIDAS SON EN CMS

### Detalle de N.N.E

|  | AZUL | VERDE OLIVA |
| --- | --- | --- |
| 44 | 8405-29-311-0854 | 8405-29-311-1641 |
| 46 | 8405-29-311-0855 | 8405-29-311-1642 |
| 48 | 8405-29-311-0856 | 8405-29-311-1643 |
| 50 | 8405-29-311-0857 | 8405-29-311-1644 |
| 52 | 8405-29-311-0858 | 8405-29-311-1645 |
| 54 | 8405-29-311-0859 | 8405-29-311-1646 |
| 56 | 8405-29-311-0860 | 8405-29-311-3813 |