## ARMADA ARGENTINA

### DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL NAVAL

# Dirección De Abastecimientos Navales

### División Especificaciones Técnicas

#### ESPECIFICACION Nº A.R.A. 8435-00739

DENOMINACION: ZAPATO FEMENINO, COLOR BLANCO (SEMI-MATE)

N.N.E/S 8435-29-310-6388 AL 6397

REFERENCIAS: ESTA ESPECIFICACIÓN  NO ANULA NI REEMPLAZA A NINGUNA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR

FECHA: AGOSTO DE 2002.-

a ) DENOMINACIÓN DEL MATERIAL:

Zapato femenino, color blanco semi-mate.

Uso: Para el Personal Militar femenino de la Armada Argentina,

b ) OBJETO:

Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección del zapato femenino clásico, de vestir, color blanco semi-mate, su terminación, adquisición y recepción.

c ) NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSULTAR:

IRAM 15 - 18 – 7601  IRAM DEF - D - 8702/82 - D - 8704/82 - D 8706/82 - D - 8709/83 D - 8711/84 Anexo: I  Croquis del calzado. Anexo: II  Tablas de numeración del calzado.

d ) DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

Horma: Será estilizado,  terminado en punta fina y con taco, tendrá que ajustarse en un todo a la muestra oficial.

Armado: Bien centrado y prolijo, pegado con adhesivo tipo Neoprene semillado o engrampado en el talón y en el enfranque.

Modelo: Escotado, en el contorno del espejo de la capellada caña llevará una costura prolijamente terminada y uniforme, paralela al borde que tomará el cuero de la capellada rebajada y doblada hacia adentro, una trencilla de 5 mm. de ancho incorporada internamente en todo el perímetro y el forro del calzado, esta costura llevará un atraque en la zona de unión del corte (atrás).

Forro: No debe sobrepasar el borde superior del zapato, podrá ser de cabra o badana  color blanco o natural,  con curtido vegetal o mixto.

Cuero del aparado: Vacuno flor (Vaquita flor entera), curtido al cromo, no presentará marcas de garrapatas, alambres de púas, espinillo, etc. La terminación será blanco semi-mate y tendrá un espesor entre 0,8 mm. y 1,2 mm.

Unión entre capellada, caña y forro: Prolijamente pegados con adhesivo tipo Neoprene, no presentará arrugas ni en la capellada - caña ni en el forro en toda la superficie de unión.

Unión corte atrás: (Zona talonera) con costura prolija y centrada verticalmente.

Plantilla armado: De cuero vacuno, suela grupón, no falda ni barriga ni cogote de curtido vegetal o mixto de 2 mm. de espesor, o tipo Fanandar de 1,75 mm. a 2,3 mm, de espesor.  Llevará una plancha flexible de espuma de poliuretano de aproximadamente 3 mm. de espesor que irá pegada bien centrada (Zona talón-enfranque), según muestra oficial  y Anexo I . El armado de la plantilla se hará con talonera de cartón -  fibra de primera calidad con “Cambrillón” incorporado de una nervadura, de acero SAE 1045 Dureza Rc 36/38, engrampado al refuerzo de cartón pegado a la plantilla con adhesivo tipo Neoprene.

Planilla de forro: Será de badana de la misma calidad que la utilizada para forrar el zapato; irá pegada prolijamente a la plantilla de armado sin presentar arrugas.

Contrafuerte: De cuero vacuno, suela firme, rebajado a cero o de tipo Bostik 200  tipo termoplástico.

Puntadura: De tela tipo Bostik 75 o tipo termoplástico.

Suela: De cuero vacuno flor, suela grupón, no falda ni barriga ni cogote, curtido vegetal, terminada en color natural según muestra oficial, de 3,0 mm. a 3,5 mm de espesor tipo D.P; la misma irá pegada con adhesivo tipo Neoprene al corte y la plantilla de armado y en el frente del taco, tomando su forma en la terminación.  El borde de la suela será terminada en color madera según muestra oficial.

Taco: Hueco, de plástico de alto impacto, forrado con el mismo material del corte,  con tapa firme de material plástico de 4,5 a 5,0 mm. de espesor unido al taco por presión en 3 puntos.

El taco en su parte interior irá unido al calzado, con adhesivo tipo neoprene y por lo menos con 4 clavos estriados de hierro  de 16 mm, de largo.

Altura del taco con tapa firme:  Atrás 5 cms, en el enfranque 3,8 cm.

Forma del taco y medidas:   Según Anexo I y Muestra oficial.

Hilos de las costuras: De algodón de 3 cabos, calidad lustre ”A”, según Norma IRAM 7601 o de fibra sintética que satisfaga las mismas exigencias.

Costuras: Prolijas y uniformes con atraque; el número de puntadas por cm, será de aproximadamente 4.

Deformado: No presentará a la vista zonas raspadas, la terminación será prolija.

Desvivado: Se ajustará a la línea que marque la horma, sin zonas desviadas ni chupadas.

Empaque: Sin detalles de raspaduras,  arrugas o restos de adhesivos que afecten su aspecto y calidad.

e ) CARACTERISTICAS FISICOS - QUIMICAS:

Cuero capellada: IRAM DEF - D - 8709 / 83.

Cuero forro: IRAM DEF - D - 9711 / 84.

Cuero plantilla: IRAM DEF - D - 8702 / 82.

Cuero fondo suela: IRAM DEF - D - 8706 / 82.

Hilos para la costura: IRAM 7601 o de fibra sintética que satisfaga las mismas exigencias.

Anexo  I Croquis, y Anexo II  tablas de numeración del calzado

f ) FORMAS, CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE EMPLEO:

Las normales para su uso.

g ) PRESENTACIÓN DE MUESTRAS O BIBLIOGRAFIA:

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y / o bibliografía.

h ) RECEPCIÓN E INSPECCIÓN:

Se procederá a la inspección del lote mediante un plan doble y un nivel de inspección S - 3 de la Norma IRAM 15, se utilizará un AQL del 4 %, rechazándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al Nº de rechazo.

i ) ENVASES Y EMBALAJES:

Vendrán en cajas de cartón por par, separados con el papel correspondiente, en cantidad de 20 pares de un mismo número en cajones de madera perfectamente cerrados y zunchados.

J ) MARCADO Y / O ROTULADO:

j - 1 - Marcado:  Cada zapato se marcará en la zona del enfranque por estampado perfectamente legible, el número del calzado, orden de compra, año y la sigla A.R.A. No se aceptará falta de nitidez.

j - 2 - Rotulado: En el exterior de cada cajón y con tinta indeleble se consignará los siguientes datos con un formato igual en todos los cajones:

Número Nacional de Efecto,

Denominación del Artículo,

Tamaño del calzado,

Cantidad de pares que contiene,

Número y año de la Orden de Compra,

Nombre del Proveedor,

Fecha de Entrega,

Industria Argentina,

Peso Bruto.

Anexo II

K) ESTA ESPECIFICACION NO ANULA Y NI REEMPLAZA A NINGUNA ESPECIFICACION ANTERIOR.-

##### TABLA DE NUMERACIÓN DEL CALZADO

###### PARA DAMAS SEGÚN MODELO Y HORMA

Para establecer la numeración del calzado, se sacará como referencia la longitud de la plantilla en su eje longitudinal, siguiendo su conformación.

| Nº DEL CALZADO | LONGITUD DE LA PLANTILLA (CM) |
| --- | --- |
| 34 | 23,33 |
| 35 | 24,00 |
| 36 | 24,66 |
| 37 | 25,33 |
| 38 | 26,00 |
| 39 | 26,66 |
| 40 | 27,33 |
| 41 | 28,00 |
| 42 | 28,66 |
| 43 | 29,33 |

Nota:  Tolerancia será * 0,3 cm.

Plantilla de Armado: Pieza de suela o tipo Fanandar que irá colocada en el interior del calzado para su armado, adaptada  a la forma de la planta exterior.

##### DETALLE DEL N.N.E.

| NUMERACION | N.N.E |
| --- | --- |
| 34 | 8435-29-310-6388 |
| 35 | 8435-29-310-6389 |
| 36 | 8435-29-310-6390 |
| 37 | 8435-29-310-6391 |
| 38 | 8435-29-310-6392. |
| 39 | 8435-29-310-6393. |
| 40 | 8435-29-310-6394. |
| 41 | 8435-29-310-6395. |
| 42 | 8435-29-310-6396 |
| 43 | 8435-29-310-6397 |

# Text boxes

AGREGADO                                         AL ANEXO II – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A.R.A. Nº 8435-00739