## ARMADA ARGENTINA

### DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL NAVAL

# Dirección De Abastecimientos Navales

### División Especificaciones Técnicas

#### ESPECIFICACION Nº A.R.A. 8435-00740

DENOMINACION: ZAPATO FEMENINO, COLOR NEGRO (SEMI-MATE)

N.N.E/S 8435-29-310-6428/6437

REFERENCIAS: ESTA ESPECIFICACIÓN  NO ANULA NI REEMPLAZA A NINGUNA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR.-

FECHA: AGOSTO DE 2002.-

a ) DENOMINACIÓN DEL MATERIAL:

Zapato femenino, color negro semi-mate.

Uso: Para personal Militar femenino de la Armada Argentina, clásico de vestir, color negro semi-mate.

b ) OBJETO:

Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección del zapato femenino clásico, de vestir, color negro semi-mate, su terminación, adquisición y recepción.

c ) NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

IRAM 15 - 18 - 7601.IRAM DEF- D  8702 / 82- D 8704 / 82- D 8706 / 82- D- 8709 / 83 D 8711 / 84 ANEXO I Croquis del calzado. ANEXO  II  Tablas y numeración del calzado.

d ) DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Horma: Será estilizado, terminado en punta fina y con taco, tendrá que ajustarse en un todo a la muestra oficial.

Armado: Bien centrado y prolijo, pegado con adhesivo tipo Neoprene, semillado o engrampado en el talón y en el enfranque.

Modelo: Escotado, en el contorno del espejo de la capellada - caña llevará una costura prolijamente terminada y uniforme, paralela al borde que tomará el cuero de la capellada rebajada y doblada hacia adentro, una trencilla de 5 mm de ancho incorporada internamente en todo el perímetro y el forro del calzado, esta costura llevará un atraque en la zona de unión del corte (atrás)

Forro: No debe sobrepasar el borde superior del zapato, podrá ser de cabra o badana color negro, con curtido vegetal o mixto.

Cuero del aparado:  Vacuno flor (vaquita flor entera), curtido al cromo, no presentará marcas de garrapatas, alambres de púas, espinillo, etc. La terminación será negro semi-mate y tendrá un espesor entre 0,8 mm y 1,2 mm.

Unión entre capellada, caña y forro: Prolijamente pegados con adhesivo tipo Neoprene, no presentará, arrugas ni en la capellada - caña, ni en el forro en toda la superficie de unión.

Unión corte atrás: ( Zona talonera), con costura prolija y centrada verticalmente.

Planilla de armado: De cuero vacuno, suela grupón, no falda  ni barriga ni cogote; de curtido vegetal o mixto de 2 mm. a 3 mm, de espesor, o tipo Fanandar de 1,75 mm. a 2,3 mm. de espesor. Llevará una plancha flexible de espuma de poliuretano de aproximadamente  3 mm. de espesor que irá pegada bien centrada (zona talón - enfranque), según muestra oficial y croquis. El armado de la plantilla se hará con talonera de cartón-fibra de primera calidad con “cabrillón” incorporado de una nervadura,  de acero SAE 1045 Dureza Rc 36/38, engrampada al refuerzo de cartón y pegado a la plantilla con adhesivo tipo Neoprene.

Plantilla de forro: Será de badana de la misma calidad que la utilizada para forrar el zapato; irá pegada prolijamente a la plantilla de armado si presentar arrugas.

Contrafuerte: De cuero vacuno, suela firme, rebajado a cero o de tipo Bostik 200 otipo termoplástico.

Puntadura: De tela tipo Bostik 75 o tipo termoplástico.

Suela  De cuero vacuno flor, suela grupón, no falda ni barriga ni cogote, curtido vegetal, terminada en color negro según muestra oficial,   de 3,0 mm. a 3,5 mm.  de espesor tipo D.P.; la misma irá pegada con adhesivo tipo neoprene al corte y la plantilla de armado y en el frente del taco, tomando su forma  en la terminación. El borde de la suela será terminada en color negro según muestra oficial.

Taco: Hueco, de plástico de alto impacto, forrado con el mismo material del corte, con tapa firme de material plástico de 4,5 mm. a 5,0 mm. de espesor unido al taco por presión en 3 puntos. El taco en su parte interior irá unido al calzado, con adhesivo tipo Neoprene y por lo menos con 4 clavos estriados de hierro de 16 mm de largo. Altura del taco con tapa firme: atrás 5 cm, en el enfranque 3,8 cm.

Forma del taco y medidas: Según croquis y muestra oficial.

Hilos de las costuras: De algodón de 3 cabos, calidad lustre “A”, según  Norma IRAM 7601 o de fibra sintética que satisfaga las mismas exigencias.

Costuras: Prolijas y uniforme, con atraque; el número de puntadas por cm. será de aproximadamente 4.

Deformado: No presentará a la vista zonas raspadas, la terminación será prolija.

Desvivado: Se ajustará a la línea que marque la horma, sin zonas desviadas ni chupadas.

Empaque: Sin detalles de raspaduras, arrugas o restos de adhesivos que afecten su aspecto y calidad.

e ) CARACTERISTICAS FISICO - QUIMICAS:

Cuero capellada: IRAM DEF - D - 8709 / 83

Cuero forro: IRAM DEF - D - 8711 / 84

Cuero plantilla: IRAM DEF - D - 8702 / 82

Cuero fondo suela: IRAM DEF - D - 8706 / 82

Hilos para la costura: IRAM  7601 o de fibra sintética  que satisfaga las mismas exigencias

Anexo I  Croquis, y Anexo II  tablas de numeración del calzado.

f ) FORMAS, CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE EMPLEO:

Las normales para su uso.

g ) PRESENTACIÓN DE MUESTRAS O BIBLIOGRAFIAS:

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y / o bibliografías.

h ) RECEPCIÓN E INSPECCIÓN:

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel de inspección S.3 de la  Norma IRAM 15, se utilizará un AQL del 4 %, rechazándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente,  se llega al Nº  de rechazo.

i ) ENVASES Y EMBALAJES:

Vendrán en cajas de cartón por par, separados  con el papel correspondiente, en cantidad de 20 pares de un mismo número en cajones de madera perfectamente cerrados  y zunchados.

j ) MARCADO Y / O ROTULADO:

j - 1 -   Marcado: Cada zapato se marcará en la zona del enfranque por estampado perfectamente legible, el número del calzado, orden de compra, año, y la sigla A.R.A. No se aceptará falta de nitidez.

j - 2 -   Rotulado: En el exterior de cada cajón y con tinta indeleble se consignará los siguientes datos con un formato igual en todos los cajones:

Numero Nacional del Efecto,

Denominación del Artículo,

Tamaño del calzado,

Cantidad de pares que contiene,

Numero y año de la Orden de Compra,

Nombre del Proveedor,

Fecha de entrega,

Industria Argentina,

Peso Bruto.

K) ESTA ESPECIFICACION NO ANULA Y NI REEMPLAZA A NINGUNA ESPECIFICACION ANTERIOR.-

##### ANEXO II

###### TABLA DE NUMERACION DEL CALZADO

###### PARA DAMAS SEGUN MODELO Y HORMA

Para establecer la numeración del calzado, se sacará como referencia la longitud de la plantilla en su eje longitudinal, siguiendo su conformación.

| Nº DEL CALZADO | LONGITUD DE LA PLANTILLA (CM) |
| --- | --- |
| 34 | 23,33 |
| 35 | 24,00 |
| 36 | 24,66 |
| 37 | 25,33 |
| 38 | 26,00 |
| 39 | 26,66 |
| 40 | 27,33 |
| 41 | 28,00 |
| 42 | 28,66 |
| 43 | 29,33 |

Nota:  Tolerancia será * 0,3 cm. Plantilla de armado: Pieza de suela o tipo Fanandar que irá colocada en el interior del calzado para su armado, adaptada a la forma de la planta exterior.

##### DETALLE DEL N.N.E.

| NUMERACION | N.N.E |
| --- | --- |
| 34 | 8435-29-310-6428. |
| 35 | 8435-29-310-6429. |
| 36 | 8435-29-310-6430. |
| 37 | 8435-29-310-6431 |
| 38 | 8435-29-310-6432. |
| 39 | 8435-29-310-6433. |
| 40 | 8435-29-310-6434. |
| 41 | 8435-29-310-6435. |
| 42 | 8435-29-310-6436. |
| 43 | 8435-29-310-6437 |

# Text boxes

AGREGADO        AL ANEXO II – SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº 84035-00740