AGREGADO           AL ANEXO II – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A.R.A. Nº 8305-00820-1

ARMADA ARGENTINA

DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL NAVAL

Dirección De Abastecimientos Navales

División Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIÓN A.R.A. Nº 8305-00820-1.-

DENOMINACIÓN: BATISTA COLOR BLANCO OPTICO

# N.N.E/S: 8305-29-311-3848.-

REFERENCIA: ESTA ESPECIFICACIÓN  ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR ARA 8305-00820.-

#### FECHA: DICIEMBRE DE 2005.-

ÍNDICE

| DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL | ###### PAG. 1 y 2 |
| --- | --- |

| PARÁMETROS DE ENSAYOS | ###### PAG. 3 |
| --- | --- |

a ) Denominación del material:

Batista para confección de camisas color blanco óptico.

b ) OBJETO:

## Exigencias que debe poseer la tela batista  color blanco óptico , utilizada en la confección de uniformes del personal militar, (superior y subalterno, masculino y femenino).

c )  DESCRIPCIÓN:

## Batista  de algodón y poliéster color blanco óptico.

d )  NORMAS  ESPECIFICACIONES Y ANEXOS A CONSULTAR:

## Existe Muestra Oficial para consulta.

e ) CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

- Armadura: Tafetán

- Composición:

Algodón 30 % mínimo 35 % máximo

Poliéster 65 % mínimo  70 % máximo

- Hilatura:

Urdimbre MVS

Trama MVS

- Composición de los hilos:

##### Urdimbre 33 % +/- 5% de algodón - 67 % +/- 5% de  poliéster

Trama 33 % +/- 5% de algodón - 67 %  +/- 5%  de poliéster

- Urdimbre: mínimo 37,5 máximo 39

- Trama: mínimo 23,8  máximo 26,3

- Ancho (cm): mínimo 1,48 máximo 1,51.

- Peso (gr/m2): mínimo 100  máximo 110

- Ensayos: Según anexo I.

f ) PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y BIBLIOGRAFÍA:

En caso que se estime conveniente en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y/o bibliografía y se podrán requerir muestra de dos (2) trozos de un metro por el ancho, que permita la apreciación a la vista, independientemente de su posterior análisis si fuera necesario.

g ) RECEPCIÓN E INSPECCIÓN:

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel de inspección S.3 de la norma IRAM 15 y 18. Se utilizará un AQL del 4 %, rechazándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al N° de rechazo.

h ) ENVASE Y EMBALAJES:

Se entregaran rollos de 100 y 150 metros de longitud, protegido por una bolsa  de polietileno resistente color negro, perfectamente cerrada.

i ) MARCACIÓN Y/O ROTULADO:

Marcado: Cada efecto llevará la sigla A.R.A., seguida de la orden de compra, el año, proveedor. En el exterior de la pieza y en ambos extremos en un rotulo  y/o etiqueta con un formato exactamente igual para todas las entregas se consignaran los siguientes datos:

Numero Nacional de efecto (N.N.E.)

Denominación del efecto,

Número y año de la orden de compra,

Nombre del proveedor,

Fecha de entrega,

Peso bruto.

Cantidad de metros que contiene la pieza.

j ) ESTA ESPECIFICACIÓN  ANULA  Y REEMPLAZA  LA ESPECIFICACIÓN ANTERIOR ARA 8305-00820. -

PARÁMETROS DE ENSAYO

| PARÁMETRO |  |  | UNIDAD | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉTODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENCOGIMIENTO |  |  |  |  |  | IRAM-INTI-CIT-G7811 |
| ###### EN URDIMBRE EN TRAMA |  |  | % % | ---- ---- | + - 2 + - 2 | 1996 LAVADO 2A-SECADO C NO TUMBLER |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| ###### (METODO TIRA DESHILADA) ###### EN URDIMBRE |  |  | Kg/Cm Kg/Cm | 13,5 8,0 | ---- ---- | IRAM 7509 (1ª Parte) |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (METODO GRAB) |  |  |  |  |  |  |
| ###### EN URDIMBRE EN TRAMA |  |  | Kg Kg | 38 21 | ---- ---- | IRAM 7509 (2ª Parte) |
| ###### RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO ###### EN URDIMBRE ###### EN TRAMA |  |  | Grs Grs | 2000 1250 | ------ ------- | IRAM 7510 |
| ###### SOLIDEZ AL ###### LAVADO ° 3 |  | ###### Cambio Color |  | 4 | ----- | IRAM-AAQCT B-13516:1994 |
|  |  | ###### Transf. Color |  | 3-4 | ----- |  |
| ###### SOLIDEZ ###### AL FROTE |  | ###### Seco |  | 4 | ----- | IRAM-AAQCT B-135-19 |
|  |  | ###### Húmedo |  | 3-4 | ----- |  |
| ###### Solidez ###### a la Trans-piracion | ###### Ácida | ###### Cambio Color |  | 3-4 | ----- | IRAM-AAQCT B-135-33 |
|  |  | ###### Transf. Color |  | 3-4 | ----- |  |
|  | ###### Alcalina | ###### Cambio Color |  | 3-4 | ----- | IRAM-AAQCT B-135-33 |
|  |  | ###### Transf. Color |  | 3-4 | ----- |  |
| SOLIDEZ AL CLORO |  |  |  | 3-4 | ----- | IRAM-AAQCT B-135-7 |
| SOLIDEZ A LA LUZ (60 HORAS) |  |  |  | 4-5 | ----- | IRAM-AAQCT B-135-30 |
| COLOR |  |  | BLANCO OPTICO |  |  |  |
| COORDENADAS CROMATICAS |  |  | L+: 92,74 a+: 3,24 b+: -10,39 GB: 130,0 |  | SISTEMA CMC MEDIDAS CON ESPECTROCOLORIMETRO MINOLTA (MODELO CMC 3600) |  |