ARMADA ARGENTINA

DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL NAVAL

Dirección De Abastecimientos Navales

# División Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACION Nº  A.R.A. 7210-00510-2

DENOMINACION: TOALLA PARA BAÑO.

TOALLA PARA MANOS Y CARA.

Tela algodón peinado tejido Nido de abejas doble felpa.

N.N.E/S: 7210-29-302-1082 Toalla para baño.

7210-29-302-1084. Toalla para manos y cara.

## REFERENCIAS: ESTA ESPECIFICACIÓN  ACTUALIZA A LA ESPECIFICACIÓN ARA 7210-00510-2  DEL AÑO 2002.-

FECHA: OCTUBRE DE 2011.-.

a ) DENOMINACIÓN DEL MATERIAL

Toalla para baño, Toalla para manos y cara. Uso: normal para secarse.

b ) OBJETO

Reglamentar las exigencias que se deben cumplir en la confección de las toallas para baño y manos, su terminación y adquisición.

c ) NORMAS Y ESPECIFICACIONES A CONSULTAR

Norma IRAM 15 - 18 - 7502 - 7506 - 7508 - 7509 - 7537 - 7601 Norma IRAM  AAQCT B- 7841/73 - B- 7843 - B-7850/71 - 7854/71 Norma IRAM  INTI CIT  G - 7581/82

NOTA: La muestra oficial existente se mantiene vigente.

d ) DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Toallas confeccionadas en algodón peinado, Jacquard doble felpa serán dobladilladas en todo su contorno o con terminación de máquina que no permitirá deshilachare, conservando la forma rectangular perfecta.

Emblema de la Armada Argentina,:  El logo sera tejido con el Sistema Jacquard  ( que no es bordado ni estampado ) Es la misma tela de toalla, así se evita agregar algún otro tipo de material a la prenda que pueda afectar  su calidad. La ubicación del mismo sera central tanto en la toalla como en el toallon .

Medidas ( Logo ): 22 cm de alto x 21,5 cm de ancho.

Tamaño del emblema será  Nro 8  según Boletín Naval Público 1921 / 69: 24 cm. de alto. 20 cm. de ancho.

Toalla para baño:

Largo (cm) mínimo 140

Ancho (cm) mínimo  75

Toalla para manos:

Largo  (cm) mínimo 86

Ancho (cm) mínimo 40

e ) CARATERISTICAS  FISICO  - QUIMICA

Materia prima: Algodón 			peinado 100 %.

Tejido						Jacquard Doble Felpa

Masa por metro cuadrado (g)		 mínimo 350

Humedad y apresto(%)			máximo  10

Cadena Rizo  Hilado 12/1 Water

Cadena Fondo  Hilado 12/1 Water

Trama Hilado 12/1 Water

Nro de hilos por cm. en: Urdimbre base	11

Rizo		11

Trama		18

Resistencia a la tracción:

En urdiembre (kg/cm) 		mínimo 6

En trama (kg/cm)			mínimo 6,5

Absorción de agua:

(Pf - Pi ): Pi 				mínimo 2,50 veces su peso original

Color: 						Blanco óptico tendencia azulado.

Fallas: No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad y apariencia

f ) FORMA, CONDICIONES Y EXIGENCIAS DE EMPLEO

Las normales para su uso.

g ) PRESENTACIÓN DE MUESTRAS O BIBLIOGRAFIA

En el caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares se incluirá el requerimiento de remisión de muestras y / o  bibliografía.

h ) RECEPCIÓN E INSPECCIÓN

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un  nivel de inspección  S - 3 de la Norma IRAM 15,utilizará un AQL de 4 % realizándose el lote si en cualquier característica tomada separadamente  se llega al número de rechazo.

i ) ENVASES Y EMBALAJES

Vendrán envasados en forma individual en bolsa de polietileno de 10 micrones y en bolsas de polipropileno bien carrada con-teniendo 200 unidades cuando se trate de toalla de mano, en el caso de pedirse, toalla para baño vendrá en bolsa de polietileno bien cerrada conteniendo 100 unidades

j ) MARCADO Y ROTULADO

Rotulado: En el exterior de cada caja deberá  indicarse por medio de una etiqueta bien adherida lo siguiente:

Numero Nacional del Efecto,

Denominación del efecto,

Nro y año de la orden de compra,

Nombre del proveedor,

Fecha de entrega,

Peso bruto.

Marcación especial: Llevará el Nro de la orden de compra, año medida, en una etiqueta de símbolo y recomendaciones para su conservación, según Norma IRAM INTI CIT G – 75208 Parte I - 3.2.1.1.

( 60º C ) - 3.2.3.1. Parte II - etiqueta: 4.1.1.  -  4.1.2.  -  4.1.3.1. -  4.1.3.3.

k ) ESTA ESPECIFICACIÓN ACTUALIZA A LA ESPECIFICACION  A.R.A. 7210-00510-2  DEL AÑO 2002-

# Text boxes

AGREGADO       AL ANEXO II – SEGÚN ESPECIFICACIÓN A.R.A. Nº 7210-00510-2