AGREGADO      AL ANEXO II – ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A.R.A. Nº 8440-00619-2

ARMADA ARGENTINA

DIRECCION GENERAL DEL MATERIAL NAVAL

DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS NAVALES

DIVISIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACION A.R.A. Nº 8440-00619-2.

DENOMINACIÓN: CINTURÓN PARA PANTALÓN O POLLERA

# N.N.E/S: Los correspondientes a cada tamaño

REFERENCIA: Para uso del Personal de la Armada.

FECHA: O7 DE ABRIL DE 2005.

###### ÍNDICE

DENOMINACIÓN DEL MATERIAL...................................... PAG. 1,2, y 3.

CINTA DE GALÓN............................................................... PAG.  4.

ESTAMPADO DE LA HEBILLA...........................................  PAG.  5.

CROQUIS DE LA HEBILLA.................................................  PAG.  6.

MATERIAL  P/ ESTAMPADO DE HEBILLA........................  PAG.  7

TAMAÑO CINTURÓN..........................................................  PAG.  8

N.N.E.  ..................................................................................  PAG.  9

a ) Denominación del material:

Cinturón para pantalón y pollera

b ) OBJETO:

## Reglamentar las exigencias que deberán cumplir, en la confección de los cintu-

## rones de cinta tejida con presilla de fibra de poliamida, hebilla pasante y puntera,

## para su terminación, adquisición y recepción.

c ) USO GENERICO AL QUE ES DESTINADO EL EFECTO:

## El normal para sujeción de pantalones y polleras, para el personal Superior y Su-

## balterno  Tipo “A”,  y para el personal de tropa  y marineros de la Armada Argentina,

## Tipo “B”.

d ) NORMAS  ESPECIFICACIONES  A CONSULTAR:

IRAM 15 – 18

IRAM AAQCT – B – 7841/73 – B – 7842/74 – B 7843/73 – 7854/71

B – 13515/64 ensayo 2

B - 13519/69 – B 13529/70

Especificación A.R.A. 8455-00655-3 parte “e”, para baño de oro, recubrimiento

orgánico

#### Final y resistencia a la niebla salina

Anexo I    - Cinta de poliamida.

Anexo II   - Material no ferroso  (latón).

Anexo III	- Croquis hebilla y puntera.

Anexo IV  - Simil oro.

Anexo V  -  Tamaño del cinturón.

Anexo VI -  Detalle del N.N.E.

e)	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Tipo “A”  Para personal Superior y Subalternos:

Será confeccionada con cinta tejida de poliamida y presilla del mismo material

(Anexo I ) con hebilla de material no ferroso, matrizada (Anexo II y III ),que llevará

en su centro y al frente estampado el emblema A.R.A., según muestra oficial y cro-

quis (Anexo III ), será tipo pasante y cierre corredizo con terminación pulida, tendrá

un rodamiento moleteado de acero torneado.

En uno de los extremos del cinturón  (el libre ) llevará una puntera metálica del mis-

mo material que el de la hebilla.

Todo el conjunto (hebilla y puntera ) llevará una terminación superficial con baño

Sucesivos de cobre, niquel y oro 24 kilates, con una terminación orgánica dura de

laca epoxídica a 200° C de punto de fusión , no presentará  ampollas, burbujas ni

rechupes en su superficie,  ajustándose en  un  todo a  la  Especificación

A.R.A. 8455-00655-3.

Tipo “B”   Cuando se requiera cinturones para marinero la cara derecha de la hebilla y la puntera será símil oro  (Anexo IV ) con recubrimiento orgánico de laca epoxídica

con punto de fusión de 200° C, no presentará ampollas burbujas ni rechupes, en su

superficie, ajustándose en un todo a la Especificación A.R.A. 8455-00655-3, el reverso de la hebilla será de acero inoxidable.

El rodamiento de la hebilla en este caso, será de acero y tendrá la siguiente secuen-

cia 	de baños electrolíticos: primero de cobre, segundo de niquel, y el tercero será

un depósito de cromo de buena adherencia, (no debe desprenderse al raspado). El

abrochado de la presilla, será con material inoxidable para tipo “A” y “B” .

f)	CARACTERÍSTICAS FISICO - QUIMICAS

Cinta tejida y presilla de poliamida	...........................................

Material no ferroso base hebilla y puntera..................................

Croquis hebilla y puntera............................................................

Material símil oro (para hebilla y puntera)..................................

g)	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS O BIBLIOGRAFIA

En caso que se estime conveniente, en cláusulas particulares, se incluirá el reque-

rimiento de remisión de muestras y/o bibliografía.

h)	RECEPCIÓN E INSPECCIÓN

Se procederá a la inspección y recepción del lote mediante un plan doble y un nivel

de Inspección S-3 de la Norma IRAM 15. Se utilizará un AQL del 4%, rechazándose

el lote si en cualquier característica tomada separadamente, se llega al numero de

rechazo.

I)	ENVASE Y EMBALAJES

Vendrán en forma individual, en bolsa de polietileno de 5 micrones de espesor como

Mínimo, en cajas de cartón o de bolsa de polipropileno conteniendo 100 unidades de

una misma medida.

j)	MARCADO Y ROTULADO

Cada unidad de embalaje deberá llevar correctamente asegurada en cada extremo,

un rótulo / etiqueta con los datos que se indican:

Número Nacional de Efecto,

Denominación del Efecto,

Tamaño del Efecto,

Número y año de la O/Compra,.

Nombre del Proveedor,

Fecha de entrega,

Cantidad del Efecto,

Peso bruto.

k)	Existe muestra oficial para color, orientación y terminación.

ESTA ESPECIFICACIÓN ANULA Y REEMPLAZA A LA ESPECIFICACIÓN

A.R.A. 8440-00619-1 DEL AÑO 1992.

CINTA GALÓN PARA  CINTURÓN Y PRESILLA

| CINTURÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancho total (mm) |  | 32 mínmo |  |  |  | 33 máximo |  |
| Espesor (mm) |  | 1,8 mínimo |  |  |  | 2,2 máximo |  |
| Espesor por metro (gr) |  | 40 mínimo |  |  |  | 50 máximo |  |
| Numero de hilo por cm: |  |  |  |  |  |  |  |
| En urdimbre: |  |  |  | 11 Multifilamento |  |  |  |
| En trama: |  |  |  | 12 Hilos multifilamento ( 6 por cara y 6 de la otra cara ) |  |  |  |
| Bordes laterales longitudinales: |  |  |  | Tiene, reforzados |  |  |  |
| Carga de rotura, sobre el ancho de la cinta ( Kg ) |  |  |  | 900 mínimo |  |  |  |
| Alargamiento a la rotura ( % ) |  |  |  | 70 máximo |  |  |  |
| Naturaleza de la fibra: |  |  |  | Poliamídica |  |  |  |
| Color: |  |  |  | Según requerimiento |  |  |  |
| Solidez del color a la luz de xenón |  |  |  | 5 - 6 |  |  |  |
| Solidez del color al lavado: ( IRAM AAQCT – B – 13515) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensayo 2 |  |  |  | Mínimo 4 |  |  |  |
| Solidez del color al frote: ( IRAM AAQCT – B - 13519 |  |  |  |  |  |  |  |
| En seco: |  |  | Mínimo 4 |  |  |  |  |
| En húmedo: |  |  | Mínimo 4 |  |  |  |  |
| Terminación de la cinta: |  |  | Perfectamente planchada, no se aceptará cinta sin este proceso. |  |  |  |  |
| Presilla |  |  |  |  |  |  |  |
| Ancho ( mm ) | Mínimo 11 |  |  |  |  |  | Máximo 12 |
| Espesor (mm) | Mínimo 1,5 |  |  |  |  |  | Máximo 2,0 |
| Tipo de sujeción: |  |  |  |  | Unido con material inoxidable, o Perfectamente cocida. |  |  |
| Bordes laterales longitudinales: |  |  |  |  | Tiene |  |  |
| Extremos: |  |  |  |  | Fundidos |  |  |
| Naturaleza de la fibra: |  |  |  |  | Poliamida |  |  |
| Color: |  |  |  |  | Según requerimiento de la cinta del cinturón |  |  |

LATON PARA EL ESTAMPADO DE LA HEBILLA Y LA TERMINACIÓN DEL CINTO

(PUNTERA)

PARA EL PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO DE LA ARMADA

| #### Cobre: | 69% - 71% |
| --- | --- |
| #### Aluminio: | 0,002% |
| #### Hierro: | 0,05% |
| #### Manganeso: | 0,5% |
| #### Níquel: | 0,2% |
| #### Plomo: | 0,05% |
| #### Antimonio: | 0,001% |
| #### Estaño: | 0,05% |
| #### Cinc | El resto a 100% |

CROQUIS DE LA HEBILLA

| ##### Espesor cuerpo de la hebilla: | 0,7 (mm) |
| --- | --- |
| ##### Espesor chapa lengüeta dentada | 1,0 (mm) |

MATERIAL NO FERROSO PARA EL ESTAMPADO DE LA HEBILLA Y TERMINACIÓN

DEL CINTO (PUNTERA)

PARA EL PERSONAL DE TROPA Y MARINEROS

| Simil oro | 85 / 15 | Norma ASTM – B –36 Aleación N° 230. |
| --- | --- | --- |
| #### Cobre: | 84 - 86 |  |
| #### Cinc: | 14 – 16 |  |
| #### Color: | Simil oro 14 kilates |  |

#### TAMAÑO DEL CINTURÓN INCLUIDO LA HEBILLA Y PUNTERA

| #### TAMAÑO: | #### Longitud total ( mm ): |
| --- | --- |
| #### 1 | #### 0,85 |
| #### 2 | #### 1,05 |
| #### 3 | #### 1,15 |
| #### 4 | #### 1,25 |

DETALLE DEL N.N.E.

| #### PARA PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo “A” | N.N.E. 8440-29-309-0852 | Color Blanco | P / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-0853 | “ “ | S / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-0854 | “ “ | T / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-4182 | “ “ | C / Tamaño |

| Tipo “A” | N.N.E. 8440-29-309-0855 | Color Negro | P / Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-0856 | “ “ | S / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-0857 | “ “ | T / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-4152 | “ “ | C / Tamaño |

| Tipo “A” | N.N.E. 8440-29-309-0709 | Color Verde Oliva | P / Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-0710 | “ “ | S / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-309-0711 | “ “ | T / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-311-3324 | “ “ | C / Tamaño |

| #### PARA ASPIRANTES, SUBOFICIALES, CABOS Y MARINEROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo “B” | #### N.N.E. 8440-29-309-6761 | Color Blanco | P / Tamaño |
| “ | #### N.N.E. 8440-29-310-6762 | “ “ | S / Tamaño |
| “ | #### N.N.E. 8440-29-310-6763 | “ “ | T / Tamaño |
| “ | #### N.N.E. 8440-29-311-3325 | “ “ | C / Tamaño |

| Tipo “B” | N.N.E. 8440-29-310-6764 | Color Negro | P / Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | N.N.E. 8440-29-310-6765 | “ “ | S / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-310-6766 | “ “ | T / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-311-3326 | “ “ | C / Tamaño |

| Tipo “B” | N.N.E. 8440-29-310-6767 | Color Verde Oliva | P / Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| “ | N.N.E. 8440-29-310-6768 | “ “ | S / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-310-6769 | “ “ | T / Tamaño |
| “ | N.N.E. 8440-29-311-3327 | “ “ | C / Tamaño |