ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- PINTURAS

- DESCRIPCIÓN:

- La Empresa que suministre las pinturas deberá brindar el asesoramiento técnico necesario durante la aplicación de todo el esquema de pintado para verificar el cumplimiento de las condiciones en el proceso; y extenderá al finalizar el proceso un certificado de garantías por fallas en el esquema de pintado (cuarteado, agrietamiento, escamado, descrostado, pelado, ampollado, afloramiento de color, pisado de la capa de pintura y coloración) por el termino de VEINTICUATRO (24) meses.

- La Unidad exigirá al momento de la apertura de los pliegos: una ficha técnica de las pinturas ofrecidas y el certificado de las normas ISO 9001 para cada una de ellas a fin de evaluar la calidad del producto.

- Todas las pinturas deberán tener certificado de garantía del producto, que incluirá solidos en volumen, Certificados de baja emisión de llama, Ficha u Hoja de datos de seguridad y toda especificación técnica incluida en los ítems anteriores.

- La fecha de vencimiento de los productos a proveer no podrá ser inferior a DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de entrega.

- Las latas llevaran rótulos pintados o estampados (no calco) bien visible donde se establezca; marca de la pintura, tipo de pintura, numero nacional de efecto, tipo de diluyente a usar, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

- Los productos deberán ser entregados en optimas condiciones y estanqueidad, sin abolladuras y herméticamente cerrados, caso contrario será motivo de rechazo.

- Al dorso de cada envase el proveedor deberá colocar una etiqueta con la leyenda “PARA USO EXCLUSIVO DE LA FRAGATA A.R.A. “LIBERTAD”. Los materiales y/o materia prima a emplearse deberán ser de primera calidad, con el fin de obtener una durabilidad acorde a las exigencias del uso cotidiano que demanden las tareas diarias a bordo.

- Lugar de entrega: En buque Escuela Fragata A.R.A. “LIBERTAD” (Dársena Sur C.A.B.A.), el proveedor deberá comunicarse telefónicamente con el Suboficial Mayor DIAZ Walter al tel. (011) 4317-2000 Int. 2718 / 2645, de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 Hs para coordinar día y hora de entrega.

- CARACTERISTICA:

| Nº | CÓDIGO DE CATALOGO | CARACTERISTICA | U.M. | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 255-00576-0003 | PINTURAS TIPO BARNIZ – PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LT. OBSERVACIONES: BARNIZ TIPO MARCA “CETOL” BRILLANTE NATURAL. Presentación latas de 20 lts. Barniz tipo marca ¨Cetol¨ brillante 065 cristal, película elástica, doble filtro uv, con capacidad de repeler el agua en exteriores. Este ítem debe incluir la proporción necesaria de tinta acorde para teñir este barniz a color caoba. Nota: No se requiere de barniz ya tonalizado color caoba. Se requieren los componentes por separado, barniz transparente más tinta color caoba. | UN | 100 |
| 02 | 255-06979-0004 | PINTURA; TIPO ACRÍLICO PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS - OBSERVACIONES: COLOR BLANCO Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas color blanco. Sólidos en volumen mínimo 30 %. Espesor de película seca por mano 35 micrones. | UN | 1000 |
| 03 | 255-06979-0004 | PINTURA; TIPO ACRÍLICO PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS – OBSERVACIONES: COLOR OCRE. Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas color ocre. Sólidos en volumen mínimo 30 %. Espesor de película seca por mano 35 micrones. | UN | 300 |
| 04 | 255-06979-0004 | PINTURA; TIPO ACRÍLICO PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS - OBSERVACIONES: COLOR VERDE INGLES. Pintura de terminación basada en resinas acrílicas y plastificantes no cloradas color verde ingles. Sólidos en volumen mínimo 30 %. Espesor de película seca por mano 35 micrones. | UN | 300 |
| 05 | 255-00569-0003 | ANTIOXIDO; PRESENTACIÓN X 20 LITROS. OBSERVACIONES: ANTIOXIDO COLORADO SINTÉTICO. Sólidos en volumen mínimo 48 % Espesor de película seca por mano 50 micrones. | UN | 120 |
| 06 | 255-06979-0262 | PINTURA TIPO P/PISOS – PRESENTACIÓN ENVASE X 10 LITROS - OBSERVACIONES: PINTURA EPOURETÁNICA PARA PISOS - TIPO “DURFLOOR” COMPONENTE 2 COMPONENTE INCOLORO. Componente poliuretanico de alta cantidad de sólidos en volumen Sólidos en volumen: 60 % Rendimiento aprox: 0,12 lt/ m2 – 12 lt para 100 m2 Color: transparente Resistencia al fuego: ≥100ºC El material a proveer debe cumplir las siguientes normas: RES. Nº: 529 SENASA IRAM Nº 13.369: Resistencia a la abrasión. IRAM Nº 13.405: Prueba de manchado. IRAM Nº 13.405: Ensayo de rayado. IRAM Nº 13.406: Ensayo de materiales volátiles. IRAM Nº 113.070: QUEMADURA de cigarrillo. IRAM Nº 113.072: Identación. IRAM Nº 113.073: Estabilidad dimensional. IRAM Nº 113.074: Absorción de agua. IRAM Nº 113.076: Resistencia a la combustión. | UN | 200 |
| 07 | 255-06979-0256 | PINTURA; TIPO P/EMBARCACIÓN - PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS - OBSERVACIONES: PINTURA EPOURETÁNICA PARA PISOS COLOR GRIS – TIPO “DURFLOOR” GRIS. Presentación latas de 18 lts - pintura de dos componentes epouretanica – autonivelante. Debe cumplir con normas IRAM para pisos. El material a proveer debe cumplir las siguientes normas: RES. Nº: 529 SENASA IRAM Nº 13.369: Resistencia a la abrasión. IRAM Nº 13.405: Prueba de manchado. IRAM Nº 13.405: Ensayo de rayado. IRAM Nº 13.406: Ensayo de materiales volátiles. IRAM Nº 113.070: QUEMADURA de cigarrillo. IRAM Nº 113.072: Identación. IRAM Nº 113.073: Estabilidad dimensional. IRAM Nº 113.074: Absorción de agua. IRAM Nº 113.076: Resistencia a la combustión | UN | 200 |
| 08 | 255-00570-0034 | ESMALTES SINTÉTICOS PRESENTACION LATA X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE ALQUÍDICO AMARILLO. Presentación latas de 20 lts. Retardante al fuego -sólidos en volumen mínimo 46 % Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 20 |
| 09 | 255-00570-0034 | ESMALTES SINTÉTICOS – PRESENTACIÓN LATA X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE ALQUÍDICO AZUL. Presentación latas de 5 lts. Retardante al fuego Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 20 |
| 10 | 255-00570-0034 | PINTURA; TIPO ESMALTE SINTÉTICO–PRESENTACION LATA X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO COLOR BLANCO RET. AL FUEGO ANTIHONGOS. Presentación latas de 20 lts Retardante al fuego. Alquidico antihongos Color blanco brillante. Sólidos en volumen mínimo 50%. | UN | 400 |
| 11 | 255-00570-0034 | ESMALTE SINTÉTICO - PRESENTACION LATA X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO CELESTE. Presentación latas de 4 lts. Retardante al fuego. Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 20 |
| 12 | 255-00570-0067 | ESMALTE SINTÉTICO; PRESENTACIÓN LATA X 20 L. OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO CREMA RET. AL FUEGO. Retardante al fuego. Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 200 |
| 13 | 255-00570-0067 | ESMALTE SINTÉTICO; PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO GRIS HORIZONTE. Para uso marino Según norma IRAM 1107 Color gris horizonte brillante | UN | 200 |
| 14 | 255-00570-0034 | ESMALTES SINTÉTICOS CAPACIDAD LATA X 4 – LITROS PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE ALQUÍDICO MARRÓN. Presentación latas de 5 lts. Retardante al fuego. Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 20 |
| 15 | 255-00570-0067 | ESMALTE SINTÉTICO; PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO NEGRO. Para uso marino. Según norma IRAM 1107. Color negro brillante. | UN | 100 |
| 16 | 255-00570-0067 | ESMALTE SINTÉTICO; PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO OCRE. Para uso marino. Según norma IRAM 1107. Color ocre brillante. | UN | 40 |
| 17 | 255-00570-0067 | ESMALTE SINTÉTICO; PRESENTACIÓN LATA X 20 LITRO - OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO ORO. Presentación latas de 5 lt. Color oro metalizado para exteriores. Según norma IRAM 1107. Alto poder cubritivo, buen nivelado, rápido secado para aplicar sobre chapas y maderas. | UN | 60 |
| 18 | 255-00570-0034 | ESMALTES SINTÉTICOS CAPACIDAD LATA X 4 LITROS - PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE ALQUÍDICO BLANCO RET. AL FUEGO PARA INTERIORES. Presentación latas de 20 lts. Color blanco. Retardante al fuego. Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 200 |
| 19 | 255-00570-0067 | ESMALTE SINTÉTICO; PRESENTACIÓN LATA X 20 LITROS OBSERVACIONES: ESMALTE SINTÉTICO ALUMINIO. Color Aluminio Metalizado para exteriores según norma IRAM 1107. Alto poder cubritivo, buen nivelado, rápido secado para aplicar sobre chapas y maderas. | UN | 60 |
| 20 | 255-00570-0034 | ESMALTES SINTÉTICOS CAPACIDAD LATA X 4 LITROS - PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE ALQUÍDICO ROJO. Presentación latas de 5 lts. Color rojo. Retardante al fuego. Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 60 |
| 21 | 255-00570-0034 | ESMALTES SINTÉTICOS CAPACIDAD LATA X 4 LITROS - PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS - OBSERVACIONES: ESMALTE ALQUÍDICO VERDE. Presentación latas de 5 lts. Color rojo. Retardante al fuego. Sólidos en volumen mínimo 46 %. Espesor de película seca por mano 40 micrones. | UN | 60 |
| 22 | 255-06979-0254 | PINTURA; TIPO AL LATEX PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS OBSERVACIONES: LATEX PARA INTERIORES BLANCO. Presentación latas de 20 lts. Antihongo Color blanco | UN | 100 |
| 23 | 291-6951-0149 | LIMPIADORES TIPO SOLVENTE – PRESENTACIÓN ENVASE X 1 L. OBSERVACIONES: LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DESENGRASANTE. Presentación latas de 18 lts. Limpiador para pinturas epouretanica. Incoloro. | UN | 100 |
| 24 | 255-06979-0325 | PINTURAS TIPO P/ALTA TEMPERATURA – PRESENTACIÓN X 4 LITROS - OBSERVACIONES: NEGRO MATE ALTA TEMPERATURA 600° C. Presentación latas de 20 lts. Según norma IRAM 1116. | UN | 60 |
| 25 | 255-05444-0001 | DILUYENTES PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITRO - OBSERVACIONES: DILUYENTE PARA ACRÍLICO – THINNER ACRÍLICO. Presentación latas de 20 lts. Con capacidad de diluir pinturas acrílicas. | UN | 600 |
| 26 | 255-05444-0003 | DILUYENTES PRESENTACIÓN ENVASE X 1 LITRO - OBSERVACIONES: DILUYENTE PARA SINTÉTICO – THINNER SINTÉTICO Presentación latas de 20 lts. Con capacidad de diluir pinturas sintéticas. | UN | 400 |
| 27 | 255-00576-0003 | PINTURAS TIPO BARNIZ TRANSPARENTE – PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS - OBSERVACIONES: BARNIZ MARINO CON FILTRO UV, CON TINTA PARA TEÑIR BARNIZ COLOR CAOBA. Presentación latas de 20 lts. Para uso marino en exteriores con filtro ultravioleta y alta resistencia a los agentes salinos. Este ítem debe incluir la proporción necesaria de tinta acorde para teñir este barniz a color caoba. Nota: No se requiere de barniz ya tonalizado color caoba. Se requieren los componentes por separado, barniz transparente más tinta color caoba. | UN | 200 |
| 28 | 255-01078-0010 | REMOVEDORES ENVASE LATA – CONTENIDO 18 LITROS - PRESENTACIÓN GEL - OBSERVACIONES: REMOVEDOR PARA PINTURAS. | UN | 100 |

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO:

“EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES REQUERIDOS, SERA DE TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA”.

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE