ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETIVO: ADQUIRIR ELEMENTOS DE LUCHA CONTRA INCEDIO PARA PODER COMBATIR UN SINIESTRO.

1) ADQUISICION DE TRAJES  DE BOMBEROS COMPLETOS

| 1 | 229-04734-0029 | EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CHAQUETON Y PANTALON - TELA IGNIFUGA - COMPOSICION NOMEX - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CHAQUETÓN

  - Traje para bombero profesional cumplimiento de Norma NFPA 1971-2007 con certificado UL.

  - Tela exterior 60% Kevlar®, 40% PBI® 7.5 Oz., Rip Stop, tecnología Matrix que proporciona excelente resistencia a la temperatura y desgaste por abrasión, dando una máxima protección,

  - Forro interior desmontable, formado por dos capas cosidas entre sí, la primera como Barrera térmica de fibra meta-aramídica 100% y membrana no tejida de fibras aramídicas de 7.2 - 7.5 Oz/yd2 y la segunda como barrera de humedad con membrana ePTFE con propiedades permeables para liberar el vapor generado por el bombero e impermeables para proteger el ingreso de líquidos externo peligrosos como líquidos calientes, fluidos corporales y sanguíneos a prueba de gérmenes patógenos

  - Alternativa de barrera térmica Premium, Caldura SL2 de doble capa.

  - Sistema de cierre de gancho y aro “D” con broches de presión o cinta Velcro® FR, cremallera y cinta Velcro® FR.

  - Largo de chaquetón 32” o 35”.

  - Bolsas de parche ó fuelle a elección en chaquetón o pantalón.

  - Refuerzos de capa adicional de la misma tela en hombros, codos y puños para mayor duración o alternativa de Arashield®.

  - Cuello de 3.5” para mayor protección con tapabocas y sujeción por Velcro® FR.

  - Cintas reflectivas 3M Scotchlite™ de 3” de ancho en color plata - lima – plata

  - Todas las costuras principales son a doble puntada con presillas de refuerzos en áreas de tensión.

PANTALÓN

  - Tela exterior y forro desmontable interior en combinación y alternativa similar a la del chaquetón

  - Sistema de cierre de gancho y aro “D” con broches de presión o cinta Velcro® FR, cremallera y cinta Velcro FR.

  - Bolsas de parche o fuelle a elección con tapa y cierre por broche o Velcro® FR.

  - Refuerzo en cintura para mayor confort y duración

  - Fuelle de refuerzo en el tiro tipo diamante en el área de la entrepierna para un movimiento más cómodo y refuerzo de media luna para mayor duración

  - Ajustador con hebilla tipo bucle en la cintura de piel ó misma tela.

  - Refuerzos en rodillas y valencianas de Arashield que es un textil de Kevlar® con recubrimiento polimérico diseñado para alta resistencia a la abrasión.

  - Cintas reflectivas 3M Scotchlite™ de 3” de ancho, entre valenciana y rodilla.

  - Todas las costuras principales son a doble puntada con presillas de refuerzos en áreas de tensión.

COLORES

Natural (Oro), Negro

BOTAS

- Botas para bombero, puntera de acero, suela tipo tractor para excelente agarre, protección interna a la temperatura, agarradera fácil transporte no insuladas, cumple con la norma NFPA 1971 ed 2000

- Elaboradas en caucho neopreno de color negro que garantiza máxima permeabilidad

- Altura de 16” o 32” lo que proporciona una cobertura completa de toda la pierna.

- Las botas cuenta con materiales que garantizan un aislamiento eléctrico y térmico para brindar

- protección al bombero

- Puntera y entre suela hechas en acero que protegen contra impactos

- Suela con labrado de tracción pesada para mayor agarre en cualquier situación

2) ADQUISICION DE  EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMOS PARA BOMBEROS

| 2 | 439-08405-0009 | EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA; TIPO CIRCUITO ABIERTO - CAPACIDAD DEL CILINDRO 60MIN - COMPONENTES MASCARA, TANQUE Y ARNES | CU | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Un (1) botellón por cada equipo.

- Cilindro en aluminio recubierto horizontalmente con fibra de vidrio color flúor autonomía 30 m.

- Reductor de presión garantizado 100% contra falla.

- Presión positiva activada con la primera inhalación.

- Mascara panorama nova NFPA.

- Espaldera ergonómica retardarte a las flamas de fibra de carbono resistente a la corrosión.

- Hombreras de 40mm de ancho, con hebilla de accionamiento rápido que aumenta la comodidad del usuario.

- Manómetro luminiscente.

- Silbato de potencia superior a 85 DB al activarse cuando queda el 25% de aire.

- OBLIGACION cumplir normas IRAM y NFPA. EQUIPO COMPLETO.

3) ADQUISICION DE  TAQUILLAS PARA EQUIPOS DE BOMBEROS

| 3 | 437-00035-1210 | ARMARIOS; MATERIAL IGNIFUGO - TERMINACION AISLANTE NORMA DIN 12925 - DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO) 110 X 55 X 195Cm | CU | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Taquillas  para elementos de lucha contra incendio.

Con dos módulos independiente.

Medidas total 1200mmx 1800mmx 600mm.

Dos hojas con cerradura, puerta de acrílico transparente de alta impacto con cerradura.

Estantes cinco (5), ganchos y cuatro (4) percheros para traje de bombero.

Peso del Armario vació 120Kgs.

Construidos en chapa pintada con epoxi roja.

4) ADQUISICION DE MANGUERAS PARA INCENDIO  2 1/2” DE 25 MTS

| 4 | 299-09053-0021 | MANGUERA; DIAMETRO INTERIOR 2,5pulg - RANGO DE TEMPERATURA -40 A 50°C - LONG.DE CUERPO 25M - MATERIAL POLIAMIDA - PRESION DE ROTURA 50KG/CM2 - REFUERZO CAUCHO SINTETICO - USO INCENDIOS | CU | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Manguera RYLJET Ø 2 1/2´´ x 25 metros;  que debe cumplir con normas nacionales IRAM 3548. Para gabinetes contra incendio. Lucha contra incendios en edificios de viviendas, locales comerciales, estacionamientos, edificios públicos, etc.

Extremadamente ligera, flexible y compacta.

Construida con tejidos sintéticos 100% poliéster, sin costuras ni uniones. Interior revestido de elastómero, completamente indegradable.

5) ADQUISICION DE LANZA CON BOQUILLA 2 1/2”

| 5 | 439-01298-0045 | LANZAS P/INCENDIOS; TIPO NIEBLA-CHORRO PLENO - DIAMETRO 63,5mm - LONG.DE CUERPO 40Cm - MATERIAL ALUMINIO | CU | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lanza de Incendio 2 ½  C/Boq. Chorro pleno – niebla.

Se utilizan para dirigir la descarga del agua sobre el incendio siendo posible regular la forma del chorro en niebla o directo, pasando por todas las posibilidades intermedias. Esto es posible gracias al diseño especial de la boquilla que posee un grip                                             giratorio el cual permite transformar el chorro desde cortina de agua hasta un chorro pleno.

Están construidas en latón forjado y cobre, resisten hasta 30 kg/cm2.

El chorro pleno regulable, permite disponer del máximo alcance de la descarga cuando sea necesario o disminuir el caudal y el alcance de la misma si así se desea.

6) ADQUISICION DE GUANTES PARA  BOMBERO

| 6 | 222-01629-0205 | GUANTES; PROTECCION ALTA TEMPERATURA - MATERIAL IGNIFUGO - TIPO P/BOMBERO - LARGO HASTA MUÑECA - CIERRE SIN - MATERIAL INTERNO ACOLCHADO IGNIFUGO | CU | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Material:

* Capa exterior: el uso de retar dantes de llama, ácido y resistencia a los álcalis, aceite anti, anti estática y otras propiedades de alta resistencia de la tela. 
* Capa impermeable: con la función de impermeable y la humedad de tela permeable.
* Capa aislante de calor: el uso de un aislamiento térmico, resistente al fuego y otras propiedades de la tela.
* Capa de confort: tela cómoda con propiedades retar dantes de llama.

Especificaciones: 
-Rendimiento: cuero 5 construcciones dedo. Llama-prueba, a prueba de agua con transpirable, aislamiento térmico, cómodo completo con cinta reflectante en la parte posterior del guante;
-Guantes con retardante de llama, aislamiento térmico, resistencia al desgaste, resistente al agua, la radiación de calor, de alta resistencia y Otras características;
-Cuero de alta calidad, flexible encogimiento de la manga;
De punto elástico de la muñeca, fácil de llevar;
-Palma de la mano banda reflectante cosido, operación conveniente y rescate en la noche
Estilo: cinco dedos.
Longitud: 26.0 ~ 31.5 cm 
Tamaño: 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL
Embalaje: 1 par/bolsa de plástico, 65 pares/cartón
Tamaño del cartón: 60x40x43 cm
Aplicación: Mano protectora, muñeca para personal de rescate para evitar arañazos y corte de rescate de incendios. 
Normas: el ministerio de seguridad pública GA7-2004 "fuego" estándar.
CE EN659/EN420

7) ADQUISICION DE CASCO DE BOMBERO

| 7 | 222-00388-0023 | CASCOS DE SEGURIDAD; CLASE TIPO BOMB.C/PROT.FACIAL-NUCA - MATERIAL FIBRA DE VIDRIO - S/NORMA NEPA | CU | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Casco resistente, liviano y económico, resistente a caídas, agrietamiento y peladuras (incluso en los bordes del casco).

Capa de fibra de vidrio FYR probada en campo. La clave del éxito de esta fórmula es el prensado de 100 toneladas a 1.000 PSI y al calentamiento del molde a muy altas temperaturas. Este procedimiento comprime las capas de fibras y resinas al punto donde se funden en un compuesto extremadamente resistente sin perder su capacidad de amortiguación de la energía de impacto de choque.
Sistema RACHET de ajuste regulable para mejorar el confort del usuario y la eficiencia del casco.
Sistema de suspensión de ocho (8) puntos para garantizar la comodidad del bombero. 
Correa sujetadora en mentón de 4 puntas de Nomex HP-CN4-2007.
El casco tiene un colgador antillama hecho en aluminio para facilitar su almacenamiento y garantizar todos los estándares de seguridad exigidos por la norma NFPA 1971 edición 2007.
Sistema de ajuste en altura de cuatro (4) posiciones diferentes.

8) ADQUISICION DE LINTERNA  DE BOMBERO

| 8 | 293-01203-0097 | LINTERNA; POTENCIA LAMPARA 19 LED - CANT. DE PILAS 1 BATERIA - PILA TIPO RECARGABLE | CU | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DESCRIPCION:

2 LEDS ULTRALUMINOSOS EN LA PARTE POSTERIOR. Lámpara halógena de 8W con biclavija de alta intensidad de 100 horas de duración, y dos LED azules ultraluminosos. Emisión máx. de 80000 candelas (150 lúm. típicos). Batería recargable 6V, 12 A hora, hasta 500 recargas. Carcasa de ABS resistente a los impactos, interruptor de palanca. Dimensiones 29cm (L) X 12,9cm (W) X 17,8 cm (H). Cargadores incluidos 230V AC, 12V DC. Peso: 3,35 Kg

9) ADQUISICION DE MANTA IGNIFUGA

| 9 | 223-00918-0027 | MANTAS; MATERIAL IGNIFUGO - TAMAÑO 1 X 1M | CU | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DESCRIPCION:

Es especialmente útil en las cocinas domésticas, hoteles, instalaciones recreativas y de las estaciones de gas para bloquear la propagación del fuego y proporcionar protección para la evacuación segura.

Después de haber sido tratada especialmente, se trata de un tipo de fibra de vidrio de textura de raso que es tan suave y compacto como el satén con su espesor de 0.43mm, y es un ideal más eficaz y la capa protectora externa que puede ser utilizado para envolver los objetos con la superficie rugosa y volver a utilizar varias veces cuando se es en buen estado.

Con excepción de la extinción, también puede ser utilizado para salvar la vida o auto- ahorro de.

Tamaño habitual: 1m x 1m, 1m 1.2m x, 1.2m 1.5m x, 1.2m 1.8m x, 1.5m 1.8m x

10) ADQUISICION DE CAPUCHA  IGNIFUGA

| 10 | 229-04734-0028 | EQUIPO DE SEGURIDAD IGNIFUGO; CORTE CAPUCHA - TELA NOMEX/LENZING - COMPOSICION NOMEX/LENZING - CRITERIO DE SEGURIDAD SELLO DE SEGURIDAD | CU | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Capucha cubre cabeza, cuello, cuello y parte de los hombros. Orificio central amplio para aparato respiratorio. Costuras con hilos de KEVLAR.( TIPO MONJA ), medida estándar.

| 11 | 439-01296-0151 | MATAFUEGOS; TIPO K - AGENTE EXTINTOR ACETATO DE POTASIO - CAPACIDAD 6L - ACCESORIO CON | CU | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Los extinguidores de esta clase son aptos para restaurantes, freidoras, parrillas, planchas, asadores a carbón, piedra volcánica, eléctricos a gas, etc. 
Extintores para fuegos Clase K (a base de Acetato de Potasio) (K) de 6 lts.

Observaciones generales para tener en cuenta las empresas

- a-Se debe entregar muestra de todos los materiales a cotizar, serán originales  del material a cotizar y entregar, los elementos deben cumplir con las normativas, reglamentaciones  vigentes de seguridad y normas IRAM, NFPA, poseer su certificación correspondiente de garantía, el mismo se entregara en la oficina del jefe de seguridad e higiene, el cual otorgara un certificado de entrega del MATERIAL, dicho certificado debe ser presentado conjuntamente con la oferta., dicha entrega deberá realizarse hasta 48 horas antes de la fecha y hora fijados para la apertura de  la presente contratación. No se entregaran muestra solo de los renglones N° 3 (taquillas), N° 9 (manta ignifuga) y N° 11 (matafuego clase K de 6 lts), del resto de los renglones es obligación traer las muestras.

b-Los materiales deben ser nuevos sin uso y poseer las etiquetas correspondientes en cada prenda y material, donde especifique las normas que cumple.

c-Se deberá coordinar la entrega de la muestra  con antelación al jefe de seguridad e higiene de INTENDENCIA NAVAL (43172000 internos: 4575/4612). La entrega podrá realizarse los días  martes a  jueves en el horario de 08:00 hs hasta 11:00 hs.

d-La entrega de todo el material, será en las instalaciones de esta Intendencia cita en BENJAMIN LAVAISSE  1195, quedara a cargo de la empresa Adjudicada.

La NO presentación de la constancia (certificado) de entrega de la muestra del material a cotizar firmada por el jefe de Seguridad e Higiene junto con la oferta será causal de desestimación de la misma sin lugar a reclamo.

# Text boxes

JOSE MANUEL ARAMAYO

TENIENTE DE FRAGATA

JEFE DE CARGO

DIVISION

SERVICIOS

GENERALES

CAPITÁN DE NAVÍO CONTADOR

DIVISION

DETALL GENERAL