AGREGADO 1 AL ANEXO II

PABELLÓN NACIONAL REFORZADO

## ESPECIFICACIÓN A.R.A. 8345-00769-1

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

#### Color de la tela

### Blanco

### Celeste pantone 16-4132-TC

### Estampado del sol

### Será el sol figurado de la moneda de oro de 8 escudos y de la moneda de plata de 8 reales que se encuentra grabado en la primera moneda Argentina, compuesto por 32 rayos – 16 flamígeros y 16 rectos – colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esa moneda.

##### Colores del sol

Será de color amarillo e irán en ambas fases con dos colores pardos para remarcar los rasgos y circunferencias de la cara y origen de los rayos del sol.

##### Dimensión del sol

| TAMAÑO | DIAMETRO |
| --- | --- |
| 1 | 100 CM |
| 2 | 70 CM |
| 3 | 55 CM. |
| 4 | 37 CM |
| 5 | 25 CM |
| 6 | 10 CM |

Confección:

Confeccionadas en tres paños de igual tamaño lisos (sin costuras). El paño de la bandera deberá llegar a tocar la driza.

Costura:

Será en maquina de doble aguja, con hilo de nylon Nº 60 en dobladillos, unión de paños, refuerzos y vaina.

Los dobladillos laterales, inferior y superior serán de 3 cm de anchos doblados a la mitad quedando el dobladillo de 1 ½ cm de ancho del lado posterior de la bandera. El dobladillo externo irá de 4 cm de ancho doblado en tres con costura doble en cada uno de los extremos. Los 3 paños irán unidos con costura Francesa.

Para bandera reforzada:

Será a maquina de doble aguja, con hilo de nylon Nº 60 en dobladillos, unión de paños, refuerzos y vaina.

Los dobladillos inferior y superior serán de 3 cm de anchos doblados a la mitad quedando el dobladillo de 1 ½ cm de ancho del lado posterior de la bandera. El dobladillo lateral externo irá de 4 cm de ancho doblado en tres con costura doble en cada uno de los extremos.

#### Costura de unión de los paños

Serán dobles y blancas por el frente y el dorso.

#### Vaina

Será de color blanco, de 4 cm de ancho con dobles de 1 cm, con 4 costuras con hilo de color blanco.

#### Refuerzos

Triangulares de color celeste de la misma tela, con una proporción de 30% sobre el ancho del paño celeste, irán en los 4 extremos de la bandera. Los mismos irán sujetados dentro del dobladillo, tanto en el inferior como en la vaina; del revés de la bandera.

Para bandera reforzada, una vez unidos los paños, los cuatros extremos llevaran un refuerzo de 3 cm de ancho con friselina termoadhesiva en la parte interna de los dobladillos.

Driza:

Será de nylon y las medidas a utilizar serán.

| TAMAÑO 4,5,6 | 5MM |
| --- | --- |
| TAMAÑO 2 y 3 | 6MM |
| TAMAÑO 1 | 7MM |

###### El lado visible de la driza será de la mitad del ancho de la bandera e irá de la parte inferior de la vaina. Rebatido a la costura sobre la driza al comienzo de la vaina del lado inferior.

DIMENSION DE LA BANDERA:

| Tamaño | Largo | Ancho |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 mts. | 4 mts. |
| 2 | 4,5 mts. | 3 mts. |
| 3 | 3 mts. | 2 mts. |
| 4 | 2 mts. | 1,30 mts |
| 5 | 1.30 mts. | 0,90 mts |
| 6 | 0,60 mts | 0,40 mts |

EMBALAJE Y ROTULADO:

Embalaje individual: envueltas individualmente en bolsas de polietileno transparentes.

Embalaje colectivo: En cajas de cartón corrugado, de acuerdo al sistema de embalaje del proveedor, conteniendo la cantidad de Banderas que permita su trasporte por cualquier modo.

Rotulado: Cada unidad de embalaje llevara una tarjeta correctamente asegurada, donde figuraran las indicaciones siguientes:

DESIGNACION EFECTO

NNE

CANTIDAD DE UNIDADES

OC XXXX/Año

RAZON SOCIAL

PESO Y DIMENSIONES

MARCACION DEL EFECTO:

Cada efecto llevara una cinta o etiqueta de poliamida o equivalente, donde llevara estampada con tinta o pigmentos indelebles, visibles, legibles y ubicados en la parte interna, sobre el dobladillo: Siglas de la Fuerza/Organismo adquiriente, orden de compra, año y razón social.

CARACTERÍSTICAS FISICO - QUIMICAS:

Tela principal pabellón nacional reforzado:

| PARÁMETROS | UNIDAD | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉTODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIA PRIMA |  |  |  | IRAM – AAQCT-B-78-41 |
| POLIESTER | % | 100 | - |  |
| MASA X M2. | g/m2 | 119 | 130 | IRAM 7508 |
| ARMADURA | TAFETAN |  |  | IRAM-INTI CIT-G-75-53 |
| Nº DE HILOS |  |  |  |  |
| EN URDIMBRE | p/cm | 30 | 35 | IRAM 7537 |
| EN TRAMA | p/cm | 21 | 25 | IRAM 7537 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION | - | - | - | - |
| EN URDIMBRE | daN/cm | 30 | - | IRAM-INTI-CIT G 7509 |
| EN TRAMA | daN/cm | 20 | - | IRAM.INTI. CIT G 7509 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL | % | -2 | - | IRAM 7531 |
| RESISTENCIA AL DESGARRE ELMENDORF | - | - | - | IRAM-INTI-CIT-G-75-48 |
| EN URDINBRE | daN | 5 | - | IRAM-INTI-CIT-7510 |
| EN TRAMA | daN | 5 | - | IRAM.INTI-CIT-7510 |
| SOLIDEZ A LA LUZ DEL DIA | - | 6 | - | IRAM-AAQCT B 13530 |
| SOLIDEZ AL AGUA | - | 4 | - | IRAM AAQ CT –B- 13523 |
| SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL (LAMPARA DE XENON | - | 6 | - | IRAM-AAQCT B 13529 |
| SOLIDEZ AL AGUA DE MAR | - | 4 | - | IRAM AAQCT B 13524 |

Tela principal pabellón nacional:

| PARÁMETROS | UNIDAD | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉTODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIA PRIMA |  |  |  | IRAM – AAQCT-B-78-41 |
| POLIESTER | % | 100 | - |  |
| MASA X M2. | g/m2 | 90 | - | IRAM 7508 |
| ARMADURA | TAFETAN |  |  | IRAM-INTI CIT-G-75-53 |
| Nº DE HILOS |  |  |  |  |
| EN URDIMBRE | p/cm | 32 | - | IRAM 7537 |
| EN TRAMA | p/cm | 21 | - | IRAM 7537 |
| RESISTENCIA A LA TRACCION | - | - | - | - |
| EN URDIMBRE | daN/cm | 17 | - | IRAM-INTI-CIT G 7509 |
| EN TRAMA | daN/cm | 12 | - | IRAM.INTI. CIT G 7509 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL | % | -2 | - | IRAM 7531 |
| RESISTENCIA AL DESGARRE ELMENDORF | - | - | - | IRAM-INTI-CIT-G-75-48 |
| EN URDINBRE | daN | 3 | - | IRAM-INTI-CIT-7510 |
| EN TRAMA | daN | 2 | - | IRAM.INTI-CIT-7510 |
| SOLIDEZ AL LAVADO (ensayo 1,30min a 40°C). | - | 4 | - | IRAM-AAQCT B 13514 |
| SOLIDEZ AL AGUA | - | 4 | - | IRAM AAQ CT –B- 13523 |
| SOLIDEZ A LA LUZ ARTIFICIAL (LAMPARA DE XENON | - | 6 | - | IRAM-AAQCT B 13529 |
| SOLIDEZ AL AGUA DE MAR | - | 4 | - | IRAM AAQCT B 13524 |

# Text boxes

WALTER MARCELO DIAZ

SUBOFICIAL MAYOR ELECTRICISTA

JEFE