## ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON Nº 1: 331-08657-0001.

Provisión de toldo, cenefa y sus accesorios e instalación en la cubierta del Buque Museo Corbeta A.R.A. “URUGUAY”.

CARACTERÍSTICAS:

El toldo será construido en paños de 1,0 x 1,0 metros como mínimo, unidos por soldado de alta frecuencia para asegurar estanqueidad, debe tener una relinga de cabo perimetral, dobleces, triángulos y solapas  de refuerzos adecuados, tendrá los cierres con velcros o polainas y ollados patente número5 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Superficie a cubrir: cubierta principal desde el palo trinquete hasta la toldilla.

Color: Blanco.

Material base: Polyester.

Peso por metro cuadrado toldos: 1100 gr/m2. Cenefas: 620 gr/m2.

Espesor mínimo del material base toldos: 950 um. Cenefas. 620 gr/m2.

Resistencia de rotura a la tracción mínimo toldos: 45 kg/cm2 (722 N/cm2).

Resistencia al desgarro trapezoidal mínimo toldos: 45 kg (442 N).

Resistencia a la llama: auto extinguible.

Elongación a la rotura mínima: 15%.

Resistencia hidrostática mínima en uniones de paños: 70 cm de columna de agua.

Protección a UV mínimo: Cuatro años.

Aprovisionamiento de materiales para la instalación de toldos, cabo de nylon de 8 mm y 10 mm, grilletes, tensores, guardacabos, mordazas y cables de acero forrado en manguera transparente y accesorios para su correcto funcionamiento.

MEDIDAS:

- Toldo de proa: Un (1) 110 m2.

- Toldos del centro: Dos (2) tramos de 45 m2 cada uno.

- Toldos de popa (toldilla): Un (1) 65 m2.

- Cenefas de proa: Dos (2) tramos de 18 m2 cada una.

- Cenefas de centro: Dos (2) tramos de 25 m2 cada una.

- Cenefas de popa (toldilla): Dos (2) tramos de 7 m2 cada una.

- Cenefas para lumbrera de proa: Un (1) 15 m2.

- Cenefas para lumbrera del centro: Un (1) 15 m2.

- Cenefas para lumbrera de popa: Un (1) 15 m2.

- Capa para bitácora: Dos (2) de 4 m2.

- Capa para bomba de achique e incendio: Tres (3) de 2 m2 cada una.

- Capa para cataviento: Dos (2) de 1,5 m2.

- Capa para repetidor de máquinas: Un (1) 1,4 m2.

- Capa para repetidor de giro compas: Dos (2) de 1,2 m2.

- Total: 430.6 m2

NOTA:

- Los materiales a cotizar deberán ser nuevos.

- El OFERENTE deberá presentar muestra junto a su oferta:

- Paño que muestre la unión de los mismos.

- Paño que muestre borde labor con prensa cables, cabo, tensores y ollados de bronce.

(ver punto 4.1 y 11.11 del Anexo I – Pliego de Bases y Condiciones Particulares)

- El OFERENTE deberá detallar a la apertura el tipo de garantía técnica siendo esta no menor a VEINTICUATRO (24) meses.

- El OFERENTE deberá tomar vista de los sectores donde se instalarán los toldos hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles al de la fecha de apertura.