#### ANEXO II

OFERTA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/16

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Las ofertas deberán cumplir con lo indicado a continuación:

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UM | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 296-03705-4606 VELA GENOA 1 | VELA GENOA 1(UNO), LIGHT MEDIUM, VELA DE PANELES, DIMENSION BX 25 LAMINADO CON FILMA DE POLIÉSTER EXTERIOR Y CON 25.000 DPI DE FIBRA ARAMIDA. | CU | 1 |
| 2 | 296-03705-4606 VELA GENOA 1 | VELA GENOA 1(UNO), MEDIUM HEAVY VELA DE PANELES, ULTRAXC NORLAM NLUC440 LAMINADO DE TAFFETA DE UHMWPE Y PET CON FIBRAS DE UHMWPE EN DIAGONALES Y CON INSERCIONES DE FIBRA DE CARBONO. | CU | 1 |
| 3 | 296-03705-4606 VELA GENOA 3 | VELA GENOA 3 (TRES) VELA DE PANELES, ULTRAXC NORLAM NLUC440 LAMINADO DE TAFFETA DE UHMWPE Y PET CON FIBRAS DE UHMWPE EN DIAGONALES Y CON INSERCIONES DE FIBRA DE CARBONO. | CU | 1 |

- El Diseño deberá ser realizado mediante programas en 3 Dimensiones  con estudios previos de C.F.D. ( Computational Fluid Dynamics ) que garanticen la performance final de la vela y de Elementos Finitos que certifiquen el comportamiento de la vela bajo las cargas de trabajo.

- La construcción de las velas deberá ser hecha mediante paneles radial en los tres puños y con un mínimo de 55 paneles para cada vela.

- El Corte de los paneles deberá realizarse mediante “ plotters “ con sistema de corte Láser a fin de garantizar la precisión de los mismos y mantener soldados los extremos de los paneles.

- Las costuras de las velas deberán ser realizadas con costura de zigzag de tres puntadas por lado.

- El tejido a utilizar en las velas deberá cumplir con los siguientes requisitos :

6.1 Genoa Light Medium Dimension BX 25 laminado con filma de poliéster exterior y con 25.000 dpi de fibra aramida.

6.2 Genoa Medium Heavy UltraXC NorLam NLUC440 Laminado de taffeta de UHMWPE y PET  con fibras de UHMWPE en diagonales y con inserciones de fibra de Carbono.

6.3 Genoa 3 UltraXC NorLam NLUC440 Laminado de taffeta de UHMWPE y PET  con fibras de UHMWPE en diagonales y con inserciones de fibra de Carbono.

- Se deberá presentar UNA (1) muestra de cada RENGLÓN a bordo del Yate A.R.A “FORTUNA III”, cuyos costos corren por cuenta y orden del oferente.  Asimismo,  acompañará, al momento de apertura, los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestra” debidamente firmados por cotizante y personal de la embarcación. A fin de analizar el trabajo de costura, las muestras deberán ser fabricadas a escala y  con el mismo material que serán confeccionadas las velas.

- Para la totalidad de los renglones:

Presentación del producto: los elementos deben ser nuevos, sin uso.

La no presentación AL MOMENTO DE APERTURA de los Anexos IV “Constancia de Vista de Muestra Patrón” y V “Constancia de Entrega de Muestras” de los artículos ofrecidos será causa de inadmisibilidad de la oferta.