ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.	OBJETO: Esta convocatoria a formular ofertas se implementa para obtener la adquisición de pinturas y elementos de pintado para los Barrios Brown, Storni, Piedrabuena y La Misión.

2.	OFERTAS: Las que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán desestimadas sin reclamo alguno.

3.	Las pinturas ofertadas podrán ser sometidas a ensayos de control de calidad a fin de su verificación, siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1109 para análisis, y  sumado a la correspondiente especificación solicitada de cada recubrimiento.

Entre los ensayos mencionados, se podrá verificar: porcentaje de dióxido de titanio, poder cubritivo, densidad, resistencias varias, sólidos en volumen, espesor, tiempos de secado, etc.

4.	 DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLÓN 1: PINTURA TIPO LÁTEX EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1077, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Amarillo (Tipo “G-097” – código de la Marca “PLAVICON”, a efectos de no discontinuar el color existente en los barrios ya pintados).

Presentación: envase x 20 Lts. listo para usar.

Dióxido de Titanio  mínimo: 10%. Se ponderará al de mayor %.

Densidad mínima: 1,3 gr/cm3.

Rendimiento mínimo: 12 m²/Lt.

Tiempo de secado máximo entre capas: 6 hs.

Dilución: agua.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 60.

RENGLÓN 2: PINTURA TIPO LÁTEX EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1077, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Blanco.

Presentación: envase x 20 Lts. listo para usar.

Dióxido de Titanio  mínimo: 10%. Se ponderará al de mayor %.

Densidad mínima: 1,3 gr/cm3.

Rendimiento mínimo: 12 m²/Lt.

Tiempo de secado máximo entre capas: 6 hs.

Dilución: agua.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 30.

RENGLÓN 3: PINTURA TIPO LÁTEX EXTERIOR IMPERMEABILIZANTE

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1077, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Verde Cemento.

Presentación: envase x 20 Lts. listo para usar.

Dióxido de Titanio  mínimo: 10%. Se ponderará al de mayor %.

Densidad mínima: 1,3 gr/cm3.

Rendimiento mínimo: 12 m²/Lt.

Tiempo de secado máximo entre capas: 6 hs.

Dilución: agua.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 30.

RENGLÓN 4: ESMALTE + CONVERTIDOR + FONDO ANTICORROSIVO

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Blanco Semimate (designación 11-2-010 (semimate) según norma IRAM – DEF D 1054).

Presentación: Envase x 20 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 10.

RENGLÓN 5: ESMALTE + CONVERTIDOR + FONDO ANTICORROSIVO

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Negro Brillante (designación 11-1-060 (brillante) según norma IRAM – DEF D 1054).

Presentación Envase x 20 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: Un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 10.

RENGLÓN 6: ESMALTE + CONVERTIDOR + FONDO ANTICORROSIVO

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Naranja Brillante (designación 02-1-040 (brillante) según norma IRAM – DEF D 1054).

Presentación Envase x 20 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: Un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 10.

RENGLÓN 7: ESMALTE + CONVERTIDOR + FONDO ANTICORROSIVO

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”, “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Rojo Bermellón Brillante (designación 03-1-050 (brillante) según norma IRAM – DEF D 1054).

Presentación Envase x 20 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: Un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 10.

RENGLÓN 8: ESMALTE + CONVERTIDOR + FONDO ANTICORROSIVO

Presentación del Producto: Tipo Sintética.

Calidad: Pintura de primera marca, primera calidad, según Norma IRAM 1107 / 1182 Tipo I, o norma internacional similar o de mejor calidad, tipo “ALBA”, “SHERWIN WILLIAMS”, “SINTEPLAST”,  “PLAVICON”, o similar de igual o superior calidad.

Color: Verde Brillante (designación 01-1-170 (brillante) según norma IRAM – DEF D 1054).

Presentación Envase x 20 Lts.

Sólidos en Volumen: mínimo 45%.

Rendimiento Teórico a la extensión mínimo, por mano: 9,6 m²/Lt.

Espesor de película seca mínimo por mano: 50 micrones.

Método de Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, brocha, rodillo.

Punto de Inflamación: Un solo componente 40°C.

Información de secado:

- Secado de tacto (ISO 1517: 73): a 5°C=18 hs; a 10°C=14 hs; a 25°C=6hs; a 35°C=5 hs.

- Secado duro (ISO 9117: 90): 5°C=62 hs; a 10°C=48 hs; a 25°C=24hs; a 35°C=12 hs.

Industria Nacional.

Cotización: por LATA.

Aplica muestra (mínimo 1 litro).

Cantidad: 40.

RENGLÓN 9: THINNER

Presentación del Producto: Envase x 18 Lts.

Cotización: por LATA.

Cantidad: 25.

RENGLÓN 10: PINCEL

Presentación del Producto: Número 10 Virola 2.

Material: Pura cerda china.

Cantidad: 90.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 11: PINCEL

Presentación del Producto: Número 15 Virola 2.

Material: Pura cerda china.

Cantidad: 80.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 12: PINCEL

Presentación del Producto: Número 20 Virola 2.

Material: Pura cerda china.

Cantidad: 70.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 13: PINCEL

Presentación del Producto: Número 25 Virola 2.

Material: Pura cerda china.

Cantidad: 60.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 14: PINCEL

Presentación del Producto: Número 30 Virola 2.

Material: Pura cerda china.

Cantidad: 50.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 15: RODILLO

Presentación del Producto: Pelo Corto (para pinturas epoxi, y poliuretánica, barnices y esmaltes sintéticos).

Número  10 cm.

Características: Estructura de metal y mango de plástico.

Cantidad: 100.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 16: RODILLO

Presentación del Producto: Pelo Corto (para pinturas epoxi, y poliuretánica, barnices y esmaltes sintéticos).

Número  17 cm.

Características: Estructura de metal y mango de plástico

Cantidad: 100.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 17: RODILLO

Presentación del Producto: Pelo Corto (para pinturas epoxi, y poliuretánica, barnices y esmaltes sintéticos).

Número  22 cm.

Características: Estructura de metal y mango de plástico.

Cantidad: 100.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 18: RODILLO

Presentación del Producto: Uso pintura.

Número  10 cm.

Material: lana de cordero natural.

Características: Estructura de metal y mango de plástico.

Cantidad: 100.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 19: RODILLO

Presentación del Producto: Uso pintura.

Número  17 cm.

Material: lana de cordero natural.

Características: Estructura de metal y mango de plástico.

Cantidad: 100.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 20: RODILLO

Presentación del Producto: Uso pintura.

Número  22 cm.

Material: lana de cordero natural.

Características: Estructura de metal y mango de plástico.

Cantidad: 100.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 21: EXTENSOR

Presentación del Producto: Extensor telescópico.

Medida: 2 metros.

Cantidad: 7.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 22: EXTENSOR

Presentación del Producto: Extensor telescópico.

Medida: 3 metros.

Cantidad: 7.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 23: EXTENSOR

Presentación del Producto: Extensor telescópico.

Medida: 4 metros.

Cantidad: 7.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

RENGLÓN 24: BANDEJA PLASTICA

Presentación del Producto: Bandeja para colgar.

Capacidad: 4 Litros.

Material: Plástico.

Cantidad: 12.

Cotización: por UNIDAD.

Aplica muestra.

ANTE CUALQUIER CONSULTA  DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS (San Martin y Yaganes S/N° - Tel. 421603, int. 8547)

NOTA: LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR LAS RESPECTIVAS MUESTRAS (SEGÚN SE ESPECIFICA EN CADA RENGLÓN) CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 24 HS. DE LA FECHA Y HORA DE APERTURA EN EL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS – DOMICILIO: SAN MARTIN Y YAGANES S/N°.

USHUAIA,      de JUNIO de 2017.

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES