ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1)	BASE NAVAL USHUAIA:

v	DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA BASE NAVAL USHUAIA.

v	ESPECIFICACIONES: Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas que se detallan, serán

Desestimadas sin reclamo alguno.

OBJETO: Material y Pintura necesaria para el mantenimiento y conservación de la estructura edilicia de la Base Naval Ushuaia

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

RENGLON: Nº1   PINTURA TIPO LATEX INTERIOR

Presentación: Pintura Tipo LATEX Interior – Color Blanca, Presentación Envase x 20 lts.

CANTIDAD: 37  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 2   PINTURA TIPO LATEX P/EXTERIORES

Presentación: Pintura Tipo LATEX Exterior – Color Blanca, Presentación Envase x 20 lts.

CANTIDAD: 36  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 3   PINTURA TIPO LATEX P/EXTERIORES

Presentación: Color Verde Cemento, Prestación Envase x 20 lts.

CANTIDAD: 6  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 4   PINTURA SINTETICA

Presentación: Color Gris presentación envase x 20 lts. alto brillo (iso 2813:1978).

Salidos en Volumen: 48 % + - 3% (iso 3233:1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 micras seco (83 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (m2/lt) a 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados.

Método de Aplicación: aspersión airless, aspersión convencional, brocha rodillo.

Punto de Inflamación: un solo componente 40º C.

Información de secado:

Secado al Tacto (ISO 1517:73): 5ºC/18 HS. 10ºC/ 14HS. 25ºC/ 6HS. 35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117:90): 5ºC/ 62HS. 10ºC/ 48HS. 25ºC/ 24HS. 35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 6  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 5   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: Color Rojo, Presentación Envase x 4 Lts.: Alto Brillo (ISO 2813 :1978).

Solidos En Volumen: 48% + - 3% (ISO 3233: 1998).

Espesor De La Película Tipo: 40 MICRAS SECO (83 MICRAS HUMEDO).

Rendimiento Teórico: 12,00 (m2/lt) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, Brocha, Rodillo.

Punto De Inflamación: Un Solo Componente 40ºC.

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517: 73): 5ºC/18HS.  10ºC/14HS.  25ºC/ 6HS. 35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117:90): 5ºC/62HS.  10ºC/48HS.   25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 4  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 6   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: Color Negro, Presentación Envase X 20 lts. : Alto Brillo (ISO 2813 : 1978)

Sólidos En Volumen: 48% + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película TIPO: 40 Micras Seco (83 Micras Húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, Brocha Rodillo.

Punto De Inflamación: Un Solo Componente 40º C

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517:73): 5ºC/18HS.  10ºC/ 14HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/ 62HS.  10ºC/ 48HS.  25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 2  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 7   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: Color Amarillo, presentación envase x 4 lts. Alto brillo (ISO 2813 : 1978)

Sólidos En Volumen: 48 % + -3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 Micras Seco (83 Micras Húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/ LT) a 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, Brocha, Rodillo.

Punto De Inflamación: UN SOLO CONPONENTE 40ºC

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517 : 73): 5ºC/18HS.  10ºC/ 14HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/62HS.  10ºC/ 48HS.  25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 4  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 8   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: Color Verde Ingles, Presentación envase x 20 lts. Brillo: alto brillo (ISO 2813: 1978)

Sólidos En Volumen: 48 % + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 micras seco (83 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) a 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: Aspersión airless, Aspersión convencional, brocha, rodillo.

Punto De Inflamación: Un solo componente 40ºC

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517 : 73): 5ºC/18HS.  10ºC/ 14HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro ( ISO 9117 : 90): 5ºC/ 62HS.  10ºC/ 48HS.  25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 2  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 9   PINTURA TIPO SINTETICA

Presentación: Color Blanco, Presentación Envase x 4. Alto brillo (ISO 2813 : 1978)

Sólidos En Volumen: 48 % + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película tipo: 40 micras seco (83 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: aspersión, airless, aspersión convencional, brocha, rodillo.

Punto De Inflamación: un solo componente 40ºC.

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517: 73): 5ºC/62HS.  10ºC/ 14HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/62HS.  10ºC/ 48HS.  25ºC/24HS.  35ºC/ 5HS.

CANTIDAD: 13  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 10   PINTURA. TIPO SINTETICA

Presentación: Color Azul, Presentación Envase X 4 lts. : Alto Brillo (ISO 2813 : 1978)

Sólidos En Volumen: 48 % + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 Micras Seco (83 Micras Húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: Aspersión Airless, Aspersión Convencional, Brocha, Rodillo

Punto De Inflamación: Un Solo Componente 40ºC

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517 : 73): 5ºC/ 18HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/ 62HS.  10ºC/ 48HS.  25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 2  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 11   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: Color Marrón, Presentación envase x 4 lts. alto brillo (ISO 2813: 1978)

Sólidos En Volumen: 48 % + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 micras seco (83 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: aspersión airless, aspersión convencional, brocha, rodillo.

Punto De Inflamación: un solo componente 40ºc.

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517 : 73): 5ºC/ 18HS.  10ºC/ 14HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/62HS.  10ºC/48HS.  25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 4  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 12   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: Color Aluminio, Presentación envase x 4 lts. Alto brillo (ISO 2813 : 1978)

Sólidos En Volumen: 48% + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 micras seco ( 83 micras húmedo)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: aspersión airless, aspersión convencional, brocha rodillo.

Punto De Inflamación: un solo componente 40ºc.

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 15 17: 73): 5ºC/18HS.  10ºC/ 14 HS.  25ºC/ 6HS.  35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/ 62HS.  10ºC/ 48HS.  25ºC/ 24HS.  35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 1  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 13   PINTURA, TIPO SINTETICA

Presentación: P/Techo Color Bermellón, Envase x 20 lts. Alto brillo (ISO 2813 : 1978)

Sólidos En Volumen: 48% + - 3% (ISO 3233 : 1998)

Espesor De La Película Tipo: 40 MICRAS SECO (83 MICRAS HUMEDO)

Rendimiento Teórico: 12,00 (M2/LT) A 40 micras dft, permita los factores de perdida apropiados

Método De Aplicación: aspersión airless, aspersión convencional, brocha, rodillo.

Punto De Inflamación: UN SOLO COMPONENTE 40ºC.

Información De Secado:

Secado Al Tacto (ISO 1517 : 73): 5ºC/ 18HS.  10ºC/ 14HS.  25ºC/ 6HS. 35ºC/ 5HS.

Secado Duro (ISO 9117 : 90): 5ºC/ 62HS.  10ºC/ 48HS. 35ºC/ 12HS.

CANTIDAD: 6  Un. x 20 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 14   TINTAS DE LUSTRE

Presentación: Tipo Cetol – Color Cristal – Presentación Envase X 4 Lts.

CANTIDAD: 4  Un. x 4 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 15   DILUYENTE, (THINNER)

Presentación: Presentación Envase X 18 Lts.

CANTIDAD: 8  Un. x 18 Lts. C/u.

RENGLON: Nº 16   CINTA ADHESIVA

Presentación: Tipo De Enmascarar – Ancho 36mm  - Largo 50m – Material Papel – Acc. S/N.

CANTIDAD: 20  Un.

RENGLON: Nº 17   PINCEL

Presentación: Numero 20 – Material Cerda.

CANTIDAD: 40  Un.

RENGLON: Nº 18   PINCEL

Presentación: Numero 10 – Material Cerda.

CANTIDAD: 40  Un.

RENGLON: Nº 19   RODILLO

Presentación: Uso Pintura _ Número 17cm _ Material Lana De Cordero.

CANTIDAD: 42  Un.

RENGLON: Nº 20   RODILLO

Presentación: Uso Pintura _ Numero 22cm _ Material Lana De Cordero.

CANTIDAD: 40  Un.

RENGLON: Nº 21   RODILLO

Presentación: Uso Pintura _ Numero 10cm _ Material Lana De Cordero P/Corto.

CANTIDAD: 19  Un.

ANTE CUALQUIER CONSULTA Y ENTREGA DE MATERIALES, DEBERÁN DIRIGIRSE AL

HANGAR   DE   ALISTAMIENTO  –   Ex  TILA –

MUELLE:   COMANDANTE  AUGUSTO   LASSERRE –, Con el Señor

SPBU  PEREZ JORGE ( Interno: 8533)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O    DEPARTAMENTO  GENERAL, Con el Señor

TENIENTE DE NAVÍO Dn OSCAR DANIEL BONET

(San Martin y Yaganes   S/N° - Tel. 421603,  int. 8504).

v	Para la totalidad de los renglones:

1)	Producto de primera marca de reconocimiento en el mercado.

2)	MARCA: Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al momento de la apertura de las ofertas, en el propio cuerpo de las mismas, las que deberán ser taxativas, no pudiéndose usar expresiones como “similar” y/o “según existencia al momento de la entrega”. La no presentación de la misma, será causa de desestimación.

3)	MATERIALES: se entregarán en su envase original utilizado y rotulado por el fabricante cerrado y con fajas de seguridad, aptos para manipuleo y transporte por diferentes modos.

4)	ESTADO DEL MATERIAL: el material debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono.

USHUAIA,………..de AGOSTO de  2017.-

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LUIS SEBASTIAN PEREZ

CAPITÁN DE CORBETA CONTADOR

JEFE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES