ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SE DEJA CONSTANCIA QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN EXISTIR ENTRE LA DESCRIPCION DE LOS BIENES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO II, SE DEBERA TOMAR EXCLUSIVAMENTE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN ANEXO II.

| RENG | DESCRIPCION | MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| 1 | PINTURA PARA PISO DE ALTO TRANSITO TIPO DURFLOOR COMPONENTE 1 PINTURA PARA PISOS DE DOS COMPONENTES, DE SECADO RÁPIDO Y ALTO BRILLO. AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO. PINTURA; TIPO P/EMBARCACIÓN - PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS - OBSERVACIONES: PINTURA EPOURETÁNICA PARA PISOS – TIPO “DURFLOOR” GRIS OSCURO. El material a proveer debe cumplir las siguientes normas: RES. Nº: 529 SENASA IRAM Nº 13.369: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. IRAM Nº 13.405: PRUEBA DE MANCHADO. IRAM Nº 13.405: ENSAYO DE RAYADO. IRAM Nº 13.406: ENSAYO DE MATERIALES VOLÁTILES. IRAM Nº 113.070: QUEMADURA DE CIGARRILLO. IRAM Nº 113.072: IDENTACIÓN. IRAM Nº 113.073: ESTABILIDAD DIMENSIONAL. IRAM Nº 113.074: ABSORCIÓN DE AGUA. IRAM Nº 113.076: RESISTENCIA A LA COMBUSTIÓN | LTS |
| 2 | PINTURA PARA PISO DE ALTO TRANSITO TIPO DURFLOOR COMPONENTE 2 PINTURA TIPO P/PISOS – PRESENTACIÓN ENVASE X 4 LITROS - OBSERVACIONES: PINTURA EPOURETÁNICA PARA PISOS - TIPO “DURFLOOR” COMPONENTE 2 COMPONENTE INCOLORO. PINTURA PARA PISOS DE DOS COMPONENTES, DE SECADO RÁPIDO Y ALTO BRILLO. AISLANTE TÉRMICO Y ELÉCTRICO. Componente poliuretanico de alta cantidad de sólidos en volumen Sólidos en volumen: 60 % Rendimiento aprox: 0,12 lt/ m2 – 12 lt para 100 m2 Color: transparente Resistencia al fuego: ≥100ºC El material a proveer debe cumplir las siguientes normas: RES. Nº: 529 SENASA IRAM Nº 13.369: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. IRAM Nº 13.405: PRUEBA DE MANCHADO. IRAM Nº 13.405: ENSAYO DE RAYADO. IRAM Nº 13.406: ENSAYO DE MATERIALES VOLÁTILES. IRAM Nº 113.070: QUEMADURA DE CIGARRILLO. IRAM Nº 113.072: IDENTACIÓN. IRAM Nº 113.073: ESTABILIDAD DIMENSIONAL. IRAM Nº 113.074: ABSORCIÓN DE AGUA. IRAM Nº 113.076: RESISTENCIA A LA COMBUSTIÓN. | LTS |
| 3 | COMPONENTE POLVO PARA ENDUIDO DE PISOS TIPO DURFLOOR PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 10 KG. COMPATIBLE CON RENGLONES 1 Y 2 | KG |
| 4 | SOLVENTE O LIMPIADOR PARA PINTURAS DE ALTO TRANSITO TIPO DURFLOOR COMPATIBLE CON LOS RENGLONES 1 Y 2 PRESENTACIÓN EN ENVASE DE 4 LTS. | LTS |
| 5 | RODILLO PARA APLICACIÓN DE RESINAS DE ALTO TRANSITO TIPO DURFLOOR. COMPATIBLE CON LOS RENGLONES 1 Y 2 | UN |
| 6 | REPUESTO RODILLO PARA APLICACIÓN DE RESINAS DE ALTO TRANSITO TIPO DURFLOOR. COMPATIBLE CON RENGLÓN 5. | UN |
| 7 | PINCELES, TIPO CHATO, USO: PINTURA. NÚMERO 20. MATERIAL CERDA. | UN |
| 8 | CINTA ADHESIVA, TIPO DE ENMASCARAR, LARGO ROLLO 50 METROS, MATERIAL PAPEL. 48MM DE ANCHO. | UN |

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de los distintos esquemas a aplicar en el Buque, no se admitirán pinturas de diferentes marcas o fabricantes.

Los productos deberán proveerse con una vida útil no menor de dos (2) años a la fecha de recepción, estando impresa en el envase la correspondiente fecha de vencimiento. El ADJUDICATARIO al momento de hacer efectiva la entrega deberá proveer un certificado con los vencimientos de la partida o lote entregado a los efectos de facilitar su correcta identificación.

El oferente deberá presentar junto con la documentación, en el momento de la apertura de las ofertas, las fichas técnicas de las pinturas a proveer, en donde constarán las características de cada tipo de pintura, a los efectos de su evaluación

Todas las latas de cada tipo de pintura deberán pertenecer a una misma partida o lote.

Se deberá adjuntar a la cotización, un certificado actualizado de fabricación de las pinturas bajo Normas ISO 9000. En caso que las mismas sean importadas, se deberá presentar la certificación aduanera del país de origen de fabricación.

Asimismo, los oferentes deberán notificar por escrito, que las pinturas ofrecidas cumplen con las especificaciones del esquema de pintado solicitado.

Los materiales provistos por el oferente deberán ser de primera calidad.

# Text boxes

FERNANDO LUCIANO PEREYRA

CAPITÁN DE CORBETA

COMANDANTE