#### ANEXO II

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS

#### OBRA: “MANTENIMIENTO – REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE AGUA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES DE BNMP”

#### OBJETO DE LA LICITACION

#### El presente pliego de especificaciones tiene por objeto regir la contratación para la provisión de materiales, sistemas e insumos de acuerdo a planos, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la realización en tiempo y forma del mantenimiento – reparación e impermeabilización de tanques elevados de agua potable del Edificio de Servicios Generales de la Base Naval Mar del Plata. Que consiste en  la reparación de la estructura de tanque de agua y la colocación de la manta atoxica de P.V.C.

#### REGIMEN IMPOSITIVO

#### Todos los importes relacionados con la presente contratación se entienden como importes que incluyen la alícuota del impuesto al Valor Agregado y toda otra carga impositiva, vigentes para consumidores finales dentro del país (interno)

#### Las ofertas que no cumplan con lo indicado a continuación serán desestimadas.

#### NORMAS GENERALES

#### Se ejecutará en un todo de acuerdo a normas, reglamentos vigentes y a lo indicado en planos. Los trabajos a realizar bajo estas especificaciones incluyen la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios.

#### El Adjudicatario deberá contar con un profesional habilitado en forma permanente mientras se encuentre personal del Adjudicatario trabajando.

#### Todo el personal afectado a estas tareas deberá contar con cobertura de aseguradora de riesgos de trabajo, cuya copia deberá presentar a la inspección de los trabajos antes de comenzar a trabajar. Así mismo los operarios firmarán un acta donde conste que no guardan relación laboral con la Armada Argentina ni con la Base Naval Mar del Plata, la que será entregada en el Departamento Servicios Generales - Cargo Infraestructura  antes de iniciar las labores.

#### Deberá, además tomar los recaudos necesarios a fin de evitar que durante el transcurso del periodo de la ejecución de los trabajos se produzcan deterioros en cualquiera de las partes que conforman dicha construcción, como ser, paredes, cerramientos, aberturas, techados, ductos de ventilaciones, etc.

#### A todo efecto será responsabilidad indelegable de la misma la restauración, al mínimo detalle, de cualquier daño total o parcial que pudiera sufrir el edificio por motivo de los trabajos objeto del presente documento.

#### Cuando se trate de la reposición de materiales o elementos faltantes se deberá trabajar con materiales iguales a los existentes de manera tal que no modifique la estructura armónica, química y física del conjunto.

#### El adjudicatario deberá informar para la inspección de los trabajos al Jefe de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la B.N.M.P, la finalización total o parcial de cualquiera de los rubros establecidos por la secuencia de los trabajos, antes que el mismo sea tapado u ocultado por la etapa siguiente en la continuidad del proceso de construcción.

#### Las presentes especificaciones técnicas particulares tienen por objeto determinar con precisión y detalle aquellos trabajos que, por sus características muy especiales ameritan una exposición minuciosa, no estando por lo tanto generalizadas a todas las tareas y rubros afectados, consecuentemente deberá entenderse que las tareas no contempladas en estas especificaciones  deberán ejecutarse con arreglo a las buenas artes de construir de práctica habitual, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complemento que fuere requerido para el completo y correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en presente pliego.

#### En las presentes especificaciones técnicas se mencionan marcas, modelos y códigos específicos de materiales, no solamente como guía o referencia, sino teniendo en cuenta que los presentes trabajos son parte componente de una remodelación integral que se está realizando en la parte habitabilidad de los edificios de esta Base, y por ende se deben mantener estándares de construcción tanto a los efectos de la armonía constructiva como de las necesidades logísticas de mantenimiento generadas.

#### En su oferta el Oferente indicará la marca (una) de cada uno de los materiales que propone, la eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Adjudicatario de su responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícita o implícitamente en la documentación.

#### Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, de marcas reconocidas y conforme a las normas, si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado, la inspección de los trabajos se reserva el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con materiales que no tuvieran previa aprobación corriendo por cuenta del Adjudicatario los gastos de la nueva construcción, no reconociéndose atrasos en la ejecución de los trabajos por esta causa.

#### Si la inspección de los trabajos lo considera oportuno podrá exigir al adjudicatario presentación de folletos, catálogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificación de los elementos a proveer.

#### Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecución, instalación o materiales a emplear se adoptarán aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio exclusivo de la inspección de los trabajos.

#### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

#### Los trabajos se harán por etapas que se detallan a continuación:

# MANIOBRAS PARA EMPEZAR CON LOS TRABAJOS. Se realizarán las maniobras necesarias antes de comenzar con los trabajos de forma alternada de los distintos compartimientos de manera de seguir proveyendo agua al edificio.

# MANTENIMIENTO DE COLECTORA Y BAJADAS DE TANQUE Y LLAVES DE PASO. Antes de empezar con las tareas de reparación del tanque se deberá realizar una inspección de la instalación existente, tanto de bajadas del tanque como colectora y llaves de paso. De existir el mal funcionamiento o rotura de los mismos se deberá reparar o cambiar las piezas necesarias para garantizar el optimo funcionamiento de los mismos. De ser necesario cambiar los caños de bajada el mismo debe ser amurado al tanque de la siguiente manera:

# - Aplicar primero un puente de adherencia tipo “Protex 216 de Prokrete” o similar para unir con el hormigón existente con el nuevo.

# - Rellenar con una premezcla cementicia tipo “Grout A de Prokrete” o similar para garantizar el adecuado recubrimiento de la superficie.

# Una vez reparados o cambiados estos elementos se comenzará con la adecuación y reparación de los tanques.

# RETIRO DE MANTA DE P.V.C. EXISTENTE.

# Se retirará en su totalidad la manta existente de P.V.C. sin dejar restos de material.

# REPARACIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL TANQUE EXISTENTE

# Las reparaciones se harán en todas las caras del tanque, tanto pisos como tabiques.

# En las zonas donde el hormigón se encuentre dañado se deberá picar las partes flojas hasta encontrar hormigón firme. El trabajo se realizará por medio de punta y maza, cuidando de no inducir a la estructura de vibraciones excesivas, también se deben retirar todas las partes flojas, con fisuras o grietas, o aferradas a las barras de acero en forma precaria. En caso que exista buena adherencia entre el refuerzo y el hormigón, y siempre que la disminución de la sección transversal del refuerzo sea inferior al 10%, se dejará una superficie de anclaje entre ambos, pero en donde no exista adherencia entre el acero y el hormigón se descubrirá el hierro 1,5 cm alrededor del refuerzo por secciones.

# Una vez descubierto todos los hierros afectados, se procederán a liberarlos de todo resto de polvo o trozos de hormigón adherido. Se efectuará una limpieza profunda por medios mecánicos o manuales para remover el óxido en todo el perímetro de la barra afectada.

# Una vez realizada la limpieza se procederá a recubrir la estructura expuesta con un convertidor de óxido y anticorrosivo cementicio tipo “Corrotex de Prokrete” o similar. El mismo deberá ser aplicado de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

# Si las barras a recubrir presentan una alta pérdida de la sección se procederá a descarnar y limpiar las aristas eliminando restos de óxido. El corte de la barra deberá permitir un solapado de 40 diámetros entre la barra nueva y vieja, fijadas con resinas epoxis tipo “Poxiketre 215” o similar. Siendo protegidas luego con un convertidor de oxido tipo “Corrotex” o similar al igual que el resto de las barras.

# Se colocará un puente de adherencia en toda la superficie a recubrir tipo “Poxicrete 216” o similar conforme a las especificaciones del fabricante. Una vez aplicado se deberá recubrir con un mortero extra reforzado con látex, de dosificación 1:3, con relación agua / cemento inferior a 0,55, siendo su terminación similar a la existente en el tanque.

# En lo que respecta al revoque impermeable existente en primera instancia se deberá proceder a  inspeccionar totalmente la superficie mediante golpeteo con varilla metálica para determinar aquellas zonas donde el revoque hidrófugo existente haya perdido adherencia con su base. En dicho caso se deberá picar el mismo, hasta llegar a sustrato firme y proceder a aplicar puente de adherencia tipo “Superligante o Acrilex de Prokrete” o similar. El mismo se aplicará conforme recomendaciones del Fabricante, para luego proceder a ejecutar el nuevo revoque. Para aquellas partes en donde el revoque se encuentre con fisuras con movimiento las mismas serán tomadas con sellador de poliuretano de un solo componente tipo SIKAFLEX o similar, previo calafateo

# COLOCACION DE MANTA ATOXICA DE P.V.C

# Se colocará una manta atoxica de P.V.C. de 1,2 de espesor tipo “Legaseal Manta AT” o similar. El sistema de aplicación será de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se deberá sujetar a los tabiques por medio de flejes de aluminio y clavos de acero que quedan cubiertos luego por la misma manta. Siendo adherida la manta alrededor del caño de bajada por medio de epoxi de uso general tipo “Protex 215 de Prokrete” o similar, fleje de aluminio y sellado de encuentro con caños por medio de sellador de poliuretano de un solo componente tipo Sikaflex A, de BASF o similar

#### SEGURIDAD E HIGIENE

#### Los materiales constitutivos, deberán cumplir con normas internacionales y nacionales en lo referente a la seguridad e higiene del personal que los operará y a la conservación del medio ambiente.

#### VISITA DE OBRA

#### Será de carácter obligatoria para la aceptación de la oferta con 48 hs antes de la fecha de la apertura, la misma será coordinada con la división de Planeamiento, Inspección y Control de Gestión de la Base Naval Mar del Plata.

#### DURACION DE LOS TRABAJOS

#### La obra en cuestión tendrá una duración de cuarenta y cinco días corridos (45), a partir de la imposición de la Solicitud de Provisión.