COMANDO DE LA FUERZA DE SUBMARINOS

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: Adquisición de amarras para el Submarino A.R.A. “SAN JUAN” (SUSJ).

Se deja constancia que de surgir diferencias entre las especificaciones técnicas y la descripción del catálogo ONC, se deberá tomar con carácter de excluyente lo requerido en las especificaciones técnicas.

| RENGLÓN | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMARRA PARA SUBMARINO: De 100 (+/- 1%) metros de longitud confeccionada con una gaza de 1 metro de ojo en cada extremo, sin afectar el largo total de la misma. Material: cabo trenzado de 8 cordones de Nylon 6,6. Diámetro: 36 mm. Resistencia mínima a la rotura: 23.000 Kg. (Bajo normas IRAM 7517 e IRAM 7573). Certificaciones: Deberá agregarse el Certificado de Calidad emitido por la Prefectura Naval Argentina, (Ordenanza Marítima Nº 05/76). | UN | 1 |
| 2 | AMARRA PARA SUBMARINO: De 60 (+/- 2%) metros de longitud confeccionada con una gaza de 1 metro de ojo en cada extremo, sin afectar el largo total de la misma. Material: cabo trenzado de 8 cordones de Nylon 6,6. Diámetro: 36 mm. Resistencia mínima a la rotura: 23.000 kg. (Bajo normas IRAM 7517 e IRAM 7573) Certificaciones: Deberá agregarse el Certificado de Calidad emitido por la Prefectura Naval Argentina, (Ordenanza Marítima Nº 05/76). | UN | 1 |
| 3 | ROLLO DE AMARRA (MOLA): De 220 (+/- 2%) metros de longitud Material: Cabo trenzado de 8 cordones de Nylon 6,6. Diámetro: 36 mm. Resistencia mínima a la rotura: 23.000 Kg. (Bajo normas IRAM 7517 e IRAM 7573) Certificaciones: Deberá agregarse el Certificado de Calidad emitido por la Prefectura Naval Argentina, (Ordenanza Marítima Nº 05/76). | UN | 2 |

OBSERVACIONES:

    - Las gazas deben estar protegidos con un recubrimiento en cuero o en tela de poliéster dacron o similar.

    - Los productos cotizados deberán ser de acuerdo a los renglones del Pliego de Bases y Condiciones Particular.

    - Los materiales deben ser de calidad y marca reconocida en el mercado.

    - Los productos deben ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

    - El precio comprenderá el total del material solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.), incluidos gastos de entrega.

LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE SERÁN DESESTIMADAS SIN RECLAMO ALGUNO.

MAR DEL PLATA,  31 de agosto de 2017.

# Text boxes

FRANCISCO JAVIER OLEIRO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE