| RENGLON | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 331-06177-0001 | CARGO: REPARACIONES Y SERVICIOS. | UN | 1 |
|  |  |  | EQUIPO: TECHOS TALLERES DE ELECTRICIDAD y MECÁNICA, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS DE EVACUCACIÓN Y ESCALERA DE EVACUACIÓN CHICA DESDE TERRAZA DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA; y .PORTON DE CAPILLA DE TORPEDOS. |  |  |
|  |  |  | TECHO TALLER DE ELECTRICIDAD |  |  |
|  |  |  | - TAREAS A REALIZAR: |  |  |
|  |  |  | 1) RETIRAR 200 METROS LINEALES DE CINTA DE UNION ENTRE PAÑOS DE MEMBRANA. |  |  |
|  |  |  | 2) DESPEGAR 10 CM A CADA LADO DE LA UNION DE MEMBRANAS, LIMPIAR Y SECAR LA SUPERFICIE POR DEBAJO DE LAS MISMAS. |  |  |
|  |  |  | 3) IMPERMEABILIZAR TODA LA SUPERFICIE LIMPIA CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES CON UN CONSUMO NO INFERIOR A 500 GRS. POR METRO CUADRADO. |  |  |
|  |  |  | 4) TRANSCURRIDAS 24 HORAS SOLAPAR LOS BORDES DE UNIÓN ENTRE AMBOS PAÑOS LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA. |  |  |
|  |  |  | 5) LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). |  |  |
|  |  |  | 6) COLOCAR EN FORMA SOLAPADA 200 METROS LINEALES DE VENDA EN LA UNIÓN ENTRE MEMBRANAS. |  |  |
|  |  |  | 7) SE PROCEDERÁ A APLICAR 60 METROS LINEALES DE SOCALO DE MEMBRANA TIPO MEGAFLEX GEOTEXTIL SOBRE EL PERIMETRO DEL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA LA PARED, ESTA DEBERÁ IR SOLAPADA SOBRE LA MEMBRANA VIEJA DEL TECHO. EL SOCALO DEBERÁ CUBRIR 15 CM SOBRE LA PARED Y 15 CM SOBRE EL TECHO. SE LE COLOCARA VENDAS ENTRE LA UNION DE LA MEMBRANA VIEJA Y EL SOCALO. |  |  |
|  |  |  | - TERMINACION: |  |  |
|  |  |  | SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN 3 (TRES) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE UN REVESTIMIENTO DE BASE ACRÍLICA TIPO SIKA FILL COLOR LADRILLO, A FIN DE CUBRIR EL MANTO GEOTEXTIL DE LA MEMBRANA Y VENDA APLICADA. |  |  |
|  |  |  | PARA LA APLICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO PRODUCTO, EL CONSUMO POR CADA METRO CUADRADO DEBERÁ SER DE 1,5 KG. EN LAS TRES MANOS. |  |  |
|  | 2 | 331-06177-0001 | TECHO TALLER DE MECANICA |  |  |
|  |  |  | - DESAGUES. |  |  |
|  |  |  | 1) RECORRRER LOS CABEZALES DE DESAGUE DE LAS COLUMNAS C2, C3, C4, C5, C6 , TAPAR LA BOCA DEL DESAGUE ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN. PICARETEAR LOS SECTORES CON MATERIAL FLOJO Y PROFUNDIZAR LAS FISURAS DESPRENDIENDO TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA REPARACIÓN DE TODAS LAS FISURAS / GRIETAS EXISTENTES EN LOS DESAGUES C1, C2, C3, C4, C5 Y C6 (SEGÚN PLANO) ELIMINANDO EL MATERIAL SUELTO Y DESPRENDIBLE PARA LUEGO SER RELLENADO CON CEMENTO Y EMPROLIJADO. |  |  |
|  |  |  | 2) CUBRIR LA BASE Y PAREDES LATERALES DE LOS DESAGUES C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Y C8 (SEGÚN PLANO) IMPERMEABILIZANDO TODA LA SUPERFICIE CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFALTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES TIPO "ORMIFLEX" o MEGAFLEX. |  |  |
|  |  |  | 3) REVESTIR LA BASE Y PAREDES LATERALES DE LOS DESAGUES C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Y C8 (SEGÚN PLANO) CON MEMBRANA ASFALTICA TIPO “ORMIFLEX” CON GEOTEXTIL EN CARA EXTERIOR (CODIGO 52) DE 4 MM DE ESPESOR. |  |  |

| RENGLON | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 331-06177-0001 | - APENDICES. | UN | 1 |
|  |  |  | 1) REALIZAR LA EXTRACCIÓN COMPLETA DE LOS APENDICES EXISTENTES EN LA TOTALIDAD DE LA VIGA PERIMETRAL Y EN LA SUPERFICIE DE LA LOSA. |  |  |
|  |  |  | 2) EFECTUAR EL RELLENO DE LAS CAVIDADES GENERADAS POR LAS EXTRACCIONES DE LOS APENDICES CON UN PRODUCTO TIPO “SIKA PRIMER” Y SELLAR CON UNA MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO TIPO “SIKAFLEX 1 A PLUS”. |  |  |
|  |  |  | - TUBERIAS Y CABLES. |  |  |
|  |  |  | 1) COLOCAR TUBERIA DE GAS SOBRE VIGUETA PERIMETRAL SUJETA CON ABRAZADERAS TIPO “MAGALI” CADA 2 METROS. CUBRIR 33 METROS DE TUBERÍA DE GAS CON 2 (DOS) MANOS DE PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. |  |  |
|  |  |  | 2) COLOCAR CABLE TELEFÓNICO Y DE FAROLAS EXTERNAS SUJETAS ABRAZADERAS DE ACERO INXODABLE. |  |  |
|  |  |  | - PODADO DE ARBOLES. |  |  |
|  |  |  | 1) REALIZAR EL PODADO DE ARBOLES ADYACENTES AL EDIFICIO HASTA UNA ALTURA QUE NO SUPERE LA DEL TECHO. |  |  |
|  |  |  | 2) EFECTUAR LA EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE RAMAS CORRESPONDIENTES. |  |  |
|  |  |  | - SOPORTE DE FAROLAS. |  |  |
|  |  |  | RENOVAR EN FORMA COMPLETA LOS SOPORTES DE LAS 2 (DOS) FAROLAS EXTERNAS EXISTENTES INCLUYENDO SU FIJACIÓN EN LA VIGA PERIMETRAL. |  |  |
|  |  |  | EFECTUAR TRATAMIENTO CON 2 (DOS) MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y 2 (DOS) MANOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS. |  |  |
|  |  |  | - LOSA Y VIGA PERIMETRAL. |  |  |
|  |  |  | 1) LA CANTIDAD DE SUPERFICIE A TRATAR SERÁ DE 800 M2, INCLUYENDO LAS VIGUETAS PERIMETRALES. |  |  |
|  |  |  | 2) ELIMINAR LA MEMBRANA ACTUALMENTE INSTALADA |  |  |
|  |  |  | 3) SE PROCEDERÁ A DETECTAR TODAS LAS FISURAS Y ABRIRLAS CON AMOLADORA Y DISCO DE CARBURO DE SILICIO, EN FORMA DE CANALETA CON UNA SECCIÓN DE 6 X 6 MM. APROXIMADAMENTE. |  |  |
|  |  |  | SE PROCEDERÁ A SECAR SU INTERIOR CON AIRE CALIENTE. |  |  |
|  |  |  | UNA VEZ LIBRES LAS FISURAS DE HUMEDAD, SE LES APLICARÁ UN PRODUCTO TIPO SIKA PRIMER Y LUEGO SE SELLARÁN CON UNA MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 1 A PLUS. |  |  |
|  |  |  | 4) CONSTRUIR EN TODA LA UNIÓN DE LA VIGUETA PERIMETRAL Y LA LOSA UN SOCALO CURVO DE 10 CM DE ALTO POR 10 DE BASE. |  |  |
|  |  |  | 5) SE PROCEDERÁ A IMPERMEABILIZAR TODA LA SUPERFICIE CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES TIPO ORMIFLEX O MEGAFLEX CON UN CONSUMO NO INFERIOR A 500 GRS. POR METRO CUADRADO. |  |  |
|  |  |  | 6) TRANSCURRIDAS 24 HORAS, SE APLICARA UNA MEMBRANA ASFÁLTICA TIPO ORMIFLEX CON GEOTEXTIL EN SU CARA EXTERIOR (CÓDIGO 52) DE 4 MM. DE ESPESOR. |  |  |
|  |  |  | DICHA MEMBRANA DEBERÁ SER INSTALADA POR COLOCADORES ESPECIALIZADOS. |  |  |
|  |  |  | SE PROCEDERÁ A SU INSTALACIÓN SOLAPANDO SUS BORDES 10 CM., LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA. |  |  |
| RENGLON | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| 1 | 2 | 331-06177-0001 | LA MEMBRANA DEBERÁ ASCENDER CUBRIENDO TODA LA ALTURA DE LA BABETA PERIMETRAL, TANTO EN LA CARGA DE LOS EDIFICIOS COMO EN LOS VOLÚMENES DE LAS LUCARNAS, COLUMNAS DE HORMIGÓN DEL TANQUE, ETC. | UN | 1 |
|  |  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ CUBRIR EL INTERIOR DE LOS EMBUDOS DE DESAGÜES PLUVIALES. |  |  |
|  |  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). |  |  |
|  |  |  | 7) SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN 3 (TRES) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE UN REVESTIMIENTO DE BASE ACRÍLICA TIPO SIKA FILL TECHOS COLOR BLANCO, A FIN DE CUBRIR EL MANTO GEOTEXTIL DE LA MEMBRANA APLICADA, GENERANDO ADEMÁS UNA REFRACCIÓN A LOS RAYOS SOLARES. |  |  |
|  |  |  | PARA LA APLICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO PRODUCTO, EL CONSUMO POR CADA METRO CUADRADO DEBERÁ SER DE 1,5 KG. EN LAS TRES MANOS. |  |  |
| 2 | - | 331-06177-0001 | ESCALERA DE EVACUACIÓN (CANTIDAD 1) | UN | 1 |
|  |  |  | COMPONENTES (VER PLANOS ADJUNTOS) |  |  |
|  |  |  | - PELDAÑOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,24 METROS. (CANTIDAD: 24) |  |  |
|  |  |  | - DESCANSOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 2,40 x 1,20 METROS. (CANTIDAD: 3) |  |  |
|  |  |  | - PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 30 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - SOPORTES DE PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 30 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: CAÑO GALVANIZADO DE 1 “ DE DIAMETRO Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 60 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - ESTRUCTURA GENERAL: HIERRO PERFIL “U” DE 4” x 2” DE LADO. (CANTIDAD: 70 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - BASE ESTRUCTURA GENERAL: PLANCHUELA DE HIERRO CUADRADA DE 30 CENTIMETROS DE LADO Y 8 MILIMETROS DE ESPESOR (CANTIDAD 4) |  |  |
|  |  |  | - ENREJADO: MALLA DE METAL DESPLEGADO. (CANTIDAD: 25 METROS CUADRADOS) |  |  |
|  |  |  | - PUERTA DE EVACUACIÓN: MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2 METROS DE ALTO POR 1,20 METROS DE ANCHO CON ENMARCADO DE HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO. APERTURA INTERNA MEDIANTE BARRA ANTIPANICO. (CANTIDAD 1) |  |  |
|  |  |  | DESCRIPCIÓN (VER PLANOS ADJUNTOS) |  |  |
|  |  |  | - ESTRUCTURA GENERAL: DEBERÁ TENER UNA ALTURA VERTICAL TOTAL DE 6 METROS DESDE EL PISO HASTA LA VIGUETA PERIMETRAL DE LA TERRAZA, UN LARGO DE 3 METROS Y UN ANCHO DE 2,40 METROS, SEPARADA DESDE EL EDIFICIO A UNA DISTANCIA DE 0,80 METROS. |  |  |
|  |  |  | -DESCANSOS: SERÁN CADA 2 METROS DE ALTURA VERTICAL SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL, QUE PERMITIRÁN EL CAMBIO DE SENTIDO DE GIRO DE 180º. |  |  |
| RENGLON | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| 2 | - | 331-06177-0001 | -PELDAÑOS: ENTRE DESCANSOS SE COLOCARÁN 8 PELDAÑOS SEPARADOS EQUIDISTANTES (ALTURA VERTICAL APROX. ENTRE PELDAÑOS DE 22 CM) SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL. | UN | 1 |
|  |  |  | -PASAMANOS: TENDRÁN UNA ALTURA VERTICAL DE 1,10 METROS Y LOS EXTREMOS DE LOS MISMOS DEBERÁN SER CERRADOS A FIN DE EVITAR LA HUMEDAD Y SALINIDAD DEL AMBIENTE. |  |  |
|  |  |  | -SOPORTES DE PASAMANOS: ESTARÁN SOLDADOS A LA ESTRUCTURA GENERAL CADA 0,90 METROS ENTRE SI. |  |  |
|  |  |  | -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: ESTARAN SOLDADO ENTRE SOPORTES A UNA ALTURA VERTICAL DE 0,36 METROS ENTRE SI. |  |  |
|  |  |  | -BASE ESTRUCTURA GENERAL: ESTARÁ SOLDADA EN LA PARTE INFERIOR DE CADA PATA DE TODA LA ESTRUCTURA Y CADA UNA AFIRMADA POR MEDIO DE BROCAS AL PISO CON 4 BULONES DE ACERO INOXIDABLE DE 1” DE DIAMETRO x 2” DE LARGO. |  |  |
|  |  |  | ESCALERA DE EVACUACIÓN CHICA DESDE TERRAZA (CANT. 2) |  |  |
|  |  |  | COMPONENTES (VER PLANOS ADJUNTOS) |  |  |
|  |  |  | - PELDAÑOS: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,24 METROS. (CANTIDAD: 3) |  |  |
|  |  |  | - DESCANSO: MALLA DE METAL DESPLEGADO CON MARCO RECTANGULAR EN HIERRO PERFIL “L” DE 1” DE LADO, DIMENSIONES 1,20 x 0,50 METROS. (CANTIDAD: 1) |  |  |
|  |  |  | - PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 8 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - SOPORTES DE PASAMANOS: CAÑO GALVANIZADO DE 1 ½” DE DIAMETRO Y 6 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 10 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: CAÑO GALVANIZADO DE 1 “ DE DIAMETRO Y 4 MILIMETROS DE ESPESOR. (CANTIDAD: 10 METROS LINEALES) |  |  |
|  |  |  | - DESCRIPCIÓN (VER PLANOS ADJUNTOS) |  |  |
|  |  |  | DESCANSO: LA ALTURA VERTICAL DEBERÁ SER COINCIDENTE CON LA VIGUETA PERIMETRAL DEL TECHO. |  |  |
|  |  |  | -PELDAÑOS: ENTRE EL DESCANSO Y EL PISO SE COLOCARÁN 3 PELDAÑOS SEPARADOS EQUIDISTANTES (ALTURA VERTICAL APROX. ENTRE PELDAÑOS DE 22 CM) SOLDADOS A LA ESTRUCTURA. |  |  |
|  |  |  | -PASAMANOS: TENDRÁN UNA ALTURA VERTICAL DE 1,10 METROS Y LOS EXTREMOS DE LOS MISMOS DEBERÁN SER CERRADOS A FIN DE EVITAR LA HUMEDAD Y SALINIDAD DEL AMBIENTE. |  |  |
|  |  |  | -SOPORTES DE PASAMANOS: ESTARÁN A UNA DISTANCIA DE 0,75 METROS ENTRE SI. |  |  |
|  |  |  | -NERVIOS REFUERZOS DE SOPORTE: ESTARAN SOLDADO ENTRE SOPORTES A UNA ALTURA VERTICAL DE 0,36 METROS ENTRE SI. |  |  |
| NOTA: |
| 1) TODAS LAS PIEZAS DEBERAN RECIBIR ANTES DE SU MONTAJE UN TRATAMIENTO DE ZINCADO ANTICORROSIVO, PINTADO CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO Y UNA MANO DE PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. LA TOTALIDAD DE LA ESTRUCTURA DEBERA SER SOLDADA, NO PERMITIENDOSE EL USO DE BULONERIA PARA SU ARMADO. LOS SECTORES DONDE SE REALIZARÓN LAS SOLDADURAS DEBERÁN RECIBIR EL MISMO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO DESCRIPTO INICIALMENTE EN ESTE PARRAFO. |
| RENGLON | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| 3 | - | 331-06177-0002 | PORTON | UN | 1 |
|  |  |  | PORTON ACTUAL |  |  |
|  |  |  | - DESMONTAR EL PORTON DE MADERA EXISTENTE RETIRANDOLO EN SU TOTALIDAD. |  |  |
|  |  |  | - DESMONTAR EL MARCO METÁLICO DETERIORADO EN FORMA COMPLETA. |  |  |
|  |  |  | - RELLENAR CON CEMENTO EL ESPACIO LIBRE OCUPADO ANTERIORMENTE POR EL MARCO DEL PORTON, EMPAREJANDO LA SUPERFICIE Y PINTANDOLO CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO. |  |  |
|  |  |  | PORTON NUEVO |  |  |
|  |  |  | - FABRICAR Y COLOCAR UN PORTON CUYAS MEDIDAS GENERALES DEBERAN SER DE 5,5 METROS DE ALTO x 6,8 METROS DE LARGO. |  |  |
|  |  |  | - EL PORTON DEBERÁ ESTAR CONFORMADO POR DOS HOJAS DE IGUALES DIMENSIONES (5,5 METROS DE ALTO POR 3,4 METROS DE LARGO). |  |  |
|  |  |  | - LAS HOJAS DEBERÁN SER CORREDIZAS, CADA UNA CONTARÁ CON 2 RUEDAS DE ACERO TORNEADO DE 300 MILIMETROS DE DIAMETRO CON RULEMANES BLINDADOS. |  |  |
|  |  |  | - TODO EL PORTON DEBERÁ TENER UN ZOCALO EJECUTADO EN CHAPA GALVANIZADA Nº 14 DE 350 MILIMETROS DE ALTO. |  |  |
|  |  |  | LA ESTRUCTURA GENERAL DE LAS HOJAS DEBERAN SER DE HIERRO ANGULO DE 100 MILIMETROS x 50 MILIMETROS Y FORRADO EN CHAPA BASTONADA GALVANIZADA Nº 16. |  |  |
|  |  |  | - DEBERÁ CONTAR CON GUÍAS INFERIOR Y SUPERIOR EN ÁNGULO DE 1 ½” x 5/16” FIJADAS CON BROCAS QUÍMICAS DE ½ PULGADAS DE ESPESOR, Y UNA U EN CHAPA Nº 14 PARA GUÍA SUPERIOR DEL MISMO. |  |  |
|  |  |  | - EN LA PARTE SUPERIOR CONTARÁ CON UNA CORNISA DE 0,2 METROS x 5 METROS EN CHAPA GALVANIZADA Nº 18. |  |  |
|  |  |  | - UNA DE LAS HOJAS DEBERÁ TENER UNA PUERTA METALICA DE ESCAPE CON MARCO 0,80 METROS DE ANCHO x 2 METROS DE ALTO, CON DOS CERROJOS DE PRIMERA CALIDAD. |  |  |
|  |  |  | - TODA LA ESTRUCTURA COMPLETA RECIBIRÁ 2 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE INGLES. |  |  |
| NOTA: |
| 1) EL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA OFRECERÁ SERVICIO DE GRUA DE SER NECESARIO PARA RETIRAR EL PORTON ACTUAL Y LA COLOCACIÓN DEL NUEVO. |
| NOTA GENERAL A TODOS LOS OFERENTES: 1) TODOS LOS TRABAJOS A REALIZAR DEBERÁN SEGUIR LAS REGLAS DEL BUEN ARTE Y LOS PRODUCTOS UTILIZADOS TENDRAN QUE SEGUIR LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. 2) TODOS LOS OFERENTES PARTICIPANTES DE DICHA LICITACIÓN DEBERÁN HACER LA VISITA DE OBRA CORRESPONDIENTE SIN EXCEPCIÓN. 3) PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: RENGLON 1 - ITEM 1: TECHO TALLER ELECTRICIDAD: DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS. RENGLON 1 - ITEM 2: TECHO TALLER MECÁNICA: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS. RENGLON 2- PARA AMBOS ITEMS : ESCALERAS DE EVACUACION: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS. RENGLON 3 - PORTON CAPILLA DE TORPEDOS: 20 DIAS CORRIDOS. 4) GARANTÍA ESCRITA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS: UN (1) AÑO. 5) CONSULTAS: TENIENTE DE FRAGATA CLAUDIO MANUEL RAMOS (JEFE DE LA DIVISI´PON MANTENIMIENTO DEL ARSENAL NAVAL MAR DELPLATA) TEL.: (0223) 451-9711 - INT.: 5295. 6) TODOS LOS ELEMENTOS A UTILIZAR DEBERÁN SER NUEVOS |

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

CLAUDIO MANUEL RAMOS

TENIENTE DE FRAGATATA

JEFE

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

SUBJEFE