| RENGLGON N º | CODIGO | DESCRIPCION | UM | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | CARGO: REPARACIONES Y SERVICIOS. | UN | 1 |
|  |  | EQUIPO: TECHOS OFICINAS 1º PISO y TALLERES ARMAS, ELECTRICIDAD, MECÁNICA y ELECTRÓNICA. |  |  |
|  |  | TAREA: REPARACIÓN DE MEMBRANA. |  |  |
|  |  | TECHO SECTOR DE OFICINAS |  |  |
|  |  | - DESAGUES. |  |  |
|  |  | 1) REPARACIÓN DE TODAS LAS FISURAS / GRIETAS EXISTENTES EN LOS 9 (NUEVE) DESAGUES (SEGÚN PLANO) ELIMINANDO EL MATERIAL SUELTO Y DESPRENDIBLE PARA LUEGO SER RELLENADO CON CEMENTO UTILIZANDO UN PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE EL MATERIAL NUEVO Y VIEJO. |  |  |
|  |  | SI EN LA FISURA EL MATERIAL ALEDAÑO ESTA FIRME, PROFUNDIZAR LA MISMA APLICAR UN PRIMER Y COLOCAR UN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. |  |  |
|  |  | 2) CUBRIR LA BASE Y PAREDES LATERALES DE LOS DESAGUES IMPERMEABILIZANDO TODA LAS SUPERFICIE CON CUATRO (4) MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES |  |  |
|  |  | - APENDICES. |  |  |
|  |  | 1) REALIZAR LA EXTRACCIÓN COMPLETA DE LOS APENDICES EXISTENTES EN LA TOTALIDAD DE LA VIGA PERIMETRAL Y EN LA SUPERFICIE DE LA LOSA. |  |  |
|  |  | 2) EFECTUAR EL RELLENO DE LAS CAVIDADES GENERADAS POR LAS EXTRACCIONES DE LOS APENDICES CON MATERIAL CEMENTICIO Y UN PUENTE DE ADHERENCIA. |  |  |
|  |  | - TUBERIAS Y CABLES. |  |  |
|  |  | 1) COLOCAR TUBERIA DE GAS SOBRE VIGA PERIMETRAL SUJETA CON ABRAZADERAS TIPO “MAGALI” CADA 2 METROS. CUBRIR 60 METROS DE TUBERÍA DE GAS CON 2 (DOS) MANOS DE PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. |  |  |
|  |  | 2) COLOCAR CABLE TELEFÓNICO Y DE FAROLAS EXTERNAS SUJETAS CON ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  |  | IMPORTANTE: LA FIJACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CABLES NO PODRA SER SUJETA A LA TUBERIA DE GAS. |  |  |
|  |  | - SOPORTE DE FAROLAS. |  |  |
|  |  | REPARAR Y RENOVAR EN FORMA COMPLETA LOS SOPORTES DE LAS 2 (DOS) FAROLAS EXTERNAS EXISTENTES INCLUYENDO SU FIJACIÓN EN LA VIGA PERIMETRAL. EFECTUAR TRATAMIENTO CON 2 (DOS) MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y 2 (DOS) MANOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS. |  |  |
|  |  | - LOSA Y VIGA PERIMETRAL. |  |  |
|  |  | 1) LA CANTIDAD DE SUPERFICIE A TRATAR SERÁ DE 760 M2, INCLUYENDO LAS VIGAS PERIMETRALES. |  |  |
|  |  | 2) REALIZAR HIDROLAVADO DE TODA LA VIGA PERIMETRAL RETIRANDO LA SUCIEDAD EXISTENTE EN LA MISMA. |  |  |
|  |  | 3) ELIMINAR LA MEMBRANA ACTUALMENTE INSTALADA. |  |  |
|  |  | 4) SE PROCEDERÁ A DETECTAR TODAS LAS FISURAS Y ABRIRLAS CON AMOLADORA Y DISCO DE DIAMANTE, EN FORMA DE CANALETA CON UNA SECCIÓN DE 6 X 6 MM. APROXIMADAMENTE. DE ENCONTRARSE HUMEDAD SE PROCEDERÁ A SECAR SU INTERIOR CON AIRE CALIENTE. |  |  |
|  |  | UNA VEZ LIBRES LAS FISURAS DE HUMEDAD, SE LES APLICARÁ UN PRODUCTO TIPO SIKA PRIMER Y LUEGO SE SELLARÁN CON UN SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TIPO SIKAFLEX 1 A PLUS. |  |  |

| 1 | 331-06177-0001 | 5) CONSTRUIR EN TODA LA UNIÓN DE LA VIGA PERIMETRAL Y LA LOSA UN SOCALO CURVO DE 10 CM DE ALTO POR 10 DE BASE DE MATERIAL CEMENTICIO APLICANDO UN PUENTE DE ADHERENCIA EN EL SUSTRATO. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6) SE PROCEDERÁ A IMPERMEABILIZAR TODA LA SUPERFICIE CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES CON UN CONSUMO NO INFERIOR A 500 GRS. POR METRO CUADRADO. |  |  |
|  |  | 7) TRANSCURRIDAS 24 HORAS, SE APLICARA UNA MEMBRANA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TIPO ORMIFLEX EN SU CARA EXTERIOR (CÓDIGO 52) DE 4 MM. DE ESPESOR. DICHA MEMBRANA DEBERÁ SER INSTALADA POR COLOCADORES ESPECIALIZADOS. |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A SU INSTALACIÓN SOLAPANDO SUS BORDES 10 CM., LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA EN EL TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ ASCENDER CUBRIENDO TODA LA ALTURA DE LA VIGA PERIMETRAL HASTA EL FILO INTERIOR, EN DONDE DEBERÁ IR SOLAPADA UNA VENDA APLICADA CON PINTURA ASFALTICA A LO LARGO DE TODO EL PERIMETRO. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ CUBRIR EL INTERIOR DE LOS EMBUDOS DE DESAGÜES PLUVIALES. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). |  |  |
|  |  | 8) SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN EN LAS UNIONES LONGITUDINALES COMO PERIMETRALES DOS (2) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE PINTURA ALUMINIZADA DE TERMINACIÓN PARA BASE ASFALTICA. |  |  |
|  |  | - PARED NORTE |  |  |
|  |  | 1) EFECTUAR REPARACIÓN DE FISURA DE 13 METROS DE LARGO Y ORIFICIO DE 20 CM DE DIAMETRO EN PARED NORTE REALIZANDO EXTRACCION DE CINTA EXISTENTE. ABRIRLAS CON AMOLADORA Y DISCO DE DIAMANTE, EN FORMA DE CANALETA CON UNA SECCIÓN DE 2 X 1 CM. APROXIMADAMENTE. |  |  |
|  |  | 2) APLICAR UN PRIMER Y LUEGO SE RELLENARÁ CON UN SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TIPO SIKAFLEX 1 A PLUS. |  |  |
|  |  | 3) FINALIZADAS LAS TAREAS ANTERIORES SE DEBERÁ CUBRIR LOS 30 M2 DE PARED CON 2 MANOS DE PINTURA LATEX PARA EXTERIORES COLOR VERDE OLIVA. |  |  |
|  |  | NOTA: |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS. |
| 2 | 331-06177-0001 | TECHO TALLER DE ARMAS | UN | 1 |
|  |  | - TAREAS A CONSIDERAR ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS: |  |  |
|  |  | 1) LA SUPERFICIE A TRATAR SERA DE 330 M2, INCLUYENDO LA VIGA PERIMETRAL DEL SECTOR AFECTADO, TECHO DE ESCALERA DE ACCESO Y LA TOTALIDAD DE LOS 4 TRAGALUCES (VER CROQUIS ADJUNTO). |  |  |
|  |  | 2) ELIMINAR LA MEMBRANA ACTUALMENTE INSTALADA EN EL SECTOR INDICADO EN PLANO ADJUNTO. |  |  |
|  |  | - REPARACIÓN DE FISURAS: |  |  |
|  |  | 1) SE PROCEDERÁ A DETECTAR TODAS LAS FISURAS Y ABRIRLAS CON AMOLADORA Y DISCO DE DIAMANTE, EN FORMA DE CANALETA CON UNA SECCIÓN DE 6 X 6 MM. APROXIMADAMENTE. |  |  |
|  |  | 2) UNA VEZ LIBRES LAS FISURAS DE HUMEDAD, SE LES APLICARÁ PRIMERO UN PRODUCTO TIPO SIKA Y LUEGO SE RELLENARÁ CON UN SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TIPO SIKAFLEX 1 A PLUS. |  |  |

| 2 | 331-06177-0001 | - REPARACIÓN DE VIGA PERIMETRAL DE HORMIGÓN: | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) SE PROCEDERÁ A PICAR Y ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO Y DESPRENDIBLE, DEJANDO LAS BARRAS DE HIERRO A LA VISTA PARA SU TRATAMIENTO. |  |  |
|  |  | 2) LOS HIERROS CON ATAQUE DE CORROSIÓN SERÁN TRATADOS CON LIMPIEZA MEDIANTE CEPILLADO MECÁNICO (AMOLADORA Y CEPILLO DE ACERO TRENZADO), HASTA ELIMINAR TOTALMENTE EL ÓXIDO. LUEGO SE PROCEDERÁ A SU PROTECCIÓN MEDIANTE EL TRATAMIENTO CON UN PRODUCTO TIPO SIKA TOP ARMATEC 110. |  |  |
|  |  | 3) EN TODA EL ÁREA A REPARAR SE APLICARÁ UN PUENTE DE ADHERENCIA MEDIANTE UN PRODUCTO A BASE DE RESINA EPOXI TIPO SICADUR 32 GEL. |  |  |
|  |  | 4) LUEGO SE PROCEDERÁ A APLICAR COPIANDO LA FORMA ORIGINAL UN MORTERO LISTO PARA USAR TIPO SIKA MONOTOP 615. |  |  |
|  |  | 5) LA TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE SE EFECTUARÁ MEDIANTE FILTRADO RESPETANDO LOS PLANOS Y GEOMETRÍA ORIGINALES DE LA PIEZA DE HORMIGÓN. |  |  |
|  |  | - IMPRIMACIÓN: |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A IMPERMEABILIZAR TODA LA SUPERFICIE CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES TIPO ORMIFLEX O MEGAFLEX CON UN CONSUMO NO INFERIOR A 500 GRS. POR METRO CUADRADO. |  |  |
|  |  | - INSTALACIÓN DE MEMBRANA: |  |  |
|  |  | 1) TRANSCURRIDAS 24 HORAS, SE PROCEDERÁ A APLICAR UNA MEMBRANA ASFÁLTICA TIPO ORMIFLEX CON GEOTEXTIL EN SU CARA EXTERIOR (CÓDIGO 52) DE 4 MM. DE ESPESOR. |  |  |
|  |  | 2) DICHA MEMBRANA DEBERÁ SER INSTALADA POR COLOCADORES ESPECIALIZADOS. |  |  |
|  |  | 3) SE PROCEDERÁ A SU INSTALACIÓN SOLAPANDO SUS BORDES 10 CM., LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA. |  |  |
|  |  | 4) LA MEMBRANA DEBERÁ ASCENDER CUBRIENDO TODA LA ALTURA DE LA VIGA PERIMETRAL. |  |  |
|  |  | 5) LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). |  |  |
|  |  | - TERMINACIÓN: |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN 3 (TRES) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE UN REVESTIMIENTO DE BASE ACRÍLICA TIPO SIKA FILL TECHOS COLOR LADRILLO, A FIN DE CUBRIR EL MANTO GEOTEXTIL DE LA MEMBRANA APLICADA. |  |  |
|  |  | PARA LA APLICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO PRODUCTO, EL CONSUMO POR CADA METRO CUADRADO DEBERÁ SER DE 1,5 KG. EN LAS TRES MANOS. |  |  |
|  |  | NOTA: |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS. |
| 3 | 331-06177-0001 | TECHO TALLER DE ELECTRICIDAD | UN | 1 |
|  |  | - TAREAS A REALIZAR: |  |  |
|  |  | 1) RETIRAR 200 METROS LINEALES DE CINTA DE UNION ENTRE PAÑOS DE MEMBRANA. |  |  |
|  |  | 2) DESPEGAR 10 CM A CADA LADO DE LA UNION DE MEMBRANAS, LIMPIAR Y SECAR LA SUPERFICIE POR DEBAJO DE LAS MISMAS. |  |  |
|  |  | 3) IMPERMEABILIZAR TODA LA SUPERFICIE LIMPIA CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES CON UN CONSUMO NO INFERIOR A 500 GRS. POR METRO CUADRADO. |  |  |
|  |  | 4) TRANSCURRIDAS 24 HORAS SOLAPAR LOS BORDES DE UNIÓN ENTRE AMBOS PAÑOS LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA. |  |  |
| 3 | 331-06177-0001 | 5) LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). | UN | 1 |
|  |  | 6) COLOCAR EN FORMA SOLAPADA 200 METROS LINEALES DE VENDA EN LA UNIÓN ENTRE MEMBRANAS. |  |  |
|  |  | 7) SE PROCEDERÁ A APLICAR 60 METROS LINEALES DE SOCALO DE MEMBRANA TIPO MEGAFLEX GEOTEXTIL SOBRE EL PERIMETRO DEL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA LA PARED, ESTA DEBERÁ IR SOLAPADA SOBRE LA MEMBRANA VIEJA DEL TECHO. EL SOCALO DEBERÁ CUBRIR 15 CM SOBRE LA PARED Y 15 CM SOBRE EL TECHO. SE LE COLOCARA VENDAS ENTRE LA UNION DE LA MEMBRANA VIEJA Y EL SÓCALO. |  |  |
|  |  | - TERMINACION: |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN 3 (TRES) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE UN REVESTIMIENTO DE BASE ACRÍLICA TIPO SIKA FILL COLOR LADRILLO, A FIN DE CUBRIR EL MANTO GEOTEXTIL DE LA MEMBRANA Y VENDA APLICADA. |  |  |
|  |  | PARA LA APLICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO PRODUCTO, EL CONSUMO POR CADA METRO CUADRADO DEBERÁ SER DE 1,5 KG. EN LAS TRES MANOS. |  |  |
|  |  | NOTA: |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) DÍAS CORRIDOS. |
| 4 | 331-06177-0001 | TECHO TALLER DE MECANICA | UN | 1 |
|  |  | - DESAGUES. |  |  |
|  |  | 1) RECORRRER LOS CABEZALES DE DESAGUE DE LAS COLUMNAS C2, C3, C4, C5, C6 , TAPAR LA BOCA DEL DESAGUE ANTES DE COMENZAR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN. PICARETEAR LOS SECTORES CON MATERIAL FLOJO Y PROFUNDIZAR LAS FISURAS DESPRENDIENDO TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA REPARACIÓN DE TODAS LAS FISURAS / GRIETAS EXISTENTES EN LOS DESAGUES C1, C2, C3, C4, C5 Y C6 (SEGÚN PLANO) ELIMINANDO EL MATERIAL SUELTO Y DESPRENDIBLE PARA LUEGO SER RELLENADO CON CEMENTO Y EMPROLIJADO. |  |  |
|  |  | 2) CUBRIR LA BASE Y PAREDES LATERALES DE LOS DESAGUES C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Y C8 (SEGÚN PLANO) IMPERMEABILIZANDO TODA LA SUPERFICIE CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES TIPO ORMIFLEX O MEGAFLEX. |  |  |
|  |  | 3) REVESTIR LA BASE Y PAREDES LATERALES DE LOS DESAGUES C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 Y C8 (SEGÚN PLANO) CON MEMBRANA ASFALTICA TIPO “ORMIFLEX” CON GEOTEXTIL EN CARA EXTERIOR (CODIGO 52) DE 4 MM DE ESPESOR. |  |  |
|  |  | - APENDICES. |  |  |
|  |  | 1) REALIZAR LA EXTRACCIÓN COMPLETA DE LOS APENDICES EXISTENTES EN LA TOTALIDAD DE LA VIGA PERIMETRAL Y EN LA SUPERFICIE DE LA LOSA. |  |  |
|  |  | 2) EFECTUAR EL RELLENO DE LAS CAVIDADES GENERADAS POR LAS EXTRACCIONES DE LOS APENDICES CON UN PRODUCTO TIPO “SIKA PRIMER” Y SELLAR CON UNA MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO TIPO “SIKAFLEX 1 A PLUS”. |  |  |
|  |  | - TUBERIAS Y CABLES. |  |  |
|  |  | 1) COLOCAR TUBERIA DE GAS SOBRE VIGUETA PERIMETRAL SUJETA CON ABRAZADERAS TIPO “MAGALI” CADA 2 METROS. CUBRIR 33 METROS DE TUBERÍA DE GAS CON 2 (DOS) MANOS DE PINTURA EPOXI COLOR AMARILLO. |  |  |
|  |  | 2) COLOCAR CABLE TELEFÓNICO Y DE FAROLAS EXTERNAS SUJETAS ABRAZADERAS GALVANIZADAS. |  |  |
|  |  | - PODADO DE ARBOLES. |  |  |
|  |  | 1) REALIZAR EL PODADO DE ARBOLES ADYACENTES AL EDIFICIO HASTA UNA ALTURA QUE NO SUPERE LA DEL TECHO. |  |  |
|  |  | 2) EFECTUAR LA EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE RAMAS CORRESPONDIENTES. |  |  |
| 4 | 331-06177-0001 | - SOPORTE DE FAROLAS. | UN | 1 |
|  |  | RENOVAR EN FORMA COMPLETA LOS SOPORTES DE LAS 2 (DOS) FAROLAS EXTERNAS EXISTENTES INCLUYENDO SU FIJACIÓN EN LA VIGA PERIMETRAL. |  |  |
|  |  | EFECTUAR TRATAMIENTO CON 2 (DOS) MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y 2 (DOS) MANOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS. |  |  |
|  |  | - LOSA Y VIGA PERIMETRAL. |  |  |
|  |  | 1) LA CANTIDAD DE SUPERFICIE A TRATAR SERÁ DE 800 M2, INCLUYENDO LAS VIGUETAS PERIMETRALES. |  |  |
|  |  | 2) ELIMINAR LA MEMBRANA ACTUALMENTE INSTALADA |  |  |
|  |  | 3) SE PROCEDERÁ A DETECTAR TODAS LAS FISURAS Y ABRIRLAS CON AMOLADORA Y DISCO DE CARBURO DE SILICIO, EN FORMA DE CANALETA CON UNA SECCIÓN DE 6 X 6 MM. APROXIMADAMENTE. |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A SECAR SU INTERIOR CON AIRE CALIENTE. |  |  |
|  |  | UNA VEZ LIBRES LAS FISURAS DE HUMEDAD, SE LES APLICARÁ UN PRODUCTO TIPO SIKA PRIMER Y LUEGO SE SELLARÁN CON UNA MASILLA ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX 1 A PLUS. |  |  |
|  |  | 4) CONSTRUIR EN TODA LA UNIÓN DE LA VIGUETA PERIMETRAL Y LA LOSA UN SOCALO CURVO DE 10 CM DE ALTO POR 10 DE BASE. |  |  |
|  |  | 5) SE PROCEDERÁ A IMPERMEABILIZAR TODA LA SUPERFICIE CON DOS MANOS O CAPAS DE PINTURA ASFÁLTICA VEHICULIZADAS EN SOLVENTES TIPO ORMIFLEX O MEGAFLEX CON UN CONSUMO NO INFERIOR A 500 GRS. POR METRO CUADRADO. |  |  |
|  |  | 6) TRANSCURRIDAS 24 HORAS, SE APLICARA UNA MEMBRANA ASFÁLTICA TIPO ORMIFLEX CON GEOTEXTIL EN SU CARA EXTERIOR (CÓDIGO 52) DE 4 MM. DE ESPESOR. |  |  |
|  |  | DICHA MEMBRANA DEBERÁ SER INSTALADA POR COLOCADORES ESPECIALIZADOS. |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A SU INSTALACIÓN SOLAPANDO SUS BORDES 10 CM., LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ ASCENDER CUBRIENDO TODA LA ALTURA DE LA BABETA PERIMETRAL, HASTA EL FILO EXTERIOR DE LA MISMA. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ CUBRIR EL INTERIOR DE LOS EMBUDOS DE DESAGÜES PLUVIALES. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). |  |  |
|  |  | 7) SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN 3 (TRES) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE UN REVESTIMIENTO DE BASE ACRÍLICA TIPO SIKA FILL TECHOS COLOR BLANCO, A FIN DE CUBRIR EL MANTO GEOTEXTIL DE LA MEMBRANA APLICADA, GENERANDO ADEMÁS UNA REFRACCIÓN A LOS RAYOS SOLARES. |  |  |
|  |  | PARA LA APLICACIÓN DE ESTE ÚLTIMO PRODUCTO, EL CONSUMO POR CADA METRO CUADRADO DEBERÁ SER DE 1,5 KG. EN LAS TRES MANOS. |  |  |
|  |  | NOTA: |
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS. |
| 5 | 331-06177-0001 | TECHO TALLER DE ELECTRONICA | UN | 1 |
|  |  | - LIMPIEZA. |  |  |
|  |  | REALIZAR HIDROLAVADO Y LIMPIEZA DE UNA SUPERFICIE DE 1.000 M2 (25 METROS x 40 METROS) CORRESPONDIENTE AL TECHO DE FIBROCEMENTO DEL TALLER DE ELECTRÓNICA, INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LAS VIGAS PERIMETRALES. EXTRAER COMPLETAMENTE LAS MEMBRANAS VIEJAS EN TODO EL SECTOR A TRABAJAR. |  |  |

| 5 | 331-06177-0001 | - APENDICES. | UN | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | REALIZAR LA EXTRACCIÓN COMPLETA DE LOS APENDICES EXISTENTES EN LA VIGA PERIMETRAL Y EN LA SUPERFICIE DEL TECHO DEL TALLER DE ELECTRÓNICA QUE PUEDAN PROVOCAR LA ROTURA DE LA MEMBRANA NUEVA AL SER COLOCADA. RECUBRIR CON RETAZOS DE MEMBRANA TODOS LOS SOPORTES DE TECHO QUE EXISTAN EN LA SUPERFICIE A TRATAR. |  |  |
|  |  | - CHIMENEA. |  |  |
|  |  | RETIRAR CAÑO DE FIBROCEMENTO DE 4“ DE DIAMETRO POR 1 ½ METROS DE LARGO Y COLOCAR SOMBRERO METÁLICO DE CHAPA GALVANIZADA FIJANDOLO EN DICHO SECTOR. |  |  |
|  |  | - REPARACIÓN DE VIGA PERIMETRAL DE HORMIGÓN: |  |  |
|  |  | 1) SE PROCEDERÁ A PICAR Y ELIMINAR 8 METROS LINEALES DE MATERIAL SUELTO Y DESPRENDIBLE, DEJANDO LAS BARRAS DE HIERRO A LA VISTA PARA SU TRATAMIENTO. |  |  |
|  |  | 2) LOS HIERROS CON ATAQUE DE CORROSIÓN SERÁN TRATADOS CON LIMPIEZA MEDIANTE CEPILLADO MECÁNICO (AMOLADORA Y CEPILLO DE ACERO TRENZADO), HASTA ELIMINAR TOTALMENTE EL ÓXIDO. LUEGO SE PROCEDERÁ A SU PROTECCIÓN MEDIANTE EL TRATAMIENTO CON UN PRODUCTO TIPO SIKA TOP ARMATEC 110. |  |  |
|  |  | 3) EN TODA EL ÁREA A REPARAR SE APLICARÁ UN PUENTE DE ADHERENCIA MEDIANTE UN PRODUCTO A BASE DE RESINA EPOXI TIPO SICADUR 32 GEL. |  |  |
|  |  | 4) LUEGO SE PROCEDERÁ A APLICAR COPIANDO LA FORMA ORIGINAL UN MORTERO LISTO PARA USAR TIPO SIKA MONOTOP 615. |  |  |
|  |  | 5) LA TERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE SE EFECTUARÁ MEDIANTE FILTRADO RESPETANDO LOS PLANOS Y GEOMETRÍA ORIGINALES DE LA PIEZA DE HORMIGÓN. |  |  |
|  |  | - INSTALACIÓN DE MEMBRANA: |  |  |
|  |  | TRANSCURRIDAS 24 HORAS, SE APLICARA UNA MEMBRANA ASFÁLTICA ALUMINIZADA TIPO ORMIFLEX EN SU CARA EXTERIOR (CÓDIGO 52) DE 4 MM. DE ESPESOR. DICHA MEMBRANA DEBERÁ SER INSTALADA SOLAPANDO SUS BORDES 10 CM. COMO MINIMO, LOGRANDO SU ADHERENCIA MEDIANTE FUSIÓN POR LLAMA DIRECTA EN EL TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LA MEMBRANA. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ ASCENDER CUBRIENDO TODA LA ALTURA DE LA VIGA PERIMETRAL HASTA EL FILO POSTERIOR. |  |  |
|  |  | LA MEMBRANA DEBERÁ QUEDAR TOTALMENTE ADHERIDA AL SUSTRATO (100 %). |  |  |
|  |  | SE PROCEDERÁ A APLICAR COMO TERMINACIÓN EN LAS UNIONES LONGITUDINALES COMO PERIMETRALES DOS (2) CAPAS O MANOS COMO MÍNIMO DE PINTURA ALUMINIZADA DE TERMINACIÓN PARA BASE ASFALTICA. |  |  |
|  |  | NOTA: |  |  |
|  |  | 1) DEBIDO QUE EL TECHO DEL TALLER DE ELECTRONICA POSEE UNA PEQUEÑA PENDIENTE, POR SEGURIDAD EL PERSONAL QUE REALICE LOS TRABAJOS ANTES DETALLADOS DEBERA HACERLO EN TODO MOMENTO CON ARNES COLOCADO Y SUJETO POR SOGA A UN PUNTO FIRME PRÓXIMO. |  |  |
|  |  | 2) POR SER EL TECHO DE MATERIAL DE FIBROCEMENTO, EL PERSONAL DEBERÁ DESPLAZARSE EN EL MISMO SIEMPRE SOBRE TARIMAS A FIN DE DISTRIBUIR EL PESO EN TODA LA SUPERFICIE DE TRABAJO. |  |  |
|  |  | 3) EL OFERENTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LAS TAREAS DEBERÁ PRESENTAR ANTES DE LA EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA EL CERTIFICADO DE ART CORRESPONDIENTE A CADA OPERARIO CONTRATADO POR TODO EL TIEMPO QUE DUREN LOS TRABAJOS. |  |  |
|  |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN. QUINCE (15) DIAS CORRIDOS. |  |  |
| NOTA GENERAL A LOS CINCO RENGLONES: |
| 1) TODOS LOS TRABAJOS A REALIZAR DEBERÁN SEGUIR LAS REGLAS DEL BUEN ARTE Y LOS PRODUCTOS UTILIZADOS TENDRAN QUE SEGUIR LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. |
| 2) GARANTÍA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS: UNO (1) AÑO. |
| 3) VISITA DE OBRA: TODOS LOS OFERENTES DEBERÁN HACER LA VISITA DE OBRA CON PERSONAL DE LA DIVISIÓN MANTENIMIENTO DE ESTE ARSENAL. |
| 4) CONSULTAS TÉCNICAS: LOS OFERENTES DEBERÁN COMUNICARSE CON EL SEÑOR JEFE DE DIVISIÓN MANTENIMIENTO DEL ARSENAL NAVAL MAR DEL PLATA A FIN DE EVACUAR LAS DUDAS EXISTENTES, COMUNICÁNDOSE AL TEL: 223-155492403 |
| 5) LOS ELEMENTOS A UTILIZAR DEBERÁN SER NUEVOS. |

LA EMPRESA(O LA CONTRAPARTE), se obliga a cumplimentar exclusiva y  concluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributario impositivas,  previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales que le resulten  inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al  personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto, como también,  respecto al eventual incumplimiento de las obligaciones receptadas por la Ley Penal Tributaria 24.769. En tal sentido, y sin perjuicio de hacer entrega a LA ARMADA cuando ésta a su sólo juicio y en cualquier oportunidad se lo requiera, de la documentación acreditante de dicho cumplimiento a los organismos, faculta expresamente a la misma, para que en su nombre y representación pueda solicitar en cualquier momento a los organismos, entidades y/o  dependencias públicas o privadas pertinentes, los informes que estime corresponder con relación al cumplimiento de mención".

"El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el párrafo anterior, lo hará posible al contratante de la sanción de rescisión contractual, la que operará a sus efectos, en forma automática, y de pleno derecho, desde la mera comunicación de la voluntad de la ARMADA AL RESPECTO, implementada de manera fehaciente"

# Text boxes

DIEGO MARTIN BUSTO

CAPITAN DE CORBETA

JEFE

LUIS FEDERICO RIVAS

CAPITÁN DE FRAGATA INGENIERO

SUBJEFE