ET – DEF

127 / 01

04 FEBRERO 2011

REEMPLAZA A ETEMCO 0027

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE

CHOMBA PARA GIMNASIA

Todos los comentarios, sugerencias o preguntas sobre este documento deben dirigirse a la Dirección General del Servicio Logístico de la Defensa

(Departamento de Análisis Técnico de Abastecimientos de la Dirección de Planeamiento)

1.  OBJETO Y ALCANCE

La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CHOMBA PARA GIMNASIA utilizada por el personal de las Fuerzas Armadas, para su adquisición y posterior recepción.

2.  DEFINICIONES

No se formulan.

3.  REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1.  Descripción general del modelo:

3.1.1. Chomba de gimnasia de verano en piqué blanco, manga corta con cuello y puños tejidos de color azul.

3.1.2. El  frente  izquierdo tiene  un  bordado  de  la  Bandera  Argentina  y la  inscripción

ARGENTINA en negro.

3.2.  Detalles de confección:

3.2.1. Cuerpo:

3.2.1.1. De piqué, 100% algodón peinado 24/1, color blanco, manga corta  en dos partes unidas entre si en los laterales y en los hombros.

3.2.1.2. El cuerpo posee tajo en sus laterales y el ruedo dobladillado.

3.2.1.3. La abertura delantera está formada por una cartera que cruza de izquierda a derecha por medio de dos botones y sus correspondientes ojales rectos.

3.2.2. Cuello: De tejido elástico color azul aplicado con tirilla de limpieza.

3.2.3. Mangas: Cortes de una sola pieza, unidas entre sí en su parte inferior y el cuerpo, color blanco, con puño de tejido elástico color azul.

3.2.4. Geometrales: Según punto 3 del Anexo 4.

3.2.5. Detalles de costuras:

3.2.5.1. Cuerpo:

a)  Unión de hombros, laterales y pegado de mangas con OV3H. b)  Costuras del martillo lateral con OV3H y R1A.

c)  Ruedo con tapacostura.

3.2.5.2. Mangas: Cierre de mangas y pegado de puño con OV3H.

3.2.5.3. Hilos de costura: De Poliéster Nro 120 al tono del tejido.

3.2.5.4. Requisitos de máquinas y costuras: Según punto 5 del Anexo 4.

3.3.  Requisitos de los avíos: Según punto 6 del Anexo 4

3.4.  Requisitos de los tejidos:

3.4.1. Tejido piqué de algodón: Según Tabla incluida en el punto 1.1. del Anexo 4.

3.4.2. Tejido rib para cuello y puños: Según Tabla incluida en el punto 1.2. del Anexo 4.

3.4.3. Tejido entretela para cartera: Según Tabla incluida en el punto 1.3. del Anexo 4.

3.5.  Talles y medidas: Según Tabla incluida en el punto 2 del Anexo 4.

3.6.  Requisitos del bordado de la Bandera Argentina e inscripción ARGENTINA: Según punto

4 del Anexo 4.

3.7.  Requisitos de calidad:

3.7.1. Estado de los efectos: Las Chombas deberán ser nuevas de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

3.7.2. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad, apariencia ni prestaciones.

ANEXOS: Nº 1 “Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje”

Nº 2 “Inspección y recepción. Pruebas y ensayos a considerar” Nº 3 “Normas y planos a considerar”

Nº 4 “Tablas de requisitos y diagramas, esquemas o fotos del efecto”

ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

1.  EMBALAJE Y ROTULADO

1.1.   Embalaje: En cajas de cartón corrugado, conteniendo paquetes de a cinco (5) unidades del mismo talle y éstas envueltas en un film plástico.

1.2.   Rotulado del embalaje: Cada unidad de embalaje llevará una tarjeta correctamente asegurada, donde figurarán las indicaciones siguientes:

DENOMINACIÓN EFECTO NNE

CANTIDAD DE UNIDADES NUMERACIÓN o TALLES O/C XXXX/Año

RAZÓN SOCIAL PESO Y DIMENSIONES

2.  MARCACIÓN DEL EFECTO

De acuerdo a lo indicado el punto 6 del Anexo 4.

ANEXO 2: INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR

1.  MUESTREO

De cada Lote se extraerán, según la norma IRAM 18, el número de efectos necesarios para proceder a la Inspección.

2.  INSPECCIÓN

Se procederá a la Inspección y Recepción del Lote mediante los siguientes planes de la norma

IRAM 15:

2.1.  Para Inspección visual: Plan doble de Inspección, Nivel II de la Tabla I con un AQL del 4%.

2.2.  Para Inspección de Laboratorio:

2.2.1.  Para pruebas no destructivas: Plan doble de Inspección, Nivel I de la Tabla I, con un AQL del 4%.

2.2.2.  Para pruebas destructivas: Plan simple de Inspección, nivel S3 de la Tabla I, con un AQL del 4%.

ANEXO 3: NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR

1.  NORMAS IRAM

1.1.  15: Sistemas de muestreo para la inspección por atributos.

1.2.  18: Muestreo al azar.

1.3.  7508: Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.

2.  NORMAS IRAM - AAQCT

2.1.  B-13519: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al frote.

2.2.  B-13529: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez a la luz artificial

(lámpara de arco de xenón).

2.3.  B-13533: Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al sudor.

2.4.  B-13550: Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado doméstico y comercial.

3.  NORMAS IRAM - INTI - CIT

3.1.  G-7501: Textiles. Ligamentos de tejidos de punto.

3.2.  G-7512: Tejidos. Determinación de la densidad lineal del hilo (número o título) en un tejido.

3.3.  G-7537: Tejidos. Método de determinación de números de hilos.

3.4.  G-7581: Tejidos. Determinación de la resistencia al reventamiento Müllen.

3.5.  G-7811: Textiles. Procedimientos de lavado y secado para ensayos textiles.

4.  NORMAS AATCC

4.1.  AATCC-20: Fiber Analysis: Qualitative.

ANEXO 4: TABLAS DE REQUISITOS Y DIAGRAMAS, ESQUEMAS O FOTOS DEL EFECTO

1.  TABLAS DE REQUISITOS DE TEJIDOS

Los requisitos solicitados en las tablas siguientes, deben permanecer inalterables después de someter la prenda a cinco (5) ciclos de lavados.

1.1.  TEJIDO PIQUÉ DE ALGODÓN

| PARÁMETRO | REQUISITO | MÉTODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- |
| Composición cuali-cuantitativa | 100 % Algodón | AATCC 20 |
| Tipo de Hilado | Sencillo (de 1 cabo), Peinado y Mercerizado | Visual |
| Titulo del Hilado (Ne) | 24/1 | IRAM-INTI-CIT G 7512 |
| Ligamento | Piqué | IRAM-INTI-CIT G 7501 |
| Peso/m2 | 175 g. Mín. | IRAM 7508 |
| Columnas y Pasadas/cm | Col: 10 Mín. Pas: 28 Mín. | IRAM-INTI-CIT G 7537 |
| Estabilidad Dimensional | L: ± 5 % Máx. A: ± 5 % Máx. | IRAM-INTI-CIT G 7811 Procedimiento 5A Secado en Cuerda |
| Resistencia al Reventamiento Müllen | 8 kg/cm2 Mín. | IRAM-INTI-CIT G 7581 |
| Solidez al Sudor | 4 Mín. | IRAM-AAQCT B 13533 |
| Grado de Blanco CIE D 65/10 | 140 Mín. TV entre -1,0 y + 1,0 | Espectrofotómetro Caract: doble haz Geometría: d/8° Abertura 30 mm. |

1.2.  TEJIDO RIB PARA CUELLO Y PUÑOS

| PARÁMETRO | REQUISITO | MÉTODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- |
| Ligamento | Rib 1:1 | -- |
| Ancho | Cuello: 9 cm Puño: 3 cm | -- |
| Coordenadas de Color D65/10 Tolerancia ± 1,5 | Azul Oscuro | L: 25,54 a: 0,55 b: - 5,36 | Espectrofotómetro Caract: doble haz Geometría: d/8° Abertura 30 mm |
| Solidez al Lavado Doméstico y Comercial | 4 Mín. | IRAM-AAQCT B 13550 |

1.3.  TEJIDO ENTRETELA PARA CARTERA

| PARÁMETRO | REQUISITO | MÉTODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Entretela | No Tejida Fusionada | -- |
| Peso/m2 | 75-90 g. | IRAM 7508 |

2.  TABLAS DE TALLES Y MEDIDAS

| TALLES / MEDIDAS (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | TOLERANCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuello | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 | ± 0.5 |
| Mitad Contorno Pecho | 60.0 | 64.0 | 68,5 | 74.0 | 80,5 | 84.0 | ± 1.0 |
| Ancho de Hombro a Hombro | 47.0 | 51.0 | 55.0 | 59.0 | 63.0 | 65.0 | ± 1.0 |
| Largo de Espalda | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 80.0 | 81.0 | ± 1.0 |
| Largo de Manga Corta | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | ± 0.5 |
| Largo de Sisa a Ruedo | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | ± 0.5 |

3.  GEOMETRALES

4.  REQUISITOS DEL BORDADO

CARACTERÍSTICAS DEL BORDADO

-	Hilado del bordado: de algodón y poliéster, con sol en relieve y en hilo amarillo oro, centrado en el campo y sin determinación de rostro, con el núcleo de 8mm de diámetro y los rayos de

4mm de largo. Cada campo de 20mm de ancho.

-    Método: bordado en pieza antes del proceso de confección.

-    Calidad: lavable, indeleble, indeformable resistente al despegado.

-	Inscripción ARGENTINA: Bordada en hilo de color negro, centrada, a 0,5 cm por debajo de la bandera y del tamaño 1 x 6 cm.

-    Solidez del color: Deberá cumplir con los requisitos prescriptos para los tejidos en el punto 1.

5.  REQUISITOS DE MÁQUINAS Y COSTURAS

6.   REQUISITOS DE LOS AVÍOS

6.1.  AVÍO: BOTÓN

-   Descripción: botón de 4 orificios

-   Tamaño: 1cm de diámetro

-   Material: pasta de poliéster

-   Consumo unitario: 2 unidades

-   Ubicación: cartera inferior de delantero

6.2.  AVÍO: HILO

-   N° 120 Poliéster

-   Ubicación: uniones internas y pespuntes externos

6.3.  AVÍO: ETIQUETA DE MARCA Y TALLE

-   Consumo unitario: 1 unidad

-   Ubicación: en pegado de cuello y tirilla de limpieza

6.4.  AVÍO: ETIQUETA DE COMPOSICIÓN Y CUIDADOS (ESTAMPADA)

-   Consumo unitario: 1 unidad (tela no tejida)

-   Ubicación: en unión lateral externa a 20 cm del ruedo

-   Composición: 100% algodón

-   Recomendaciones de cuidado:

-   Medidas: 25 x 40 cm

-   Croquis:

-   No debe incluir marca ni razón social