ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES DEL N° 1 AL 27 INCLUSIVE Y DEL N° 29 AL 31 INCLUSIVE

1. FINALIDAD

En el presente Pliego se establecen las condiciones técnicas requeridas para la obtención de materiales necesarios para el mantenimiento del inmueble y sus adyacencias sito en calle Comodoro Pedro Zanni 250 C.A.B.A.  Asiento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

El Oferente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y todas aquellas que sin estar expresamente indicadas, resulten necesarias para que el material cumpla su fin.

2. JUSTIFICACIÓN

El motivo por el cual se solicita los materiales es para cumplir con el mantenimiento de pintura de las instalaciones del Edificio Cóndor y anexos (Archivo General y Compañía Histórica).

3. INSPECCIÓN

Se solicita a los señores oferentes presentar material en calidad de muestra ( 2L. látex interior, 2L. látex exterior, 2L. látex cielorraso, 2L. pintura vial, 2L. esmaltes sintético, 2L. enduido interior, 2L. membrana liquida, 1kg impermeabilizante fibrado, 2L cetol, 2L. fijador sellador acrílico) para su evaluación de calidad, en oficina 010 Bco. P.B - División Abastecimiento, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs. a 13:00 hs. Con recepción hasta el dia de apertura de la licitación. Dicho material será devuelto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Anexo al Decreto N° 893/12.

La calidad de los materiales será supervisado por el Inspector Técnico de División Servicios Generales - Sección Pintura  y en caso de ser necesario dicho material será derivado al centro de ensayo y calidad dependiente de la dirección de inspectoria  general.

En la Inspección del material se tendrá en cuenta la calidad del mismo y verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

4. TERMINO

Plazo de entrega 10 Días hábiles a partir del día hábil siguiente  notificación de la  Orden de Compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- LATEX INTERIOR

- COLOR BLANCO

- LATA DE 20 LTS.

- PODER CUBRITIVO 10   A 12  M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO AL AIRE 2:00 A 3:00 HS PARA REPINTAR

- LÁTEX EXTERIOR

- COLOR BLANCO MATE

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 2  A 3 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1.38 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 92 +/- 2

- CONTENIDO DE SOLIDO POR PESO 46.7 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- LÁTEX CIELORRASO

- COLOR BLANCO

- PODER CUBRITIVO : ALTO (10 A 12 M2/LITRO)

- TIEMPO DE SECADO 2 A 3 HORAS PARA REPINTADO

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- LÁTEX EXTERIOR

- COLOR GRIS CEMENTO

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1.38 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 92 +/- 2

- CONTENIDO DE SOLIDO POR PESO 46.7 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- LÁTEX EXTERIOR

- COLOR ROJO TEJA

- PODER CUBRITIVO 10 A 12  M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1.38 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 92 +/- 2

- CONTENIDO DE SOLIDO POR PESO 46.7 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- ESMALTE SINTÉTICO

- COLOR  AZUL BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNIDADES BRILLO 45 / 50 UNIDADES BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ESMALTE SINTÉTICO

- COLOR ROJO BERMELLÓN BRILLANTE

- ACABADO BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNIDADES BRILLO 45 / 50 UNIDADES BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ESMALTE SINTETICO

- COLOR NEGRO

- ACABADO BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 12 A 15 M2/LITRO

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNID.  BRILLO 45 /50 UNID.  BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ESMALTE SINTETICO

- COLOR BLANCO

- ACABADO BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO : ALTO (10 A 12 M2/LITRO)

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNIDADES BRILLO 45 / 50 UNIDADES BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- PINTURA VIAL

- COLOR AMARILLO

- PESO ESPECIFICO 1.35 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25°C) 87 +/- 2

- CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 66.5 +/- 1%

- TIEMPO DE SECADO AL USO 1HORA 30’

- PODER CUBRITIVO  4 A 5 MT/L

- LATA POR 4 LITROS

- PINTURA VIAL

- COLOR BLANCO

- PESO ESPECIFICO 1.35 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25°C) 87 +/- 2

- CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 66.5 +/- 1%

- TIEMPO DE SECADO AL USO 1HORA 30’

- PODER CUBRITIVO  4 A 5 MT/L

- LATA POR 4 LITROS

- CETOL CEDRO BRILLANTE

- COLOR: CEDRO

- PODER CUBRITIVO: 12 A 14 M2

- TIEMPO DE SECADO: 2 A 3 HORAS

- LATA POR 4 L.

- BARNIZ BRILLANTE

- ACABADO: BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 12M2 POR LITRO

- SECADO AL TACTO: 4 A 6 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ENTONADOR DE PINTURA UNIVERSAL

- COLOR :NEGRO

- POMO DE 120CM3

- ENTONADOR DE PINTURA UNIVERSAL

- COLOR :OCRE  TIPO 003

- POMO DE 120CM3

- FIJADOR SELLADOR

- INCOLORO

- PODER CUBRITIVO 12 A 15 M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1+/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 70 +/- 5

- CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 14.5 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 10 LITROS

- MEMBRANA LIQUIDA

- COLOR BLANCO

- ACABADO BRILLANTE

- DENSIDAD 1.30 GR/CM3

- CONTENIDO DE SÓLIDOS 60 % EN PESO

- TIEMPO DE SECADO AL TACTO 1 HORA

- TIEMPO ENTRE CAPAS  3 A 4 HORAS

- LATA POR 20 LITROS

- DILUYENTE PARA PINTURA VIAL

- COLOR INCOLORO

- COMPUESTO POR TOLUENO, ACETATO DE METILO Y METANOL

- VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 20°C 0.63 CST

- VISCOSIDAD DINÁMICA A 20°C 0.55 CP

- DENSIDAD RELATIVA A 20°C 0.874

- DENSIDAD A 20°C 874 KG/M3

- LATA 4LTS.

- RODILLO DE LANA PELO CORTO

- LARGO DEL RODILLO 22 CM.

- LARGO DE LANA 22 MM.

- LANA NATURAL

- RODILLO DE LANA PELO LARGO

- LARGO DEL RODILLO 22 CM.

- LARGO DE LANA 40 MM.

- LANA DE NATURAL

- RODILLO DE POLIÉSTER

- LARGO DEL RODILLO 10 CM.

- POLIÉSTER/ GOMA ESPUMA

- ESPÁTULA PINTOR

- HOJA DE 22 CM

- FLEXIBLE

- REALIZADO EN ACERO  PULIDO

- MANGO DE MADERA

- ESPÁTULA PINTOR

- HOJA DE 10 CM

- FLEXIBLE

- REALIZADO EN ACERO  PULIDO

MANGO DE MADERA

- ESPÁTULA PINTOR

- HOJA DE 6CM

- FLEXIBLE

- REALIZADO EN ACERO  PULIDO

MANGO DE MADERA

- PINCEL DE CERDA (BROCHA)

- ANCHO 40 MM

- CERDA CHINA

- COLOR BLANCO

- MANGO DE MADERA

- VIROLA GRAFILADA

- PINCEL DE CERDA

- ANCHO 30 MM

- CERDA CHINA

- COLOR BLANCO

- MANGO DE MADERA

- VIROLA GRAFILADA

- PINCEL DE CERDA

- ANCHO 20 MM

- CERDA CHINA

- COLOR BLANCO

- MANGO DE MADERA

- VIROLA GRAFILADA

- IMPERMEABILIZANTE FIBRADO PARA TECHO

- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN PASTA PARA TECHOS CON FIBRAS INCORPORADAS

- COLOR BLANCO

- ACABADO BRILLANTE

- DENSIDAD 1.27 +/- 0.03 GR/CM3

- VISCOSIDAD 18000 +/- 2000 CPS A 25° C

- SÓLIDOS 57.0 +/- 1.0 %

- PH 8,5 +/- 0.5

- RENDIMIENTO 1 KG/M2

- SECADO AL TACTO EN 4 HORAS

- LATA DE 20 KG

- ENDUIDO INTERIOR AL AGUA

- COLOR BLANCO

- ACABADO MATE

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PODER CUBRITIVO 2.6 M2/LITRO

- PESO ESPECIFICO 1.69 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD ( UK 25° C) 4’ 15’’ +/- 15’’

- CONTENIDO DE SOLIDOS POR PESO 69 +/- 2 %

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- DILUYENTE PARA PINTURA SINTÉTICA

- TIPO MEZCLA DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS Y SOLVENTES OXIGENADOS

- PESO ESPECIFICO 0.775 +/- 0.02

- COLOR INCOLORO

- RANGO DE DESTILACIÓN 64 – 200°C

- PARÁMETRO DE SOLUBILIDAD 7.9

- LATA 4LTS.

RENGLONES N°  32 AL 42 INCLUSIVE

PINTURA

La pintura debe ser satinada, tipo esmalte sintético, de primera marca (ALBA) según el siguiente detalle de colores:

| RENGLON | COLOR | LATAS X 4 LITROS |
| --- | --- | --- |
| 1 | GRIS | 26 |
| 1 | AMARILLO | 2 |
| 1 | NEGRO | 14 |
| 1 | NARANJA | 2 |
| 1 | BLANCO | 11 |
| 1 | CELESTE | 2 |
| 1 | ROJO | 2 |
| 1 | MARRON | 8 |
| 1 | VERDE | 8 |

Rendimiento de la pintura: 12 A 15 M2 por litro y por mano.

El Sellador y el solvente (thiner) deben ser de primera marca (SELLO DE ORO).

Las máscaras deben ser de utilidad para pintar y llevar filtro, de primera marca.

La masilla debe ser de poliéster.

La cera debe ser tipo autopolish.

Los paños deben ser utilizables para máquina pulidora.

RENGLONES N° 43 AL 72 INCLUSIVE

1. FINALIDAD

En el presente Pliego se establecen las condiciones técnicas requeridas para la obtención de materiales necesarios para el mantenimiento del inmueble y sus adyacencias sito en calle Comodoro Pedro Zanni 250 C.A.B.A.  Asiento del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina.

El Oferente deberá cumplir con las especificaciones técnicas y todas aquellas que sin estar expresamente indicadas, resulten necesarias para que el material cumpla su fin.

2. JUSTIFICACIÓN

El motivo por el cual se solicita los materiales es para cumplir con el mantenimiento de pintura de las instalaciones del Edificio Cóndor y anexos (Archivo General y Compañía Histórica).

3. INSPECCIÓN

Se solicita a los señores oferentes presentar material en calidad de muestra ( 2L. látex interior, 2L. látex exterior, 2L. látex cielorraso, 2L. pintura vial, 2L. esmaltes sintético, 2L. enduido interior, 2L. membrana liquida, 1kg impermeabilizante fibrado, 2L cetol, 2L. fijador sellador acrílico) para su evaluación de calidad, en oficina 010 Bco. P.B - División Abastecimiento, de lunes a viernes en el horario de 08:00 hs. a 13:00 hs. Con recepción hasta el dia de apertura de la licitación. Dicho material será devuelto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Anexo al Decreto N° 893/12.

La calidad de los materiales será supervisado por el Inspector Técnico de División Servicios Generales - Sección Pintura  y en caso de ser necesario dicho material será derivado al centro de ensayo y calidad dependiente de la dirección de inspectoria  general.

En la Inspección del material se tendrá en cuenta la calidad del mismo y verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

4. TERMINO

Plazo de entrega 10 Días hábiles a partir de la recepción y/o notificación de la  Orden de Compra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

43. LATEX INTERIOR

- COLOR BLANCO MATE

- LATA DE 20 LTS.

- PODER CUBRITIVO 10   A 12  M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO AL AIRE 2:00 A 3:00 HS PARA REPINTAR

44. LÁTEX EXTERIOR

- COLOR BLANCO

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 2  A 3 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1.38 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 92 +/- 2

- CONTENIDO DE SOLIDO POR PESO 46.7 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

45.LÁTEX CIELORRASO

- COLOR BLANCO

- PODER CUBRITIVO : ALTO (10 A 12 M2/LITRO)

- TIEMPO DE SECADO 2 A 3 HORAS PARA REPINTADO

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- LÁTEX EXTERIOR

- COLOR GRIS CEMENTO

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1.38 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 92 +/- 2

- CONTENIDO DE SOLIDO POR PESO 46.7 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- LÁTEX EXTERIOR

- COLOR ROJO TEJA

- PODER CUBRITIVO 10 A 12  M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1.38 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 92 +/- 2

- CONTENIDO DE SOLIDO POR PESO 46.7 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- ESMALTE SINTÉTICO

- COLOR  AZUL MARINO

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNIDADES BRILLO 45 / 50 UNIDADES BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ESMALTE SINTÉTICO

- COLOR ROJO BERMELLÓN BRILLANTE

- ACABADO BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 10 A 12 M2/LITRO

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNIDADES BRILLO 45 / 50 UNIDADES BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ESMALTE SINTETICO

- COLOR NEGRO

- ACABADO BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 12 A 15 M2/LITRO

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNID.  BRILLO 45 /50 UNID.  BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ESMALTE SINTETICO

- COLOR BLANCO

- ACABADO BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO : ALTO (10 A 12 M2/LITRO)

- BRILLO M GLOSS 60° MAYOR 80 UNIDADES BRILLO 45 / 50 UNIDADES BRILLO

- SECADO AL TACTO 2 A 4 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- PINTURA VIAL

- COLOR AMARILLO

- PESO ESPECIFICO 1.35 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25°C) 87 +/- 2

- CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 66.5 +/- 1%

- TIEMPO DE SECADO AL USO 1HORA 30’

- PODER CUBRITIVO  4 A 5 MT/L

- LATA POR 4 LITROS

- PINTURA VIAL

- COLOR BLANCO

- PESO ESPECIFICO 1.35 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25°C) 87 +/- 2

- CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 66.5 +/- 1%

- TIEMPO DE SECADO AL USO 1HORA 30’

- PODER CUBRITIVO  4 A 5 MT/L

- LATA POR 4 LITROS

- CETOL CEDRO BRILLANTE

- COLOR: CEDRO

- PODER CUBRITIVO: 12 A 14 M2

- TIEMPO DE SECADO: 2 A 3 HORAS

- LATA POR 4 L.

- BARNIZ BRILLANTE

- ACABADO: BRILLANTE

- PODER CUBRITIVO 12M2 POR LITRO

- SECADO AL TACTO: 4 A 6 HORAS

- LATA POR 4 LITROS

- ENTONADOR DE PINTURA UNIVERSAL

- COLOR :NEGRO

- POMO DE 120CM3

- ENTONADOR DE PINTURA UNIVERSAL

- COLOR :OCRE  TIPO 003

- POMO DE 120CM3

- FIJADOR SELLADOR

- INCOLORO

- PODER CUBRITIVO 12 A 15 M2/LITRO

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PESO ESPECIFICO 1+/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD (UK, 25° C) 70 +/- 5

- CONTENIDO DE SÓLIDOS POR PESO 14.5 +/- 1%

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 10 LITROS

- MEMBRANA LIQUIDA

- COLOR BLANCO

- ACABADO BRILLANTE

- DENSIDAD 1.30 GR/CM3

- CONTENIDO DE SÓLIDOS 60 % EN PESO

- TIEMPO DE SECADO AL TACTO 1 HORA

- TIEMPO ENTRE CAPAS  3 A 4 HORAS

- LATA POR 20 LITROS

- DILUYENTE PARA PINTURA VIAL

- COLOR INCOLORO

- COMPUESTO POR TOLUENO, ACETATO DE METILO Y METANOL

- VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 20°C 0.63 CST

- VISCOSIDAD DINÁMICA A 20°C 0.55 CP

- DENSIDAD RELATIVA A 20°C 0.874

- DENSIDAD A 20°C 874 KG/M3

- LATA 4LTS.

- RODILLO DE LANA PELO CORTO

- LARGO DEL RODILLO 22 CM.

- LARGO DE LANA 22 MM.

- LANA NATURAL

- RODILLO DE LANA PELO LARGO

- LARGO DEL RODILLO 22 CM.

- LARGO DE LANA 40 MM.

- LANA DE NATURAL

- RODILLO DE POLIÉSTER

- LARGO DEL RODILLO 10 CM.

- POLIÉSTER/ GOMA ESPUMA

- ESPÁTULA PINTOR

- HOJA DE 22 CM

- FLEXIBLE

- REALIZADO EN ACERO  PULIDO

- MANGO DE MADERA

- ESPÁTULA PINTOR

- HOJA DE 10 CM

- FLEXIBLE

- REALIZADO EN ACERO  PULIDO

MANGO DE MADERA

- ESPÁTULA PINTOR

- HOJA DE 6CM

- FLEXIBLE

- REALIZADO EN ACERO  PULIDO

MANGO DE MADERA

- PINCEL DE CERDA (BROCHA)

- ANCHO 40 MM

- CERDA CHINA

- COLOR BLANCO

- MANGO DE MADERA

- VIROLA GRAFILADA

- PINCEL DE CERDA

- ANCHO 30 MM

- CERDA CHINA

- COLOR BLANCO

- MANGO DE MADERA

- VIROLA GRAFILADA

- PINCEL DE CERDA

- ANCHO 20 MM

- CERDA CHINA

- COLOR BLANCO

- MANGO DE MADERA

- VIROLA GRAFILADA

- IMPERMEABILIZANTE FIBRADO PARA TECHO

- MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN PASTA PARA TECHOS CON FIBRAS INCORPORADAS

- COLOR BLANCO

- ACABADO BRILLANTE

- DENSIDAD 1.27 +/- 0.03 GR/CM3

- VISCOSIDAD 18000 +/- 2000 CPS A 25° C

- SÓLIDOS 57.0 +/- 1.0 %

- PH 8,5 +/- 0.5

- RENDIMIENTO 1 KG/M2

- SECADO AL TACTO EN 4 HORAS

- LATA DE 20 KG

- ENDUIDO INTERIOR AL AGUA

- COLOR BLANCO

- ACABADO MATE

- TIEMPO DE SECADO 4 A 6 HORAS PARA REPINTADO

- PODER CUBRITIVO 2.6 M2/LITRO

- PESO ESPECIFICO 1.69 +/- 0.02 KG/L

- VISCOSIDAD ( UK 25° C) 4’ 15’’ +/- 15’’

- CONTENIDO DE SOLIDOS POR PESO 69 +/- 2 %

- BASE ACUOSA NO INFLAMABLE

- LATA POR 20 LITROS

- DILUYENTE PARA PINTURA SINTÉTICA

- TIPO MEZCLA DE HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS Y SOLVENTES OXIGENADOS

- PESO ESPECIFICO 0.775 +/- 0.02

- COLOR INCOLORO

- RANGO DE DESTILACIÓN 64 – 200°C

- PARÁMETRO DE SOLUBILIDAD 7.9

- LATA 4LTS.

RENGLONES N° 73 AL 79 INCLUSIVE

Renglón Nº 77, 78 y 79: La pintura debe ser tipo ALBA o calidad superior de color blanco.

Rendimiento de la pintura: 12 A 15 M2 por litro y por mano.

La distribución de los elementos requeridos para cada uno de los organismos, debe ser según el siguiente detalle:

| ORGANISMO | RENGLONNº 73 | RENGLON Nº 74 | RENGLONNº 75 | RENGLONNº 76 | RENGLON Nº 77 | RENGLON Nº 78 | RENGLONNº 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCION DE ESTUDIOS HISTORICOS | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| BIBLIOTECA NACIONAL DE AERONAUTICA | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 |

RENGLONES N° 80 AL 88  INCLUSIVE.

RENGLON  N° 80: PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% -

PINTURA LÁTEX INTERIOR LAVABLE DE ALTO PODER CUBRITIVO Y FÁCIL APLICACIÓN

La pintura serán de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva clase, la misma será llevada a la obra en sus envases originales cerrados y provistos de sello de garantía, sin evidencias de haber sido destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes.

La dilución de los materiales, cuando sea necesaria, será hecha con el tipo de solvente y en las proporciones recomendadas por el fabricante, antes de su aplicación la pintura no deberá endurecerse ni espesarse. Debe resultar de fácil aplicación, observándose a los pocos instantes de ser aplicada "la nivelación" adecuada, desapareciendo las marcas del pincel y dejando lugar a una superficie continua, homogénea.

RENGLON  N° 81: PINTURAS; TIPO LATEX - PRESENTACION ENVASE X 20L - COMPUESTOS VOLATILES SIN - PORCENTAJE DE PLOMO 0% -

PINTURA LÁTEX EXTERIOR LAVABLE ACRÍLICO DE ALTO PODER CUBRITIVO Y FÁCIL APLICACIÓN QUE POSEA ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS HONGOS.

La pintura serán de calidad certificada y acreditada procedencia en su respectiva clase, la misma será llevada a la obra en sus envases originales cerrados y provistos de sello de garantía, sin evidencias de haber sido destapados, manteniéndose el producto inalterable en sus componentes.

La dilución de los materiales, cuando sea necesaria, será hecha con el tipo de solvente y en las proporciones recomendadas por el fabricante, antes de su aplicación la pintura no deberá endurecerse ni espesarse. Debe resultar de fácil aplicación, observándose a los pocos instantes de ser aplicada "la nivelación" adecuada, desapareciendo las marcas del pincel y dejando lugar a una superficie continua, homogénea.

RENGLON  N° 82: ENTONADORES; CAPACIDAD ENVASE X 120CM3.

COLOR OCRE

Concentrado de pigmentos, finamente molidos, en solución acuosa; ideales para entonar pinturas al Látex el producto en el envase original cerrado mantiene sus propiedades durante por lo menos 2 años. En color siena o similar.

- Consistencia o viscosidad: 75 - 85 UK en Viscosímetro Stormer a 25ºC.

RENGLON  N° 83: ENDUIDOS; CAPACIDAD LATA X 4L.

Repara rajaduras y descascaramientos, brindando superficies perfectamente lisas. Ofrece una cremosidad perfecta, facilitando su aplicación, lo que lo convierte en el auxiliar ideal para pinturas en interiores.

Su practicidad se ve aumentada por su facilidad de lijado y la simplicidad en el lavado de los utensilios.

VISCOSIDAD: Stormer (a25°C) 3 minutos /1000g

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 73 En Peso / 52 Por Volumen

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 03:00 - 04:00 Hs. (según espesor).

O características similares.

RENGLON  N° 84: ESMALTES SINTETICOS; PRESENTACION ENVASE X 4L.

Se utilizara látex acrílico semi brillo, color estándar a elegir según catálogo de fábrica. La pintura látex acrílico, cumplirá con los siguientes requisitos:

- Solamente se aceptará pintura 100% látex acrílica, anti hongos.

- La pintura, en el momento de la apertura del envase, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosión.

- La pintura no deberá perder sus características al ser almacenada.

- En ningún caso se permitirá pintura con más de seis meses de fabricación.

- Deberá ser resistente a la abrasión y a los cambios de temperatura y mantendrá un acabado uniforme.

- No deberá presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado adecuadamente.

- Deberá tener un cubrimiento húmedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de 11 m2/litro en cualquier superficie.

- Su aplicación debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.

- La pintura deberá ser lavable, sin presentar daños después de un mes de haber sido aplicada.

RENGLON  N° 85: DILUYENTES; PRESENTACION ENVASE X 4L

Este producto proviene de un corte de destilación del petróleo, siendo en su mayoría sustancias alifáticas.

Color: Incoloro a ambarino suave.
Olor: Característico.
Rango de destilación: 160 / 200 ºC ± 5 ºC.

RENGLON  N° 86: PINCELES; TIPO RODILLO – USO PINTURA – NUMERO 30Cm – MATERIAL LANA DE CORDERO.

El rodillo debe ser de fácil uso y limpieza para ser utilizado con pintura látex interior.

RENGLON  N° 87: PINCELES; NUMERO 20 – MATERIAL CERDA.

Pincel de cerda natural, hecho de crines de animales que se utilizan para aplicar pinturas al aceite, barnices, lacas, esmaltes, etc.

El Pincel debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Mango suave y cuidadosamente diseñado para compensar el peso de las cerdas cuando las mismas estén cargadas de pintura.

- Que la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) este fuerte y prolijamente ajustada alrededor del pincel y asegurada firmemente al mango.

- Que los topes superiores de las cerdas estén clavados en un adhesivo  detrás de la férula, evitando que se puedan arrancar manojos de cerda.

RENGLON   N° 88: PINCELES; TIPO BROCHA – NUMERO 30 – MATERIAL CERDA.

- Mango suave y cuidadosamente diseñado para compensar el peso de las cerdas cuando las mismas estén cargadas de pintura.

- Que la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) este fuerte y prolijamente ajustada alrededor del pincel y asegurada firmemente al mango.

- Que los topes superiores de las cerdas estén clavados en un adhesivo  detrás de la férula, evitando que se puedan arrancar manojos de cerda.