ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESIGNACIÓN: ROLLO DE PAPEL PARA TELEIMPRESORA  - ORIGINAL

Nº SIBYS: 2-3-2-01134/0014

Nº CUENTA: RE3788

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se utilizarán rollos compuestos de hoja simple. La hoja estará enrollada sobre un buje cilíndrico de plástico, cartón encolado u otro material similar a fin de evitar deformaciones y permitir su fácil adaptación a la máquina.

La hoja deberá ser de un solo tramo, sin uniones en toda su longitud, enrollada firmemente sobre el buje y libres de cuerpos extraños.

El extremo de las hojas que se une al buje se fijará de tal modo que se desprenda fácilmente, con leve esfuerzo de tracción. El extremo interior próximo a la finalización deberá tener un teñido marginal de color rojo u otro destacable de 2 +/- metros de longitud, que señale la proximidad de la finalización del rollo. El rollo deberá presentar bordes liso y libre de pelusa.

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL DE LA HOJA ORIGINAL

TIPO: Papel obra alisado.

COLOR: Blanco.

ASPECTO GENERAL: Libre de manchas, agujeros u otros imperfecciones, de Superficie muy alisada en ambas caras.

MATERIAL: Papel de celulosa pasta química o semiquímica.

LONGITUD MEDIA DE RUPTURA (m): 2800 (mínimo).

REACCIÓN A LA FLUOROGLUCINA: Intermedia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS BUJES

Plástico moldeado, de cartón encolado o material similar.

LARGO (mm.): 209 a 211

DIÁMETRO INTERIOR (mm.): 23,5 a 26,5

El buje debe soportar la presión del papel y mantener el diámetro interior.

DIMENSIONES DE LOS ROLLOS

LARGO (Mt.): 80 a 82

ANCHO (mm.): 208 a 218

ESPESOR (mm.): 0,07 a 0,09

PESO (g/m2): 52 a 82

EMBALAJE

Los rollos serán entregados en cajas de cartón conteniendo cada una 10 rollos, debiendo estar protegidos contra la humedad en envoltorios de polietileno. Las cajas estarán cerradas y llevaran un rótulo que identifique el tipo de material que contienen, marca y número de Orden de Compra.

MARCACIÓN

En cada rollo, en los cantos, llevará estampada en tinta indeleble, la sigla ``FAA´´. La altura de las letras será de 2cm.