ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓN NRO 1: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE MARRUA AM20

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificación Técnica establece los requisitos de desempeño, técnicos y de Calidad que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMÁTICA PARA VEHÍCULO MILITAR AGRALE MARRUÁ AM20 (235/85 R16 ATR), empleada en los Vehículos de la Fuerza Aérea Argentina.

1.1.1. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del Conjunto neumático, como la llanta/aro, la cámara y el protector.

2. DEFINICIONES

2.1. C.H.A.S.: Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad.

2.1.2. El índice de carga especificado en el punto 3.1.5., corresponde al valor para montaje simple, pudiendo además la cubierta neumática que se ofrezca, poseer un valor adicional para montaje doble.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1. Requisitos de Desempeño y Técnicos

3.1.1. Ancho nominal (en mm): 235.

3.1.2. Relación nominal de aspecto (en %): 85.

3.1.3. Tipo de construcción: Radial.

3.1.4. Diámetro de asentamiento (en pulgadas): 16.

NOTA: Este valor deberá ser coincidente con el diámetro de la llanta/aro donde irá montada la cubierta neumática.

3.1.5. Índice de carga: mayor o igual a 120.

3.1.6. Símbolo de velocidad: mayor o igual a R.

3.1.7. Usos: ATR (uso mixto, apta para ruta y fuera de camino).

3.1.8. Para uso sin cámara.

4. REQUISITOS DE CALIDAD

4.1. Estado de los efectos:

4.1.1. Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

4.1.2. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

4.1.3. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las CINCUENTA

(50) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

4.1.4. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas

Difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la Marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

Certificación:

4.1.5. Los productos ofrecidos deberán contar con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) emitido de conformidad con las Resoluciones Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria (y sus modificatorias/

Complementarias) y Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.1.6. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de LA CONSTANCIA DE RECEPCION DE BIENES, las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de DOS (2) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE Acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO  para su inmediato reemplazo en un lapso menor a NOVENTA (90) días.

5. NORMAS DE CALIDAD

5.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA IRAM  Nº 113321/01.

5.1.1. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS).

5.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLON NRO 2: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE CAMION M.BENZ 608D

ESPECIFICACION TECNICA

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMATICA PARA VEHICULO TRANSPORTE M.BENZ 608D  empleada en los Vehículos de las Fuerzas Aéreo.

1.1.2. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del conjunto neumático, como la llanta, la cámara y el protector.

2. DEFINICIONES

2.1. Neumático  para diversas prestaciones operativas o técnicas, apto para transitar fuera de caminos normales (sendas, huellas o a campo traviesa, sobre montañas, pantanos, salinas, desierto, etc.) y en condiciones climáticas y geográficas rigurosas.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1. Requisitos Técnicos

3.1.1. Tamaño del neumático: 7.50R16 LT/C

3.1.2. Tipo Uso: Radial

3.1.3. Llantas Permitidas: 6,0

3.1.4. Numero de Telas: (PR) 10 (o mayor)

3.1.5. Ancho de Sección: 7.50

3.1.6. Diámetro de llanta: 16

3.1.7. Diámetro externo (mm): 802

3.1.8. Símbolo de Velocidad: L

3.1.9. Índice de Carga: 122/120

4. REQUISITOS DE CALIDAD:

4.1. Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

4.1.1. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

4.1.2. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las 50 (Cincuenta) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

4.1.3. Certificación  Los productos ofrecidos cumplirán con el CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.1.4. Garantía  Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de la “Constancia de Recepcion”, las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de 2 (dos) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO AD-QUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a 90 (noventa) días.

5. NORMAS DE CALIDAD

5.1. DEBEN CUMPLIR CON NORMA IRAM Nº 113321/01.

5.1.1. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS).

5.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLÓN NRO 3: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE LAND ROVER DEFENDER MODELO 1993

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMATICA   JEEP LAND ROVER DEFENDER MODELO 1993,  empleada en los Vehículos de  Fuerzas Aérea.

1.1.1. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del conjunto neumático, como la llanta, la cámara y el protector.

2. DEFINICIONES

2.1 Neumático Todo Terreno: neumático para diversas prestaciones operativas o técnicas, apto para transitar fuera de caminos normales (sendas, huellas o a campo traviesa, sobre montañas, pantanos, salinas, desierto, etc.) y en condiciones climáticas y geográficas rigurosas.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1. Requisitos Técnicos

3.1.1. Tamaño del neumático: 7.50R16 LT/C

3.1.2. Tipo Uso: Radial

3.1.3. Llantas Permitidas: 6,0

3.1.4. Numero de Telas: (PR) 10 (o mayor)

3.1.5. Ancho de Sección: 7.50

3.1.6. Diámetro de llanta: 16

3.1.7. Diámetro externo (mm): 802

3.1.8. Símbolo de Velocidad: L

3.1.9. Índice 122/120

3.1.10. Carga Máxima (Kg): 1.500

3.1.11. Para uso: Todo Terreno, Toda Temporada.

3.1.12. Para uso: Sin Cámara.

4. REQUISITOS DE CALIDAD

4.1. Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

4.1.1. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

4.1.2. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las 50 (Cincuenta) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

4.1.3. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

4.1.4. Certificación  Los productos ofrecidos cumplirán con el CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.1.5. Garantía  Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de la Constancia de Recepción, de las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de 2 (dos) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO AD-QUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a 90 (noventa) días.

5. NORMAS DE CALIDAD

5.1. DEBE CUMPLIR CON NORMA IRAM Nº 113321/01

5.1.1 CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS).

5.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLON 4: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE  PICK UP RANGER 4X4

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificación Técnica establece los requisitos de desempeño, técnicos y de calidad que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMÁTICA PARA CAMIONETA PICK UP FORD RANGER 4X4, empleada en los Vehículos de Fuerzas Aérea.

1.1.1. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del Conjunto neumático, como la llanta/aro, la cámara y el protector.

2. DEFINICIONES

2.1. C.H.A.S.: Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad.

2.1.2. El índice de carga especificado en el punto “3.1.5.” Corresponde al valor para montaje simple, pudiendo además la cubierta neumática que se ofrezca poseer un valor adicional para montaje doble.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1. Requisitos Técnicos

3.1.1. Ancho nominal (en mm): 245.

3.1.2. Relación nominal de aspecto (en %): 70.

3.1.3. Tipo de construcción: Radial.

3.1.4. Diámetro de asentamiento (en pulgadas): 16.

NOTA: Este valor deberá ser coincidente con el diámetro de la llanta/aro donde irá

Montada la cubierta neumática.

3.1.5. Índice de carga: mayor o igual a 113.

3.1.6. Símbolo de velocidad: mayor o igual a T.

3.1.7. Usos: Mixto, apta para ruta y fuera de camino.

3.1.8. Para uso sin cámara.

3.1.9. Requisitos de Calidad

3.1.10. Estado de los efectos:

3.1.11. Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto

estado de conservación y mantenimiento.

3.1.12. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

3.1.13. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las CINCUENTA

(50) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

3.1.14. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas

difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

3.1.15. Certificación: Los productos ofrecidos deberán contar con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) emitido de conformidad con las Resoluciones Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria (y sus modificatorias/complementarias) y Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de LA “CONSTANCIA DE RECEPCION DE BIENES”, las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía Mínima de DOS (2) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos.

En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización

de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a NOVENTA (90) días.

5. NORMAS DE CALIDAD

5.1. Cumplimiento con la NORMA IRAM Nº 113321/01

5.1.1. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS).

5.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLON NRO. 5 : ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE CAMION GRUA MERCEDEZ .BENZ 1725 ATEGO

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificación Técnica establece los requisitos de desempeño, técnicos y de calidad que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMÁTICA PARA: Camión MB 1725 GRÚA. Empleada en los Vehículos de la Fuerza Aérea.

1.1.1. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del Conjunto neumático, como la llanta/aro, la cámara y el protector.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1. Requisitos de Desempeño y Técnicos

3.1.1. Ancho nominal (en pulgadas):12.00.

3.1.2. Tipo de construcción: Convencional.

3.1.3. Diámetro de asentamiento (en pulgadas): 20.

NOTA: Este valor deberá ser coincidente con el diámetro de la llanta/aro donde irá

montada la cubierta neumática.

3.1.4. Índice de carga: mayor o igual a 152.

3.1.5. Símbolo de velocidad: mayor o igual a J.

3.1.6. Usos: Ruta, Convencional.

3.1.7. Para uso con cámara.

4. REQUISITOS DE CALIDAD

4.1. Estado de los efectos:

4.1.1. Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto

estado de conservación y mantenimiento.

4.1.2. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

4.1.3. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las CINCUENTA

(50) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

4.1.4. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas

difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la

marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

4.1.5. Certificación: Los productos ofrecidos deberán contar con el Certificado de Homologación de Autopartes Y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) emitido de conformidad con las Resoluciones Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria (y sus modificatorias/complementarias) y Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.1.6. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de LA CONSTANCIA DE RECEPCION,  de las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de DOS (2) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos.

En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización

de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a NOVENTA (90) días.

5. NORMAS Y CERTIFICACIONES A CUMPLIR RELACIONADAS CON LA CALIDAD

5.1.  Cumplimiento de la norma IRAM Nº 113321/01.

5.1.1. Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.).

5.1.2. Resolución Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria y sus modificatorias/complementarias.

5.1.3. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLON NRO. 6: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE  MULTIPROPOSITO BOBCAT S185

- OBJETO  Y  ALCANCE

  - La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMATICA PARA VEHICULO MULTIPROPOSITO BOBCAT S185, empleada en los Vehículos de la Fuerza Aérea.

En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del conjunto neumático, como la llanta, la cámara y el protector.

- DEFINICIONES

2.1. Neumático Todo Terreno: neumático para diversas prestaciones operativas o técnicas, apto para transitar fuera de caminos normales (sendas, huellas o a campo traviesa, sobre montañas, pantanos, salinas, desierto, etc.) y en condiciones climáticas y geográficas rigurosas.

- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

  - Requisitos Técnicos

    - Tamaño del neumático: 10-16,5

    - Descripción del Servicio LI SS: 135 A3

    - Llantas Permitidas: 8,25x16,5

    - Numero de Telas: (PR) 10 (o mayor)

    - Diámetro Total Nuevo (mm): 805

    - Diámetro Total Máximo (mm) : 840

    - Circunferencia de Rodadura (mm)  : 2355

    - Capacidad de Carga de los Neumáticos (kg) :

| CAPACIDAD DE CARGA SEGUN PRESION (BAR) | VELOCIDAD (KM/H) |
| --- | --- |
| 4,50 | 4,75 | 5,00 |  |
| 2100 | 2215 | 2330 | 10 KM/H |
| 1960 | 2070 | 2180 | 15 KM/H |
| 1750 | 1845 | 1945 | 20 KM/H |

    - Para uso: Todo Terreno, Toda Temporada.

    - Para uso: Sin Cámara

4. Requisitos de calidad Estado de los efectos

4.1. Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

4.1.1. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

4.1.2. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las 50 (Cincuenta) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

4.1.3. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

4.1.4. Certificación: Los productos ofrecidos cumplirán con el CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.1.5. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de LA CONSTANCIA DE RECEPCION DE MATERIAL, las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de 2 (dos) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a 90 (noventa) días.

5. NORMAS DE CALIDAD

5.1. Cumplimentar norma IRAM Nº 113321/01

5.1.1. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS).

5.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLÓN NRO 7: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE   TRAILER  PARA BOBCAT S185

1.- OBJETO Y ALCANCE

1.1.  La presente Especificación Técnica establece los requisitos de desempeño, técnicos y de calidad que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMÁTICA PARA TRAILER DE VEHICULO MULTIPROPOSITO BOBCAT S185, empleada en los Vehículos de Fuerza Aérea Argentina.

1.1.1. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del conjunto neumático, como la llanta/aro, la cámara y el protector.

- DEFINICIONES

2.1. El índice de carga especificado en el punto 3.1.4. Corresponde al valor para montaje simple, pudiendo además la cubierta neumática que se ofrezca poseer un valor adicional para montaje doble.

- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

  - Requisitos de Desempeño y Técnicos

    - Ancho nominal (en pulgadas): 7.00.

    - Tipo de construcción: Radial.

    - Diámetro de asentamiento (en pulgadas): 16.

NOTA: Este valor deberá ser coincidente con el diámetro de la llanta/aro donde irá montada la cubierta neumática.

    - Índice de carga: mayor o igual a  98.

    - Símbolo de velocidad: mayor o igual a M.

    - Usos: Convencional, Ruta, Transporte de Pasajeros.

3.1.7. Para uso con cámara.

4. Requisitos de Calidad

4.1.. Estado de los efectos: Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

4.1.1. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

4.1.2. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las CINCUENTA (50) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

4.1.3. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

4.1.4. Certificación: Los productos ofrecidos deberán contar con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) emitido de conformidad con las Resoluciones Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria (y sus modificatorias/complementarias) y Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

4.1.5. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha de LA “constancia de Recepción de Bienes” las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de DOS (2) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a NOVENTA (90) días.

5.  NORMAS Y CERTIFICACIONES A CUMPLIR RELACIONADAS CON LA CALIDAD

5.1. Cumplir con NORMA IRAM Nº 113321/01

5.1. Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad  (C.H.A.S.).

5.1.1. Resolución Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria y sus modificatorias/ complementarias.

5.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A PRESENTAR/CONSIDERAR POR LOS OFERENTES Y EL ADJUDICATARIO

6.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cuentan con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) emitido de conformidad con las Resoluciones Nº 91/2001 de la Secretaría de Industria (y sus modificatorias/complementarias) y Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLON NRO 8: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE   TRAILER  PLANTA POTABILIZADORA 185/70R13

1. OBJETO Y ALCANCE

1.1. La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CUBIERTA NEUMATICA PARA TRAILER PLANTA POTABILIZADORA, empleada en los Vehículos de la Fuerza Aérea Argentina.

1.1.1. En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del conjunto neumático, como la llanta, la cámara y el protector.

2. DEFINICIONES

2.1. Neumático para rutas y caminos Secos o húmedos y en condiciones climáticas y geográficas rigurosas.

3. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

3.1. Tamaño del neumático: P185/70R13

3.1.1. Tipo Uso: Radial

3.1.2. Ancho de llantas: 5,5

3.1.3. Ancho de Sección (mm): 188

3.1.4. Numero de Telas: (PR) 10 (o mayor)

3.1.5. Ancho de Sección: 7.50

3.1.6. Diámetro de llanta: 16

3.1.7. Diámetro externo (mm): 589

3.1.8. Símbolo de Velocidad: T

3.1.9. Índice de Carga: 85T

3.1.10. Carga Máxima(Kg): 515

3.1.11. Para uso: Rutas y caminos toda Temporada.

3.1.12. Para uso: Sin Cámara.

3.1.13. Características: Neumático para Tráiler, de diseño para eje de tracción y aplicación multipropósito sobre Pavimento.

3.1.14. Requisitos de calidad

3.1.15. Estado de los efectos: Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

3.1.16. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

3.1.17. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las 50 (Cincuenta) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

3.1.18. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

3.1.19. Certificación Los productos ofrecidos cumplirán con el CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

3.1.20. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha del CONSTANCIA DE RECEPCION DE BIENES, las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de 2 (dos) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO AD-QUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos.

En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a 90 (noventa) días.

4. NORMAS DE CALIDAD

4.1. Cumplir con NORMA IRAM Nº 113321/01

4.1.1. CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS).

4.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

5. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A INCLUIR EN LAS OFERTAS

5.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN DE AUTOPARTES DE SEGURIDAD (CHAS) de acuerdo a la Resolución N° 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

RENGLÓN NRO 9: ESPECIFICACION TECNICA NEUMATICO SIN CAMARA PARA VEHICULO TERRESTRE  TRAILER GRUPO ELECTROGENO

1.- OBJETO Y ALCANCE

  - La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos y exigencias básicas que deberá satisfacer la CUBIERTA PARA TRAILER GRUPO ELECTROGENO, empleada en los Vehículos de las Fuerzas Aérea Argentina.

  - En tal sentido esta Especificación Técnica no incluye otros elementos constitutivos del conjunto neumático, como la llanta, la cámara y el protector.

- REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL EFECTO

2.1. Requisitos Técnicos

2.1.1. Ancho de banda de rodamiento: 215 mm.

2.1.2. Relación alto/ancho de sección: 75.

2.1.3. Tipo de construcción: Radial.

2.1.4. Diámetro de la llanta: 17,5 Pulg.

2.1.5. Índice de carga: 124 (o mayor).

2.1.6. Símbolo de velocidad: M (o mayor).

2.1.7. Para uso: Convencional, Ruta, Transporte de cargas.

2.1.8. Para uso: Sin cámara.

3. REQUISITOS DE CALIDAD

3.1. Estado de los efectos: Los efectos que se solicitan, deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de conservación y mantenimiento. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruido

3.1.1. No se aceptarán neumáticos tipo “blemish o segundas”, reconstruidos o con defectos de apariencia.

3.1.2. La fecha de fabricación de los neumáticos no podrá exceder las CINCUENTA (50) semanas, computadas a partir de la fecha de entrega de los mismos.

3.1.3. No se aceptará la entrega de neumáticos cuyas marcas y/o características técnicas difieran de la cotizada o representen una segunda línea de producción de la marca principal de Fábrica, aunque esta se encuentre garantizada por dicha Fábrica.

3.1.4. Certificación: Los productos ofrecidos cumplirán con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) de acuerdo a la Resolución Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

3.1.5. Garantía: Luego de la recepción en calidad y a partir de la fecha del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA (ARD), las cubiertas y/o elementos estarán amparados por una garantía mínima de DOS (2) años y/o un desgaste estimado en 20.000 km, lo que primero se cumpla a partir de su recepción.

La aprobación, certificación y pago de un lote no significa que el ORGANISMO ADQUIRENTE acepte efectos defectuosos; por el contrario, sólo adquiere efectos aptos. En consecuencia, las piezas defectuosas detectadas durante el uso o durante la realización de pruebas funcionales (a pesar de que hayan sido aprobadas) serán devueltas al ADJUDICATARIO para su inmediato reemplazo en un lapso menor a NOVENTA (90) días.

4. NORMAS Y CERTIFICACIONES A CUMPLIR RELACIONADAS CON LA CALIDAD

4.1. Debe cumplir NORMA IRAM Nº 113321/01

4.1.1. Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad  (C.H.A.S.).

4.1.2. Resolución Nº 25/2007 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y  Mediana Empresa.

5.  DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A PRESENTAR/CONSIDERAR POR LOS OFERENTES Y EL ADJUDICATARIO

7.1. Los OFERENTES presentarán junto a sus Ofertas el certificado indicando que los productos ofrecidos cumplen con el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (C.H.A.S.) de acuerdo a la Resolución Nº 25/2007 de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.