ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLÓNES DEL 1 AL 5 .

Puerta con ojo de buey para baño de discapacitados.

- HOJA: tipo placa enchapada en ambas caras con paneles fenolicos color roble , con estructura interior panal de abeja 50mm, con tapacantos perimetral de madera maciza , espesor 45mm, ojo de buey de vidrio translucido de 40cm x 40cm.

- Herrajes: bisagra tipo munición de chapa de doble decapado laminada en frio de 2.5mm con pasador, herrajes y bocallave de bronce platil y cerradura de doble paleta tipo acytra.

- Apertura: izquierda.

Nota: todas las medidas se verificaranen obra.

RENGLON 81 :

Reemplazo de protector de piso furgón de carga. Piso de goma liso antideslizante y de alto transito 2,5 mm superior de espesor, color negro o gris, 1 metro x 9 metros.