RENGLONES N° 1 al 11  GRUPO 2 DE COMUNICACIONES

ADQUISICION ENTONADORES, THINNER, LATEX INTERIOR, ESMALTE SINTETICO. Nº 09 /17

INDICE

- OBJETO

- ALCANCE

- CONSIDERACIONES DE EQUIPAMIENTO

# 1.           OBJETO.

1.1.	 Realizar la adquisición de tintas, pinturas y colorantes para mantenimientos  preventivo y mejora de materiales de despliegue operativo y de las instalaciones del Servicio de Comunicaciones del G2COM.

# 2.           ALCANCE.

# 2.1.    La presente Especificación Técnica determina los lineamientos básicos y condiciones mínimas requeridas que deben cumplir los productos ofertados por los proveedores.

# 2.2       La adquisición de  tintas, pinturas y colorantes se deberán realizar el siguiente detalle:

Renglón nº  01:

Convertidor de Oxido

Características:

- Apto para superficies Metálicas  Ferrosas

- Apto para uso interior y exterior.

- Anticorrosivas

- Apto para la Aplicación sobre materiales con adherencia de oxido.

- Color Negro.

Renglón nº  02:

Convertidor de Oxido

Características:

- Apto para superficies Metálicas  Ferrosas

- Apto para uso interior y exterior.

- Anticorrosivas

- Apto para la Aplicación sobre materiales con adherencia de oxido.

- Color Ocre.

Renglón nº  03:

Entonador especial para pinturas plásticas, látex, recubrimientos acrílicos, vinílicos y esmaltes sintéticos o al agua, color ocre.

Renglón nº  04:

Entonador especial para pinturas plásticas, látex, recubrimientos acrílicos, vinílicos y esmaltes sintéticos o al agua, color verde oscuro.

Renglón nº  05:

Entonador especial para pinturas plásticas, látex, recubrimientos acrílicos, vinílicos y esmaltes sintéticos o al agua, color negro.

Renglón nº  06:

Entonador especial para pinturas plásticas, látex, recubrimientos acrílicos, vinílicos y esmaltes sintéticos o al agua, color marrón.

Renglón nº  07:

Pintura.

Caracterísiticas:

- Tipo Asfáltica

- Ausencia de Alquitrán y Plomo.

- Adherencia a múltiples superficies

- Resistencia a agentes corrosivos

- Protección contra la acción de la intemperie, agua, agua de mar, líquidos residuales, ácidos y álcalis débiles diluidos.

Renglón nº  08:

Diluyente tipo Thinner, lata por 4 Lts. Tipo Hidrarras. Diluyente especial en base a aguarrás mineral formula balanceada que cumpla con las siguientes características: Mezcla de hidrocarburos alifáticos, Aromáticos y olefinas en proporción aprox. 86-8 -6%. Peso especifico: 0776 +/- 0,01 GR. /CM3. Viscosidad Ford: Copa Ford #4 (A25ºC): *Stormer (A 25ºC. Color: Incoloro. Estabilidad en el envase: 1 Año. Resistencia a sustratos alcalinos: Buena. Corrección sobre lámina de cobre: Negativo. Rango de destilación: Pto. Inicial -145ºC-95% 220ºC. Pto. Final hasta 220ºC +/- 5ºC. Índice de refracción: 1,4290 a 20ºC. Acidez del residuo destilado: Negativo. Presentación: 4 Lts. En envase en hojalata o que cumpla con normas ISO 9001; IRAM Y IQNET

Renglón nº  09:

Esmalte

Características:

-Tipo Sintético

-Elaborado en base de resinas químicas sintéticas.

-Lavable

-Apto para uso exterior

-Color Blanco satinado

Renglón nº  11:

Esmalte

Características:

-Tipo Sintético

-Elaborado en base de resinas químicas sintéticas.

-Lavable

-Apto para uso exterior

-Color Aluminio

3.         CONSIDERACIONES DEL EQUIPAMIENTO:

3.1.    Las tintas, pinturas y colorantes requeridos deberán deberán, respetar las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas.

Vicecomodoro GUILLERMO DIGNANI                                                  Primer Teniente MARIO CIPOLLETTI

Jefe Grupo 2 de Comunicaciones                                                                               Jefe Escuadrón Logístico

Primer Teniente RENZO BERTOLDI

Jefe Servicio Mantenimiento

RENGLONES N° 12 AL 18 PARA LA IX BRIGADA AEREA

OBJETO:

- La presente documentación, tiene por objeto detallar las especificaciones técnicas  que al menos deben cumplir los elementos, modificando o completando lo detallado en cada renglón de la Solicitud de Gastos, respectivamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 12: Deberá cotizar diez (10) latas de pintura tipo VIAL color amarillo x 4 litros, diez (10) latas de pintura tipo VIAL color blanco x 4 litros, diez (10) latas de pintura tipo VIAL color negro x 4 litros, diez (10) latas de pintura tipo VIAL color rojo x 4 litros, diez (10) latas de pintura tipo VIAL color gris x 4 litros.

Renglón N° 14: Deberá cotizar 20 entonadores universales color negro x 120 cm3 y 20 entonadores universales color ocre x 120 cm3.

Renglón N° 15: Deberá cotizar Diluyente para sintéticos tipo DIXILINA x 1 lt.

Renglón N° 17: Deberá cotizar Disolvente para sintéticos y barnices, componente básico aguarrás, Tipo TEXXOR x 1 lt.

Renglón N° 18: Deberá cotizar pintura impermeabilizante x 20 lts. tipo bloqueador de humedad ascendente en cimientos y paredes a base de silicona y silicatos.

CONSIDERACIONES GENERALES

- Solo se aceptarán ofertas por el material en condiciones de nuevo sin uso previo. No se aceptará material usado, reparado o reparado a nuevo.

- Los elementos cotizados deberán ser de calidad igual o superior a los elementos sugeridos en cada renglón.

- El oferente, al momento de cotizar, deberá especificar para cada renglón: Marca, Modelo y si fuese necesario Código del elemento cotizado.

- La fecha de entrega será de 10 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compras.

Capitán TOMÁS MARTINEZ

Jefe Escuadrón Abastecimiento

Redactó